T E C H N I C K Á     U N I V E R Z I T A    V    L  I  B E R C I

Fakulta textilní							Katedra hodnocení textilií

BytovÉ textilIE

Textilní zbožíznalství

Hana Pařilová

Liberec 2018

Obsah

1	Bytové textilie	5

2	Koberce a textilní podlahové krytiny	8

2.1	Terminologie k textilním podlahovým krytinám	12

2.2	Ručně vázané koberce	13

2.3	Strojně vázané koberce	16

2.4	Koberce tkané prutovou technikou	17

2.5	Koberce tkané speciálními technikami	18

2.6	Všívané podlahové krytiny	20

2.7	Podlahové textilie vyrobené netkanými technologiemi	23

2.8	Pletené podlahové textilie	25

2.9	Ostatní podlahové krytiny	26

2.10	Symboly pro podlahové krytiny:	31

3	Ložní prádlo	35

3.1	Typy textilií pro ložní prádlo	35

3.2	Rozměry ložního prádla	43

3.3	Uzávěry povlečení	44

3.4	Ostatní typy textilií v ložnici	46

4	Stolní prádlo	48

5	Peří	53

6	Přikrývky	55

6.1	Trendy výroby prošívaných přikrývek	57

6.2	Rozměry přikrývek	58

6.3	Tkané přikrývky	59

6.4	Tkané  přikrývky s vetkávaným vlasem	60

6.5	Všívané vlasové přikrývky	60

6.6	Včesové přikrývky	61

6.7	Další typy přikrývek a přehozů	61

7	Polštáře	61

8	Dekorace oken	65

8.1	Vlastnosti clonících a dekoračních textilií	66

8.2	Záclonoviny	67

8.3	Dekorační textilie	74

8.4	Stínění oken	78

9	Potahové textilie	86

9.1	Základní vrstvy v čalounění	86

9.2	Vlákenné suroviny k výrobě potahových textilií	87

9.3	Typy potahových textilií	88

9.4	Vhodnost použití potahových textilií	94

10	Tapety	96

11	Ruční výroba bytových textilií – vybrané techniky	100

# Bytové textilie

Bytovými textiliemi rozumíme všechny textilní útvary, které se objevují v interiérech bytových, ale i veřejných. Bytové textilie se vyvíjely po celá tisíciletí. Již v pradávných dobách člověk vytvářel kolem sebe určité primitivní životní prostředí, které ho chránilo od přírodních vlivů i před nebezpečím. Postupně si vyráběl předměty, které mu umožňovaly přežít a zpříjemnit život. Vznik bytových textilií ovlivňuje několik faktorů - způsob života, stupeň výroby, dostupnost materiálů, klimatické podmínky, stupeň lidské společnosti, náboženství. Dalším vývojovým stádiem bytových textilií je kromě ochrany před povětrnostními podmínkami určitá potřeba vyjádření specifické lidské společnosti, potřeba vytváření symbolů, uplatnění výtvarného názoru nebo zdůraznění nadřazenosti vládnoucích tříd. Tyto skutečnosti způsobily, že v různých zemích, v jednotlivých historických obdobích a u různých národností vznikaly předměty vytvářející lidský příbytek (a s nimi i bytové textilie) velmi rozdílně.

Bytové textilie jsou již od svého prvopočátku nejbližším okolím člověka, neboť ho chrání před zimou, vlhkostí a také zdobí a zpříjemňuje prostory obydlí. K tomuto účelu sloužily v prvopočátku kůže a kožešiny. Postupem času, změnou způsobu obživy, kdy se z lovců zvěře stávali pastevci, vznikla potřeba kožešiny nahrazovat něčím jiným. Jakýsi druh kožešinové imitace byl i způsob zpracování stříhané vlny a srstí zvířat na jednoduché vlněné přikrývky. Takto jednoduše a logicky se zdůvodňoval vznik bytových textilií, tj. textilií, které se výrazně liší od textilií používaných k oděvním účelům. Předpokládá se, že nejprimitivnější způsob výroby bytových textilií byl znám již v mladší době kamenné.

První kočovníci užívali hrubých tkaných nebo i vázaných přikrývek nejen ke své ochraně, ale jako základního prvku zařízení svého pohyblivého příbytku. Po dlouhý čas byl pro kočovné národy předchůdce dnešních koberců nezbytnou součástí způsobu života - byl to stůl, židle, postel, předložka pro modlení, závěs i ozdoba zároveň.

Z historie je známo, že vázané koberce mají původ v Orientu. Orientální nebo perské koberce se vyvíjely po celá staletí. Od Turecka až po Dálný Východ znamenaly jedinou ozdobu interiéru. Koberce slouží nejen jako pokrývka podlah, ale i jako přikrývky, dekorace nebo závěs k rozčlenění palácových místností. Dlouhotrvající převaha Orientu v oblasti vázaných koberců čistě hedvábných, spočívá především v tom, že se přírodní hedvábí zpracovávalo až do přelomu našeho století výhradně v Číně, odkud se složitou cestou toto zboží dováželo nejprve do Sýrie a Egypta a odtud dál do oblastí Středozemního moře. Orientální koberce se do Evropy dostávají nejprve jako vzácná válečná kořist, později jako drahé zboží z Orientu. Teprve v 16. století se začínají tyto koberce napodobovat nejdříve v Anglii a v polovině 17. století i ve Francii.

V Evropě se tradice a používání bytových textilií vyvíjely odlišně. Zatímco na Východě tamní civilizace měly množství textilu ve velké oblibě, naopak Řekové a Římani ve stejném období (8. až 5. století před naším letopočtem) upřednostňovali chladný kámen a textil využívali jen velmi málo. Teprve v 6. až 10. století se v Římě uplatňuje gobelínová technika s ornamentálními i obrazovými motivy na vlněných i hedvábných tkaninách, které zdobí stěny chrámů. Evropského významu však dosáhly nástěnné koberce až v polovině 17. století, kdy byla v barvířské rodině Gobelin v Paříži založena první manufaktura. Podle ní se všeobecně ujal a rozšířil i dnešní název pro nástěnné koberce - gobelíny.

V palácích románského období byly základním zařízením dlouhé pásy textilií, které byly zavěšeny na stěnách a také dělily obytnou část místnosti od části vyhrazené pro spaní. Tkaniny byly většinou hladké, bez vzoru. V období gotiky vzrůstá péče o soukromí v bydlení. V zařízení šlechtických sídel se odráží orientální způsob života, který byl díky křižáckým výpravám znám i v Evropě.

Bytové textilie podobné dnešním se objevují teprve až v baroku. Obytné místnosti se začínají chápat jako jednotlivé architektonické celky a podle toho se i komponovalo jejich zařízení. Do této doby nebylo známé ani čalounění nábytku ani přikrývání podlah. Na tvrdý sedací nábytek se kladly jen malé polštářky, převážně z kůží. Koberce byly vzácností dovezenou z Orientu a tak se většinou kladly na stůl nebo sedadla. S barokním čalouněním se ve Francii objevily první textilní potahy, většinou hedvábné s vyšívanými nebo vytkávanými vzory, ale také vlněné gobelíny. V tomto období se také začíná svými vzory a charakterem značně odlišovat bytový textil od textilu používaného v oděvnictví. Objevují se i první krajkové záclony. Tkané textilie (s vytkávaným nebo natištěným vzorem) se věší na stěny, atlasové závěsy lemují okna a na čalouněný nábytek se používá brokát, samet, taft, satén apod. V 17. A 18. století již bytový textil zaznamenává širokou škálu výrobků v různých kvalitách.

Renesance zůstávala dlouho věrná antickému stylu zařizování příbytků. Interiér byl jasný a jednoduchý, bytové textilie byly účelně omezovány. Vliv francouzské dvorní kultury se však projevuje brzy i na tomto interiéru. Na stěnách se v tomto období objevují tkaniny jako je samet či damašek. Tkaniny nejsou zavěšeny, ale napínány. V nejpřepychovějších interiérech se objevují na podlahách koberce.

V 16. až 18. století vzrůstá úloha bytových textilií jako základních dekorativních předmětů interiéru. Množstvím takových předmětů se vyjadřovala společenská prestiž, bohatství a moc.

Na přelomu 18. a 19. století se v Evropě projevuje střízlivost v bydlení, bytové textilie se používají méně a často bez vzoru jako např. jednobarevné batisty, mušelíny, jemné hedvábné tkaniny.

Uvědomme si však, že při popisu vývoje bydlení v jednotlivých slohových obdobích a stylech máme na mysli způsob bydlení majetných vrstev obyvatelstva. Lidové a venkovské bydlení je poněkud odlišné. Dlouhou dobu zde setrvával způsob zařizování příbytku jako v době románské. Rozvrh místností, druhy nábytku i používání textilií jako např. kanafas, grádl, kartoun apod. se zachovávají mnohdy až dodnes. Pozdější vlivy vnesly do vesnického bydlení i zdobné prvky, ale celkový názor na bydlení zůstává nezměněn. Ani zámožný statkář nemá potřebu zakrývat okna dekorativními závěsy, nepokládá koberce ani nezakrývá jídelní stůl.

Interiér v Evropě 19. století se zařizuje bytovými textiliemi odlišnými od předchozích zejména svým způsobem výroby. Technický pokrok a strojní výroba umožnily, že drahocenné ručně vyšívané brokáty, ručně vázané koberce a ručně vyšívané gobelíny byly postupně nahrazovány mechanicky tkanými vlasovými koberci, tkaným sametem, pleteným plyšem, bobinovými záclonami apod. Průmyslová výroba značně ovlivnila i způsob zařizování bytů. S rozšířením a se zlevněním výroby se bytové textilie staly dostupnými všem vrstvám obyvatel v průmyslově vyspělých zemích.

Historický vývoj bytových textilií tedy probíhal po celá tisíciletí. Vzhledem k tomu, že bytové textilie byly zařizovacím prvkem nejbližšího okolí člověka, byl jejich vývoj značně ovlivněn i vývojem bydlení. Dnešní styl bydlení je úzce spojen se současným způsobem života a výroby, přesto navazuje na bohaté tradice bydlení a textilního vybavení. Bytové textilie se nevyvíjely samostatně, neboť vždy závisely na funkčnosti a řešení samotného bytu, na konstrukci nábytku, na typu podlah, oken a v neposlední řadě i na výtvarné funkci. Estetická funkce dnešního bytového textilu není v tom, že by byl centrem zařízení bytu, ale vytváří a vhodně doplňuje celkovou kompozici bytu. Další vývoj bytových textilií závisí na vývoji bytové kultury i na dalším technickém a ekonomickém vývoji výroby těchto textilií.

Dnešní textilie se od těch původních liší především snadnou údržbou. To je způsobeno volbou vlákenných materiálů, jejich zpracováním a  jejich konečnou chemickou úpravou.

Dělení bytových textilií

Textilní materiály, které nás obklopují v interiérech, můžeme rozdělit do jednotlivých kategorií. Každá kategorie by měla splňovat určité kvalitativní požadavky podle účelu použití. Do bytových textilií se řadí:

textilní podlahové krytiny, koberce

ložní a stolní prádlo (dříve též nazývané jako bílé zboží)

přikrývky, přehozy, pokrývky a polštáře

záclony, dekorace oken, rolety a jiné clonění oken

dekorační textilie a čalounické potahové textilie

textilní tapety

ostatní bytové textilie (tapisérie, textilní dekorační předměty apod.)

# Koberce a textilní podlahové krytiny

Koberce patří do kategorie podlahových textilií, určených na pevný podklad. Pokud pokrývají pouze určitou část podlahové plochy, jsou to kusové koberce. Kusové koberce jsou vzorově a kompozičně zakončené. Vyrábí se v různých velikostech čtverců, obdélníků, oválů či kruhů. Celoplošné textilní podlahové krytiny by se správně neměly nazývat pojmem “koberec“, který je vyhrazen jen pro kusové zboží. V běžném v obchodování se ale nazývá také kobercem nebo celoplošným kobercem, budeme tedy i v těchto textech používat pojem koberec jako všeobecný název pro textilní podlahové krytiny bez ohledu na rozměr.

Mezi funkční vlastnosti koberců patří především tepelná a zvuková izolace prostoru. Hluk je projevem naší doby a tvoří jednu z největších problémů bydlení ve velkoměstech. Podle výzkumů koberec snižuje hluk v místnosti (vznikající chůzí); je tlumen až o několik desítek decibelů. Zkracuje se i dozvuk uvnitř místnosti a zvuk se zjemňuje, takže hovor je zřetelnější a poslech reprodukované hudby a zvukových médií je lepší. Dobré psychofyziologické podmínky pro chůzi bosou nohou jsou neméně důležité, jsou závislé na použité vlákenné surovině a na samotné konstrukci koberce.

Víte, že koberce jsou příznivější pro alergiky jak ostatní hladké podlahové krytiny? Jemné prachové částice představují velký problém pro alergiky. Jsou přímým dráždidlem při vdechování a navíc na sebe navazují další alergeny. Dva německé výzkumné ústavy, Asociace pro alergie a astma a Společnost pro analýzy životního prostředí a interiéru, zpracovávaly studii prašnosti ve vnitřním prostředí. Porovnávaly se prostory s celoplošným textilním zakrytím s hladkými podlahami z laminátu nebo dřeva. Ukázalo se, že v místnostech s textilní podlahovou krytinou je o 50% nižší koncentrace jemných prachových částic. Byla proměřována koncentrace jemného polétavého prachu v ložnicích, dětských pokojích i obývacích prostorech v domácnostech v Severním Porýní – Vestfálsku. V místnostech s pevnými podlahami byla naměřena průměrná denní hodnota 62,9 µg/m2, místnostech s koberci jen průměrná hodnota 30,4 v µg/m2 [1].

Při výrobě koberců se velká pozornost věnuje dalším užitným vlastnostem jako je např. oděr, elastická pružnost vlasu, línavost, stálobarevnost (nebo odolnost v UV záření) a stálost tvaru. V neposlední řadě se klade velký důraz na nehořlavost podlahových krytin. U koberců s čistě vlněným povrchem je často aplikována protimolová úprava. Antistatická úprava se provádí u syntetických materiálů a zabraňuje nejen vzniku statické elektřiny, ale tím zároveň snižuje přitahování prachu a špinivost koberce.

Podlahové textilie podle technologie výroby

Celoplošné podlahové textilie jsou také vyráběny v nekonečných délkách a i v různých šířích (až do 6 m) nejrůznějšími technologiemi. Tyto textilie jsou určeny na celoplošné pokrytí podlahy a všeobecně se o nich hovoří jako o kobercích celoplošných.

Speciální kategorii tvoří nástěnné koberce, které jsou většinou lehčí a umělecky hodnotné (gobelíny, kelimy).

Podle výrobních technik mohou být koberce tkané (běžnou tkací technikou nebo speciálními technikami), vázané (ručně nebo strojově), všívané, vyrobené netkaným způsobem (vpichováním nebo chemicky) a pletené.

Vázané koberce

s ručně vázaným vlasem

se strojně vázaným vlasem

Tkané

koberce tkané jednoduchými vazebními technikami - jutové, kokosové, kilimové

koberce tkané prutovou technikou – bruselské, buklé, frizé, velurové

koberce tkané speciálními technikami - dvojplyšové, gobelínové (koberce nástěnné – tapiserie)

Netkané podlahové textilie

všívané - s taženým vlasem nebo s řezaným vlasem

vpichované - hladké, smyčkové

chemicky pojené – 	lepené, velurové s řezaným vlasem

Pletené podlahové textilie

vyrábí se téměř v zanedbatelném množství, jsou spíše výjimkou

Obchodní dělení textilních podlahových krytin:

Pro obchodní účely se podlahové krytiny rozdělují podle způsobu použití a nároků kladených na tyto podlahové krytiny

bytové koberce 	- kusové (čtverce, obdélníky, ovály)

- metrové zboží (šíře 2, 3 nebo 5 m)

zátěžové koberce – do veřejných prostor, kde se předpokládá velká zátěž při používání

kobercové dlaždice (čtverce) – kobercové díly o velikosti 0,5 x 0,5 m, které se buď na podlahu lepí, nebo jen skládají do šachovnice

čistící zóny – pro vstupy do veřejných prostor

běhouny – dlouhé úzké koberce

koberečky a sety – speciální doplňky do ložnic, toalet či koupelen

schodové koberce – koberce určeny pro vysokou zátěž, které se na schody většinou lepí

umělé trávníky (výška vlasu z polypropylenových pásků je 3 cm)

Vlákna k výrobě koberců

Každý vlákenný materiál svými negativními nebo pozitivními vlastnostmi ovlivňuje požadavky kladené na podlahové textilie, volbu výrobní technologie, kvalitu, celkový vzhled, vhodnost použití a nakonec i cenu hotového koberce. Typ použitého vlákna je důležitý pro posuzování kvality výrobku, stejně jako je výška nebo hustota vlasu či výrobní technologie.

Přírodní vlákna

Typickými materiály pro hladké tkané koberce jsou hrubší přírodní materiály, jako je juta, sisal nebo kokos. Kokosová vlákna se používají k výrobě kobercových běhounů, protože mají vysokou odolnost proti oděru. Kokosová vlákna jsou poměrně tvrdá. Další jejich vlastností je odolnost proti vodě a také jsou přirozeně antibakteriální.

Z přírodních vláken je nejčastěji na vlasové a smyčkové koberce používána vlna pro své dobré vlastnosti jako je pružnost, mechanická odolnost a částečná odolnost proti ohni, protože vlna je takzvaně samo zhášecí. Často se vlna směsuje se syntetickými vlákny. Negativní vlastností vlny je možnost napadení moly, ve vlhkém prostředí i mikroorganismy nebo plísněmi.

ČSN EN 14215 [2] uvádí materiál z přírodních vláken ve vlasu takto: střižní vlna, vlna, zvířecí srst, bavlna, kokos, sisal, hedvábí, mořská tráva, juta.

Chemická vlákna

Chemická vlákna se používají k výrobě podlahových krytin běžně. Používají se jak syntetická, tak i z přírodních polymerů. Chemická vlákna jsou zabudovaná již standardně téměř ve všech celoplošných podlahových krytinách. Používají se jak klasická vlákna, tak vlákna bikomponentní, tvarovaná nebo profilovaná.

Ze syntetických vláken je nejpoužívanější polyamid. Má dostatečnou mechanickou odolnost, pružnost a dobře se zotavuje po zatížení. Zvyšuje se používání polypropylénových vláken, zejména díky jejich výhodné ceně. Jsou vyráběna i speciální modifikovaná vlákna polypropylénu s řadou vlastností vhodných pro výrobu koberců. Mechanická odolnost a schopnost zotavení je však nižší než u polyamidu. Používá se pro výrobu podkladových vrstev podlahových krytin a také pro výrobu koberců do vlhkých míst, protože nepřijímá vlhkost. Polyester má nižší pružnost a schopnost zotavení, má dobré mechanické vlastnosti, ale při tření vláken vzniká elektrostaticky náboj. Polyakrylonitril svým omakem nejvíce připomíná vlnu, má však výrazně nižší mechanickou odolnost i schopnost zotavení a jeho hořlavost s unikáním nebezpečných plynů (kyanovodíku) omezuje jeho použití ve veřejném sektoru.

Vlákna z přírodních polymerů (např. viskóza) se používají do vlasového povrchu koberečků, které nebudou významně zatěžované. Takovéto dekorační koberce lze i prát. Vlas ovšem většinou je zmačkaný a velmi rychle se špiní.

ČSN EN 14215 [2] uvádí užívané chemické materiály ve vlasu takto: polyamid, polyamid 6.6, akryl, polyester, polypropylen, polyvinylchlorid, viskóza a papír.

Nitě k výrobě podlahových krytin

Nejen vlastnosti vláken mají vliv na konečné vlastnosti podlahové krytiny. Krom výchozích vláken je velmi důležitá je i struktura nití používaná k vyvazování vlasových koberců nebo struktura nití u smyčkových koberců nebo všívaného vlasu. U vyvazovaných koberců se někdy používají jen urovnaná vlněná vlákna bez jakéhokoliv zákrutu, tedy ve formě přástu. Jako výplňkové nitě koberců se používaly i nitě papírové. Pro hedvábné koberce se používají gréžové nitě získané z většího počtu kokonů (10 - 40). Pro klasické vlněné koberce smyčkové nebo vlasové jsou používány zejména hrubší mykané příze jednoduché nebo dvojmo skané. U všívaných koberců se využívají především tvarované kabílky ze syntetických nekonečných vláken. Pro koberce typu frizé (prodávané také jako scroll) se využívají dvojmo až trojmo skané nitě s vysokým počtem zákrutů. Není výjimkou používání efektních nití, žinylek nebo textilních pásků - tyto nitě se však využívají zejména pro koberce dekorační. Viz obr. č.1 Povrch dekoračního koberece z efektních nití.

Obr. č. 1. Povrch dekoračního koberce z efektních nití

## Terminologie k textilním podlahovým krytinám

Výroba koberců a podlahových kratin využívá specifické termíny. Následujících několik termínů, používaných ve zbožíznalské praxi, bylo vybráno z ČSN ISO 2424 [3]. Zde je uvedena jen velmi malá část úvodní terminologie, která by měla být prospěšná dalšímu studiu.

Užitný povrch – vrchní část podlahové krytiny, která je vystavena provozu

Vlas – součást textilní podlahové krytiny

Užitný vlas – část vlasu nad podkladem

Řezaný vlas – vlasový, řezaný užitný povrch

Tažený vlas – smyčkový užitný povrch

Smyčka – úsek nitě, který tvoří smyčku mezi dvěma vazebními body na podkladu

Vázaný vlas – je vytvořen vázáním uzlů na osnovních nitech, může být ručně nebo strojně vázaný

Řezaný a tažený vlas – kombinace smyček a řezaného vlasového povrchu označován jako cut-loop pile

Podklad – konstrukce spojená s užitným povrchem

Primární podklad – slouží jako nosič užitného povrchu

Sekundární podklad -  doplňující vrstva, která slouží ke stabilizaci vlasu i tvaru koberce

Textilní podlahová krytina s vlasem = vlasový koberec velurový nebo plyšový, koberec s hustým řezaným vlasem z nití s malým zákrutem – užitná plocha těchto koberců je hladká

Hustota – počet chomáčků nebo uzlů na určitý čtverečný rozměr (palec nebo centimetr)

Chomáček – úsek nitě tvořící vlasový povrch ve tvaru U,  W nebo J

Vystřihovaný vlas – vlas koberce, který byl sestřihán do plastického vzhledu

Plastický vlas – vlas vytvořený buď stříháním, nebo vynecháním vlasu v určitém vzoru

Kořen vlasu  - část nitě, chomáčku nebo smyčky, která je zakotvena v podkladu a netvoří tak užitný vlas

podklad

kořen vlasu

Velurový koberec (velour carpet)  je koberec s relativně hustým řezaným vlasem z nití s malým zákrutem – užitná plocha těchto koberců je hladká

Plyšový koberec (velvet carpet) - je koberec s hustým řezaným vlasem z nití s malým zákrutem – užitná plocha těchto koberců je hladká. Plyšový koberec je oproti velurovému s vyšším a hustším vlasem. (Ve fr. je pro velurový a plyšový typ koberce stejný výraz tapis velours)

## Ručně vázané koberce

Vázání a tkaní vlasových koberců je jedním z nejstarších řemesel na světě. O kobercích jsou zmínky již v nejstarších pramenech. Jejich pravlastí je Persie a okolní země Středního a Blízkého východu, kde naopak - vzhledem k podnebí - nešlo ani tak o teplo jako o krásu. Byly zhotovované technikou vevazování uzlů z vlněných a řidčeji i hedvábných nití. Tato technika se používá dodnes a umožňuje vytvářet pestrobarevné vzory, ornamenty a stylizované květy.

Obr. č. 2 Předloha pro vázání		Obr. č. 3 Vyvázaný vzor vlněného koberce

K ručně vázaným kobercům se používají jednoduché stavy s horizontálně nebo vertikálně uloženou osnovou. Na osnovní nitě se podle nakreslené předlohy navazují barevné uzlíky z česané nebo mykané vlněné příze, jejichž konce tvoří vlas a zároveň vzor koberce. Vlas vlněných koberců může být vytvořen také jen z vlněných vláken, urovnaných a ručně pročesaných, bez zakrucování do příze. Uzle koberce se mohou vázat několikerým způsobem, nejznámější je uzel perský anebo smyrenský (turecký).

Obr. č. 4 Vázání hedvábného koberce

Každá řada uzlíků je protkána dvěma vaznými útky v plátnové vazbě. Vlněné koberce mají do 8 uzlů na 1 cm², hedvábné orientální koberce mohou mít až 60 - 100 uzlíků na 1 cm²

Obr. č. 5 Smyrenský uzel (turecký)		Obr. č. 6 Perský uzel

Hotové koberce se upravují postřižením (zarovnáním vlasu). Koberce z Číny nebo Indie jsou postřihovány do plastických vzorů tak, aby vynikla např. květina nebo jiný tvar. Tyto koberce se postřihují ručně, často takový koberec postřihuje celá rodina včetně dětí. Vzhledem k ruční práci jsou tyto koberce velmi drahé a často se používají k dekoraci stěn.

Jednoduché, tkané koberce hladké

Jednoduchými vazebními technikami jsou tkány koberce nesoucí název podle základních surovinových materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. To jsou např. koberce jutové, sisalové a kokosové.

Obr. č. 7 Tkalcovský stav pro ruční tkaní

Jsou většinou tkány na jednoduchých kobercářských stavech v různých vazbách plátnových, rypsových nebo keprových. Tyto koberce bývají oboustranné tkají se jako běhouny.

Na jednoduchých stavech se také  jednoduchou tkací technikou zpracovávají textilní odpady (úzké pruhy textilií nebo odstřižené okraje tkanin). Tyto běhouny se vyrábí v šíři do 70 cm. Výjimkou nejsou ani koberce tkané z papíru. Úzké pruhy papíru jsou stočené do formy délkové textilie a pracuje se s nimi jako s běžnou osnovní nebo útkovou nití. Papírové koberce jsou vždy opatřeny úpravou proti hoření.

Obr. č. 8 Papírový koberec

Kelim (též kilim) je název pro jednoduše vzorované perské koberce, závěsy a přehozy, ručně tkané technikou pravých gobelínů.  Kelim  je hladký bezvlasý oboustranný koberec, který má jednu osnovu. Útky zcela zakrývají osnovní nitě a bohatě vzorují. Dostava útku je větší než v osnově. Vzory jsou zpravidla geometrické obrazce. K zamezení větších mezer po osnově jsou delší přímé barevné linie jen ve směru útku a v šikmém směru. Typické pro kelimy je klikaté rozhraní dvou barev. U útků klasických kelimů často převládá červená, hnědá a černá barva.

Obr. č. 9 Detail vazby kelimu			Obr. č. 10 Kelimový koberec

Kelim lze tkát na rámu i na stavu. Na rámu se tká podle návrhu a technického výkresu stejným způsobem jako kelim tkaný na stavu. Při tkaní složitého kelimu a střídání několika útků různé barvy, musí být vytkávaný tvar předkreslen na papíře. Papír se podkládá pod napnuté osnovní nitě a předkreslené kontury jsou vodítkem pro vytkávání vzoru. Ručně se tkají kelimy na ručních stavech gobelínovou technikou. Strojově tkané kelimy jsou ve vazbách plátnových nebo rypsových. Kelim se začistí, uvážou a sestřihnou se třásně a koberec se napaří. Kelimy jsou oboustranné v textilní terminologii oboulícní. V krajinách původní výroby se používají nejen jako pokrývka podlahy, ale i na stěny, stoly nebo slouží jako přikrývky.

## Strojně vázané koberce

Výroba těchto typů koberců vznikla v anglickém městě Axminster, kde se vyráběly koberce tkané a žinylkové. Koberce gripperaxminsterské se také nazývají jako „skřipcový aximinstr“. Název je odvozen od jejich výroby na speciálním skřipcovém stroji (gripp = skřipec). Skřipec vytáhne z podavače příslušnou barvu a délku vlasové příze, která se odřízne. Skřipec zavede vlasovou osnovu dospod základní tkaniny, kde se upevní dvěma útky a poté se protáhne zpět na povrch. Vlas se upevní dalšími útky a celý proces se opakuje.

Obr. č. 11 Schéma výroby gripperaxminsterských koberců [3]

1 - řezaný vlas,  2 - osnova vazební,  3 – osnova  vazební dlouhá,

4 - výplňková osnova, 5 - útek

Obr. č. 12 Vzorování gripperaxminsterského koberce

Pro gripperaxminsterské koberce je charakteristické bohaté vzorování, které připomíná ručně vázaný koberec. Vlas v koberci má tvar písmene U.

## Koberce tkané prutovou technikou

Prutovou technikou se tkají koberce buklé a velurové. Názvy se vztahují k vlasovému povrchu. Speciální vazbou provazování tří útků se tkají koberce wiltonské, které mají velurový povrch. Technika se nazývá bruselská podle místa vzniku. Tyto koberce se tkají na prutových tkacích strojích, které mají speciální ústrojí pro zatkávání a vytahování kovových prutů. Pruty mohou být hladké, které po vytažení vytváří na lícní straně smyčky (tažený vlas) nebo zakončené nožem, které při vytahování zároveň smyčky rozřezávají a vzniká tak vlas řezaný. Prutovou technikou lze vyrábět smyčkové koberce typu buklé, vlasové koberce s řezaným vlasem typu velur a vlasové povrchy vzorované pomocí smyček a řezaného vlasu.

Buklé koberce mají povrch tvořený taženými smyčkami. Mají tři základní osnovy (základní = vaznou, výplňkovou a vlasovou) a dva útky. Buklé koberce mohou být jednořádové (jedna vlasová osnova) nebo víceřádové (více barevných osnov).

Obr. č. 13 Řez kobercem buklé [3]

1 – tažný prut,  2 - osnova vlasová tvořící smyčky, 3 – podklad - osnova vazní,

4 – výplněk,  5 – podkladová výplňková osnova,  6 -  podklad útek

Obr. č.14 Dvouřádový buklé koberec	Obr. č. 15 Jednořádový buklé koberec

smyčky tažené přes jeden prut		smyčky tažené přes několik prutů

Velurové koberce mají hladký vlasový povrch, tvořený řezanými smyčkami. Jsou to vazebně osnovní plyše vyráběné bruselskou technikou na prutových stavech. Výška vlasu se pohybuje od 3 do 8 mm, podle tloušťky zatkaného prutu. Tyto koberce se také nazývají wiltonské, podle své trojútkové vazby.

Obr. č. 16 Podélný řez wiltonským kobercem [3]

1 – řezný prut,   2 – rozřezaný vlas,  3 - osnova vazní, 4 - osnova výplňková,

5 – výplňková osnova  spodní, 6 – vazní útek

## Koberce tkané speciálními technikami

Gobelíny jsou známé převážně jako nástěnné koberce - umělecká díla, mají většinou velkoplošný vzor - obraz. První gobelíny byly vyráběny již v XV. stol. v rodině Gobelínů v Paříži. Tkají se gobelínovou technikou na stavech s vertikálním nebo horizontálním uložením osnovy. Vzor se tvoří podle předkresleného návrhu vetkáváním barevným útků do prošlupu osnovních nití. Barevné útky neprovazují v konturách přes sebe. Touto tzv. pravou gobelínovou technikou vznikají ve tkanině mezery, které se z rubu sešívají. U hrubších gobelínů může útek v konturách převazovat o jednu nit dále, a tím se neprovázané mezery mezi jednotlivými barvami odstraní.

Obr. č. 17 Motiv z gobelínu		 Obr. č. 18 Typické schéma gobelínové techniky

Obr. č. 19 Jiné způsoby provazování dvou barev u tzv. nepravých gobelínů

Všeobecně se používá termín gobelín pro veškeré ručně i strojově tkané nebo vyšívané tapiserie, nejčastěji se pojmy gobelín a tapisérie ztotožňují. Termín tapisérie je spíše nadřazeným pojmem a zahrnuje všechna textilní nástěnná umělecká díla, která ovšem mohou krom textilních částí obsahovat i jiné materiály jako je papír, dřevo, sklo nebo kov.

Obr. č. 20 Díl textilní tapisérie

Dvojplyš je název pro vlasový (velurový nebo plyšový) koberec. Jsou to jemné vlasové koberce s vysokou hustotou. Název koberce je odvozen od speciální tkací techniky, kde jsou dvě tkaniny tkány nad sebou. Jsou spojené vlasovou osnovou, která je rozřezávána nožem pohybujícím se mezi oběma tkaninami. Vzniknou tak dva stejné koberce. Výšku vlasu lze seřizovat vzdáleností obou tkanin od sebe, obvyklá výška vlasu je 6 – 7 mm. Dvojplyšové koberce jsou nejčastěji víceřádové (mají více barevných osnov).

Obr. č. 21 Princip tkaní dvojplyšového koberce [4]

1 - spodní prošlup, 2 - vrchní prošlup, 3 - vlasová osnova,4 - nůž,

5 a 6 – samostatné koberce s velurovým povrchem

Dvojplyšovou technologií vznikají koberce s vícebarevnými, zrcadlově zobrazenými vzory.

Žinylkové koberce byly speciální svou výrobou. Již řadu let se nevyrábí, jelikož jejich výroba je značně složitá a zdlouhavá. K výrobě koberce bylo zapotřebí vyrobit tkanou žinylku, tzv. předdílo. To se tkalo perlinkovou vazbou. útky řídké tkaniny předdíla se po utkání rozřezaly a vznikla tak tkaná žinylka. Žinylka stočená nebo složená se používala jako vlasový útek do žinylkových koberců.

Obr. č. 22 Řez žinylkovým kobercem [4]

1 – žinylka, 2 –vazná osnova, 3 – výplňková osnova, 4 – vazný útek

## Všívané podlahové krytiny

Všívané koberce jsou nejrozšířenějším druhem koberců. Technologie všívání patří do výroby netkaných textilií, pro velké rozšíření tohoto typu podlahových krytin je jim zde věnována samostatná kapitola. Technologie všívání je označována jako „tufting“. Většinou jsou vyráběné jako metrové zboží. Vlas se všívá do základní tkaniny, která může být zhotovena z juty, z polypropylénových pásků nebo jiných materiálů. Vlastní všívání probíhá tak, že napnutý podklad se vede ke všívacímu zařízení, kde jsou v jehlovém rámu uloženy jehly s navlečenými vlasovými nitěmi (tvarovaný většinou polyamidový nebo polyakrylový kabílek). Jehlový systém propichuje tlakem jehly nosnou textilii na opěrném stole. Vlasové nitě jsou zachyceny háčkem pod jehlou a vytvoří se tak smyčka. Po vytažení jehly z nosné textilie (podkladu) se textilie posune o určitou délku a celý proces všívání se opakuje. Výška smyčky je řídí podávací rychlostí vlasové nitě.

Obr. č.23 Princip tvorby smyčkového vlasu všíváním[4]

1 - jehla, 2 - háček, 3 - podkladová textilie, 4 - vlasová nit, 5 - smyčka,

Pro výrobu všívané podlahové textilie s řezaným vlasem jsou háčky pod jehlami opatřeny řezným nožem.

Obr. č. 24 Princip tvorby smyčkového a řezaného vlasu všíváním[4]

1 - jehla, 2 - háček, 3 - podkladová textilie, 4 - vlasová nit, 5 - smyčka, 6 - řezaný vlas, 7 - nůž

Základní textilie (tkanina nebo netkaná textilie), do které je všíván vlas, musí být prostupná pro jehlu, je měkká s malou plošnou hmotností. Proto se v rubu koberce používá dalších sekundárních vrstev nebo zátěrů, které slouží jednak k zafixování smyček, tak k samotnému vyztužení vlastního koberce.

Zátěry jsou nanášeny z rubu koberce, aby se zachytil kořen vlasu. Zátěry jsou základní zpevňující, ale mohou být nositeli dalších vlastností (např. nepropustné) nebo měkčící pěnové.

Jako sekundární vrstvy koberce jsou používané perlinkové nebo tkaniny z juty, vpichované netkané textilie, které se lepí na rub všívaného koberce. Podklady mohou být latexu hladké nebo reliéfní, z pěněného latexu, nebo z jiných i netextilních plošných materiálů.

Lícové povrchy všívaných koberců se dle potřeby a použití tvoří pomocí různých výšek smyčky nebo kombinací smyčky a řezaného vlasu.

Obr. č. 25 Řez všívaným kobercem s taženou smyčkou [3]

1 – tažený vlas ve smyčce, 2 - základní podkladová textilie, 3 - zátěr

Nízká smyčka všívaného koberce bývá většinou potištěná a využívá se také u speciálních zátěžových koberců, kde i hustota smyčky je vysoká. Vyšší smyčka se používá na bytové koberce. Variantou tohoto typu všívaného koberce frizé, kde se místo tvarovaného jednobarevného kabílku všívá silná dvojmo nebo trojmo skaná niť, velmi často v barevném provedení muliné (dvě nebo více seskaných různě barevných nití). U všívaných koberců se často používá vzorování pomocí tažené smyčka a řezaného vlasu, které se nazývá anglickým výrazem „cut – loop“.

Jiným typem vzorování všívaných koberců je použití různých výšek smyčky. Koberce mají rustikální vzhled a nazývají se díky tomu bereber. Původní kusové koberce berber se vyráběly domorodci v Africe ručně z ručně předených vlněných přízí, z přírodně zbarvených vlněných vláken. Měly nestejnoměrný rustikální povrch, který se dnes napodobuje stojní výrobou.

Obr. č. 26 Řez všívaným koberce s řezaným vlasem [3]

1 – řezaný vlas, 2 - základní podkladová textilie, 3 - zátěr

Velurový povrch všívaných koberců vzniká postřižením všitých smyček. Nízká smyčka je často potištěna. Při vyšší hustotě všívaných smyček mohou být i tyto koberce určeny pro vyšší zátěž, jsou označovány jako zátěžové koberce. Pro vlasové koberce tohoto typu se používá anglický výraz „cut – pile“.

## Podlahové textilie vyrobené netkanými technologiemi

Vpichované koberce hladké patří k nejlevnějším podlahovým textilním krytinám. Jejich výroba je nesrovnatelně rychlejší, než u klasických koberců. Vyrábí se jednou operací na jehelném zařízení. Princip výroby spočívá ve vzájemně propletených vláknech rouna pomocí speciálních vpichovacích jehel s ostny.

Obr. č. 27 Vpichování rouna do podkladu [3](jedna z možností výroby koberců)

1 -vpichovací jehla, 2 – rouno, 3 -  vpíchnutá, provázaná vlákna, 4 – podkladová textilie,

5 – vlákna protažená podkladovou textilií vpichováním

V případě výroby netkaného koberce s obchodním názvem Jekor se do spodního podkladového rouna používaly odpadové textilní materiály. Vrchní rouno, jehož vlákna jsou vpichována do podkladového rouna, bylo z kvalitnějších, různě barevných materiálů. Užitný povrch byl hladký. Z rubové strany se krytina zatírala a tužila.

Současné vpichované koberce mají užitný povrch z rubu vpichování, je tedy mírně vlasový. Používají se jen syntetická vlákna v různé barevnosti. Podle hustoty vpichování a typu tužení a typu sekundárních vrstev mohou být i tyto podlahové krytiny určeny pro vyšší zátěž. Vzhledově (podle obrázku) nejsou k rozeznání od levnějších podlahových krytin vyrobených vpichovanou netkanou technologií.

Vpichování smyčkové smyčkový užitný povrch, většinou jsou smyčky v řádcích. Princip výroby je stejný jako u vpichování hladkých podlahových krytin. Vpichuje se však jinou speciální jehlou, tzv. vidličkovou. Smyčky vláken z vrchního rouna jsou vidličkovou jehlou protaženy (protlačeny) na druhou stranu textilie, kde tvoří smyčkový povrch. Pomocí několika různě barevných roun a volené hloubky vpichu lze tyto textilie barevně vzorovat.

Obr. č. 28 Řez textilií vytvořené vidličkovou jehlou a pracovní část vidličkové vpichovací jehly

Obr. č. 29 Čistící zóna -  smyčky vytvořené vpichováním vidličkovou jehlou

Chemicky pojené podlahové textilie lze dělit na lepené a chemicky pojené podlahové textilie s vlasem. Lepené podlahové krytiny vznikají lepením různých vlákenných materiálů, lepí se na podkladovou textilii. Jednoduché koberce vznikají podélným nalepením jednotlivých nití hustě vedle sebe na podkladovou textilii.

Chemicky pojené koberce s řezaným vlasem se vyrábí obdobně jako dvojplyš, ale vlasová osnova se na podkladovou textilii lepí, po vytvrzení pojiva se řeže – vzniká lepený koberec s velurovým povrchem.

Obr. č. 30 Schéma výroby chemicky pojeného koberce s vlasem[3]

1 – vlasová osnova, která tvoří užitný povrch, 2 – vtlačovací lopatky, 3 - podkladová textilie s nanesenou vrstvou pojiva, 4 – vlasová osnova, 5 – nůž k rozřezávání osnovy a vznik vlasu

Obr. č. 31 Řez pojeného velurového koberce schéma [3] a řez koberce

1 – vlas, 2 – pojivo, 3 – pokladová textilie

## Pletené podlahové textilie

Pletené podlahové textilie se vyrábí ve velmi malém množství na osnovních pletacích strojích. Mohou být hladké nebo se smyčkovým povrchem. Rub těchto koberců se musí vždy tužit.

Obr. č. 32 Pletená podlahová textilie se smyčkovým povrchem [3]

## Ostatní podlahové krytiny

Umělé trávníky patří k podlahovým krytinám, přestože jsou primárně určeny pro venkovní použití. K  textilním podlahovým krytinám patří také trávníkové koberce. Jsou vyráběny jako všívané, ale mohou být vyrobeny i vpichováním. Nejčastěji jsou vyráběny z polypropylenových nebo polyetylénových pásků zelené barvy. Vyrábí se jako metrové zboží v různých šířkách. Mohou být i ve formě dlaždic, které se sestavují do plochy.

Umělé trávníky pro hrací plochy prochází neustálým vývojem a je vyvinuta již 5. generace těchto trávníků. První trávníky se zasypávaly pískem nebo infilem (nařezané kousky plastových tyčinek), v páté generaci trávníků se již nepoužívá písek, ale dvojí druh použitých nití: rovné pásky a v podkladu tvarované jemnější pásky.

Obr. č. 33 Porovnání konstrukcí umělých trávníků se zásypem s trávníkem bez zásypu.

Trávníky pro fotbalová hřiště se přísně testují, dle požadavku FIFA.

Výška odrazu míče 	    	0,6m – 0,85m

Valení míče 		    	4m – 8m

Absorpce nárazu 	     		60% – 70%

Vertikální deformace	    	4mm – 10mm

Odpor rotačního pohybu   	30Nm – 45Nm

Užití umělých trávníků je především na sportovní a jiná hrací hřiště (tenis, golf, fotbal, dětská hřiště). Používají se na podlahy lodžií, teras, balkónů, zimních zahrad a výstavních ploch. Výhodou je celoroční provoz s minimální údržbou. O čem se nehovoří, je problematika likvidace. Na rozdíl od běžného živého trávníku, který v hromadách zetlí, je likvidace velkých ploch poměrně náročná, a to fyzicky i finančně.

Kobercové dlaždice. Na rozdíl od výroby klasických koberců, jejíž výroba byla známa již mnoho let před naším tisíciletím, se historie kobercových dlaždic vztahuje jen do nedaleké minulosti. Výhodou je snadný převoz a manipulace s podlahovou krytinou. Sestavují se na podlahu stavebnicovým způsobem. Kobercových dlaždic (čtverců) různé velikosti, se vyrábí celá řada v různých kvalitách od jednovrstvých až po velmi kvalitní, skládající se v tloušťce z několika vrstev. Vlasový povrch je převážně vytvořen všíváním kabílku nebo vpichováním vlákenné vrstvy do podkladu.

Obr. č. 34 Pokládání kobercových dlaždic

Kvalitnější kobercové dlaždice většinou sestávají z několika textilních i netextilních vrstev, což umožňuje tzv. volné pokládání. Kobercové dlaždice sestávají z lícové nášlapové, užitné vrstvy a sekundární rubové vrstvy. Zatímco lícová strana je obdobná jako u ostatních koberců, nosná rubová strana umožňuje rozřezání koberce na moduly. Rubová strana se skládá z několika vrstev různých materiálů, které plní specifické funkce.

Obr. č. 35 Ukázka možného spojení kobercových dlaždic

Silnější kobercové dlaždice o tloušťce až několik cm a s velkou objemovou hmotností jsou většinou rovné čtverce ve velikosti od 30 cm do jednoho metru. Skládají se volně na plochu vedle sebe od zdi ke zdi. Některé dlaždice se skládají jako puzzle – zapadají do sebe svými zářezy. Méně kvalitní jednovrstvé kobercové čtverce je nutno na podlahu lepit, a tím ztrácí výhody flexibility. Na větší plochy se musí celoplošně lepit, v menších místnostech stačí ve spojích použít oboustranně lepicí pásku.

Rohože jsou textilní i netextilní, slouží k čištění podrážek před vstupem do domu či bytu. Ve velkých veřejných budovách se používají tzv. samočistící rohože. Samočistící účinek těchto rohoží tkví v použitém vlákenném materiálu, který je vysoce pružný, zároveň drsný a odolný oděru. Pouhou vlastní chůzí po takové rohoži je z podrážek obuvi odstraněna většina nečistot.

Rákosové rohože tzv. vietnamské jsou sešity z jednotlivých čtverců a jsou vhodné např. do zimních zahrad. Podobné rohože mohou být vyráběny z klasických materiálů, jako jsou kokosová vlákna, juta nebo také z kukuřičného šustí či mořských řas.

Obr. č. 36 Rákosové rohože

Pro venkovní použití se nejčastěji používají rohože vyrobené vpichováním, tedy netkaným způsobem. K výrobě textilních rohoží se používají syntetická vlákna, většinou polypropylen, který má téměř nulovou navlhavost.

Koupelnové soupravy jsou speciálním bytovým doplňkem. Většinou jsou tyto soupravy různě kombinovány ze speciálně tvarované předložky před toaletní mísu, koberečku před umyvadlo nebo vanu a někdy i krytu na víko toaletní mísy. Všechny tyto části jsou vyráběné převážně všívanou technologií, z rubu jsou opatřeny zátěrem. Kromě estetické stránky by měly splňovat hygienické i bezpečnostní požadavky. To znamená, že musí být snadno vypratelné a neměly by klouzat po dlaždicích, nebo jiném hladkém podlahovém povrchu toalet a koupelen.

Obr. č.37 Koupelnová souprava koberečků

Jedním z výrobců koupelnových souprav a koberečků je česká firma GRUND a.s. Mladé Buky. Vyrábí všívané koberečky a sety všíváním většinou polyakrylové příze do netkané textilie.

Identifikace podlahových krytin a hodnocení jejich kvality

K identifikaci textilních podlahových krytin se používá několik základních hodnot. Je to materiálové složení užitného povrchu podlahové krytiny, celková tloušťka v mm, plošná hmotnost vlasu v g/m2, plošná hmotnost vlasu g/m2, počet chomáčků nebo smyček na plošnou jednotku a udává se i hmotnost vlasu nad podkladem v g/cm3 [5]. 	U kusového zboží to jsou ještě rozměry koberce. Nejčastějším identifikačním znakem kvality je hustota vlasu, čím je vyšší, tím je koberec lepší. K výpočtu hustoty vlasu nad podkladem se používá vzorec dle normy „Klasifikace strojově vyráběných vlasových koberců a běhounů“:

SPD = SPW.10-3 / SPT . FD

Kde:

SPD	hustota vlasu nad podkladem v g/m3

SPW 	plošná hmotnost vlasu nad podkladem v g/m2

SPT	výška vlasu nad podkladem

FD 	faktor hustoty vlasu např. pro bavlnu 1,50; akryl 1,12; hedvábí 1,25; vlna 1,32, viskóza 1,50 [5].

Obr. č. 38 Zkoušení koberců – zkušební přístroj Vettermann

U koberců se zkouší pružnost, opotřebení, vypadávání vlasu, úbytek tloušťky, změny vzhledu, stálosti v oděru. K tomu se používá měřicí přístroj Vettermann, kde se speciálním kulatým tvarem s tupými hroty zkouší pruh koberce umístěný v otáčejícím se bubnu. U vlněných koberců se zjišťuje zaplstění. U koberců s užitnou vrstvou ze syntetických vláken se sleduje možnost žmolkování. Měří se zešikmení, obloukovitost, schopnost třepení. U některých typů se měří tepelná vodivost, absorpce zvuků, čistitelnost, odolnost vůči skvrnám. Pro hodnocení kvality koberce se měří mnoho dalších vlastností, jsou to například hodnoty stálobarevnosti na světle, stálobarevnosti ve vodě, zakotvení vlasu, odolnost vůči hoření.

Požadavky na identifikaci podlahových krytin se liší podle účelu použití – na obytné a komerční prostory. U obou kategorií se rozlišuje, zda je používání, neboli zatížení prostor s podlahovými krytinami mírné, běžné nebo vysoké. Výrobci musí na podlahových krytinách uvádět vhodnost použití dle ČSN EN 1307+A2[5].

Textilní podlahové krytiny – klasifikace, následující informace:

Obchodní odkazy

Složení užitné vrstvy

Způsob zhotovení

Druh užitné vrstvy

Druh primárního podkladu

Druh sekundárního podkladu

Druh vybarvení

Ke snadnému rychlému optickému zjištění vlastností a určení podlahových krytin v obchodní sféře, slouží symboly uvedené v další kapitole.

## Symboly pro podlahové krytiny:

Piktogramy připojované k podlahovým krytinám přímo nebo uváděné v doprovodných dokumentech uživatele informují o tom, jak o podlahovou krytinu pečovat, kam je vhodné ji umístit a některé piktogramy dokládají užitkové vlastnosti té které podlahové krytiny. Některé piktogramy jsou voleny výrobcem, jiné jsou normovány. Česká technická norma ČSN P CEN/TS [6]uvádí normalizované symboly pro podlahové krytiny a to jak textilní, tak i laminátové.

Doporučené umístění kusového koberce či celopodlahové textilní krytiny se vyjadřuje následovnými piktogramy, uvedené v tabulce číslo 1 a 2:

Tab. č. 1. Piktogramy určující vhodnost umístění podlahové krytiny [6]

| Vhodné pro podlahové vytápění |  |
| --- | --- |
| Trvalé použití pro kolečkovou židli |  |
| Příležitostní použití pro kolečkovou židli |  |
| Vhodnost pro použití v nahodile vlhkém prostředí |  |
| Celková hmotnost podlahové krytiny (uvnitř piktogramu má být uvedena hodnota) |  |
| Antimolová úprava (jen u čistě vlněných užitných povrchů) |  |
| Stupeň komfortu užitné plochy 1 Piktogramů je pět, počet korunek je číslo komfortu. |  |
| Stupeň komfortu užitné plochy 5 (nejlepší) |  |
| Odolnost proti opotřebení |  |
| Vhodné pro schodiště |  |

Piktogramy, které vyjadřují určitou vlastnost koberce, mohou být dány různými parametry. Většinou se jedná o vlastnost použitých vláken ve vlasu nebo je to celková úprava koberce. Důležitými vlastnostmi jsou odolnosti proti vlhku, proti hoření a stálobarevnosti.

Tab. č. 2 Piktogramy určující vlastnosti podlahových krytin [6]

| Koberec je odolný vůči hořící cigaretě |  |
| --- | --- |
| Piktogram značící obecně reakci na oheň – pod čarou jsou uvedeny stupně hořlavosti |  |
| Vodotěsnost pružných podlahových krytin – nepropustný pro vodu |  |
| Koberec rozptylující elektromagnetický náboj |  |
| Absorbce dunivého zvuku |  |
| Akustická absorbce zvuků |  |
| Snížení kročejových zvuků |  |
| Velikost dlaždice |  |
| Odolnost proti poškození odříznutých okrajů |  |
| Odolnost proti skvrnám |  |
| Stálobarevnost na světle |  |

Piktogramy pro určení podlahové krytiny podle stupně namáhání se dělí na piktogramy pro domácnost, komerční prostory a prostory pro lehký průmysl. Skládají se z piktogramu budovy a z počtu osob, které označují stupeň namáhání. V každé z těchto kategorií je několik tříd. Následující piktogramy nejsou ucelené, jsou uvedeny jen ukázky.

Obr. č. 39 Obytné prostory s mírným namáháním [6]

Obr. č. 40 Obytné prostory s běžným namáháním [6]

Obr. č. 41 Komerční prostory s mírným namáháním [6]

Obr. č. 42 Prostory pro lehký průmysl, namáhání vysoké [6]

Kontrolní otázky:

Jak se dělí koberce a podlahové krytiny podle výrobní technologie?

Jaké nitě se používají na výrobu tkaných koberců?

Čím je charakteristický kelim?

Jaké typy koberců lze tkát prutovou technikou?

Co je charakteristické pro gobelíny?

Jaké uzly se používají pro výrobu ručně vázaných koberců?

Kolik uzlíků na 1 cm2 může mít ručně vázaný orientální koberec z přírodního hedvábí?

Jaké povrchy podlahových krytin lze dosáhnout vpichováním?

Co to jsou kobercové dlaždice a jakou mají výhodu před klasickými koberci?

Popište symboly, které označují vhodnost použití koberce a jeho vlastnosti.

Mohou být ve vzoru dvojplyšových koberců uplatněny číslice a nápisy?

# Ložní prádlo

Do bytového textilu patří všechny textilní výrobky každodenní potřeby. I v případě, že v obytných prostorech nejsou koberce, záclony ani dekorační textilie, vždy v koupelně a ložnici textil bude zastoupen.

Ložní prádlo a přikrývky každý z nás používá denně. Zdravý člověk až třetinu života prospí, u nemocných lidí je to mnohem více času. Pokusme se definovat, co vše ke spánku patří. Kulturní člověk spí na posteli s matrací. Na matraci se klade chránič matrací. Většinou vyroben textilními technologiemi z nejrůznějších textilních surovin. Další vrstvou pro každodenní spaní je prostěradlo, které se pravidelně udržuje praním. Opět i prostěradlo je vyrobené různými textilními technologiemi z nejrůznějších textilních vláken.

Neméně důležitou součástí každodenního odpočinku jsou přikrývky a polštáře. Pro lepší vzhled a samozřejmě pro udržování čistoty je téměř nutností používat ložní prádlo.  Ložní prádlo nemá jen praktický účel. Často se klade důraz na estetiku. Postel včetně ložního prádla je často výtvarným elementem a vytváří příjemnou nebo i erotickou atmosféru. Víme, jaké ložní prádlo bude pro nás to nejlepší? Existuje celá řada textilních plošných textilií z nejrůznějších typů vlákenných surovin. Poslední dobou se diskutuje o výhodách a nevýhodách přírodních a syntetických vlákenných surovin. Záleží na každém jedinci, co mu lépe vyhovuje, co upřednostňuje. Záleží na zvyklostech, zdravotním stavu i dalších okolnostech.

Ložní prádlo se šije v nejrůznějších velikostech a celou řadou různých systémů uzavírání cích a polštářů. Ty nejčastěji používané budou uvedeny v následující kapitole

## Typy textilií pro ložní prádlo

Ložní prádlo se stává nedílnou součástí bytového interiéru. Pomáhá ho dotvářet, v jistém směru i oživovat. Správným výběrem lze modernizovat zařízení našich ložnic či bytů. Při výběru jsou důležité některé užitkové vlastnosti jako savost, odolnost v oděru, stálobarevnost a v neposlední řadě i požadavek na rychlou a snadnou údržbu. Nezapomeňme, že člověk stráví třetinu svého života spánkem.

Kromě funkčnosti ložního prádla jsou kladeny požadavky i na estetický vzhled, který se odráží ve vzorování a barevnosti ložního prádla téměř tak rychle jako v odívání. V nedávné době se označovalo ložní a stolní prádlo souhrnným názvem „bílé zboží“. To z toho důvodu, že se tento sortiment vyráběl převážně v bílé barvě, z přírodních surovin jako je bavlna a len. Dnes se používá kromě přírodních materiálů i chemických vláken. Bílé ložní prádlo je výsadou pro luxusní hotely. Lepší hotely mají přímo definovanou textilii nejen v barvě, ale i dalších parametrech (použitá vlákna, nitě, vazby, úpravy). Běžní spotřebitelé v domácnostech  využívají více pestré povlečení, většinou s vytkaným (damašky) nebo natištěným (veby) vzorem.

Převážná většina tkanin pro ložní prádlo se u nás se vyrábí ze 100% bavlny.  Z chemických vláken se používá polyamid, polyester a viskóza. Každá z těchto surovin má specifické vlastnosti, které se projevují v hotovém výrobku při jeho užívání. Bavlna jako standardní surovina pro ložní prádlo je velmi příjemná na omak, dobře saje, při dotyku vyvolává pocit tepla. Výrobky z bavlny jsou splývavé, mohou se vyvářet, dobře se žehlí,  mandlují a kalandrují. Při stálém používání bavlněného ložního prádla se tvoří v ložních prostorech typický bílý prach, který je tvořen z úlomků vláken a škrobu. Len má oproti bavlně značně tužší vlákno, výrobky z něj jsou méně splývavé a mají chladivý omak. Ložní prádlo ze lnu má vysokou pevnost a výbornou odolnost v oděru, ale také vysokou mačkavost. Lněné zboží lze bělit a vyvářet, žehlit se musí vlhké při vyšší teplotě. Viskózové vlákno má vyšší savost než bavlna, je však také mnohem více mačkavé. Ložní prádlo z mačkavých materiálů jako je bavlna nebo len se často opatřují nemačkavou nebo nežehlivou úpravou. Výrobky z viskózy jsou splývavé, mají chladivý omak, jsou často i citelně těžší než klasické bavlněné. Schopnost odolávat oděru je malá. Při praní je třeba postupovat šetrněji, protože pevnost viskózy za mokra výrazně klesá. Snadno se žehlí. Polyester a polyamid mají vysokou trvanlivost a tvarovou stálost, tzn., že se téměř nemačkají. Mají dobrou schopnost oděru, ale téměř žádnou savost. Výrobky z těchto vláken se perou  a žehlí při nižších teplotách. Při častém užívání se v důsledku  fibrilace vláken při oděru vytváří nevzhledné žmolky.

Pro lidi trpící kožními nemocemi je lékaři doporučováno ložní prádlo vyrobené z přírodního hedvábí. Z něj se vyrábí nejen přikrývky (vlastní náplň i obal), ale i povlečení. Výrobky z přírodního hedvábí jsou však cenově na vyšší úrovni, patří k luxusním výrobkům. Hedvábné povlečení vyžaduje šetrnou údržbu.

Ložní prádlo je převážně tkané. Vyrábí se ve vazbách plátnových, atlasových i vaflových, méně ve vazbách keprových a krepových. Kromě tkanin se vyrábí i pletotkaniny, které však zaujímají jen mizivou část v celkové výrobě metráže pro ložní prádlo. Pleteniny se v ložním prádle uplatňují jako jednolícní zátažné nebo pletené smyčkové zboží, ze kterých se prodávají již konfekčně zpracovaná vypínací prostěradla.  Na luxusní povlečení se používají  interlokové pleteniny (nazývané jersey), které jsou mercerované a potištěné.

Kanafas v původní podobě byla hrubší tkanina v plátnové vazbě z bavlněných nebo lněných přízí.

Obr. č. 43 Ukázka kanafasů

Charakteristický znak kanafasu byly pestré podélné barevné pruhy. Méně často byly toto proužky a pruhy přetkávané do čtverců. Dnešní kanafasy vynikají právě drobným károvaným vzorem, někdy také označovaným jako vichy káro. Moderní kanafasy jsou již jemnější, ve vzoru mají čtverce až několik desítek centimetrů velké v různých pastelových odstínech, klasické kanafasy v barvách červené, modré, růžové nebo fialové nejčastěji v kombinaci s bílou. Kanafas je oblíben také jako dekorační tkanina, zvláště k zařizování stylových interiérů.

Damašek je tkán v husté dostavě osnovních i útkových nití v atlasových vazbách. Klasický bavlnářský damašek je mercerovaný. Pro připomenutí: mercerace je působení louhu sodného a současného napínání bavlněné tkaniny, která se tím stává  pevnější, lesklejší a má větší afinitu k barvivům.  Damašek pro ložní prádlo se tká v bílé barvě nebo v jemných pastelových odstínech [7]. U damašků se používají bohaté žakárové vzory, nejčastěji květinové nebo velkoplošné, geometrické. Typický je příjemný lesk odlišný v půdě a vzoru. U damašků se mohou také používat ažurové motivy. V místech ažury při povlečení přikrývky prosvítá barva sypkoviny nebo barva přikrývky. Damašek se vyrábí z nejjemnějších bavlněných česaných přízí, z přízí lněných, nebo směsových. Patří mezi nejkvalitnější lůžkoviny používané na povlaky. Čistě bavlněné damašky jsou chemicky upravovány a kaladrovány, čímž získávají charakteristický lesk a hedvábný omak. Objevují se i tištěné imitace damašků, kde je na základní lesklou tkaninu natištěn matný bílý vzor.

Obr. č. 44 Damaškové povlečení

Africký damašek je speciálním typem damašku je výrobek, který se v ČR vyrábí a vyváží se do Afriky. Obecně je nazýván také africký brokát, ale s klasickým brokátem mnoho společného nemá. Jedná se o damašky, které jsou vyrobeny z velmi jemných česaných bavlněných přízí (8 tex) a s velmi vysokou dostavou osnovních i útkových nití. Protože je tento typ damašku určen určen pro africké země, žakárové vzory jsou založeny na afrických motivech. Žakárová tkanina se merceruje a provádí se na ni  navíc efekt chintz. To znamená kalandrování hladkým válcem za účelem dosažení vysokého lesku tkaniny. V afrických zemích se tento damašek používá na výrobu oděvů.

Atlasgrádl je typ tkaniny. Který je charakteristický svými podélnými pruhy s odlišným leskem. Odlišný les je docílen tím, že osnova je většinou lesklá, bavlněná mercerovaná, útek není upraven a není tak lesklý.

Obr. č. 45 Atlasgrádlové povlečení

Tká se nejčastěji z bavlněných přízí v atlasových vazbách, v pruzích provázaných střídavě osnovním a útkovým atlasem s využitím ostrého odvázání.  Většinou je atlasgrádl bělený nebo v pastelových barvách. Výjimkou nejsou pruhy šikmé. Atlasgrádl v bílém provedení se často používá v luxusních hotelech, kde použitým materiálem je převážně bavlna. Jako vlákenná surovina může být použita i viskóza, polyester nebo jiná vlákna. Pro atlasgrádl jsou typické vazební pruhy, nikoliv použitá vlákenná surovina.

Činovatina je charakteristická svým vytkávaným vzorem. Činovatní vzor je typický čtverci nebo obdélníky vytvořenými osnovní a útkovou vazbou, opět s využitím ostrého odvázání. Od tohoto vzoru vznikl zjednodušený název činovatina. Pro ložní prádlo se využívá činovatiny ze 100% bavlny, často bývá tato tkanina upravovaná mercerací. Činovatní tkaniny bývají výrobcem často řazeny k damaškovým textilií.

Obr. č. 46 Detail činovatního vzoru

Krep je obecný název pro zvrásněné povrchy textilií.

Obr. č. 47 Louhový krep s nepravidelně zvrásněnými pruhy

Krepového povrchu lze docílit při tkaní použitím krepových vazeb nebo krepových nití. U výroby krepů se využívá i různých zákrutů použitých nití (střídání S a Z zákrutů). Krepového efektu se docílí i různou srážlivostí použitých nití nebo různým napětím osnovních nití (dva osnovní vály s rozdílným bržděním). Krepový povrch je možné vyrobit i chemickými úpravami. Pro ložní prádlo se využívá zejména louhový krep. Klasický bavlnářský krep (tzv. louhový) s podélnými různě širokými zvrásněnými proužky je docílen nanesením (potištěním) louhu sodného v pruzích, při současném napínání tkaniny. Na místech (pruzích) kde působí louh sodný, dojde k vysrážení (merceraci) bavlněných vláken, ostatní pruhy se nařasí, zvrásní do charakteristického povrchu louhového krepu. Protože bavlněná vlákna upravená louhem sodným mají větší savost, lesk, pevnost a také afinitu k barvivům (díky zvýšené savosti pojmou více barviva), bývá louhový krep nejdříve potištěn barevným vzorem a teprve pak  je potištěn louhem. Barevný vzor je tak stejně sytý v celé ploše.

Obr. č. 48 Gaufrovaný krep na směsové tkanině bavlna/polyester - vrapování stejnoměrné

Louhový krep je oblíbený pro dětské ložní prádlo. Výhodou tohoto materiálu je, že se nemusí žehlit. Nevýhodou je, že jeho životnost je omezená, krep je totiž náchylný ke snadnému odření. Zvláště se odírá v místech, kde je bavlna bez chemické úpravy a zvrásnění vystupuje plasticky na povrch. Louhový krep je z tohoto důvodů určen spíše pro domácí použití.

Podobného charakteru tkaniny, jako má louhový krep, se dosáhne i u směsových materiálů bavlna/polyester vytlačením zvrásněného povrchu pomocí razícího kalandru za příslušné teploty. Termoplastická polyesterová vlákna jsou tepelně zafixována a konečný vzhled je velmi podobný louhovému krepu. Viz obr. č. 48 gaufrovaný krep. Ložní prádlo z těchto tkanin patří mezi levnější zboží. Často dochází užíváním ke žmolkování povrchu, způsobené fibrilací polyesterových vláken.

Povlakový satén je typický lesklým, hladkým povrchem[7]. Saténové tkaniny jsou obecně  tkaniny velmi hladké,  hedvábně lesklé. Povlakový satén je satén přímo určený na povlečení. Vyrábí se z bavlněných nebo směsových přízí, je bělený nebo potištěný. Lesku u bavlněných saténů je docíleno použitím vysoce jemných, česaných přízí, husté dostavy, hladkou osnovní atlasovou vazbou a mercerací. Tím získává satén nejen vyšší lesk, ale i pevnost, savost a vyšší afinitu k barvivům. Bavlněný satén se může také digitálně potiskovat, Saténové ložní soupravy se vyrábí s nežehlivou úpravou. Saténové soupravy nové generace jsou zhotovené z viskózového typu vlákna zvaného Lyocell ®, které má vysokou pevnost a savost vyšší jak bavlna.

Obr. č.49 Saténové povlečení s digitálním tiskem

Satény pro ložní prádlo mohou být vyrobeny i z nekonečných nití, jako je přírodní hedvábí nebo syntetické multifily. Rozdíly jsou v lesku, vlastnostech i v ceně. Satény z polyesterového typu vlákna s obchodním názvem Trevira.CS se například používají v hotelových zařízeních s vysokým zabezpečením proti požáru. Polyesterový satén je hladký a má většinou vysoký lesk a značně klouže. Polyesterové povlečení bývá potištěno digitálním tiskem. Přírodní hedvábí se používá na povlakové satény ve vyšší cenové kategorii, povlečení bývá v přírodních tónech a většinou jednobarevné. Toto povlečení je velmi příjemné na lidskou pokožku a je doporučováno lékaři pro lidi s kožními nemocemi nebo alergiemi. Nežmolkuje, nevytváří elektrostatický náboj, neulamují se konce vláken.

Veba je typ tkaniny určený pro běžné povlečení. Povlečení z veby patří k nejužívanějším materiálům. Veba je tkaná v plátnové vazbě, někdy hustší, jindy řidší. Kvalita veby záleží také na kvalitě použitých bavlněných vláken a na zpracování použitých nití. Veba (označovaná také jako prádlová veba) je bělená nebo barvená, nejčastěji však potištěná.

Obr. č. 50  Povlečení z veby

Tmavšími potisky se často zakrývají vady samotné tkaniny. Veba je méně lesklá, než předchozí jmenované tkaniny, hladký povrch je docílen jen silným škrobením a kalandrováním. Hrubší tkanina s vyšší plošnou hmotností než veba se také nazývá renforcé, stejnou tkaninu mnozí výrobci označují starším pojmem: perkál.

Bavlnářský flanel, povlečení nebo prostěradlo se používá na tzv. zimní období. Počesání flanelu z lícní, někdy i rubní strany vyvolává při doteku velmi příjemný a teplý pocit. Flanely jsou používány jak na povlečení, tak na prostěradla. Jejich velmi příjemný omak je však vyvažován malou životností. Počesáním tkanina ztrácí na pevnosti a snadněji se odírá. V místnostech s ložním prádlem z bavlněného flanelu se vytváří vetší množství prachu, který je tvořen zejména úlomky bavlněných vláken.

Vaflová tkanina je charakteristická prolamovaným vzorem podobným vafli. Použití tohoto materiálu je dáno módním trendem. Tento materiál by měl být výrobcem předem vysrážen, neboť výrobky z neupravené vafle se při praní velmi srážejí. Nevhodné jsou kombinace vaflové vazby s plátnem nebo jinou vazbou. Díky velkému srážení vaflové vazby dochází často k nevzhledným deformacím tohoto povlečení.

Obr. č. 51 Vaflová povlaková tkanina

Jersey je název převzatý z angličtiny. Je to obecný název pro pleteniny. Pro ložní prádlo se používají většinou interlokové pleteniny. Pro ložní prádlo se většinou používá interloková pletenina, která se nestáčí a přitom je velmi splývavá, vhodná pro ložní prádlo.

Obr. č. 52 Jersey povlečení z mercerované česané bavlněné příze

Někdy je název jersey používán i pro jednolícní zátažnou pleteninu (singl jersey).  Pro ložní prádlo je úplet většinou potištěný a mercerovaný.  (Jersey je ale také největší a nejjižnější ostrov Normanských ostrovů).

Včesové pleteniny z mikrovláken jsou módním hitem na povlečení pro zimní období. Přírodní materiály patří k luxusu, levnější polyesterové zboží je dodáváno na trh s patřičnou velkou reklamou. Mezi toto zboží patří i povlečení z mikrovlákenného materiálu. Jsou to většinou včesové pleteniny, kde je vlas tvořen polyesterovými mikrovlákny.

Obr. č. 53 Včesové povlečení po deseti praních

Mezi výhody se uvádí jemný omak a jednoduchá údržba bez žehlení. Toto povlečení se do ČR dováží  označováno jako mikroplyš. Hladký plyšový vzhled se užíváním a praním mění, mikrovlákna se seskupují do drobných chomáčků (viz obr. včesové povlečení po deseti praních).

Renforcé bývá používáno na výrobu ložního prádla. Z francouštiny přeloženo znamená zesílený. Renforcé je tedy tkanina v plátnové vazbě z hrubších bavlnářských nití, pro ložní prádlo jsou česané.  Renforcé je podobné tkanině typu molino, tedy s vyšší plošnou hmotností než veba. Používá se často na dětské povlečení s potiskem.

Obr. č. 54 Renforcé dětské povlečení

Perkál je název tkaniny staršího původu, který se i dnes objevuje na trhu s ložním prádlem. Je to bavlněná tkanina v plátnové vazbě a s velmi hustou dostavou. Ottův naučný slovník uvádí: "Perkál nazývá se velmi jemná a hustá tkanina bavlněná bílá, potisknutá nebo barevná. Látka tato přichází do obchodu též i pod jménem  »batist« nebo »musselin« a vzala svůj původ v Indii"[8].

## Rozměry ložního prádla

Rozměry ložního prádla, přesněji povlečení se odvozují od rozměrů přikrývek a polštářů. Tyto velikosti jsou velmi rozdílné. V různých koutech světa jsou různé zvyklosti stlaní a způsobu spaní. Vše závisí od klimatických podmínek, zvyklostech a vkusu uživatele. Konfekčně zpracované povlečení se ve střední Evropě vyrábí většinou v sadě jednoho nebo dvou polštářů a jednoho velkého povlaku na přikrývku.

Standardní rozměry používané v České republice polštářů jsou 90 x 70 cm, pro přikrývky 200 x 140 cm. Prodloužená velikost přikrývky je 140 x 220 cm. Kromě těchto rozměrů se vyrábí ještě povlečení na dětské polštářky a přikrývky.

Obr. č. 55 Rozměry ložního prádla obvyklé v ČR [9]

V Evropě se používají ke spaní dvojité přikrývky, nebo také jedna přikrývka pro dva. Také se označují jako francouzské povlečení. Rozměry jsou pak odlišné od českých. Většinou 200 x200 cm nebo 200 x 220 cm. Tyto velké povlaky mohou činit problémy v posouvání vlastní přikrývky s potahem, zvláště pokud je v provedení z hladkých saténových materiálů. V některých zemích tento problém řeší našitím stuhových uzávěrů nebo patentků, umístěných ve středu povlečení. Pro starší osoby je také obtížné s takovým povlečením manipulovat. Některé způsoby stlaní vyžadují ještě mnohem větší přikrývky a tudíž i rozměrnější povlečení.

Dětská povlečení na přikrývky také nejsou v jedné velikosti. Odvíjí se od růstu dítěte a samozřejmě velikosti přikrývky, pro kterou je povlečení určeno. Pro hezký vzhled povlečených přikrývek a polštářů je nutné, aby velikosti povlečení odpovídaly velikosti ložního prádla.

## Uzávěry povlečení

Podle průzkumů na sociálních sítích je současným nejčastějším uzavíráním povlaků je spirálové zdrhovadlo (zip). Jde snad o nejrychlejší způsob uzavírání povlaku. Spirálová zdrhovadla (spirálové zipy) se mohou používat na povlečení, které se nebude kalandrovat, čímž by byly spirály narušeny a funkce uzávěru poškozena. Proto se spirálové zdrhovadlo používá zejména na nežehlivém saténu nebo krepovém povlečení.

K již méně užívanému typu uzavírání povlaků se používají propínací oboustranné knoflíky. Povlak má na obou stranách vyšité dírky, pomocí protilehlých knoflíkových dírek se povlak uzavře s oboustranným knoflíkem, většinou plastovým. Před praním se knoflíky odstraní a ložní prádlo po praní lze snadno mandlovat. Toto uzavírání se používá např. u damaškového povlečení.

Obr. č. 56 Oboustranný knoflík

Niťové knoflíky se používají zejména u dětského povlečení, jsou pevně přišity k povlaku, aby je dítě nemohlo utrhnout. Niťové knoflíky lze s povlečením žehlit, mandlovat či kalandrovat.

Obr.č 57 Niťové knoflíky na povlečení

Povlaky lze uzavírat také pomocí stuhových uzávěrů, známe pod lidovým názvem suchý zip. Stuhové uzávěry se s úspěchem také užívají při nadstandardních velikostech přikrývek (např. na dvojlůžko) k tomu, aby povlak po přikrývce neklouzal.

Méně často se používá zavazování povlečení pomocí našitých stužek nebo prýmků, které se po povlečení zavazují na mašličky. Nevýhodou je, že tyto stužky se často utrhávají při údržbě.

Jiným způsobem uzavírání je uzavírání nebo sešněrování pomocí speciální cíchové stuhy. Tato stuha má na okraji očka, kterými se při uzavírání povlaku provléká tenký prýmek střídavě z jedné strany na druhou. Cíchové stuhy se vyrábí jen v minimálním množství, používají je většinou starší ženy na vesnicích.

Obr.č 58 Využití cíchové stuhy

Na povlacích s tzv. hotelovým uzávěrem bez zapínání se používá přeložka přesahující spodní díl alespoň 10 cm. Běžně se vyrábí povlečení s hotelovým uzávěrem tak, že kapna má 30 cm přesah a polštář 20 cm.

Jiným způsobem bez zapínání je kruhový nebo elipsový otvor ve středu povlaku, jímž je při povlečení vidět vlastní přikrývka.

Obr.č 59 Povlečení bulharské produkce z louhového krepu - bez uzávěru

Vlastní povlak se obléká na přikrývku vrchním otvorem. Žádné další zapínání není třeba.

## Ostatní typy textilií v ložnici

Sypkovina se používá na výrobu spodních obalů (sypek) peřin, polštářů a prošívaných přikrývek plněných peřím. Je to velmi hustá tkanina z jednoduchých bavlněných nebo směsových přízí, tkaná v plátnové, keprové nebo atlasové vazbě v režných barvách, ale také v klasické světle růžové, modré nebo fialové. Sypkovina může být i potištěná. Mezi nejdůležitější užitkové vlastnosti sypkoviny patří vedle nepropustnosti peří, pevnost v tahu a stálost barvy v potu a oděru. Toho je docíleno kromě velmi husté dostavy, škrobením, speciálními apreturami, voskováním, silným mandlováním a kalandrováním. Sypkoviny se nesmí prát, protože by se porušila apretura a efekt dosažený mandlováním, a tím by se porušila i funkčnost tkaniny. Sypkovina v tomto popisu je určena výhradně pro výrobu péřových polštářů a přikrývek.

Obr.č 60 Sypkovina v detailu

Sypkovina pro přikrývky plněné jinými materiály  (např. polyesterovým rounem) již nemá se sypáním peří nic společného. Často se používají běžné textilie, kde se již neklade důraz na kalandrování. Někteří výrobci přikrývek ze syntetických materiálů využívají mikrovlákenný polyesterový satén. Nevýhodou polyesterových vláken je prostým používáním zvýšená možnost žmolkování.

Prostěradla patří neodlučitelně k ložnímu prádlu. Klasická prostěradla jsou z veby, která se často označuje jako veba prostěradlová. Má vyšší dostavu nití, aby byla oděru schopnější než veba povlaková. Jako letní se označují prostěradla ze lnu, které příjemně chladí, ale od této výroby se ustupuje, neboť nejsou vyhledávaným zbožím současných spotřebitelů. K výrobkům s dlouhou trvanlivostí patřilo kdysi tzv. moravské prostěradlo. Byla to velmi hustá tkanina z bavlny nebo lnu s lesklým povrchem a zpevněným středem, tj. s vyšší dostavou v osnově ve středu tkaniny než v kraji. Bohužel v moderní době a konzumní společnosti se již na dlouhověkost textilního prostěradla nehledí a proto tato prostěradla patří spíše k minulosti.„Zimní“ jsou flanelová prostěradla, jejichž vyčesaný vlas vyvolává pocit tepla. Velmi oblíbená jsou prostěradla vypínací, konfekčně zpracovaná nejčastěji ze smyčkových úpletů. Výhodou těchto prostěradel je velmi snadná údržba, nemusí se žehlit. Nevýhodou je zvýšená prašnost v ložnicích způsobená ulamováním vyčesaných vláken.

Ve veřejném sektoru jako jsou hotely, nemocnice či ubytovny se dává přednost bílým prostěradlům z bavlny, která se mohou vyvařovat a bělit. Bílé prostěradlo je vizitkou čistoty.

Vypínací pletená prostěradla  patří k fenoménu dneška. Tato prostěradla se prodávají jako hladká, tkaná nebo pletená (jersey) nebo se šijí ze smyčkové pleteniny a jsou známá jako froté prostěradla. Díky pružence se snadno drží upevněna na matraci. Smyčková prostěradla se snadno odírají a vzhledem k tomu, že jsou pletená, dochází i pouštění oček a tak k znehodnocení prostěradla užíváním. Velký výběr těchto jednobarevných i potištěných prostěradel umožňuje barevné i vzorové ladění nejen s povlakovým materiálem, ale i s celkovým zařízením bytu. Smyčková vypínací prostěradla jsou poměrně objemná a skládání vyžaduje značnou míru trpělivosti.

Chrániče matrací mají svůj význam nejen ve veřejném sektoru. K ochraně matrací před znečištěním a zároveň změkčovací vrstva ke spaní se používají tzv. chrániče matrací. Zejména se využívají v hotelnictví, ale i v domácnostech. Pro malé děti a přestárlé osoby se většinou využívají chrániče nepromokavé, které ale nejsou prodyšné.

Obr.č 61 Chránič matrací

Běžný chránič matrací je složen z několik vrstev textilního materiálů pevně prošitý. Chránič matrací je tužší, ale měl by mít možnost praní v pračce. Většinou je opatřen pruženkou, kterou se upevňuje v rozích na matraci.

Povlaky matrací prochází stále vývojem stejně jako vlastní matrace ať je to matrace na sedací nebo lehací nábytek. Původní potahy matrací byly vyráběny z tužšího matracového damašku. Tedy z pevnější a hrubší tkaniny s velkoplošným vzorem, pro tyto účely vyrobené z bavlny nebo ze lnu. Základním požadavkem dneška je hygiena. Proto se povlaky postelových matrací ve většině případů navrhují tak, že se dají z matrace svléknout, vyprat a znovu navléknout. Tyto povlaky jsou většinou s kypřící a měkčící vrstvou materiálu - většinou polyesterovým rounem - prošity jako sendvič. Nejnovější potahy jsou vyráběny jako žakárové dutinné pleteniny s vkládanou délkovou výplní. Tuto výplň tvoří kadeřený multifil různé jemnosti. Výrobci těchto potahových matrací opatřují matrace kapslemi s vůní levandule nebo výtažky z aloe. Někdy se do povlaků přidávají i stříbrné nebo kovové nitě. Mají eliminovat elektromagnetický smog nebo elektrostatické napětí.

# Stolní prádlo

Hezky prostřený stůl v žádném případě není vynález naší doby. Již od doby, kdy člověk objevil oheň, a tím v širším slova smyslu i radost ze stolování, se vyvíjela po tisíciletí v každé zemi a v každé epoše rozdílná kultura stolování. K této kultuře patří zvyky spojené s jídlem a pitím podobně jako způsoby, jak upravit stůl. Historie kultury stolování je velmi stará. Nástěnné malby z Egypta a výjevy na řeckých vázách přinášejí první spolehlivé poznatky o kultuře stolování. Ve střední Evropě ještě v 8. století neexistoval u mnohých dvorů ubrus ani talíř. Neexistovaly ani  misky na omývání prstů nebo ubrousky.

Obr. č 62 Středověký prostřený stůl

Ubrusů se používalo od 15. století, umělecky nařasené sahaly téměř k zemi. Zpočátku si položili hosté převislý okraj ubrusu na kolena a používali ho k očištění prstů a úst. Později sloužily tomuto účelu zvláštní ubrousky, jež podle etikety měly ležet přes rameno nebo přes levou paži. Ubrousky se často parfémovaly a předehřívaly. Po každém chodu se vyměňovaly. Na rytířských dvorech v 16. století  se stávaly korunovace, svatby a narozeniny vítanou příležitostí k hodokvasu. Péče byla věnována nejen mnoha podávaným chodům, ale i vyzdobení jídelních sálů a s nimi i jídelních stolů. Stolovací kultura sedláků však byla jen skromná, podmíněná nuznými podmínkami jejich života. Jídelní náčiní  a příbory se vyráběly po dlouhou dobu ze dřeva, ubrus byl olemován tkanou  nebo vyšívanou obrubou. Pro chudý lid měl textilní ubrus na jídelním stole téměř pohádkový význam

Doba biedermeieru je jednou z významných epoch v kultuře stolování. Kulatý stůl  tvoří střed salónu. Na stolech  se objevují bohaté kytice květin, svícny, nádobky s octem, solí a pepřem. Ubrusy jsou bohatě vytkávané nebo  vyšívané, ale i háčkované nebo paličkované. Průmyslová výroba v 19. století  významně ovlivnila výrobu textilu. Tkané ubrusy  a ubrousky se zlevnily a staly se běžnou potřebou při stolování všech společenských skupin. I dnes je stolování jednou z každodenních záležitostí všedního i svátečního dne. K tomu, aby se vyjádřila slavnostní příležitost, se krom klasických jídel věnuje i nemalá pozornost k úpravě stolu, dekoraci, použitému nádobí a textiliím, které jsou na slavnostních tabulích. Těmito textiliemi jsou nejrůznější ubrusy, ubrousky či prostíraní.

Ubrusy se dělí Podle účelu použití na denní, zahradní a příležitostní.

Denní ubrusy nemají jen funkční význam zakrytí jídelního nebo jiného stolu v bytě, každodenně užívaného, ale mají působit dekorativně a v souladu s ostatním bytovým zařízením. Na denní ubrusy jsou kladeny vyšší nároky na údržbu, tj. na časté praní.

Na zahradní ubrusy jsou kladeny nároky zejména na jednoduchou údržbu.

Příležitostní ubrusy jsou tématicky orientovány. Nejčastější téma jsou svátky velikonoční nebo vánoční, ale mohou být ubrusy pro speciální účely jako je svatba, narozeniny apod.

Ubrusy se vyrábí jednobarevné i pestré, bez vzoru i s bohatým zdobením v ploše nebo jen v borduře. Některé ubrusy jsou opatřeny vzorovým obšitím kraje, tzv. festonováním. Ze tkaných materiálů se na ubrusy používá nejčastěji damašek, veba, grádl, činovatina, ale i jiné typy textilií, většinou bavlněné nebo lněné. U ubrusu se oceňuje nejen kvalita materiálu, krása vetkaného vzoru, hodnota výšivky, ale nejvyšší hodnotou zůstává vždy jeho čistota.

Obr. č 63 Lněný ubrus žakárový s prostíráním [10]

Rozměry ubrusů záleží na velikosti stolu a na výšce židlí. Podle odborné literatury má ubrus na jídelní stůl přesahovat o 30 cm na každé straně. Jednodušší pravidlo na správnou velikost ubrusu je podmínka, aby ubrus nezasahoval do sedací části židle.

Obr. č 64 Správná délka ubrusu

Pokud hovoříme o 30 cm přesahu, pak na čtvercový stůl o rozměrech 80 x 80 cm bude tedy zapotřebí ubrusu o velikosti 140 x 140 cm. Na kulatý stůl o průměru 90 cm použijeme ubrus o průměru 150 cm.

Na dřevěné desky stolů se pod ubrus umisťují meltony, které jsou pevně přichyceny ke stolu. Meltony jsou zaplstěné silné vlněné tkaniny s uhlazeným vlasovým povrchem. Hoteliér tento druh tkaniny nazývají molton nebo také multon[11]. Tyto tkaniny zabraňují nadměrnému hluku při manipulaci se servírovacím nádobím, zabraňují stržení ubrusu a také zvyšují tepelnou izolaci. Tyto textilie jsou dnes nahrazovány levnějšími netkanými textiliemi ze syntetických materiálů, většinou vpichovaných. Do meltonu se pomocí špendlíků také mohou řasit tzv rautové zástěry.

Obr. č 65 Rautový stůl s naaranžovanou rautovou zástěrou

Rautové zástěry dnes bývají většinou z polyesterových tkanin v plátnové vazbě nebo saténů. Profesionální firmy rautové zástěry šijí již s nařasením a na stoly se upevňují pomocí spon se stuhovým uzávěrem (suchým zipem).

Ubrusy plastové hladké nebo s krajkovým vzorem se používají zejména pro společné stolničení s malými dětmi. Dominantní je jejich snadná údržba, většinou stačí pouze setření.

Papírové ubrusy mají velmi malou životnost. Používají se k jednorázovému účelu (piknik pod širým nebem). Jsou z papíru nebo  z netkaných textilií. Takové ubrusy jsou však vždy jen jednoúčelové, nevyžadují tedy žádnou údržbu. Po hostině se jednoduše vyhodí.

Ubrousky hrají nemalou úlohu při stolování.  Velké čtvercové ubrousky minulých dob ustoupily menším. Ty se dají dobře složit a vyniknou dobře i při anglickém prostírání. K slavnostnímu pohoštění se skládají do zvláštních obrazců, pro běžné stolování se kladou úsporně složené na talíř nebo na levou stranu talíře. Jsou potřebnou součástí stolování. Nikdy nemají  být  příliš naškrobené.

Obr. č 66 Slavnostní prostírání s textilními ubrousky

Ubrousky jsou většinou ze stejného materiálu jako ubrus. Jsou hladké, olemované, s ažurou nebo s jiným textilním zdobením. Slouží nejen k otírání úst po jídle a před pitím, ale i k dekoraci stolu. I když v současné době je široká škála výběru ubrousků papírových, tkaný textilní ubrousek dodává ten správný vzhled slavnostní tabuli. Pokud jsou barevně sladěné, mohou se použít ubrousky tkané i papírové najednou.

Anglické prostírání je známé též jako úsporné prostírání. Tento způsob prostírání vznikl ve snaze dát vyniknout kráse leštěné desky stolu. Na stole není velký ubrus, ale místo něj se prostírají ubrousky z textilních i netextilních materiálů jako např. lýkové nebo plastové.

Obr. č 67 Anglické prostírání

Tkané anglické prostírání může být jednoduché, ale i vyšívané, zdobené krajkou, našitou stuhou nebo monogramem. Toto prostírání je vhodné pro běžné denní stolování. Často se prostíráním chrání vlastní ubrus před znečištěním jídlem.

Napron je menší, většinou čtvercový ubrus, který se klade na hlavní ubrus. Ke kulatým ubrusům jsou elegantnější kulaté ubrousky. Vše v soupravách je ze stejného materiálu, ve stejném barevném ladění, stejně vzorováno nebo olemováno. Jednotlivé díly soupravy lze kombinovat se samostatnými kusy stolního prádla nebo používat samostatně.

Obr. č 68 Stůl  s  ubrusem a napronem

Napron se často využívá v restauracích k rychlé údržbě čistoty, kdy se jednoduše vymění jen napron a hlavní ubrus zůstává na stole. Naprony se jako dekorace používají i na úpravě rautových stolů. Některé naprony jsou k jednomu použití z netkaných textilií.

Stolní soupravy ulehčují výběr a kombinace ubrusů a tkaných ubrousků. Většinou se skládají z velkého ubrusu a ubrousků nebo ze sady anglického prostírání a ubrousků. Oblíbenou stolní soupravou je klasický ubrus s napronem ve stejném vazebním provedení, ale jiném odstínu nebo ve stejném odstínu, ale s jinou textilní vazbou. V  případě využití různých vzorů, barev i materiálů je skutečně nespočet možností, jak designově upravit jídelní stůl.

Utěrky jsou stále nezbytným textilním doplňkem kuchyní, přestože se dnes nádobí myje i suší v myčkách na nádobí. Klasické utěrky jsou vyrobeny ze savých materiálů jako je bavlna a len. Bavlněné utěrky dobře sají, ale na skle zanechávají úlomky vláken. Len je ideálním materiálem na utěrky určené k čištění stolního skla. Pololněné utěrky mají v osnově lněné příze a útek je z bavlněných přízí.

Obr. č 69 Klasické kuchyňské utěrky

Utěrky jsou tkané hladké, přetkávané, vzorované vazebně nebo s nízkým smyčkovým vzorem. Utěrky mohou být pestře tkané nebo potištěné. Jsou čtvercové nebo obdélníkové. Dárkové utěrky bývají vyšívané nebo s natištěným kalendářem.

# Peří

Peří patří stále k nejlepší výplni přikrývek, polštářů, zimních bund a spacích pytlů. Získává se ze škubu vodního ptactva (např. husy, kachny) nebo ze škubu suchozemských ptáků (např. slepice, krůty). Výjimku tvoří kajčí peří, které se sbírá přímo z hnízd kajky při začátku hnízdění. Pojmem peří je označováno peří z různých ptáků, různých tvarů, velikostí a různé jakosti. Peří vyrůstá nad prachové peří jako ochrana proti úderu. Brková pera jsou tvrdá, pevná, získávají se z křídel nebo ocasu. Nehodí se právě kvůli své tvrdosti jako výplňový materiál. Do velmi jemného peří patří peří mláďat nebo prachové peří.

Obr.č 70 Peří

A – brk, B – osten, C –stvol, D horníčást stvolu, prapor = B +D  [12]

Prachové peří je nejcennější, má nejlepší izolační vlastnosti. Prachové peří nemá brka, vyrůstá přímo na povrchu těla ptáka a chrání ho před zimou. U peří se kvalita udává poměrem mezi prachovým peřím a malými pírky. Nejlepší peří mívá tento údaj zhruba 90/10, běžné směsi 70/30. Drané peří je známo z historie, kdy po večerech ženy otrhávaly peří z brk. V současné době se peří krátí sekáním celých brk. Ve směsi pak jsou ostré hroty. Takto upravené peří se používá v čalounictví, kde je peří dokonale izolováno od potahu. V oděvu by mohlo dojít k propíchnutí vrchového materiálu.

Obr.č 71 Prachové peří

1 – pouzdro [12]

Prachové peříčko je vlastně prostorové, má bohaté rozvětvení do všech stran. Díky tomuto rozvětvení může udržet mnoho vzduchu, který izoluje. Dokonalé pírko je ohnuté, a právě tento efekt se využívá v polštářích na podporu šíje. Prachové a drané peří (otrhané větvičky od stvolu) se používají k výplni přikrývek i zimních oděvů, pro svou vysokou tepelnou izolaci. K plnění polštářů se používá i člunkové peří, to jsou malá peříčka prohnutá do písmene C, s poměrně měkkým, krátkým brkem.

Obr.č 72 Člunkové peří

Tabulka č.3 Výhody a nevýhody peří

| Výhody peří | Nevýhody peří |
| --- | --- |
| stále o něco lepší v tepelně izolačních vlastnostech | absorbuje vlhkost a při navlhnutí se výrazně zmenšuje izolační schopnost |
| velmi dobrá tvarová stálost | škodí mu UV záření |
| velká vzduchová kapacita a výborná stlačitelnost | podléhá stárnutí |
| velmi dobrá tvarová stálost | prach z peří může způsobovat alergie |
| nízká hmotnost | čištění vyžaduje speciální zařízení |

Roztoči a alergie?

Jak uvádí Moundera ve svém článku o alergiích: „Články o alergiích, roztočích a jejich zvětšené fotografie nás často přesvědčují o škodlivosti péřových výrobků. Ne vždy tomu je tak. Na základě vědeckých výzkumů a odborných článků se věci mají trochu jinak. Roztoči se vyskytují z více než 90% v matracích, protože zde mají ideální vlhké prostředí a živí se převážně keratinem, který se nachází v odloupaných šupinkách lidské kůže. Zbytek (ale ne určitě tolik, aby to vyvolalo silnou alergickou reakci) přežívá v kobercích, čalouněném nábytku a lůžkovinách. Pro přežívání a další množení potřebují roztoči vysokou vlhkost vzduch a to asi 60-85%. Proto v paneláku nemají šanci se rozmnožovat, neboť vlhkost vzduchu je zde asi 40%. Ve vlhkém prostředí lze jednoduše omezit výskyt roztočů užitím porézních matrací, nejlépe pružinových. Tradičním způsobem jak vlhkost odstraňovat je pravidelné spaní při otevřeném okně při teplotách kolem 15°C. Další jednoduché preventivní opatření je pravidelné větrání, alergen vznášející se ve vzduchu se prostě vyfoukne a místo něj přijde čistý, čerstvý vzduch. Lze tedy konstatovat, že lůžkoviny plněné peřím nejsou zdaleka rájem roztočů, jak by nás rády přesvědčily některé firmy při reklamním prodeji svých drahých lůžkovin. Mizivé procento roztočů, které se vyskytuje v lůžkovinách, likviduje přípravek ACAROSAN. Tento přípravek zamezuje též opětovnému množení roztočů. Acarosan obsahuje látku benzylbenzoát, který je zdraví naprosto neškodná a je schválen hlavním hygienikem ČR. V západní Evropě i u nás se díky vynikajícím izolačním vlastnostem opět moudře k peří vracíme. Vždyť i babičky našich babiček spaly v peřinách“ [13].

# Přikrývky

Přikrývky jsou výrobky s tepelně izolačními vlastnostmi, určené na přikrývání. Pokrývka je určena k dekoraci interiéru a nejsou na ni kladeny nároky na tepelnou izolaci. Stejný účel použití jako pokrývka mají přehozy a dečky. U pokrývek a deček je důležitý vzhled, odpovídající vkusu majitele.

Prošívané přikrývky jsou útvary skládající se z několika vrstev a zpevněné prošitím. Výplní prošívaných přikrývek mohou být nejrůznější vlákna. Nejčastěji se používají vlákna polyesterová, často polyesterová dutá vlákna s větší termoizolační schopností. Není výjimkou použití vláken vlněných, bavlněných nebo i druhotných surovin. Technologie výroby těchto přikrývek je odlišná od výroby péřových přikrývek.

Z vláken se na mykacích strojích vyrobí rouno. Toto rouno je prošito zároveň s vrchním a spodním materiálem, většinou je to tkanina. Spodní textilie se upne do speciálního rámu, na tuto tkaninu se položí rouno a vrchní textilie. Všechny vrstvy se prošívají v nejrůznějších tvarech, které dovolují speciálně se pohybující šicí jehly. Většinou jsou konečné tvary prošití řízené počítačem.

Obr.č 73 Prošívaná přikrývka

U kontinuální výroby přikrývek je rouno průběžně prošíváno s vrchní a spodní textilií v podélných tvarech prošití. Taková výroba prošívaných přikrývek je např. ve Scan Quiltu v Liptovském Mikuláši.

Quilt znamená v překladu deka, přikrývka nebo prošívání. Quiltování je výtvarná činnost, která má svou bohatou historii i současnost Pokud  se má hovořit o quiltování, pak je nutno vědět, co je to patchwork.  Je to sešívání malých kousků tkanin v jeden dekorativní celek, nejčastěji ve formě přikrývky. Quiltování, neboli prošívání je to, co následuje po sešití díla. Techniky sešívání kousků textilií nebo starých košil a následné prošívání patří k velmi starým technikám ručních prací. První zprávy a ukázky quiltingu a patchworku pocházejí již z doby před třemi tisíci lety z Egypta. Postupně se objevují i v dalších oblastech - na Sibiři, v Turkestánu, Persii, Číně, Severní Americe atd. Do Evropy se dostávají asi v 11. století. Těmito technikami byly šity  prapory, královské stany, nástěnné koberce, ubrusy, přehozy na postele a další výrobky včetně kabátů.  Prošívání se používalo postupně na všechny typy oděvů. Patchwork se sešívá ze zbytků, ze starého oblečení, využívají se látkové pytle např. na mouku, které bývaly i barevně potištěné.  Výrobky se prošívají (quiltují) a to nejprve z nutnosti udržet výplňový materiál  na svém místě. Postupem času ale zdobný účel quiltování převládá. Quilty si tvořily dívky do výbavy. Quilty slouží jako dary novomanželům, vnukům, nebo se vyrábí pro dekorační účely.

Quiltované prošívané přikrývky jsou stále předmětem zájmů umělecké činnosti. Obal přikrývky je tvořen z  textilií, různých tarů a barev a v závěrečné fázi výroby se toto umělecké dílo prošívá s předem připraveným rounem. K těmto účelům jsou prošívací stroje na ruční ovládání,lk viz foto ruční prošívání přikrývek.

Obr. č. 74 Ruční prošívání a hotová patchworková přikrývka

Přikrývky ručně vyráběné typu patchwork jsou určeny nejen jako přikrývky, ale jako jedinečná dekorace bytu. Někdy se věší jako obraz na stěny.

Přikrývky prošívané s vlněným rounem mají výbornou izolační vlastnost. Nevýhodou je, že mohou být napadeny moly a jsou rovněž živným prostředím pro roztoče. Praní vlněných přikrývek musí být velmi šetrné, protože vlna je plstivý materiál a při praní by došlo ke změně rozměrů přikrývky. Doporučuje se proto raději chemické čištění.

Náplň prošívaných přikrývek může být i ze 100% čistého přírodního hedvábí. Z kokonu se odstraní larva a ve vodní lázni se postupně kokon roztahuje v pavučinu. Takové pavučinky se skládají na sebe v rouno. Rouna se po usušení vytahují do potřebné velikosti přikrývky a skládají se na sebe. Hedvábné rouno potřebné hmotnosti se zašívá do saténu z přírodního hedvábí. Přikrývky ze 100% hedvábí jsou doporučovány lékaři jako nejlepší možná přikrývka pro alergiky nebo nemocné s kožními problémy.  Levné prošívané přikrývky se dříve vyráběly z druhotných surovin. Výplň přikrývek se často definovala jako vata, šlo však o směs různých vláken technologicky rozvlákněných a upravených do rouna. Dnes se již tyto přikrývky nevyrábí hlavně z ekonomických důvodů.Někteří výrobci plní prošívané přikrývky rounem dnes již méně tradičním čistě bavlněným. Tyto přikrývky velmi rychlé ztrácí svou objemnost a izolační schopnost, tzv. se slehávají.

Klasické peřiny plněné draným nebo prachovým peřím patřily neodmyslitelně k výbavám našich babiček a používají se i dnes. Peří je nutno plnit do povlaku ze sypkoviny, která je přímo vyráběná k tomuto účelu tak, aby peří nepropouštělo. Peřina standardní velikosti má hmotnost zhruba 3 – 4 kg. Péřová prošívaná přikrývka je vyráběna nejčastěji nafoukáním určitého množství peří do předem předšitých čtverců, kosočtverců i jiných obrazců na sypku. Prošívaná přikrývka plněná peřím má hmotnost zhruba 2 – 2,5 kg.

## Trendy výroby prošívaných přikrývek

Dnešní nové výplňkové materiály odpovídají současným výrobním možnostem a potřebám uživatelů. Moderní trend výroby prošívaných přikrývek je založen na objemnosti, pružnosti, malé plošné hmotnosti, vysoké schopnosti tepelné izolace a nealergičnosti materiálu. Takové přikrývky jsou k nám dováženy, ale vyrábí je i celá řada českých výrobců u nás. Nejčastěji používaným vláknem ve výplni těchto přikrývek je polyester. Velmi často jsou běžná vlákna směsována s určitým procentem dutých vláken. Dutá vlákna mají především větší izolační schopnost, větší pružnost a objemnost. Obdobně jako z vlny je i z těchto vláken vyrobeno rouno, které tvoří výplň přikrývek.

Obr. č 75  Dutá polyesterová vlákna v řezu

Rouno ze směsi polyesterových vláken má různou plošnou hmotnost, podle konečného určení přikrývky, pro letní nebo zimní období. Průměrná plošná hmotnost rouna je okolo 350 gm-2. Při klasické velikosti přikrývky, která je 140 x 200 cm je celková hmotnost rouna v přikrývce 0,98 kg. Z toho vyplývá, že prošívaná přikrývka tohoto druhu je minimálně dvakrát lehčí než klasická péřová, přitom tepelná izolace je ekvivalentní ne-li lepší. Tato skutečnost vyhovuje především dětem a starším lidem, které při spánku čtyřkilové přikrývky již tíží. Otázkou je, jak dlouho vydrží přikrývka s polyesterovým rounem být nadýchaná jako nová. V tomto směru je jistě výhodné peří s dlouholetou životností.

Čeští výrobci vyrábí mnoho výrobků z dutých vláken. Jedná se o prošívané přikrývky, a polštáře, vše plněno speciálními dutými polyesterovými vlákny. Tzv. „polyesterové kuličky“ jsou tvarovaná dutá polyesterová vlákna, která jsou tvarována do formy jakýchsi kuliček a používají se především k  plnění polštářů. V těchto výrobcích je navíc použita speciální netkaná textilie, která zabraňuje prolínání náplně tkaninou nebo naopak prolínání nečistot dovnitř.

Obr. č 76 Polštář plněný polyesterovými kuličkami

Speciální přikrývky zvané „termo“ mají obzvlášť dobré izolační vlastnosti, díky své konstrukci. Jsou to vlastně dvě přikrývky spojené jen v okrajích lemem, kde další izolační vrstvu tvoří vzduchový polštář mezi těmito přikrývkami. Na stejném principu jsou založeny přikrývky, kde se pro zimní období pomocí stuhového uzávěru nebo jiným spínacím elementem spínají dvě tenčí přikrývky v jednu silnější.

S příchodem nanotechnologií se i v ložním prádle objevují různé chrániče přikrývek s nano membránou proti roztočům. Zda taková tkaná vrstva povlečení přikrývky, navíc s pojivem a nalepenou membránou, přispívá k příjemnému spánku, je otázkou a záležitostí priorit uživatele.

## Rozměry přikrývek

Při výběru již hotových ušitých přikrývek je také nutno věnovat pozornost rozměrům. Každá země vyrábí své specifické velikosti přikrývek, od dětských rozměrů až po přikrývky na dvojlůžka. U nás jsou rozměry přikrývek pouze doporučovány příslušnými státními normami (ČSN EN 14). Pokud chceme přikrývky povlékat, což by bylo z hygienických důvodů nutné, je nutno mít povlečení stejných rozměrů. Některé syntetické výplně se v přikrývkách časem mírně sráží (až 5%). Někteří výrobci na tuto skutečnost dokonce upozorňují předem. Užší přikrývky vypadají nevzhledně v povlečení větších rozměrů, stejně tak větší přikrývky v menším povlečení. Existuje řada teorií, zda je lepší prošití podélné klikaté, podélné rovné, bodové, do čtverců, kosočtverců nebo jen v borduře, aby nedocházelo ke změně tvarů a rozměrů během používání. Vše záleží na správné kombinaci výplňkového materiálu, vrchového materiálu, prošití přikrývky a technologii výroby. Nejčastější rozměr přikrývek, který je v současnosti v prodeji na českém trhu je 135  x 200 cm.  Porovnejte velikosti přikrývek s velikostmi dodávaného povlečení! Tuto skutečnost řeší zejména zásobování hotelů, kde velikost ložního prádla musí odpovídat velikosti přikrývky.

Kdysi byla barva šitých přikrývek s péřovou výplní růžová. V zemích západní Evropy vědí, že čistota nejlépe vyniká v barvě bílé a dávají ji přednost hlavně ve veřejném sektoru. Na bílé přikrývce všechna pestrá povlečení nechávají vyniknout svým barvám. Světle modrá barva přikrývky s bílým povlečením navozuje dojem špinavosti. Pestře potištěné tkaniny se na obaly prošívaných přikrývek používají u těch výrobků, které lze prát a nemusí se tedy ani  povlékat

## Tkané přikrývky

Jedním z druhů současných  přikrývek jsou přikrývky tkané.  Vynikají svou rozměrovou stálostí. Jsou většinou utkány z  mykaných vlněných, akrylových, bavlněných, viskózových nebo směsových přízí. Mohou být hladké, jednobarevné, pestře tkané, ale i potištěné, většinou s vyčesaným vlasem. Tkaniny pro počesané přikrývky jsou často dvouútkové a výsledný barevný vzor je pak reverzíbl. Čistě vlněné přikrývky patří dnes k luxusnímu zboží. V ČR se vyrábí vlněné přikrývky z mykané vlna v umělecké tkalcovně Strmilov. Tyto vlněné přikrývky se většinou vyrábí s třásněmi a po utkání se lehce zplsťují.

Obr. č  77 Detail čistě vlněné tkané přikrývky

Pokud byla pro výrobu použita čistá střižní vlna, je výrobek označen speciální značkou  čistá střižní vlna, poprvé použitá.

Obr. č. 78 Označení 100% čisté střižní vlny

Výrobky, které jsou ze směsi střižní vlny a syntetických materiálů jako je např. polyakrylonitril (zkráceně označován jako akryl) bývá označen značkou čistá střižní vlna s výhodnou příměsí jiných materiálů.

Obr. č 79 Označování směsí střižní vlny s dalšími vlákny

Dětské počesané přikrývky jsou nejlepší ze 100% bavlny. Přikrývky vyrobené z čisté viskózy odolávají vyšším teplotám, např. při žehlení, ale při praní se mohou srazit.

Tkané vigoňové přikrývky patří k levnějším typům přikrývek. Při jejich výrobě se využívá hrubých přízí z odpadových či druhotných surovin, tzv. vigoňových přízí. Přikrývky bývají počesané. Poslední dobou se vigoňové příze nahrazují přízemi viskózovými nebo ve směsích bavlna/viskóza.

## Tkané  přikrývky s vetkávaným vlasem

Oblíbenými přikrývkami jsou i tkané plyše s hustým vlněným vlasem. Nejjemnější plyše jsou z jehněčích vln, připomínající svým vzhledem i omakem přírodní kožešinu. Tyto výrobky jsou vyráběny převážně z nejjemnější čisté střižní vlny – merino. Vlněné ložní soupravy obsahující polštář, podložku a přikrývku.

Obr.č 80 Přikrývka z merinové vlny [14]

Obdobný vlas lze vytvořit i jinými technologiemi, např. všíváním nebo vplétáním.

Vlněné soupravy byly předmětem pokoutného prodeje s komentováním  nesprávných zdravotních a léčivých účinků vlny včetně slova samočistící. Merinové přikrývky je nejvhodnější kupovat u výrobce, např. u české firmy specializované na přikrývky viz obrázek přikrývka z merinové vlny. Tkané vlněné plyše se chovají jako každý jiný vlněný výrobek, je třeba ho občas odborně vyčistit v čistírnách.

## Všívané vlasové přikrývky

Všívané přikrývky s vlasem ze syntetických materiálů byly v ČR známé pod obchodním názvem Larisa.  Do základní tkaniny byly všívány akrylové příze, ze které byl poté vyčesán hustý vlas po obou stranách přikrývky. Akryl má omak velmi podobný vlně. Počesané přikrývky byly příjemné na omak, měly dobrou izolační schopnost, a mohly se i šetrně prát.

1 – podkladová tkanina

2 – všívaný materiál (akrylová příze)

Obr. č 81 Všití vlasového materiálu, počesání smyček a následuje počesání rubní strany [4]

Všívaný typ přikrývek je velmi rozměrově stabilní. V současné době byla v ČR výroba těchto přikrývek zastavena.

## Včesové přikrývky

Pletené přikrývky, do kterých je plyšový vlákenný povrch včesáván z přástu vlněného nebo z akrylu. Vlas přikrývek je vysoký okolo 10 mm. Včesy jsou nazývány umělé kožešiny.

## Další typy přikrývek a přehozů

Speciálním druhem přikrývek jsou dekorativní přehozy přes postele, válendy nebo sedací soupravy. Kromě estetického doplňku interiéru mají tyto přehozy – pokrývky - chránit vlastní potahovou textilii před znečištěním, odřením a před prachem. Postelové, velmi lehké prošívané přehozy, často zdobenými volány převislými až na zem, lze použít nejen na zastlání postelí, ale i u nás (po vzoru jižních států) jako přikrývky za horkých letních nocí. Na vrchní materiál se používá velmi efektních tkanin jako např. taft, matlasé, satén, ryps, potištěná veba apod.

Přes sedací nábytek jsou oblíbené přehozy s vlasem, tkané a pletené plyše, tkaniny žinylkové a všívané textilie s vyčesaným vlasovým povrchem. Stále módními jsou vlasové tkaniny nebo úplety s gaufrovaným vzorem. Velmi příjemné jsou vlněné plyše z jemných jehněčích vln. Tyto textilie nahrazují vyčiněné kožešiny, které se používají ke stejnému účelu již stovky let.

# Polštáře

Polštáře (ang. pillow) jsou definovány jako vaky z plošných textilií, které jsou naplněné měkkým materiálem. Slouží k podepření, sezení, dekoraci a některé slouží také ke zdravotním účelům. Můžeme je tedy rozdělit na podhlavníkové, sedací, dekorační a zdravotní.

Podhlavníkové polštáře se vyrábí v mnoha velikostech i tvaru. Kompletují se s přikrývkami a jsou tedy většinou plněny obdobnými materiály jako prošívané přikrývky. Klasická náplň je peří. Životnost péřových polštářů je mnohem vyšší, jak u polštářů z polyesterových kuliček. Polštáře kompletované s přikrývkou jsou nejčastěji ve tvaru obdélníka o rozměrech 70 x 90 cm, ale mohou být i menší či větší. Obdélníkového nebo čtvercového tvaru. Hmotnost péřového polštáře je podle velikosti 1 – 1,5 kg.

Obr. č 82 Polštář plněný pranou vlnou

Nové druhy podhlavníkových polštářů plněných polyesterovými dutými vlákny, nebo dutými vlákny ve speciálním tvaru tzv. kuličkami nepřesahují 0,5 kg. Těžší jsou polštáře plněné vlnou. Používá se pravá vlna nebo vyprané vlněné výčesky. Pokud je vlna neupravená, tak tyto polštáře se mohou časem zaplstit a tím ztrácí svou pružnost.

Některé podhlavníkové polštáře jsou plněny pohankou. Principem je přesýpání drobných semen a tím vytvoření libovolného tvaru, potřebného k podepření hlavy. Pohanku, jako náplň polštáře, vyhledávají především lidé ekologicky smýšlející.

Obr. č 83 Podhlavníhový válec plněný pohankou

Pohankou jsou plněny i speciální sedací polštáře na sedáky automobilových vozidel, aby zabránily otlakům při dlouhém cestování.

Podhlavníkové polštáře mohou být klasických rozměrů nebo tvarované. Speciální typy podhlavníkových polštářů z jsou vyrobeny z elastických pěn, z tzv. líné pěny.

Obr. č 84 Speciálně tvarované podhlavníkové polštáře

Podhlavníkové polštáře prochází neustále svým vývojem nejen po stránce výplňkového materiálu, ale i ve svých tvarech. Profilované polštáře slouží k odlehčení krční páteře a zároveň dávají příjemný pocit zdravého spánku. Takový polštář je konstruován podle anatomických rozměrů lidského těla a patří k tzv. zdravotním polštářům. K těmto polštářům se také řadí válcové a podkovové tvary podhlavníkových polštářů.

Sedací polštáře mají úlohu pokrýt celou plochu sedacího nábytku. Většinou jsou odnímatelné. Sedací polštáře mohou sloužit jen k sezení a pak se kladou přímo na podlahu, tzv. sedací vaky nebo pufy. Vyrábí se v nejrůznějších tvarech a velikostech a také z nejrůznějších materiálů.

Obr. č 85 Sedací polštáře			Obr. č. 86 Sedací pytel

Náplně těchto polštářů může tvořit polyuretanová pěna, speciální netkané textilie nebo nejrůznější druhy čalounických výplňkových materiálů. Sedací vaky (také sedací pytle) se plní polystyrénovými kuličkami. Tyto útvary slouží ke krátkodobému sezení či povalování, nemají žádné parametry zdravého, dlouhodobého sezení.

Dekorační polštáře se používají především na zkrášlení bytového interiéru. Se zřetelem na účel použití se mohou vyrábět z nejrůznějších typů textilií, kožešin nebo kůží a v nejrůznějších tvarech. Při vlastní výrobě těchto polštářů záleží na fantazii a vkusu uživatele. Dekorační polštáře se mohou plnit nejrůznějšími materiály - od rostlinných semen přes vlákenné materiály nebo odpady z textilní výroby. Pokud má mít polštář jen dekorační funkci, záleží především na vzoru, tvaru a barevnosti. Některé dekorační polštáře mohou mít i další funkce - např. slouží jako obal na poskládanou přikrývku nebo pyžamo.

Zdravotní polštáře jsou speciální polštáře k různým účelům. Jsou to například lehací vaky pro těhotné  ženy, kojící polštáře na podkládání ruky kojících žen, polštáře na podepření páteře po úrazu.

Obr. č 86 Polštář pro těhotné ženy

V případech bezvědomí, je potřeba speciálních polštářů k narovnání krku a tím umožnění  průchodu vzduchu do plic. Po operacích dolních končetin, je třeba dalších speciálních polštářů k podepření nohou. Speciální sedací polštáře jsou určeny ženám po porodu nebo při léčbě hemeroidů.

Kontrolní otázky:

Jakými novodobými materiály se plní přikrývky?

Jaké druhy peří se používají k plnění prošívaných přikrývek?

Jakou hmotnost má klasické středoevropská prošívaná přikrývka plněná peřím?

Jaké jsou druhy polštářů?

K čemu slouží profilované podhlavníkové polštáře?

Jakou výhodu a nevýhodu mají přikrývky z čisté střižní vlny?

Které přikrývky jsou, podle Vašeho názoru, nejvhodnější pro běžné každodenní spaní, následnou údržbu a životnost? (bez ohledu na cenu, vzor a barevnost).

Znáte rozměry Vašich přikrývek? Jsou shodné s rozměry Vašeho povlečení?

# Dekorace oken

Ve střední Evropě jsme si zvykli zdobit okna svého bytu záclonami. Záclony mohou příjemně zútulnit interiér a oživit místnosti. Nemají ale jen funkci estetickou. Záclony, závěsy a rolety věšíme i proto, abychom si uchránili soukromí nebo ovlivnili intenzitu světla, které v tu kterou denní dobu do interiéru proniká.

Dnes mají záclony v interiéru velký význam, jejich výroba se ale vyvíjela velmi pomalu. Na počátku se nerozlišovaly pojmy záclona, opona a okenní závěs. Teprve v 18. století došly záclony zvláštní pozornosti, když s dovozem tylů, mušelínů a krajkovin z Orientu našly cestu do Evropy tkané, potištěné a vyšívané bavlněné textilie.

Obr. č. 87 Ukázka dekorování oken v různých obdobích

Do 16. století se zastíraly okenní otvory pergamenem, lněným plátnem, pleteninou nebo rohoží. Až v 18. a 19. století vznikají záclony jako okenní závěsy. Zejména ve Francii vznikly první záclony z krajky, tylu a mušelínu. Zpočátku se napodobovala krajka našíváním krajkových motivů na tyl. Lidé však našli v záclonách vítanou a dobovou textilii. I v nejpřednějších klasicistických stavbách se používalo záclon jako okenních závěsů s všemožným skládáním a řasením. Záclona vyhovovala dobovému vkusu, zejména zálibě v zdůrazňování bílé barvy. Stala se nepostradatelnou součástí vybavení místností.

Později, s rozvojem techniky, se začaly objevovat první bobinové stroje, dále člunkové vyšívací stroje, rašly a osnovní pletací stávky. Tyto stroje byly zdokonalovány a firmy je používají k výrobě i dnes.

Definice

Záclony jsou hotové ušité výrobky na zakrytí či dekoraci oken, jsou průsvitné. Oba okraje jsou začištěné a tvoří horní a dolní lem záclony. Při šití nejjednodušších záclon se začišťují pouze boční lemy

Záclonovina je lehká průsvitná textilie prodávaná v rolích, kde šířka textilie v roli je většinou délka záclony. Záclonoviny jsou průhledné, vzdušné, hladké nebo vzorované bytové textilie vytvořené provázáním jedné nebo více soustav nití na speciálních tkalcovských nebo pletařských strojích, ale i jinými technologiemi.

Inbetween  je dekorace okna mezi záclonou a závěsem. Materiál je hustší než záclonovina, více cloní světlo, ale světlo propouští. Název je z angličtiny, není český ekvivalentní výraz.

Závěs zabraňuje průniku světla do místnosti, může být poloprůsvitný (neprůhledný) nebo zcela zatemňující.

## Vlastnosti clonících a dekoračních textilií

Dvě nejdůležitější vlastnosti textilních dekorací oken jsou funkčnost a estetičnost. K nejdůležitějším funkcím záclon patří omezení světla do místnosti, tlumí přímé denní světlo. Záclony tvoří jakýsi filtr, kterým přichází do místnosti vzduch. Také zachycují polétavý prach v místnosti. Opticky odděluje prostor interiéru od venkovního světa, zabraňuje pozorovat pohyb v místnosti, ale zároveň nebrání výhledu ven. Jakákoliv textilní dekorace výrazně snižuje akustiku vnitřního prostoru.

K vlastnostem dekorací patří i možnosti údržby. Jak obtížně či lehce se dají sundat, vyprat, zda se musí či nemusí žehlit.

Nevýhodou textilních dekorací je jejich hořlavost, která řeší zejména pro použití ve veřejných prostorech, ale běžné domácnosti většinou tuto negativní vlastnost záclon neřeší. Estetické vlastnosti dekorování oken je záležitostí vkusu každého jedince nebo na vkusu bytového architekta. Na dosažení správné estetické dekorace okenního prostoru záclonovinami je především nutné přihlédnout k rozměru místnosti, velikosti samotného okna, na zařízení nábytkem a koberci. Záclonoviny s květinovými vzory ladí se stylovým nábytkem a koberci s perskými vzory. Záclony s hladkým a klidným vzorem harmonizují s každým stylovým nábytkem ať už je antický nebo moderní. Nejen vzorování, ale i barvy hrají velkou úlohu při zařizování domova.

Psychologické aspekty textilních dekorací oken hrají také svou roli. Záclony v teplých tónech jako je žlutá, oranžová či červená barva mohou nahradit chybějící slunce, zvláště na severně orientovaných oknech. Naproti tomu studené barvy jsou barvami klidu a odpočinku. Čím více se rozšiřuje paleta barevnosti u nábytkářských, podlahových i ložních textilií, tím je barevnost záclonovin úspornější. Kromě bílé barvy se poslední dobou uplatňují záclony v barvě slonové kosti, světle hnědé, šedé, zelené a oranžové odstíny.

## Záclonoviny

Sortiment záclonovin tvoří velkou skupinu výrobků, která se vzhledem i technologií výroby liší od běžných tkanin a pletenin. Záclony patří mezi bytové doplňky, které tvoří každý interiér útulnější a domov intimnější.

Textilní vlákna pro výrobu záclonovin jsou zejména syntetická vlákna, hlavně polyester, polyakrylonitril, méně polyamid. Polyesterová a polyakrylonitrilová vlákna jsou stálá na světle a z nich vyrobené záclony se snadno udržují. Z tohoto důvodu téměř úplně vytlačily dříve nejpoužívanější materiál - bavlnu. Dnes se při výrobě záclonovin nejčastěji používají jemnější typy syntetických nití, na vzorování hrubší nitě, často i tvarované multifily (odborný název pro několik nekonečných chemických vláken), které svojí objemností a dalšími vhodnými vlastnostmi umožňují vytvářet výrazné vzory. Polyester by měl být stabilizovaný, odolný proti záření UV. Nestabilizované jemné polyesterové materiály mohou za pár let na okně degradovat a ztrácí pevnost.

Na některé typy záclon se používá pravé hedvábí. Takové záclony nejsou právě nejlevnější, ale jsou bezpečnější, jak materiály hořlavé. Přírodní hedvábí je tzv. samozhášivé, což znamená, že se případný oheň nerozšiřuje.

Při samotné výrobě je snaha splnit požadavky spotřebitelů na elegantní vzhled, vysokou trvanlivost a odolnost vůči UV záření, snadnou údržbu, vysokou stálost tvaru a nemačkavost, odolnost proti hnědnutí a jiným vlivům, snižujících kvalitu a estetickou úroveň záclony. Stále větší pozornost je věnována nehořlavým a nešpinivým úpravám na bytovém textilu, tedy i na záclonách.

Podle použité výrobní technologie mohou být záclonoviny tkané, pletené, bobinetové a žakárové (tkané i pletené)

Tkané záclonoviny se vyrábějí na tkacích strojích provázáním osnovních a útkových nití v plátnové nebo perlinkové vazbě, nebo v jejich kombinaci. Ve vazbě plátnové se používá jako záclonovina organza, voál nebo etamín.

Voál se tká většinou z předených, velmi jemných přízí, je měkce splývající. Název vychází z fr, voile = závoj.

Etamín je rovněž tkán v plátnové vazbě, ale z nití předených s vysokým počtem zákrutů. Je o něco tužší jak voál. Název vychází z fr. etamine = síto.

Mušelín je velmi jemná tkanina, vyrobené jak z bavlněných přízí, tak ze syntetických materiálů. Je tkaná v plátnové vazbě. Mušelín bývá o něco měkčí než voál. Mušelín má jemně odstávající vlákna, což je dané malým počtem zákrutů použitých nití.

Organzén je vyráběn z čistého pravého hedvábí, z organzínových nití v řídkém plátnu.

Organza je napodobeninou organzénu. Současná organza (také organda) je vyrobena ze syntetických multifilových nití. Bývá výrazně lesklá a tuhá, s řídkou dostavou, v různých barevných odstínech a variantách zdobení.

Obr. č. 88 Organza detail 			Obr. č. 89  Potištěná organza

Organzy mohou být různým způsobem zdobeny. Zvláštní efekty se získávají propojením dvou tkanin různé barvy. Vzniká jak šanžánový, tak moaré efekt. Jiným způsobem může být volné kladení nití mezi dvě organzy viz obr. vzorování organzy.

Obr. č. 90 Vzorování dutinné organzy pomocí vkládaných nití

Brožované tkaniny mohou být vyrobeny jako záclonovina nebo dekorační textilie. Vzor je tvořen další útkovou nití, která je na kraji vzoru odstřižena tak, že konce nití odstávají a vytváří zajímavý plastický efekt s odstávajícími nitěmi. Český název vychází z technologie tkaní, kdy se používá tzv. brožovací (vzorovací) útek, který se v konečné fázi odstřihuje. Jsou to tedy brožované tkaniny, zkráceně brošé. Některé druhy tkaných záclonovin se pro zvýšení efektu potiskují.

Obr. č. 91 Brožované dekorační tkaniny

Vypalovaný vzor je speciální vzor na tkaninách, které se používají jako záclona inbetween nebo i závěs. Běžné tkaniny s vypalovaným vzorem se tkají z polyesterových nití v osnově a v útku se střídáním polyesterové a bavlněné nitě v poměru 1:1, bavlněná nit je odstraněna vzorovým potištěním zředěnou kyselinou sírovou. Vznikají tak transparentní místa.

Obr. č. 92 Vypalované vzory (kyselinou bavlna, laserem syntetická vlákna)

Jiný typ vypalovaného vzoru se uplatňuje na syntetických materiálech. Provádí se laserem. Jde o jiný způsob vypalování vzoru. Laser se používá též k vyřezávání okrajů syntetických záclon.

Ponžé je typ hedvábné tkaniny z přírodního hedvábí. Ponžé je průsvitná tkanina, většinou jednobarevná, tkaná v plátnové vazbě. Často se používá k ručnímu malování a na tzv. Japonské stěny.

Šantung je tkanina v plátnové vazbě z přírodního hedvábí, která je charakteristická nepravidelnou jemností nitě v útku.  Na tkanině jsou vidět ve směru útku silnější úseky nití. Tento typ tkaniny se často napodobuje u tkanin ze syntetických vláken. Šantung se u dekoračních textilií vyskytuje i v atlasových vazbách.

Perlinkové záclonoviny jsou to tkaniny s velmi řídkou dostavou. Od běžného tkaní se liší tím, že se zde vždy dvě osnovní niti kříží mezi sebou. Tímto překřížením dochází ke stabilizaci osnovních i útkových nití a to i u tkanin poměrně řídkých. Proto se perlinkové vazby používá u řídkých záclonovin, a dekoračních textilií, ale také tam, kde je nutno i hustší dostavu fixovat jako např. u tkanin pro filtrační účely nebo jako zpevnění tkanin v krajích s volným útkem.

Obr. č. 93 Výroba perlinky pomocí půlnitěnek [4]  	Obr. č. 93  Vzor v perlinkové vazbě

Perlinková vazba sestává z funkčně odlišených dvou soustav osnovních nití - stojité a obtáčecí. Při tkaní si stojitá nit, ovládaná jedinou nitěnkou, zachovává přímočarou polohu jako u běžných tkanin. Obtáčecí nitě jsou podle požadovaného vzoru vlevo nebo vpravo od nití stojitých. Přechod na opačnou stranu niti stojité vznikne podvléknutím pod tyto nitě pomocí speciálních nitěnek.

Pletené záclonoviny se vyrábí většinou na osnovních pletacích strojích, vzájemným proplétáním osnovních nití.

Obr. č. 93  Markyzet vzorovaný pomocí kladení vzorové nitě pod jehlou

Při pletení se může používat dvou nebo více osnov, tzn. dvou nebo více kladecích přístrojů. Jemnost záclonovin závisí na dělení stroje i na jemnosti použitých nití. Základní záclonovina s jemnými čtverečky se nazývá podle své vazby markyzet, s šestiúhelníky je to tyl. Při pletení se může používat dvou nebo více osnov, tzn. dvou nebo více kladecích přístrojů. Jemnost záclonovin závisí na dělení stroje i na jemnosti použitých nití. Základní záclonovina s jemnými čtverečky se nazývá podle své vazby markyzet, s šestiúhelníky je to tyl.

Rašlové záclonoviny (název je odvozen podle použitého strojního zařízení) se vyrábí na rašlových osnovních pletacích strojích. Základem je řídká pletenina, základní vzor je vytvářen kladením pod jehlami. Rašlové pletací stroje mají kromě ostatních mechanických zařízení, kladecí a jazýčkové jehly. Vzorovací možnosti jsou prakticky neomezené a jsou závislé na počtu kladecích přístrojů.

Galonové záclonoviny (název je odvozen podle použitého strojního zařízení) jsou pleteniny, kde jsou jednotlivé řetízky spojeny další nití pomocí kladecího přístroje. Základní charakteristikou jsou drobné čtvercové otvory a výrazné vzorování další objemnou nití, která je kladena pod jehlami (nevytváří očka).

Obr. č. 94 Detail galonové záclonoviny

Bobinové záclonoviny se vyrábějí na speciálních bobinových strojích obtáčením a křížením dvou nebo tří soustav nití (bobinových, osnovních a válkových). Mohou být v různém provedení od nejjemnějších až po velmi hrubé. Jemnost výrobku je závislá na jemnosti stroje. Těmto materiálům se někdy také říká anglický tyl, protože název pochází z anglického slova bobin-net, tj. cívková síť.

Obr. č. 95 Detail bobinové záclonoviny

Paličkované záclonoviny mají hrubší strukturu a bohaté vzorování mnohdy v různobarevném členění. Vzhledem k nízké produktivitě výroby patří tyto záclonoviny k těm dražším. Paličkované záclonoviny se vyrábějí na paličkovacích strojích obtáčením a křížením nití, které jsou navinuty na malých paličkách (cívkách), podobně jako při ručním paličkování. I při strojové výrobě se vytváří vazba za využití rozmanité kombinace dvou základních úkonů: točení a křížení nití.

Obr. č. 96 Detail paličkované záclonoviny

Žakárové záclonoviny je všeobecný název pro charakteristický znak tvořený velkoplošným, bohatým a složitým vzorem. Žakárové záclonoviny mohou být tkané nebo pletené. Stroje jsou vždy vybaveny žakárovým zařízením.

Obr. č. 97 Pletená žakárová záclonovina

Tylové záclonoviny jsou řídké, na šířku částečně elastické, v závislosti na hustotě a tvaru oček. Charakteristickým znakem jsou otvory ve tvaru šestiúhelníků. Vyrábějí se jako osnovní pletenina nebo na speciálních tylových strojích, kde se nitě se vzájemně obtáčejí. Tuhost tylu je závislá od použitých nití. Z monofilů je tyl poměrně tuhý a málo splývavý. Tylové záclonoviny se často dále zdobí výšivkou, vločkovým tiskem, flitry nebo jinými způsoby.

Obr. č. 98 Tyl vyrobený na tylovém stroji 		Obr. č. 99 Pletený tyl

Krajkové záclonoviny jsou průhledné, vzdušné s bohatými prolamovanými vzory tkané nebo pletené, ale i vyšívané, tvořené vzájemnou vazbou několika soustav nití. Vyrábějí se na paličkovacích, galonových, bobinových, osnovních pletacích strojích.

Obr. č. 100 Krajková záclona – pletená

Vyšívané záclonoviny se vyrábí strojním vyšíváním vzorů na podkladovou textilii, kterou je pletený tyl, markyzet nebo tkaný voál. Vyšívání se provádí buď v celé ploše, nebo jen v borduře, tzn. v okraji záclonoviny.

Obr. č. 101 Vyšívaná krajková záclonovina

Inbetweeny, jsou plošné textilní útvary, které se nachází ve svých kvalitách mezi záclonou a závěsem. Nahrazují dekorační závěsovou tkaninu a záclonu zároveň a samostatně dekorují okno. Velmi dobře vyplňují mezeru mezi záclonami a těžkými dekoračními tkaninami. Nejčastěji jsou vyrobeny z polyesterových a polyakrylonitrilových nekonečných a tvarovaných nití tkaním nebo pletením. Příkladem inbetweenu může být záclonovina s vypalovaným vzorem, s menší průsvitností. Inbetween se používá jako samostatná, méně průhledná záclona nebo zároveň s jemnou záclonou a těžkým závěsem.

## Dekorační textilie

Závěsové dekorační textilie jsou stále neodmyslitelnou součástí našich domovů, ať slouží k dekoraci, zastínění místnosti, k rozdělení prostoru nebo zakrytí méně vzhledných míst. Slouží nejen na okenní, nástěnnou a prostorovou dekoraci. Výrazně přispívají k vytvoření útulné bytové atmosféry. K dekoraci mohou sloužit vlastně všechny textilní výrobky, některé více, jiné méně. Je však skupina textilií, která je předurčena právě k dekoračním účelům.

Závěsové dekorační textilie se v jednotlivých historických dobách přizpůsobovaly slohovým stylům. V každé době si v interiéru našly široké uplatnění a svou vyjadřovací formu. Již staří Řekové a Římané uměli vkusně zdobit obytné prostory textilními materiály. Používali zejména vzorované hedvábné tkaniny z byzantských císařských dílen. V románském období se používaly hedvábné tkaniny a nástěnné koberce zejména na výzdobu kostelů a chrámů. V pozdějších dobách se právě textilními závěsy a gobelíny dokazovala okázalost a nádhera paláců. Postupným rozvojem uměleckých řemesel pronikaly dekorační textilie i do dalších obytných prostorů. Celé stěny se potahovaly hedvábnými tkaninami pruhovanými nebo s drobným vzorem, případně byly i vyšívané. Na dekoraci oken sloužily těžké damaškové dekorační tkaniny, na ostatní závěsy se používalo lyonské hedvábí (drahé tkaniny z přírodního hedvábí vyrobené v Lyonu), vyšívaný satén, samet, tyl a mušelín. Mezi nejdůležitější závěsové materiály patřily samety, jejichž výroba vyžadovala velkou zručnost a velmi kvalitní textilní materiál. Výroba sametů má původ v Orientě, ale již ve 13. stol byl v Benátkách založen první evropský cech tkalců hedvábí, odkud se později výroba rozšířila do dalších měst, dodnes známých textilní výrobou, například do Milána, Florencie, Janova nebo Lyonu.

S rozvojem průmyslu v polovině 19. stol. se začaly dekorační a závěsové tkaniny vyrábět průmyslově a tak náhle vzrostl počet nejrůznějších druhů těchto tkanin, ale vzrostla i oblast jejich použití. Začátkem tohoto století se projevuje u dekoračních textilií snaha o jednoduchost, účelnost a vhodnost používání. Místo těžkých sametových a plyšových závěsů nebo sukna, které téměř nepropouštěly světlo a v záhybech a volánech se udržovalo velké množství prachu, nastoupily umělecké závěsy z jemnějších materiálů. Slunce a světlo pak vytvořily místnost světlejší a přívětivější. V tuto dobu se používaly jako závěsy především jednobarevné lněné závěsy nebo bavlněné mercerované tkaniny, které se vyšívaly a doplňovaly aplikacemi tak, aby se hodily k dekoraci ostatního zařízení. V šedesátých letech našeho století proběhla módní vlna stoprocentních syntetických materiálů a to nejen v oděvních, ale i u závěsových a dekoračních textiliích.

Dnešní závěsové a dekorační tkaniny jsou vyráběné nejen tkaním, pletením, ale i netkanými způsoby. Z hlediska použitého materiálu mohou být bavlnářského, hedvábnického nebo vlnařského charakteru. Chemická vlákna, která se používají při výrobě, jsou ve většině případů přizpůsobena svou délkou, jemností, a celkovým vzhledem právě přírodním materiálům jako je bavlna, vlna nebo hedvábí.

Vlastnosti dekoračních textilií jsou měřeny a kontrolovány obdobně jako u oděvních textilií. U dekoračních textilií je jedním z nejdůležitějších parametrů vzor a barva. Vzorování může být dominantní v interiéru za předpokladu, že ostatní zařízení je střízlivé či nevýrazné. Barevnost dekoračních textilií by vždy měla ladit s ostatními textiliemi v interiéru. Kromě těchto designových vlastností se požadavky na vlastnosti dekoračních textilií orientují na:

splývavost

zvukovou a tepelnou izolaci

ochranu proti slunečnímu záření, zejména UV paprskům

omezení přístupu světla a vytvoření intimního prostředí

stálost vybarvení

nehořlavost

trvanlivost a neměnný tvar

vhodnost kombinace módních i klasických vzorů a desénů s ostatním zařízením

snadnou údržbu

Tyto vlastnosti textilií testuje v České republice Textilní zkušební ústav v Brně a na základě těchto vlastností jsou určovány vhodné symboly pro údržbu textilních výrobků.

Tkané dekorační textilie mohou být v hladkém jednobarevném provedení nebo potištěné či se strukturálním vzhledem. Plátnová vazba je nejčastěji používaná zvláště u tisků, keprová vazba vytváří šikmé řádkování, atlasová vazba se používá zvláště u hedvábnických typů tkanin. Rypsové vazby jsou charakteristické svým vroubkováním. Často se nahrazuje rypsová vazba plátnovou s použitím silnějších a jemnějších útků – dekorační tkanina dostává specifický rustikální vzhled. U některých vzorových detailů se používá panamová vazba, která je odvozena od vazby plátnové. Vždy dvě nitě osnovní a dvě útkové provazují současně. Na tkanině se mezi skupinami provazujících nití tvoří menší otvory, které zvláště na okenních závěsech, při průniku světla vypadají velmi efektně. Stejného efektu se dosahuje i použitím kanavové vazby. Krepovými vazbami se vytvoří drsný, hrubý a zrnitý povrch tkanin. Tyto tkaniny dobře splývají, méně se mačkají, většinou se používají potištěné.

Dekorační textilie se dělí podle svého barevného provedení na jednobarevné hladké, barevně snované (vytváří podélné pruhy) nebo pestře tkané hladké (využívají možnosti barevného snování i házení). Dekorační tkaniny s velkoplošnými, vícebarevnými motivy nebo s kombinací matných a lesklých míst, využívají možnosti žakárových zařízení tkacích stavů. K dekoračním textiliím patří i vlasové tkané textilie. Do této skupiny patří samet, plyš a velmi módní žinylková tkanina. Na dekoračních i čalounických materiálech se stále více uplatňuje efekt kombinace míst vlasových s místy hladkými nebo transparentními.

Dekorační tkaniny mají velmi široký sortiment. Záleží vždy od vlastností, které má tkaniny vykazovat. Pro dekoraci je možno použít všechny tkaniny bez rozdílu. Zejména to jsou různé typy tkanin v plátnové vazbě, voál, etamín, mušelín, ale i molino nebo veba. K dekoraci se používají i tkaniny s velkou plošnou hmotností jako jsou žinylkové tkaniny nebo samety. Jsou také typy tkanin, které jsou vyrobeny právě jen pro účely dekorace, se speciálními efekty. Následující vyjmenované typy dekoračních tkanin jsou jen těmi běžně používanými dekoratérskými firmami.

Damašková dekorační tkanina – tkanina určená pro dekoraci, tká se žakárovou technikou většinou v základní atlasové vazbě, s velkoplošnými vytkávanými vzory. U ložního prádla se používá zejména bavlněný damašek, u dekoračních textilií jsou damašky z jiných vláken, zejména vyrobených chemicky.

Satén je hustá, hladká, lesklá tkanina ve velmi husté atlasové vazbě, vyráběná z bavlny, vlny, hedvábí, ale i chemických nekonečných vláken, název je odvozen z latinského seta = lesklý. Dekorační satény jsou výrazně lesklé, většinou z chemických vláken

Ryps je tužší tkanina s charakteristickým příčným, podélným, ale i šikmým jasným řádkováním, které je vytvořeno rypsovou vazbou, název je odvozen z německého Rippe = žebro.

Oboustranné tisky jsou velmi husté tkaniny s potiskem na obou stranách. Tisky jsou většinou laděny do stejných barevností a odlišných vzorů. Tyto dekorační textilie slouží zejména pro rozdělení prostoru a všude tam, kde je možno textilii pozorovat z obou stran.

Kreš je vyroben ze syntetických vláken a upraven konečnou krešovou úpravou. Touto úpravou vzniká trvalé pomačkání, které je fixováno na tkanině tepelně. Obliba krešů v bytových textiliích stoupá zejména z důvodu nežehlivosti těchto materiálů

Tkaniny s vypalovaným vzorem se často uplatňují jako inbetweeny. Princip vzorování je stejný jako u záclonovin. Ve vzoru se chemicky odstraňují nitě z bavlny nebo viskózy.  Záleží na množství transparentních míst ve vzoru. U dekoračních tkanin je těchto transparentních míst o něco měně než u záclonovin.

Tkanina s vypalovaným vzorem má efektní vzory také vyřezané laserem. Tyto vzory se mohou uplatňovat výhradně na syntetických materiálech. Vyříznutím je zároveň okraj řezu zataven a tak ochráněn před třepením. Při vyřezávání větších ploch na tkaninách (např. části listů či květů ve vzoru) dochází k výraznému trojrozměrnému efektu, zvláště pak na dekoračních tkaninách, které je možno pozorovat proti světlu vnikajícího oknem.

Kloké je dvouosnovní a dvouútková tkanina s výrazným plastickým povrchem, který je docílen tkaním dvou různých textilních materiálů. Zpravidla bývá lícová strana těchto typů textilií z lesklých multifilů. Rub tkaniny je buď z materiálu sráživého po tepelné úpravě, nebo z nití s vysokým počtem zákrutů až mírně překroucených. Tyto nitě pak způsobují svým sražením zvrásnění lícové strany.

Obr. č. 102 Detail tkaniny typu kloké

Plyš je vlasová tkanina s  jemným a hustým vlasem, vyšším jak 3 mm, který je tvořen speciální vlasovou osnovou. Plyše mohou být vyráběny také pletením. Jako dekoračních tkanina se používá vířený plyš, který má vlas tepelně zafixován do vírů, tj. do různých směrů. Často jsou tímto způsobem napodobovány zvířecí srsti. Plyše ze syntetických materiálů mohou být plasticky upravovány horkým vzorovaným kalandrem, tzv. gaufrováním (embosováním). Plyše podobného vzhledu mohou být vyrobeny pletením, zátažným, osnovním. Plyše, které nahrazují kožešiny se nazývají umělé kožešiny a pletou se speciální včesovou technologií, kdy se do pleteniny přímo včesávají vlákna. Pokud jsou vlákna jemnější než 1 dtex, pak je výsledným zbožím mikroplyš.

Samet je bavlnářská nebo hedvábnická měkká tkanina s hustým lesklým krátkým vlasem, který je často speciálními úpravami dále zušlechťován, může být útkový nebo osnovní. Dekorační samety se používají zejména tam, kde je snahou výrazně snížit akustiku.

Osnovní samet je tkanina, kde je vlas vytvořen speciální vlasovou osnovou, vyrábí se na prutových nebo dvojplyšových tkacích strojích.

Žinylková tkanina je objemnější tkanina s  vlasem, který je tvořen pouze použitím speciální efektní nití tzv. žinylkou. Žinylková niť se používá převážně v útku. U velmi hustých tkanin se žakárovým vzorem může vytvářet plastická vlasová místa ve vzoru. Žinylková tkanina je módním trendem nejen u oděvů, ale i v dekoraci interiérů.

Lyonské hedvábí je název pro tkaniny vysoké kvality používané jako dekorační nebo potahové s tradičními vzory, původně z pravého hedvábí, dnes i z jiných materiálů, vyrábí se již tři sta let ve francouzském Lyonu.

Buklé je tkanina s charakteristickým strukturálním obloučkovitým povrchem, který je tvořen efektní nití stejného názvu, odvozeného z francouzského bouclé = oblouček, kadeřit se. Většinou jsou tyto tkaniny vyrobeny z efektních buklé nití.

Dekorační pletené textilie se vyrábějí také pletařskou technologií, většinou na osnovních pletařských strojích. Pletení se zvláště využívá u řídkých poloprůsvitných závěsů tzv. inbetweenů, protože dosažení řídkého vzoru je problematické u tkanin, kde se posouvají nitě ve vazbě.

Ostatní dekorační textilie mohou být jakékoliv tkané a pletené plošné textilní útvary. Jako příklad můžeme vzpomenout kanafas, který se používá na ložní prádlo, stolní prádlo, na závěsy a také pro výrobu bytových dekoračních předmětů.

Dekorační textilie mohou být vyrobeny i netkanou technologií. Výroba je nejrychlejší a cena těchto textilií díky jednoduchosti zpracování je jedna z nejnižších. Netkané dekorační textilie jsou většinou proplety. Základem propletu známého pod obchodním názvem Arachne je základní rouno, které je propleteno syntetickými nitěmi. Textilie Malimo je založena na způsobu proplétání útkových nití. V obchodech jsou k dostání pod obchodním názvem Malinex. Tyto dekorační materiály jsou většinou potiskované.

## Stínění oken

Textilní dekorace oken ovlivňuje výrazně estetický vzhled místnosti, ale zejména působí na snížení akustiky prostředí. Krom dekorování okna nebo místnosti , závěsy ovlivňují vstup denního světla, textilní materiály tedy stíní. Záclony nebo závěsy svým vzhledem a umístěním dokáží změnit vzhled místnosti. Opticky mohou místnosti rozšiřovat, snižovat či rozšiřovat.

Obr. č. 103 Změna vzhledu stejného okna a místnosti pomocí délky a umístění závěsu

Malá okna se závěsy na stranách opticky okno rozšíří. Příliš úzká okna se opticky rozšíří, pokud bude závěs po obou stranách okna. Optické zvýšení se dosáhne pelmetem pověšeným nad oknem, vlastní dekorace nezasahuje do výhledu. Snížení okna se opticky dosáhne umístěním krátkého závěsu (pelmetu) nad oknem tak, že zasahuje do průhledu oknem.

Obr. č. 104 Dekorace příliš malého nebo velkého okna

Průnik světla lze docílit pomocí závěsů velmi výrazně. Záleží na použitém textilním materiálu, umístění závěsu i na jeho řasení.

Dlouhá desetiletí jsme navyklí, že typickým prvkem pro zavěšení okenní dekorace jsou garnýže nebo tyče. Způsobů je mnohem více. Některé záclony se upevňují přímo na zeď např. pomocí suchého zipu. Vraťme se zpět ke garnýžím:

Garnýž je slovo převzaté z německého Karnise nebo z francouzského corniche. Správný český ekvivalent je záclonová konzola (držák záclon), která se používá k zavěšení záclony nebo závěsů nad oknem. Garnýžové tyče jsou zakryty bedněním ze dřeva nebo plastu. Jiné typy garnýže mohou být opatřeny kolejničkami a to v jedné i více řadách. Garnýže se používají pro uchycení buď na strop, nebo i uchycení na stěnu. Garnýže jsou od výrobců dodávány včetně běžců, skřipců a zarážek, standardní osazení těchto garnýží je s hliníkovou dvou-kolejnicí. Garnýže je možné upravovat pomocí zatáčkových dílů (kopíruje i tupé úhly), nebo spojovací díl, umožňuje propojení do libovolné délky.

Obr. č. 105 Garnýže s tvarovanými kolejničkami

Závěsová tyč se používá k závěsu záclon nebo závěsů bez bednění, je vyrobena z různých materiálů (dřevo, plast, kovová trubka apod.). Tyče jsou často opatřeny ozdobnými koncovkami. Tyče mají své rozlišování dle způsobu použití např. café tyčky, vitrážky, apod.

Obr. č. 106 Tyč s dekorací naaranžovanou ve tvaru šála

Záclony a závěsy se na tyče zavěšují na kroužky nebo na háčky nebo žabky. Po tyčích záclony a závěsy pohybují ručním posunem. Použití tyčí převládá především tam, kde se má stát dekoračním prvkem samotná tyč, která se někdy stává i dekorativním uměleckým dílem. Tyče mohou být dle použití schodišťové, záclonové, kavárenská, rozpěrné nebo vitrážové.

Rolety jsou stínící, někdy i zabezpečovací součásti na okně. Název vzniknul od stylu stínění, kdy se stínící materiál roluje na tyč. V současné době se název roleta používá i pro typ zastínění, který se neroluje, ale skládá se nebo řasí jiným způsobem než je navíjení.

Okenní rolety mohou být textilní obyčejné nebo textilní s volány. Obyčejné rolety vypadají elegantně, i když jsou vytaženy. Dekorují okno a vpouštějí do místnosti maximum denního světla. Dle potřeby lze roletou stínit málo nebo úplně. Rolety s volány nebo nařaseným horním lemem, ke kterým patří rakouské rolety a rolety s girlandami, jsou zdobnější než rolety obyčejné.

Navíjející rolety patří k roletám nejvšestrannějším. Protože se samy navíjejí na nenápadné tyče, jsou ideální rychlé použití zakrytí nejen okna, ale dveří nebo i regálů.  Podle účelu použití je vhodné používat textilie vhodně upravené, které zvyšují buď nepropustnost světla, nebo trvanlivost textilie.

Obr. č. 107 Navíjecí roleta

Pérový mechanismus, kterým se textilie zvedá a spouští, je prvkem, který tento typ rolety odlišuje od ostatních. Když je navíjecí roleta úplně stažená, měla by zakrýt celé okno a přitom do místnosti vpouštět trochu denního světla. Je-li navíjecí roleta upevněna nad oknem a roleta je vytažena, je celé okno vidět. Stahovací roletu lze ozdobit dekorativním lemem nebo třásněmi, které se umístí na její spodní okraj.

Bambusové rolety jsou jednoduše provedené k navíjení stejně jako navíjecí rolety textilní. Nařezaná dřevnatá stébla bambusu odolávají lépe vlhku jak textilie a proto se tyto rolety používají většinou do zimních zahrad, saun či koupelen.

Obr. č. 108 Bambusová roleta

Římské rolety patří k nejelegantnějším roletám. Tím, že jsou umístěny vně okenního výklenku, mohou doplnit jakýkoli vyzdobený interiér. Když jsou vytaženy, jsou naskládány do hlubokých, rovných horizontálních skladů. Sklady se tvoří pomocí tyček, vložených do podšívky textilní rolety. K závěsnému systému římské rolety patří stahovací šňůrky, které probíhají vertikálně po zadní části rolety a jsou provlečeny řadou kovových oček, přišroubovaných na horní lištu.

Obr. č. 109 Římská roleta

Nařasené textilní rolety jsou velmi dekorativní. Používá se na ně textilie s nižší plošnou hmotností a většinou bez zátěru. Své nařasení si zachovávají v různé podobě jak stažené, tak vytažené. Jedním z hlavních kritérií při volbě bohatě zdobených rolet je zejména jejich výsledné působení v interiéru. Určující je zejména barevnost použité textilie a samozřejmě i vlastní zpracování roletky. Ačkoliv tyto dekorace známe ponejvíce z historizujících interiérů přepychově vybavených starožitným nábytkem a dobovými doplňky, vyniknout mohou i v kombinaci s moderním životním stylem.

Londýnské rolety patří k nařaseným roletkám, které působí velmi dekorativně. Roleta sestává z nepodšité textilie, která je držena textilními pruhy nebo stuhami, pomocí nichž se řasí v celé ploše. Některé textilie jsou pro tento typ okenní dekorace přímo utkány zároveň s řasícími šňůrami. Pro snadné umístění na okno i snadné snímání se může nařasená textilie upevnit nad okno pomocí stuhového uzávěru (suchý zip).

Obr. č. 110 Londýnské rolety

Vídeňské rolety nebo také rakouské rolety jsou výrazně nabírány ve spodní části, která se zdůrazňuje ještě výrazným lemem nebo dokonce i třásněmi. Vytahuje se systémem paralelních řad šňůrek provlečených kroužky nebo smyčkami připevněnými na její zadní straně (podobně jako roleta římská). Roletka může být s podšívkou nebo i bez ní. Na vídeňské roletky se používají spíše textilie s vyšší plošnou hmotností.

Obr. č. 111 Vídeňské rolety

Plisé rolety je možné plisé použít jak v tradičně pojatých, tak i v moderně zařízených interiérech.  Roleta je jemně poskládaná a lze ji poskládat zatažením pomocí tažných šňůr. Zimní zahrady a šikmá střešní okna a vodorovná stropní prosklení jsou doménou plisé. Při použití speciální textilie s hliníkovou vrstvou je možné získat i významný dekorativní prvek, ale zejména eliminaci až 60 % tepelného záření.

Obr. č. 112 Plisované rolety

Rolety „den a noc“ se stávají moderním prvkem zaclonění oken. Jde o speciální navíjení roletky ve dvou překrývajících se vrstvách. Tkanina na tento typ zastínění oken je utkaná z pruhů průsvitných a neprůsvitných. Vzájemným překrýváním těchto pruhů dochází k libovolné regulaci průniku světla do místnosti. Roletky lze i zcela srolovat nebo zcela zatáhnout.

Obr. č. 113 Rolety den a noc

Žaluzie zajišťují zastínění před sluncem jak veřejné prostory, kanceláře tak i bytové prostory. Mohou se nastavovat pod určitým úhlem a zároveň jsou moderní dekorací. Některé žaluzie jsou z jedné strany opatřeny vrstvou THERMO-STOP®, která šetří energii v zimě a redukuje ohřívání podkrovních prostor v létě. Žaluzie jsou horizontální nebo vertikální. Horizontální mohou být hliníkové, dřevěné nebo i bambusové (do vlhkého prostředí sauny či bazénu). Vertikální jsou textilní, plastové nebo dřevěné (především do pracoven a kanceláří).

Horizontální žaluzie mohou být venkovní nebo vnitřní. Některé žaluzie se umisťují i mezi skla oken. Žaluzie se ovládají mechanicky nebo i elektricky. Horizontální žaluzie se umisťují i do střešních oken. Dřevěné horizontální žaluzie se používají jako venkovní.

Vertikální žaluzie nachází uplatnění především v kancelářích a společenských místnostech, ale nejsou výjimkou ani v domácnostech. Jednotlivé textilní pásy (tkané nebo z netkaných textilií) jsou schopné natočení do požadovaného úhlu a zároveň je možné je sesunout k jedné straně okna. Textilie na vertikální žaluzie musí být silně tuženy, často jsou opatřeny speciálními perleťovými nátěry pro větší odraz světla.

Obr. č. 114 Vertikální žaluzie spojené řetízkem ve spodní části

Japonské posuvné stěny je název pro vertikální interiérové stínění. Původ posuvných stěn pochází z Japonska, kde se rozděloval prostor posunem napnuté textilie, často s malovaným vzorem. Pomocí těchto stěn je interiér stíněn nebo rozdělen na část obývací, jídelní nebo ložnici. Současné posuvné stěny jsou určeny především pro velké plochy, ale není výjimkou tímto způsobem zakrýt např. výklenek nebo police.

Obr. č. 115 Kolejničky pro vedení textilie v japonské stěně

Pro japonské stěny se řadí posuvné panely kaskádovitě za sebou, pohybují se ve vodících lištách, které mohou být 2 – 5ti drážkové. Jednotlivé panely jsou potaženy textilií v napnutém stavu. Textilie pro japonské stěny mohou být průsvitné, poloprůsvitné, ale i neprůsvitné. Japonské posuvné stěny jsou jednoduché a dávají vyniknout textilnímu materiálu. Variabilita clonění je velká, efekty, které lze docílit postupných přetahováním různě průsvitných textilií jsou obrovské.

Markýzy jsou pevné nebo posuvné. Slouží k zastínění venkovního prostoru, jako jsou okna, dveře, verandy apod.

Výsuvné markýzy slouží k clonění proti slunečním paprskům. Rolovací markýzy jsou určeny pro terasy, restaurační zahrádky. Sklopné markýzy najdou uplatnění na balkonech, ale také na oknech nebo výlohách obchodů. Tkaniny na markýzy jsou vyrobeny z bavlny, lnu nebo chemických vláken. Bývají opatřeny ochrannou vrstvou proti pronikání vody, proti UV záření a protiplísňovými zátěry.

Obr. 116 Výsuvná markýza				Obr. 117 Pevná markýza

Pevné markýzy jsou kombinaci protisluneční clony s prostorovou reklamou. Markýzy se vyrábí v mnoha různých tvarech včetně jakýchkoli nápisů nebo znaků. Konstrukce markýzy je vyrobena z eloxované hliníkové slitiny. Jako potah se používá fólie či textilie určené speciálně na pevné markýzy.

Kontrolní otázky:

Jak se dělí záclonoviny podle způsobu výroby?

Proč se používá perlinkových vazeb u tkaných záclonovin?

Jak rozeznáte od sebe pletený markyzet a tyl?

Jsou na bobinových záclonovinách pletená očka?

Jaké druhy tyčí slouží k zavěšování záclon a dekoračních tkanin?

Která z rolet se při vytahování skládá?

# Potahové textilie

Potahové textilie jsou mnohdy jediným textilním viditelným materiálem čalouněného nábytku. Často je právě potahový materiál prvotním při výběru sedacího nebo lehacího nábytku. Čalouněný nábytek se již nepovažuje za přepychový doplněk bytu, stává se běžnou součásti našeho bydlení, plní svou funkci i na pracovištích a ve veřejných dopravních prostředcích. Správně konstruovaný a vhodnými materiály čalouněný nábytek může zabránit různým zdravotním potížím vznikajícím při dlouhodobém sedavém zaměstnání.

Potahové textilie jsou stále ve vývoji. Výrobci používají stále nové a nové úpravy, které zlepšují uživatelský komfort čalouněného nábytku. Vyžaduje se prodyšnost, odolnost vůči UV záření, vysoká oděru schopnost, snadná údržba a mnoho dalších specifických vlastností. Potahové textilie jsou plošné textilie určené na potahy nábytku pro bytové, společenské i pracovní interiéry. Speciální druhy (s vysokou pevností, odolností proti odření a proti ohni) jsou určeny pro potažení sedadel ve veřejných dopravních prostředcích.

První potahové textilie, které byly využity jako potah sedacího nábytku, se velmi podobaly kobercům. Byly to hlavně hedvábné plyše a gobelíny. Tyto textilie sloužily jako zdobící prvek interiéru, zakrývaly se jimi stoly, lavice, stěny nebo lůžka. V minulosti se čalouněný nábytek objevoval v interiérech jen velmi zřídka. Krom lůžka se slamníkem nebo matrací se používal např. divan židle s čalouněným opěradlem a sedadlem, jen ojediněle čalouněné křeslo. Později bylo lůžko nahrazeno čalouněným gaučem s masivní dřevěnou kostrou. Gauče byly potažené pevnou textilií, kterou často ještě chránil další přehoz nebo přikrývka.

V dnešních interiérech potahové textilie jsou v ložnicích na postelích či válendách, v obývacích pokojích na nejrůznějších celočalouněných sedacích soupravách a v kuchyních na čalouněných lavicích i židlích. Potahové textilie vytvářejí všeobecně měkký a příjemný povrch sedacího a odpočinkového nábytku, zdůrazňují tvar a současně tepelně izolují. Podle předpokládaného použití se kladou na potahové materiály specifické požadavky. Zejména na jednotlivé druhy použitých surovinových materiálů, jejich kombinaci, na jemnosti přízí, dále vazbu, barevnost, vzorování i na konečnou úpravu.

Některé typy potahových textilií jsou velmi podobné těm dekoračním, někdy i stejné. Potahové textilie by měly mít lepší vlastnosti, zejména pevnosti, stálobarevnosti a schopnosti odolávat oděru, než mají dekorační textilie.

## Základní vrstvy v čalounění

Potahové materiály uvedené na dalších stránkách jsou jen těmi konečnými materiály, které plní estetickou funkci textilní části nábytku. Celá řada materiálů má z hlediska fyziologických vlastností u čalounění daleko větší význam. Čalouněné materiály skryté pod potahem jsou neméně důležité a patří do základu textilního zbožíznalství.

Obr. č. 118 Základní vrstvy v materiálu v čalounění

1 -kostra výrobku (dřevěná, kovová, plastová), 2 -nosný podklad (textilní popruhy pružné i pevné, netextilní materiály), 3 -tvarovací vrstva (tvarová textilie, přírodní vlákenné materiály, pěnová pryž, PUR pěna, pryžožíně, pružiny), 4 -kypřící vrstva (peří, rouna ze syntetických vláken, žíně, průmyslová vata), 5 - potahové materiály (tkaniny, pleteniny, netkané potahy, koženky, usně), 6 - izolační materiály (tkané a netkané textilie)

V obr. č. 118 nejsou označeny další textilní a netextilní materiály, které neodmyslitelně patří k výrobě čalounění. Jsou to spojovací materiály: nitě, motouzy, lepidla, čalounické hřebíčky, sponky, čalounické knoflíky, spojovací prvky plastové a kovové, a další drobné součásti.

## Vlákenné suroviny k výrobě potahových textilií

Potahové textilie, tak jako všechny ostatní mohou být vyrobeny z nejrůznějších vlákenných materiálů. Při výběru textilie je nutno přihlížet i k jejich dominantním vlastnostem, i když mnohé negativní vlastnosti se novými moderními úpravami dají zcela potlačit nebo i vyloučit.

Bavlna vyvolává jeden z nejpříjemnějších omaků, má však malou odolnost vůči oděru a bez úprav velmi dobře hoří.

Vlna vyvolává při dotyku pocit tepla, má vysokou pružnost, snadno se však odírá a může být napadena moly. Příjemnou vlastností vlny je její samozhášivost, tedy, že se na vlněném výrobku oheň nešíří, stejně tak jako u pravého hedvábí.

Pravé hedvábí je v potahových textiliích užíváno od prvopočátku jejich výroby. Je pevné, velmi jemné, příjemné na omak, ale patří k  dražším surovinám. Přesto nebo právě proto se opět začínají objevovat i u potahových materiálů, především tkaných.

Chemická vlákna jsou vyráběná v různých kvalitách, nejčastěji se však přizpůsobují svým vzhledem (délkou a jemností) některým z přírodních vláken, se kterými se směsují nebo je zcela nahrazují. Ze syntetických materiálů se nejčastěji používají polyesterová, polyamidová nebo polyakrylová. Polyester je vysoce odolný v oděru, ale jeho negativní stránkou je elektrostatický náboj a tendence žmolkovat. Polyakrylová vlákna mají podobný omak jako vlna, třením vytváří elektrostatický náboj a v malé míře i žmolkují. Velmi jemná chemická vlákna, známá pod pojmem mikrovlákna, jsou s oblibou používána nejen u oděvních materiálů, ale i na potahové textilie.

Viskóza je vyrobena z přírodního polymeru, z celulózy. Saje dokonce lépe než bavlna, proto se přidává všude tam, kde je nutno zvýšit savost. Díky vysoké objemové hmotnosti je viskóza splývavá. Samotná viskóza se velmi snadno se mačká a snadno se odírá.

## Typy potahových textilií

Podle technologie výroby lze rozlišovat potahové textilie tkané, pletené nebo vyrobené některou z netkaných technologií. Podle vzhledu mohou být potahové textilie (bez rozdílu technologie výroby)hladké nebo vlasové

Listové tkaniny jsou vyráběné na listových stavech, jejich vzor je omezen počtem listů. Tkaniny jsou většinou hladké nebo s drobnými vzory, tkají se ve vazbách plátnových, keprových nebo atlasových. Listové tkaniny jsou protikladem žakárových tkanin s velkoplošnými vzory.

Žakárové textilie je všeobecný název pro tkaniny nebo pleteniny, které jsou vyráběny na strojích se speciálním žakárovým ústrojím. Toto ústrojí umožňuje vytvářet velkoplošné vzory. Žakárové vzory mohou být vytvořeny pomocí vazby nebo pomocí barevných nití. Typickou hladkou žakárovou tkaninou je damašek nebo brokát.

Obr. č. 119 Potahová žakárová tkanina s barevným vytkávaným vzorem

Listové i žakárové tkaniny mohou být tkány z efektních nití. U potahových textilií dominuje použití efektních nití typu žinylka, buklé a plamenová nit.

Žinylka – je textilie vyrobena z efektní nitě stejného názvu. Většinou je žinylka použita v útkových nitech, výjimečně v osnovních. Žinylkové tkaniny mohou být jak hladké, tak žakárové.  Užitné vlastnosti žinylkových potahových textilií se odvíjí od správně zafixované efektní nitě a od použité flotáže ve vazbě. Čím jsou delší nitě ve vazbě, tím se zvyšuje riziko poškození textilie užíváním.

Obr. č. 120 Žinylková potahová textilie

Smyčkové tkaniny mají plastický povrch vytvořený taženými smyčkami (prutová technologie výroby), mohou být hladké bez vzoru, ale také se žakárovými vzory, u potahových textilií se často kombinují hladké plochy vzoru kombinované s nízkým smyčkovým povrchem, vzniká tak výrazný plastický vzhled. Smyčkové tkaniny mohou být také nazývány buklé.

Obr. č. 121 Buklé tkané prutovou technikou		Obr. č. 122 Buklé vyrobené z buklé nití

Buklé je tkanina, která je tkána s efektními smyčkovými přízemi buklé v útku. U potahových textilií bývá velmi vysoká dostava nití a vyšší plošná hmotnost. Název je odvozen z francouzského. bouclé = klička, smyčka, kadeřavý.

Potahové textilie hladké i žakárové mohou být vyrobeny víceosnovními a víceútkovými vazbami. Jedním typu takové textilie je matlasé.

Matlasé je tkanina s jemným plastickým povrchem, typické je pro ně reliéfní, dutinný vzor. U původního typu potahového matlasé se používala další výplňková osnova, která tvořila výplň, čili jakési vypolštářování celé tkaniny. Matlasé pro dekorační účely je s mnohem menší dostavou a nemá výplňkové nitě. Název této tkaniny je odvozen od francouzského matelassé = vypolštářovaný.

Obr. č. 123 Matlasé

Otoman – starší název pro tkaninu s výrazným příčným žebrováním tkaná v plátně nebo v rypsové vazbě. Vyrábí se z vlny, bavlny i hedvábných materiálů, může být vyroben jako tkanina oděvní, dekorační nebo potahová. Název je odvozen z francouzského výrazu pro tureckou tkaninu, která se používala na nízká lehátka se stejným názvem.

Vlasové potahové textilie se vyrábí téměř všemi dostupnými výrobními technologiemi. Mohou být osnovní tkané plyše, útkové samety, dvojplyše, mikroplyše a textilie s kombinovanou smyčkou a vlasem. Vlasový povrch je možno vyčesat a to jak z tkaniny, tak z pleteniny nebo vyrobit netkaným způsobem.

Útkový samet je speciální vazba, která se používá u výroby manšestrů a sametů. Vlasový povrch se vytváří při tkaní speciálním vlasovým útkem, který je po utkání podélně rozřezán. Oproti oděvním jsou potahové samety a manšestry tužší s vyšší plošnou hmotností.

Obr. č. 124 Potahový manšestr

Plyš je tkanina s jemným řezaným vlasovým povrchem, může být hladký nebo vytkávaný s plastickým povrchem. U syntetických materiálů dosahuje plastického vzhledu tepelným vytlačováním vzoru pomocí vyhřívaného válce (gaufrování nebo embosování). Plyše mohou být označovány francouzským výrazem moquette, používaným i pro vlasové koberce.

Dvojplyš se vyrábí stejným způsobem jako dvojplyšové koberce. Dvě osnovy mají společnou vlasovou osnovu, která se po utkání rozřeže. Vzory těchto potahových textilií jsou zrcadlové. Potahové dvojpyše se používají např. pro čalounění autobusů (zrcadlové vzory jsou umístěny na levé a pravé řadě sedadel)

Obr. 125 Potahový dvojplyš

Mikroplyš má dnes několik významů. Po masivním využívání mikrovláken si pod názvem mikroplyš představíme tkanou nebo pletenou textilii s mikrovlákenným vlasovým povrchem. (pletený se používá na výrobu hraček). V potahových textiliích to může být pletenina s mikrovlákenným vyčesaným povrchem, nebo také vločkovaná textilie.

Vločkované textilie byly na přelomu dvacátého století známe pod názvem mikroplyš. Jemná vlasová strukturu, vytvořenou speciálním netkaným způsobem.Vločka (syntetické mikrovlákno o délce 2 – 4 mm) se nanáší v elektrostatickém poli na podkladovou tkaninu s vrstvou pojiva, vlákna jsou orientovaná kolmo k nosné tkanině rovnoměrně po celé ploše, ale také mohou být jen v menších vzorech, hladké mikroplyše se většinou potiskují sublimačním tiskem.

Obr. č. 126 Schéma výroby vločkované textilie

1 - zásobník krátkých vláken, 2 - mřížková elektroda, 3 - kovový plát, vytvářející elektrostatické pole, 4 - podkladová tkanina, 5 - latexové pojivo, 6 - sušící komora

Flock je jiný název pro vločkování. Vločkový tisk (flock) se používá běžně i na oděvních textiliích, nemusí se provádět v elektrostatickém poli, často jsou krátká, nespřadatelná vlákna přilepena neurovnaná, tak jak dopadnou na pojivo. Potahové flocky jsou vyráběny většinou z mikrovlákenného polyesteru, často jsou nanášeny v elektrostatickém poli (viz schéma vločkované textilie) a to i v několika vrstvách nad sebou. První vrstva je hladká, vlákna jsou pojivem připevněna na základní textilii v celé ploše, druhou vrstvu tvoří potisk pojivem ve vzoru a další nanášení vláken.

Obr. č. 127 Potahová textilie vzorovaná dvouvrstvým flockováním

Pletené potahové textilie se mohou být zátažné nebo osnovní (podle použitého pletacího zařízení), mají hladký nebo plastický, smyčkový nebo vlasový povrch, vyrábí se většinou vícebarevné, vzorované, ale i jednobarevné, u potahových materiálů je většinou rubová strana laminovaná nebo alespoň tužená. Tyto materiály jsou nejčastěji používány pro potažení sedacích ploch v dopravních prostředcích.

Pletené matlasé se používá na potahy matrací. Je to dutinná zátažná žakárová pletenina se vkládaným útkem, který tvoří plastický vzhled textilie. Pletené matlasé nahrazuje tkanou matracovinu.

Obr. č. 128 Pletené matlasé

Netkané potahové textilie jsou vyrobeny různým způsobem zpevnění vlákenné vrstvy a následné úpravy. Netkaný způsob výroby je jedním z nejrychlejších. Konečná kvalita potahové textilie může být různá. Do netkaných výrobků patří mikroplyš, vločkované textilie nebo flocky. Netkanou technologií se vyrábí i Alcantara jako jedna z nepoužívanějších potahových materiálů v automobilovém průmyslu. Do netkaných textilií patří i různě zpevněná rouna.

Proplety patří k levnějším a podřadnějším potahovým textiliím, neboť jejich odolnosti jsou většinou horší. Na levných matracích jsou často použity potištěné proplety typu Malimo nebo Arachne. Jejich životnost je omezená.

Alkantara je obchodní název plošné textilie, která je vyrobena speciálním netkaným způsobem. Textilie je vyrobena vpichováním rouna z konjugovaných vláken typu M/F. Matrici „M“ tvoří polyuretan, polyesterové mikro fibrily „F“ v tomto vlákně jsou jemnosti pod 0,04 dtex Z těchto vláken je vytvořeno rouno, zpevněno vpichováním a dále upraveno chemicky, rozložením matrice z polyuretanu. Jemná mikrovlákna se ve vpichovaném rounu uvolňují  a na omak působí podobně jako kolagenová vlákna na usni. Líc se může upravovat i broušením, získá tak jemně sametový omak. Alkantara se podle účelu použití z rubu zpevňuje dalším zátěrem nebo se lepí na další plošnou textilii (tkanina nebo pletenina). Alcantarou se nahrazuje useň, zejména v automobilovém průmyslu, protože má velmi podobný omak. Alkantara je nazývaná neodborně jako umělá kůže.

Lyonské hedvábí – je tkanina s dlouhou tradicí, která sahá až do 17. stol., kdy se za Ludvíka XIII začaly v Lyonu vyrábět první potahové textilie, tyto tkaniny byly z pravého přírodního hedvábí nejprve s velkými nepravidelnými vzory, postupně se vzory zmenšovaly anebo opět zvětšovaly, v době Napoleona vznikaly specifické vzory s vytkaným písmenem „N“, v poslední fázi vývoje vznikl velmi drobný vzor ve vertikálních pruzích, tzv. „Mozart“. Současná výroba lyonských tkanin je založena na původních barvách a vzorech, i když přírodní hedvábí je nahrazováno materiály syntetickými, nejdůležitějšími vlastnostmi těchto materiálů jsou záruky vysoké kvality, které jsou dány vysokými dostavami tkanin. Vzory jsou neměnné a stále stejné už několik desítek let a budou se vyrábět stejně i v budoucnu. Překvapující je záruka životnosti, kterou výrobce zaručuje i při běžném každodenním užívání po dobu cca 20 let.

Matracovina byl dříve druh hrubší a pevnější tkaniny přímo určený pro výrobu matrací, podle vzoru se dále rozlišuje matracový grádl nebo matracový damašek. Grádl je vazebně proužkovaný, damašek má velkoplošné vzory vytvořené také vazebně pomocí žakárového stroje. Dnes jsou tyto materiály spíše výjimkou, jsou nahrazovány pleteninami, zejména na postelové matrace.

Obr. č. 129 Matracový damašek

Konečné úpravy potahových materiálů dodávají potřebné uživatelské vlastnosti. Kromě klasických úprav potahových textilií, jako je postřihování, počesávání, barvení nebo potiskování se provádí u syntetických vlasových materiálů také gaufrování, což je tepelné vyražení plastického vzoru, nazývané též embosování.

Obr. č. 130 Gaufrovaný - embosovaný vzor na potahové textili

Vířený plyš má vlas tepelně zafixován, tato fixace probíhá do teploty měknutí příslušného polymeru. Leží v určitém směru, na povrchu a tak vznikají různé efektní lesky. Stále větší důraz se klade i u potahových materiálů na jejich užitné hodnoty jako je protimolová úprava u vlněných materiálů, antistatická úprava u syntetických materiálů. Nehořlavá úprava je velmi důležitá na veškerém bytovém textilu, omezuje vznik a šíření požárů. Teflonová úprava je speciální úprava, která umožňuje (beze stopy poškození textilie) setřít nejen samotnou vodu, ale např. kečup, kávu nebo víno, nechtěně vylité na textilní potah nebo i snadné odstranění dětských malovánek.

## Vhodnost použití potahových textilií

Norma ČSN EN 14465 rozlišuje potahové textilie hladké, žinylky, pleteniny, vločkované potahové textilie, netkané textilie a počesané textilie. Podle normy se potahové textilie řadí podle vhodnosti použití do pěti skupin namáhání, označovaných písmeny A – E. Skupina vhodnosti používání je přidělena potahové textilii na základě zkoušení pevností, oděru schopnosti, žmolkování, pevnosti při protlaku a posuvu nití ve švu.

Pro schopnost oděru se používá odírací přístroj Martindalle, který byl vyvinut primárně pro zkoušení potahových textilií. Potahová textilie se odírá standardní vlněnou tkaninou a výsledkem je počet otáček odírání do poškození prvního vazného bodu nebo odření vlasu. Počet otáček se označuje i na některých potahových tkaninách jako MD 35 000. Potahové textilie vhodné do veřejného sektoru (skupina označena A) mají dle normy mít 45 – 35 tisíc otáček, ne méně. Pod 4000 otáček jsou textilie řazeny do kategorie D.

Obr. č. 131 Piktogram označující potahovou textilii pro použití ve veřejných sektorech

skupina E - příležitostné použití v domácnosti - textilie jsou vhodné pouze pro čalouněný nábytek, používaný jen občas. Jsou nevhodné na područky, knoflíky, lemy a trubkové konstrukce

skupina D - nenáročné použití v domácnosti. Obvykle se jedná o textilie s nižší plošnou hmotností nebo vyšší flotáží (delší volné nitě ve vazbě tkaniny). Jsou vhodné pouze pro nenáročné použití v obývacích pokojích

Potahové textilie ve skupinách E a D jsou spíše textiliemi dekoračními

skupina C - běžné použití v domácnosti. Textilie jsou vhodné pro většinu čalounických stylů, pro všeobecné použití v domácnosti

skupina B - náročné použití v domácnosti. Textilie jsou určeny pro celodenní používání v domácnostech a pro běžné použití ve veřejných prostorách

skupina A - náročné použití ve veřejných prostorách. Textilie jsou vhodné pro všechny typy nábytkářského použití, pro veřejné prostory s vysokou intenzitou namáhání (např. kinosály, divadla, čekárny apod.). Mohou být použity také pro čalounění sedadel dopravních prostředků, jsou-li u nich splněny další specifické požadavky

Testování vhodnosti použití se zkoumá laboratorně. V ČR je Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků se sídlem v Brně, které je kompetentní udávat symboly pro vhodnost použití textilií i pro jejich údržbu.

# Tapety

Pojem tapeta označuje nástěnnou dekoraci. Dekorují se jimi plochy stěn, na které jsou nalepeny pomocí speciálních lepidel. Podstatou tapety barva, vzor a hlavně materiál, ze kterého je vyrobena. Tapety ve velké míře ovlivňují celkovou atmosféru v místnosti.

Tapety se začaly používat v Evropě v 17. století. Šlechta si nechávala vytapetovat místnosti například vyraženou a pozlacenou kůží. Dalšími materiály používanými pro výrobu tapet byly tkaniny (brokáty a damašky) a papír. S postupem doby se mění dekor tapet a samozřejmě způsob výroby. Od ručního potiskování se přechází k rotačnímu tisku, od přibíjení hřebíčky se přechází k lepení apod. Do dnešní doby prošly tapety dlouhým vývojem povrchových úprav i celkových vlastností.

Tapety slaví návrat do interiérů a to hlavně pro jejich nevšední dekorativnost a výjimečnou nápaditost. Ne vždy musí mít tapeta vzor ve střídě. Používají se obrazové tapety nebo fototapety. V případě se dekoruje pouze jedna ze stěn místnosti. Jsou specifickou ozdobou v bytech, domech, kancelářích, obchodních domech, hotelech i restauracích. Velká škála barev a vzorů je nabízena několika evropskými výrobci. Mohou se jimi vytvářet optické efekty. Tapety jsou dodávány v rolích. Lepí se na stěnu v pruzích. Po aplikaci na stěnu nevyžadují další ošetření či speciální péči. Téměř všechna lepidla na tapety používají protihmyzové a protiplísňové složky. Tapety jsou většinou stálobarevné a mohou být i omyvatelné. V České republice existuje pouze jeden výrobce tapet a tou je společnost Vavex se sídlem v Teplicích.

Na trhu je nabízena celá řada tapet. Evropská norma pro tapety ČSN EN 235 rozlišuje dvě hlavní skupiny tapet: hotové tapety a tapety jako polotovar určený k přetírání.

Hotové tapety

Papírové tapety jsou vyrobeny z potištěného, raženého či mačkaného papíru.

Kvalita papírové tapety se dělí dle plošné hmotnosti:

- lehké papírové tapety (méně než 110g/m2),

- středně těžké papírové tapety (110-140g/m2),

- těžké papírové tapety (více než 140g/m2).

Papírové tapety představují nejrozsáhlejší skupinu. Tapeta je složena z papírové vrstvy, na níž se nanáší další přírodní nebo syntetické materiály.

Vinylové tapety mohou být s papírovým nosičem nebo bez papírového nosiče. Většinou mají strukturální povrch tvarovaný do reliéfu pomocí napěněných barevných plastů. Působením světla a stínu vytvářejí prostorový dojem. Vinylové tapety jsou pevnější, odolnější a omyvatelné.

Vliesové tapety jsou speciální tapety z netkané textilie, které se vyrábí z polyesterových a celulózových vláken. Tato vlákna jsou vzájemně propojena pojivem některou z technologií výroby netkaných textilií (slovo vlies pochází z němčiny a znamená rouno). Nosná vrstva těchto tapet je lisovaná a vyhlazovaná. Na vytváření vzorů se používá PVC pěna nebo polyakrylát. Tapeta se vyznačuje rozměrovou stabilitou.

Textilní tapety jsou jedním z nejstarších druhů nástěnných dekorací. Jsou tvořeny ze dvou soustav nití (osnovních a útkových nití) na papírovém nebo textilním netkaném (vliesovém) nosiči.

Velurové tapety jsou tapety s vlasem vyčesaným. Do této skupiny lze zařadit i tkaniny se zatkaným vlasem, tzn. se sametovým povrchem. Jsou užívány v památkových a stylových prostorech. Jejich výroba se od 17. století téměř nezměnila.

Tapety s kovovým efektem jsou vyrobené z tenké hliníkové fólie na vliesovém podkladu nebo na těžkém papíru. Kovový efekt tvoří lazurovaný barevný povlak. Z hlediska náročné výroby se jejich cena pohybuje velmi vysoko. Kovové efekty mohou být také vytvořeny pomocí interferenčních pigmentů.

Tapety z přírodních materiálů tvoří upravené a zpracované přírodní materiály jako je například korek.

Obrazové tapety a fototapety jsou speciálním typem dekorace stěn.

Přetíratelné tapety jsou tapety, které se dodatečně upravují. Mohou být zhotoveny různými technologiemi. Jedná se o polotovar, který se dokončuje nátěrem. Tyto tapety vyrovnají většinou nerovnosti stěn. Do této skupiny tapet je možno zahrnout korkové nebo textilní tapety. Tapety tkané ze skleněných vláken jsou nehořlavé, odolné proti tlaku a nárazu. Používají se nejčastěji do společenských místností, na chodby a místa, kde zabraňují šíření možného požáru.

Mezinárodní tapetové symboly značí základní vlastnosti tapet, doporučené postupy při jejich lepení i při odstraňování. Základními vlastnostmi je předurčena vhodnost použití.

Tabulka č. 4 Symboly pro používání tapet [15]

Vhodně zvolené textilní tapety dodávají interiéru osobitou tvář. Kromě estetického hlediska mají tapety i určitou izolační schopnost jak tepelnou, tak zvukovou. Dominantní vlastnosti různých typů tapet jsou uvedeny v tabulce: tapety a jejich vlastnosti. (křížek značí vhodnou vlastnost).

Tabulka č. Vlastnosti tapet[16]

Pokud se bude hovořit o zachycování prachu na tapetách, je otázkou, zda to může být považováno za výhodu či nevýhodu. Například pro osoby, které trpí alergií, to může být výhodou, jelikož dýchají méně volně se pohybujících prachových částic ve vzduchu. Byly učiněny i velmi důležité poznatky o schopnosti tapet zadržet radon, v některých případech až o 50 %.

Kontrolní otázky:

Od kdy se začaly používat v Evropě tapety?

K čemu slouží mezinárodní tapetové symboly?

V čem jsou výhody a nevýhody jednotlivých druhů tapet?

V jakých místnostech se budou používat skleněné tapety a proč?

# Ruční výroba bytových textilií – vybrané techniky

Člověk měl od nepaměti touhu vytvářet předměty potřebné pro jeho existenci i na zpříjemnění života a zkrášlení obydlí. Z historie víme, že zařizování obydlí pomocí textilních výrobků bylo známo již dávno před naším letopočtem. Tak jako oděvní i bytové textilie se až do poloviny 18. století vyráběly ručně pomocí primitivních nástrojů a s minimální mechanizací. Základem výroby byla potřeba člověka z dostupných přírodních materiálů vytvořit textilie, které ho budou chránit a zdobit. Prvními základními bytovými textiliemi byly hrubé vlněné přikrývky, tkané i vázané koberce, lněná plátna, sítě apod. Individuální a lidová tvorba však postupem času začala přerůstat v mistrovskou řemeslnou tvorbu. Citlivou kombinací materiálu, barev a vzoru, zároveň s profesionální rutinou vznikala krásná, vzácná a drahá textilní díla jako např. tkané nástěnné gobelíny, orientální koberce, bohatě vyšívané nebo tkané brokáty, paličkované krajky apod. Hlavními odběrateli těchto výrobků byly majetné vládnoucí třídy společnosti - církve, šlechta a představitelé buržoazie.

Postupným zaváděním průmyslové výroby se počet řemeslníků v tomto oboru značně snížil. Rozvinutá průmyslová výroba bytových textilií pokrývá široký sortiment bytových výrobků, které jsou vyrobeny nejmodernějšími technikami z velkého množství surovin (nejen přírodních), s požadovanými užitnými i estetickými vlastnostmi. Ale dotek lidské ruky vždy dává interiéru osobitý charakter. Proto se stává řemeslná výroba opět aktuální. Mnozí výtvarníci u nás i ve světě vytváří ručně vázané koberce, monumentální krajky, ručně barvené či potištěné tkaniny i jiné textilní výrobky, které dotváří a zpříjemňují současný interiér. Společným základem výrobků ruční a řemeslné výroby vždy bylo a zůstává, že různými technikami a vzorováním vyjadřují nejen tradiční způsob zpracování přírodních materiálů, ale i současný styl života, dějinnou epochu i tradice zemí, kde vznikaly a vznikají dodnes.

Vázání koberců je prastarou výrobní technikou, o které již byla zmínka na začátku kapitoly o kobercích a podlahových krytinách. Většinou jsou tyto koberce z vlny. V Orientu se dodnes používá při výrobě klasických perských koberců i přírodního hedvábí. Takové koberce mívají až milión uzlíků na jednom metru čtverečním.

Tkaní patří k nejstarším technikám, která byla známa již dlouho před naším letopočtem. Základem tkaní je vzájemné provazování - křížení dvou soustav nití - osnovy a útku. Osnovní nitě jsou střídavě zvedány do prošlupu, kterým je prohazována útková příze navinutá na cívce. Tkací technika si již od svého prvopočátku vyžadovala zařízení - ručně ovládané stroje dřevěné konstrukce - tkalcovské stavy. Ručně tkané bytové textilie mohou být různé koberečky, přehozy nebo ubrusy.

Obr. č. 132 Primitivní stav				Obr. č. 133 Ruční stav

Pletení a háčkování jsou techniky patřící k běžným způsobům výroby bytových textilií. Základem obou výrobních technik je jedna nekonečná nit, která se pomocí pletacích jehlic nebo háčku proplétá do žádaného tvaru. Základním prvkem pletení i háčkování jsou očka, která tvoří řádky a sloupky. Háčkováním i pletením se vyráběly záclonky, dečky, přehozy i přikrývky.

Obr. č. 134 Pletený ubrus 			Obr. č. 135 Háčkovaný koberec

Síťování je ukládání oček do diagonály. Základ této výrobní techniky tvoří jedno očko. Pod ním se pomocí jedné nitě, navinuté na síťovací jehle, zauzlují šikmo dvě další očka, potom tři, čtyři atd. následující v diagonálních řadách. Pro dosažení pravidelnosti oček se používá vázací kolík, kterého obvod udává velikost oček. Po každé řadě se vázací kolík ze sítě vytáhne. Tak vzniká pravidelná geometrická síť. Původně se touto technikou vyráběly rybářské sítě, později se z jemnějších materiálů vyráběly stejnou technikou první záclony.

Obr. č. 136 Postup ručního síťování

Pletení na rámu je výrobní technika podobná tkaní, ale pracuje se při ní jen s jednou soustavou nití. Základní pracovní pomůckou je dřevěný rám, na jehož obvod se připevní soustava nití. Směrem do středu rámu se nitě přehazují a kříží. Vzniká tak symetrický pletený vzor. Při střetnutí vzoru uprostřed rámu se všechna očka zajistí protáhnutím nitě. Původně se tímto archaickým způsobem zhotovovaly rohože.

Vázání uzlů je technika výroby krajek ze soustavy nití rozdělených do pravidelných pramínků, které se vážou do uzlů. Jednoduše lze takto ozdobně začistit delší samostatné osnovní niti na krajích tkaniny.

Obr. č. 137 Ukázky uzlů uzlů techniky makramé

Tímto způsobem se zdobily obřadní ručníky, církevní roucha, ubrusy, ale i jiné bytové tkaniny. Často se však na kraj textilií připevňovaly ozdobné lemy vyrobené touto technikou. Vázáním uzlů se vyráběly i samostatné výrobky určené především k dekoračním účelům. Jemné umělecké práce tohoto typu jsou známy již z doby renesance. Vhodným použitím materiálů i různých typů uzlů je možné touto technikou vyhotovit i plastické, jemné a vzdušné krajky, záclony i nástěnné zdobné prvky. Technika je známá jako makramé.

Vyšívání je technika zdobení textilií. V nejjednodušší formě se používala ke spojování oděvních dílů a k začišťování lemů. Vyšíváním se zdobily hladké tkaniny již ve starém Orientu, Egyptu a Babylónii. V Evropě se již v 10. století zakládaly klášterní dílny, kde se výšivkami zdobily oltářní přikrývky a chrámové závěsy. Z církevní oblasti se výšivka přenesla do civilní oblasti a rychle se vyvíjela. Škála různých vzorů a technik se rozšiřovala ovlivňována místními zvyky. Vyšívalo se na různých podkladech, nejvíce na lněném, bavlněném i vlněném plátně, ale i hedvábné tkaniny se zdobily výšivkou. K vyšívání se používalo vlněných, hedvábných, bavlněných i kovových nití.

Paličkování je typická krajkářská technologie. Každá niť soustavy osnovních nití je navinuta na malá vřetena - paličky. V průběhu paličkování si nitě mění svou úlohu osnovy a útku. Podkladem pro ruční paličkování je válec vyplněný pilinami a potažený textilií. Na tento válec se upevní vzor namalovaný na papíru (podvinek). Do vrcholů vzoru se napíchají špendlíky, kolem kterých se nitě navinuté na paličkách prohazují v různých vazbách jako např. pláténko, hrachovinka, tylová vazba apod. Použitím různých motivů jako je pavouček, řetízek, dírka, lístek apod. a počtem párů paliček se vytváří paličkované krajky, které jsou základem záclonovin, ale vznikají tak i monumentální umělecká díla.

Obr. č. 138 Motiv paličkované krajky		Obr. č.139 Paličkovaný obrázek

Barvení a tisk bytových textilií byl v prvopočátcích prováděn ručně pomocí přírodních barviv. Nejoblíbenějším barvivem bylo indigo - přírodní modré barvivo. Další přírodní barviva se získávala ze semen, kůry, kořenů, ořechů a různých bylin. Oblíbeným způsobem potiskování byl rezervní tisk, kde se na bílé plátno pomocí ručně vyřezávané formy nanesla rezerva zamezující v následovném barvení vniknutí barviva na potištěná místa. Po vyprání textilie zůstávají bílá místa vzoru na barevném základě. Tato technika je dodnes u nás známa jako modrotisk, neboť převládá modro-bílé vzorování.

Mnohé z popsaných technik se i přesto, že došlo k mohutnému zprůmyslnění výroby, zachovaly dodnes ve své původní podobě. Z některých vznikla i záliba a druh aktivního odpočinku. Těmito technologiemi vznikají nejen výtvarná díla v ateliérech výtvarníků, ale i bytové doplňky vytvořené pro radost a zkrášlení interiéru. Způsob výrobní techniky, použité materiály i rozličné vzorování s tradičními i novodobými motivy navazují na pradávnou lidovou tvorbu.

Použité zdroje:

- Pidrová, V. Koberce. Edice bydlíme. Brno: ERA, 2006. ISBN 80-7366-056-3.

- ČSN EN 14215 Klasifikace strojově vyráběných vlasových koberců a běhounů, 2013

- ČSN ISO 2424, Textilní podlahové krytiny – Slovník, 2008

- STRECKÝ J, KADLECOVÁ E. Bytové textilie. ERPO 1987, ISBN neuv.

- ČSN EN 1307+A2 Textilní podlahové krytiny – klasifikace. 2018

- ČSN P CEN/TS 15398 Pružné textilní a laminátové krytiny – normalizované symboly pro podlahové krytiny – Doplňková část. 2016

- OTTO, J. Ottův Slovník naučný. Díl 19, Praha: Nakladatelství J. Otto spol. s r.o., 1926, ISBN neuv.

- Teršl, S. Abeceda textilu a odívání. Most: NORIS, 1994.ISBN 80-900908-7-7.

- Bonatex. Rozměry ložního prádla cit. 16.7.2018, dostupné z: http://www.bonatex.cz/tabulky-velikosti/infobox/

- SIULAS Table Linen. Cit.  19.9.2018, dostupné z: http://www.siulas.com/table-linen.html

- NOVOTNÁ, B. Ubrusy pro gastronomický úsek neboli stolní textil cit. 10.8.2018) dostupné z: http://www.zaclona.cz/ubrusy-pro-gastronomicky-usek-neboli-stolni-textil-4302.html

- ČSN EN 1885. Peří a prachové peří, termíny a definice. 2005

- MOUNDERA John ředitele Lékařského entomologického střediska při University of Cambridge; Státního ústavu ČR.

- 2G LIPOV Merino přikrývky Cit. 2.8.2014. Dostupné z: https://www.2glipov.cz/kategorie-produktu/prikryvky/

- ČSN EN 235, Tapety -- Slovník a značky, 2002

- ŠIKELOVÁ, M. Tapeta jako nástěnná dekorace a funkční prvek, bakalářská práce. Liberec: TUL, 2014.

- ČSN 806000 Názvy a charakteristiky krajkářských výrobků, 1981

- THE TEXTILE INSTITUTE Textile Terms and Definitions. Axis, Manchester, 2002, ISBN 1870372441.

# Text boxes

Úvaha

Úvaha

Úvaha