## Slide 1: Potahové a dekorační textilie

## Slide 2: Důležité užitné vlastnosti potahových textilií
Oděruschopnost, žmolkovitost (MD)
Pevnost, pružnost
Stálosti a odolnosti na světle, v UV, v potu…
Prodyšnost
Splývavost

## Slide 3: Důležité užitné vlastnosti potahových textilií 2
Způsob údržby
Způsob použití
Estetika – barevnost, vzor

## Slide 4: Historický potahový gobelín

## Slide 5: Potahové materiály podle technologie výroby
Potahové materiály
tkaniny
pleteniny
Netkané textilie
pletotkaniny
proplety
usně
koženky
kožešiny

## Slide 7: Definice ČSN EN 14465
Hladká potahová tkanina – tkanina, kde jsou dvě soustavy nití provázány v kolmém směru
Žinylková tkanina – tkanina obsahující v osnově nebo útku (nebo v obou soustavách) žinylkové nitě
Pletenina – potahová textilie vyrobená vzájemným proplétáním oček

## Slide 8: Definice ČSN EN 14465
Vlasová textilie - s řezaným vlasem
- s neřezaným vlasem textilie (tkanina nebo pletenina), která má třetí systém nití vytvářející řezaný vlas nebo smyčky
Vločkováná textilie – potahová textilie, kde je vlas (vločka) upevněn na textilním podkladu

## Slide 9: Definice ČSN EN 14465
Netkaná potahová textilie – potahová textilie vyrobena netkanou technologií s jemným vlasem, většinou z mikro vlákenného polyesteru
Počesaná potahová textilie – potahová textilie s vyčesaným vlasem (např. kartáčování)

## Slide 10: Hladké potahové textilie
Většinou v klasických tkaných vazbách bez plastického vzoru
Hladké pleteniny (většinou osnovní)
ZŠ Ohradní – křeslo OK

## Slide 11: Nebezpečné pruhování

## Slide 12: Hladké se žakárovým vzorem
žakárová tkanina s přenosovým tiskem
žakárová tkanina - brokát

## Slide 13: Žakárové potahové textilie

## Slide 14: Matracový damašek
historie
současnost
Federální obchodní komise USA definuje Lyocell jako vlákno "složené z celulózy vysrážené z organického roztoku, ve kterém nedochází k žádné substituci hydroxylových skupin a nedochází k tvorbě chemických meziproduktů".

## Slide 15
Švédská výroba matrací ze 100% přírodních materiálů, potah hladký tkaný - kanafas

## Slide 16: Tkané buklé (bruselská technika)

## Slide 17: Matlasé
Víceosnovní a víceútkové tkaniny s výplňkem = „vypolštářování“

## Slide 18: Matlasé

## Slide 19: Potahové textilie s vlasem
Vlas vyčesaný
Vlas zatkaný či zapletený (řezané plyše, včesy)
Vlas vytvořen netkaným způsobem

## Slide 20: Žinylkové textilie
Název odvozen od použité efektní nitě
Název je používán i v případě, že těchto nití je ve vzoru jen několik

## Slide 21: Samety
Tkaniny s vlasem zatkaným (útkové samety)

## Slide 22: Samet na potazích čalouněného nábytku

## Slide 23: Potahové plyše
Od sametů se liší vyšším vlasem
Mohou být plasticky vzorované
Dvojplyše = dva plyše se zrcadlovým vzorem

## Slide 24: Samety a plyše ze syntetických materiálů - gaufrované
úprava hedvábnické pomocí razícího kalandru se vzájemně do sebe zapadajícími válci s pozitivně a negativně vrytým vzorem, kterým se získá jemný plastický efekt. Tato úprava není ve všech případech nevypratelná. U tkanin z termoplastických syntetických vláken, při odpovídající pracovní teplotě, se dosáhne určité nevypratelnosti této úpravy.

## Slide 25: Gaufrování a embosování
Gaufrované potahové textilie ze syntetických vláken
Embosování

## Slide 26: Vířený plyš

## Slide 27: Laminované potahové textilie tkané i pletené, hladké i s vlasem
Laminace provádí Tomatex Otrokovice, Tebo Nová Včelnice a další

## Slide 28: Laminace – technologie výroby
Natavováním Sypkým pojivem Gravírováním

## Slide 29: Úpravy potahových textilií
Aplikace CORONA – využití ionizovaného plynu nebo směsi plynů. Snadno lze odstranit nečistoty a prach z povrchu , vylepšené vlastnosti stálosti barev

## Slide 30: Úpravy potahových textilií
Antibakteriální
Nešpinivá
Proti eletrostatikému náboji

## Slide 31: Potahové pleteniny
Pletené plyše
Počesané satény z mirkovláken (napodobenina alcantary)
Distanční pleteniny
Laminované pleteniny
Hladké úplety
Filetové pleteniny

## Slide 32: Pletené potahy s vkládaným útkem

## Slide 33: Potahy matrací
„Za špičku na tuzemském i světovém trhu jsou pokládány potahy z materiálu, který je protkáván stříbrnými vlákny, nebo je do něj stříbro aplikováno jinými postupy. Takovéto potahy mají protiroztočové, nebo antibakteriální účiny a zastupuje je například potah Microcare.“
www.postele-matrace.cz

## Slide 34: Filetová pletenina

## Slide 35: Pletený potahový plyš

## Slide 36: Distanční pletenina

## Slide 37: Potahové netkané textilie
Potahové netkané textilie jsou vyrobeny jinak jak tkaním nebo pletením
Většinou se jedná o sendviče – složené z několika typů textilních vrstev

## Slide 38: Alcantara (NT)
Název odvozen od použitého bikomponentního vlákna
M/F (37% polyuretan /63% polyester )
Alkantara po používání Patent fy TORAY (1970)
www.alcantara.com

## Slide 39: Alcantara (NT)
Měkká, pružná, poddajná a odolná proti oděru (garantujre 10 let)
Netkaná textilie vrstvená
Většinou jen jednobarevná, na omak podobná semiši
Nákladná výroba – dražší výrobek
Negativum: žmolkuje
Užití: zejména na potahy, atopotahy, ale i na kabelky a obaly (mobily, iPhone atd.)

## Slide 40: Vločkované materiály (NT)
Mikroplyš
= (dnes) sametový povrch z mikrovláken
= (dříve) velmi krátký vlas nanášený na pojivo v elektrostatickém poli tzn. dnešní flock
Flock
= vlasový povrch vytvořený netkaným způsobem, nanášením velmi krátkých vláken na textilní podklad s pojivem

## Slide 41: Vločkování = flock
Schéma výroby vločkované textilie
1 - zásobník krátkých vláken, 2 - mřížková elektroda,
3 - kovový plát, vytvářející elektrostatické pole,
4 - podkladová tkanina, 5 - latexové pojivo, 6 - sušící komora

## Slide 42: Vzorovaný mikroplyš (flock)
Řez dvojitým flockem
Vznik nežádoucích lesků

## Slide 43: Proplety
Velmi levný materiál
Vyrobené netkaným způsobem
Proplétané rouno nebo vkládané útky (obchodní název: Arachne nebo Malimo)

## Slide 44: Proševy
Několik prošitých vrstev textilií
Ochrana lehacích ploch (s čedičovými vlákny)
Pro čalounické účely – potahy matrací

## Slide 45: Chrániče matrací
„Spodní zcela nepropustná vrstva má jemně pogumovaný povrch a chrání matraci před proniknutím vlhkosti a před bakteriemi“
(Asko nábytek)

## Slide 46: Chrániče matrací z internetu

## Slide 47: Základní vrstvy v čalounictví

## Slide 48: Výroba současného čalounického nábytku

## Slide 49: Dekorační textilie
Téměř všechny typy textilií lze využít jako dekorační textilii
Důraz je kladen na vzhled a originalitu
Textilie by měly vhodně doplňovat interiér
I dekorační textilie podléhají módním trendům

## Slide 50: Funkce dekoračních textilií
Zdobení interiéru
Tepelná a zvuková izolace
Vliv na psychiku - DESIGN

## Slide 51: Textilní akustické elementy

## Slide 52: Tlumení akustiky
V kinosálech, veřejných místnostech – požadavek nehořlavost
ČSN 73 0863 – index šíření plamenu 34,9 mm/min

## Slide 53: Samozhášivé textilie
“Trevira CS”
modifikovaný polyester, který obsahuje nehořlavé
komponenty
C = Comfort
S = Safety – bezpečnost
Test hoření Trevíra.cs: https://www.youtube.com/watch?v=5c46AeaCyzU

## Slide 54: Statistika požárů v ČR
Rok Počet požárů Usmrceno osob Zraněno osob
2001 17 285 99 881
2002 19 132 109 942
2003 28 937 141 1 112
2004 21 191 126 918
2005 20 183 139 914
2006 20 262 144 919
2007 22 394 130 1 023
2008 20 946 142 1 109
2009 20 177 117 980
2010 17 937 131 1 060
2011 21 125 129 1 152
2012 20 492 125 1 286

## Slide 55: Těžce vznětlivé textilie
FR úprava
Trevira CS
Integrovaná
Polyester.-
modifikace
Polymer.-
řetězce
Nehořlavá úprava-
je pouze na povrchu vlákna
Vlákno
Vlákno

## Slide 56
Artikel: PARISA 2537/907
Kolovrat, ČM s.r.o.
CZ-391 55 Chýnov/Česká republika
Web: http://www.kolovrat.cz
PARISA 2535/939
PARISA 2536/921
PARISA 2534/903
Přesné napodobeniny „document decorativ“
Alfonse Muchy (1860 - † 1939).
Použité barvy jsou také zachované.

## Slide 57: Piktogramy -význam symboliky pro potahové textilie
Jednoduchost sdělení pro běžného uživatele
Mezinárodní význam
Rychlá orientace
Snadné určení použití

## Slide 58: Typy symboliky - povinné
Označení materiálového složení
Systém označování symboly údržby
Systém obchodních značek
Systém označování velikostí (u oděvů)

## Slide 59: Typy symboliky - nepovinné
Systém označování symbolů kvality ČR
Označení speciálních vlastností textilií

## Slide 60: Piktogramy označující náročné použití v kanceláři, v dopravě:
Starší zahraniční piktogramy pro bytové textilie

## Slide 61: Piktogramy pro čalounictví
vztahující se k potahovým textiliím
vycházejí normy ČSN EN 14465
Je zavedena struktura kategorií, které vyjadřují rozdílné požadavky na odolnost vůči namáhání a je uvedena písmenem uvnitř piktogramu - křesílka.

## Slide 62: Náročné použití ve veřejných sektorech
pro veřejné prostory s vysokou intenzitou namáhání (restaurační nábytek, nábytek pro sály, kina, divadla, čekárny atp.)
čalounění sedadel dopravních prostředků při splnění dalších požadavků pro tuto oblast (zejména bezpečnostních).

## Slide 63: Náročné použití v domácnosti
  textilie určené pro náročné použití v domácnosti tj. pro používání po celý den
pro běžné používání ve veřejných prostorech

## Slide 64: Běžné použití v domácnosti
textilie pro většinu čalounických stylů
pro všeobecné použití v domácnosti

## Slide 65: Nenáročné použití v domácnosti
textilie většinou o nižší plošné hmotnosti
textilie s flotáží
vhodné pouze pro nenáročné použití v obývacích pokojích
nedoporučuje se na trubkové konstrukce.

## Slide 66: Příležitostné použití v domácnosti
textilie většinou o nižší plošné hmotnosti
textilie s flotáží
vhodné pouze pro nenáročné použití v obývacích pokojích
nedoporučuje se na trubkové konstrukce.

## Slide 67: Symboly rozlišující sektor použití
Bytové textilie pro běžné použití v domácnosti
Bytové textilie pro veřejný sektor

## Slide 68: Stanovení piktogramu na základě zkoušení textilií
600 | 400 | 350 | 250 | -
Pevnost v tahu [N] EN ISO 13934-1
Pevnost při protlaku [kPa] EN ISO 13938-1
A | B | C | D | E
600 | 400 | 200 | - | -

## Slide 69: Posuv nití ve švu [mm] EN ISO 13936-2
4 | 5 | 6 | - | -
Odolnost proti žmolkování EN ISO 12945-2 ve stupních po 2000 otáčkách
4-5 | 4 | 3-4 | 3 | -

## Slide 70: Zkušební přístroj Martindalle (odírání standardní vlněnou textilií)
oděr
žmolkovitost
úbytek hmotnosti

## Slide 71: Odolnost v oděru [otáčky MD x 1000]
Hladké tkaniny 35 12-30 4-10
Žinylky 35 12-30 4-10
Pleteniny 35 12-30 4-10
Vločkované 45 25-40 10-20
Netkané tex. 45 25-40 10-20
Počesané 35 25-40 4-10

## Slide 72: SOTEX Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků.
Uděluje piktogramy na základě provedených zkoušek vlastnosti potahových textilií dle normy ČSN EN 14465
Označování výrobků na základě licenční smlouvy
Další informace na www.sotex.cz