T E C H N I C K Á     U N I V E R Z I T A    V    L  I  B E R C I

Fakulta textilní    			     	         Katedra hodnocení textilií

Typologie tkanin

textilní zbožíznalství

Hana Pařilová

Učební texty pro studenty FT

Liberec 2017

OBSAH

1.	Délkové textilie	6

1.1	Nitě s efektní konstrukcí	7

1.2	Nitě s barevnými efekty	11

1.3	Ostatní efektní nitě	13

2.	Rozbor tkanin	14

3.	Vazby tkanin	16

3.1	Plátnová vazba (P)	17

3.2	Keprová vazba (K)	19

3.3	Atlasová vazba (A)	22

3.4	Vazby komponované	25

3.5	Vazby speciální	28

4.	Vzory tkanin	31

4.1	Jak vznikají vzorové barevné efekty na tkaninách	31

4.2	Názvy klasických vzorů tkanin	32

5.	Názvy vzhledových úprav tkanin	47

6.	Vývoj názvů tkanin	50

7.	Typy tkanin obecně	52

8.	Tkaniny bavlnářského typu	57

9.	Tkaniny lnářského typu	66

10.	Tkaniny vlnařského typu	69

10.1	Typy vlnařských tkanin, odvozené od použitých vazeb	69

10.2	Typy vlnařských tkanin, odvozené od použitých vláken	71

10.3	Typy vlnařských tkanin, odvozené od použitých nití	73

10.4	Typy vlnařských tkanin, odvozené od vzoru tkaniny	74

10.5	Typy vlnařských tkanin, odvozené od použitých úprav	74

10.6	Další typy vlnařských tkanin s vyšší plošnou hmotností	75

11.	Tkaniny  hedvábnického typu	79

11.1	Tkaniny z přírodního hedvábí	79

11.2	Ostatní hedvábnické tkaniny	81

12.	Označování textilních výrobků	87

12.1	Označování obsahu jednotlivých druhů vláken v textilním výrobku	87

12.2	Označování ošetřování textilních výrobků	89

13.	Rejstřík	94

Úvod

Tkaniny jsou stále více (a to nejen v oděvnictví) nahrazovány pleteninami, přesto stále patří ke klasickým materiálům. Široká škála textilních vláken přírodních i chemických, různé druhy nití a široké vazební možnosti dávají vznik takřka neomezenému sortimentu tkanin. K rozlišení těchto tkanin pro obchodní potřebu již odedávna slouží nejrůznější názvy, z nichž se některé používají jednu nebo více módních sezón a pak zanikají, jiné jsou svým typickým vzhledem a vlastnostmi (pomineme-li barevné změny podmíněné módními trendy) standardní součástí výrobního sortimentu. Uvedené názvy naznačují charakter a vlastnosti, které tkaninu přímo identifikují.

Obchodování s tkaninami bylo v našich zemích velmi živé, a proto se objevují názvy tkanin ovlivněné tímto obchodem. Často tyto názvy pocházející z cizích jazyků, jsou zakořeněny jako odborné termíny nebo jsou počešťovány a komoleny. Z jazykového hlediska jsou názvy většinou přejaté prostřednictvím německého, anglického a francouzského obchodu nebo výroby. U nás je zaveden fonetický způsob psaní těchto názvů, tím je však mnohdy zakryt smysl názvu, který je odvoditelný samozřejmě jen z původní cizojazyčné formy. Proto je v těchto textech u jednotlivých pojmů uveden původ názvu (pokud je znám), který by měl usnadnit orientaci v textilním názvosloví tkanin.

Vydání těchto učebních textů má pomoci studentům v orientaci ve tkaném textilním zboží. Snahou bylo jednotlivé typy řadit podle své podobnosti nikoli podle abecedy. Abecední seznam pojmů je uveden pro snazší orientaci v závěrečném rejstříku. Názvy nejsou uvedeny zcela vyčerpávajícím způsobem, ale obsah tohoto textu má sloužit k nastudování nejnutnějšího minima zbožíznaleckých vědomostí  v sortimentu tkaných textilií. Vhodným doplňkem těchto textů je “Názvoslovný katalog tkanin”, kde je možno typy základní typy tkanin posoudit vzhledem i omakem.

Skripta jsou vhodná pro všechny typy bakalářského studia, zejména však pro obor Textilní marketing.

Autorka

# Délkové textilie

Obecně je délková textilie textilní útvar, jehož jeden rozměr je řádově větší než dva zbývající rozměry. Tkaniny se vyrábí z různých délkových textilií odlišné konstrukce. K  rozlišení těchto délkových textilií slouží následující názvosloví.

Základní pojmy délkových textilií, používaných nejen pro tkané výrobky:

Nit - souhrnný pojem pro příze, monofil, multifil, kabílek, nit z pásků atp. Názvu nit se používá pro obecné vyjádření vnějšího tvaru výrobku.

Hedvábí - pojem používaný v textilním zbožíznalství výhradně k označení přírodního hedvábí. Dříve se takto v odborné textilní literatuře označovala nekonečná vlákna z chemických materiálů. V textilním provozu se tohoto názvu používá jako technického výrazu k označení chemických nekonečných vláken.

Monofil - jedno chemické nekonečné vlákno různých jemností.

Multifil - více nekonečných chemických vláken, také se často používá pojmu polyfil. Je hladký nebo tvarovaný. Tvarování se provádí různým způsobem a multifily jsou buď vysoce objemné nebo vysoce roztažné (např. pro punčochové zboží). Jemnost multifilu se pohybuje v rozmezí cca 8 až 200 tex.

Pásek - délková textilie neomezené délky, která má přibližně obdélníkový průřez. Pásky mohou být vyrobeny z polymeru vytlačováním nebo řezáním. Vyrábí se z nich např. umělé trávníky. Pásky metaloplastické se využívají v typech tkanin jako je brokát nebo lamé.

Kabílek - délková textilie z nekonečných chemických vláken větší délkové hmotnosti, zpravidla 200 až 1000 tex. Kabílky jsou používány převážně k výrobě koberců.

Příze - délková textilie složená ze spřadatelných vláken. Příze je vždy tvořena v procesu předení. Příze je zpevněná zákrutem levotočivým nebo pravotočivým. Při přetrhu příze dochází k přetrhu jednotlivých vláken.

Česaná příze – je vyráběna česáním, jsou vyčesávána krátká vlákna, česané příze jsou jemnější a kvalitnější jak mykané.

Mykaná příze – je vyráběna mykáním, kdy jsou všechna vlákna urovnána do jednoho směru a pak je vypředena příze. Většinou je hrubší, a odstávajícími vlákny.

Rotorová příze – příze převážně bavlnářského typu vyráběna na bezvřetenovém dopřádacím stroji (BD). Na povrchu těchto přízí jsou charakteristické ovinky a příze není tak kvalitní jako příze česaná.

Jednoduchá příze - tzn. vyrobená jednou operací předení. Rozborem lze zjistit, že po uvolnění zákrutů se tato příze rozpadá na jednotlivá vlákna.

Skaná příze - příze vyrobená skaním  jednoduchých přízí. V první výrobní operaci se vypřede příze jednoduchá, ve druhé operaci se dvě nebo více přízí (nití) jednoduchých seskávají do skané příze. Směr skacího zákrutu je většinou opačný jak směr zákrutu přádního, výsledná příze je rovná a hladká. Skaním ve stejném zákrutu jako je přádní zákrut vzniká nit mírně krepová. Odstraněním skacího zákrutu se niť rozpadá na dvě nebo více nití jednoduchých. Termín skané příze je jen pro příze vyrobené předením. Termín skané nitě může být použit i pro skaný multifil nebo seskané textilní pásky.

Objemová příze - příze vyrobená ze směsi vláken různé sráživosti, u které se dosahuje vysrážením jedné složky vláken většího objemu ve srovnání s výchozím stavem.

Efektní nit - speciálními technologiemi je dosaženo efektu strukturálního nebo barevného.	Efektu je dosaženo v různých fázích výroby. Nitě mají strukturovaný povrch nebo speciální barevnost dosaženou různým způsobem. Mnohé efektní nitě dávají charakteristický vzhled tkaninám nebo dokonce určují jejich název (např. žinylka, buklé).

Efektní nitě mohou mít efektní konstrukci v jednobarevném provedení nebo mohou mít efekt výhradně barevný. Zvláštních efektů se docílí kombinací efektní konstrukce i barevnosti. Samostatnou skupinou efektních nití jsou nitě se speciálními efekty, které se většinou používají pro ruční pletení (příze s korálky, flitry, pletené prýmky apod.).

Efektů na nitech je celá řada, zde jsou uvedeny jen základní.

## Nitě s efektní konstrukcí

Plamenová nit - na povrchu nití je ve stejných vzdálenostech vytvořen kratší nebo delší silnější úsek, příp. i barevně odlišný.

Vyrábí se přidáním útržků přástu nebo rouna k základnímu materiálu nebo na efektním skacím stroji tím, že se přerušovaně ke dvěma nitím přiskává přást nebo příze určité délky.  Efektní nit s tímto záměrně nestejnoměrným efektem se využívá tam, kde má výsledná tkanina připomínat přírodní materiál (např. tkaninu ze lnu nebo buretu)

Nopková nit - povrch je výrazně nopkovitý. Efektu se dosáhne přidáním nopků (shluky chomáčků vláken) do směsi základních vláken. Nopky se zapředou do jednoduché příze při zakrucování. Nopkový efekt je nahodilý.

Nopky mohou být do příze dodávány řízeně, tzn., že po určitých úsecích se vkládá nopek stejné barvy. Nopkových přízí se využívá  zejména u tkaných tvídů nebo donegalů.

Jako nopkové nitě se označují efektní nitě s malými drobnými efekty, efekty mohou být vytvořeny přiskáním pletených prýmků nebo speciální žinylkovou přízí.

Krepová nit - je velmi pružná, se zrnitým povrchem. Efektu se dosáhne použitím vysokého počtu zákrutů (přádních nebo skacích) nebo při skaní se souhlasným směrem zákrutu jako zákrut přadní. Krepové nitě se používají zejména u hedvábnických typů tkanin. Mohou být použity např. u krepžoržetu, krepdešínu nebo u viskózového kreše v útku.

Obeskávaná nit - měkká nit s otevřeným povrchem, členěným na kosočtverce. Efektu se dosáhne při skaní velmi rozdílných jemností nití vstupujících do skaní a jejich různým napětím. K výrobě tkanin je tato niť používána jen ojediněle, např. u vlnařských typů tkanin, kde mají vyniknout luxusní použitá vlákna. Převážně se pro svou otevřenou strukturu používá pro ruční pletení.

Krytá nit - povrch má vzhled husté, lesklé spirály. Jádro dodává skané niti potřebnou pevnost, je obeskáváno rychlejším podáváním krycích nití. Krycím textilním materiálem u efektních nití je lesklá viskóza nebo chemický multifil. Kryté nitě mohou mít jádro z různých materiálů, např kovový drátek, vysoce roztažná vlákna nebo vysoce pevné multifily.

Spirálová nit - nit spirálově zřaseného povrchu. Efektu se dosáhne většinou skaním základní niti a nitě efektní. Základní nit je jemnější, efektní je hrubší. Směr skacího zákrutu je opačný než směr přádního zákrutu hrubší niti. Pokud je jako místo hrubší efektní nitě použije přást, pak je k výrobě spirálové nitě použita další nit, tzv. nosná.

Pro některé druhy těchto efektních přízí se používají názvy: gimpa, buklé, ondé (mají dlouhotočivý protáhlý a zřasený povrch) a frizé (má krátký spirálově zřasený povrch). Jako efektní nit spirálová může být považována i nit dvojmo skaná s velmi malým skacím zákrutem.

Smyčková nit - na povrchu jsou ve více či méně pravidelných  intervalech rozmístěny smyčky. Smyčky se tvoří tím, že k základní niti je přiskávána rychleji dodávaná smyčkující nit.  Vytvořené smyčky mohou být upevněny dalším skaním křížkovací  nití. Podle hustoty, tvaru a velikosti smyček se smyčkové niti dělí na froté, loop a střapcové (špicové) niti.

- froté - malé smyčky

- loop - větší smyčky

- střapcová (špicová) nit - vyrábí se s použitím ostře točených smyčkových nití, které vytváří charakteristické střapce. Střapcová efektní nit se u tkanin používá ojediněle.

Knoflíková nit - na povrchu jsou v určitých vzdálenostech rozmístěny shluky závitů v podobě knoflíků různého tvaru, velikosti i barev. Efektního shluku nití se docílí přerušením dodávky nití, které knoflík netvoří. Tzv. knoflík je tedy vytvořen jednou z  nití. Knoflíková nit může být zpevněna obeskáním další nití.

Pro knoflíkové niti s prodlouženými shluky nití se používá název "housenková nit".

Žinylka - nit s hustým vlasem kolmým k ose niti.

Dnes nejvíce využívaná je žinylka skaná. Žinylka se vyrábí na speciálním žinylkovacím stroji. Mezi dvě nosné nitě se přivádí nekonečná vlákna, která jsou těsně před stočením nosných nití rozřezána. Velmi záleží na druhu použitého vlákenného materiálu, zvláště nosných nití, aby při vlastním používání výrobku ze žinylky krátká vlákna nevypadávala. Nosné nitě by neměly být z hladkého bezzákrutového multifilu, po kterém krátká vlákna mohou klouzat. Žinylky skané musí projít fixací.

žinylka skaná		 žinylka pletená		žinylka tkaná

Žinylkové nitě lze vyrábět pletařskou technologií na osnovních pletařských strojích, kde základní nit plete řetízek a vlasová nit provazuje střídavě mezi jednotlivými řetízky. Po upletení se vlasová nit rozřeže.

Původní žinylka je v podstatě proužek tkaniny s vlasovým povrchem. Tkaná žinylka se vytváří mnohem složitějším způsobem než je předení. Nejdříve se musí utkat tzv. předdílo, nejčastěji v perlinkové vazbě. Po zatkání útků se tkanina nařeže na pásky, nosným elementem žinylkové nitě je pak 4-6 osnovních nití. Od výroby touto technologií výroby se již upouští. Dříve se tímto způsobem připravovala žinylka pro výrobu koberců.

Novinkou jsou žinylky tzv. flockované, kdy jsou krátká vlákna nalepena na nosnou základní nit. Nevýhodou tohoto způsoby výroby je zvýšená a snížená pružnost tuhost nitě. Název je odvozen z francouzského chenille - housenka.

## Nitě s barevnými efekty

Muliné - je skaná nit, kde se na povrchu v pravidelné spirále prolínají nejméně dva barevné odstíny. Efektu je dosaženo skaním nejméně dvou jednoduchých nití stejné jemnosti, barevně odlišných. Nejčastěji se používají muliné nitě ve vlnařských tkaninách a to často v černo-bílém provedení (ve vzorech pepř a sůl nebo na žaketovém proužku)

Melé, též melanž -  vyrábí se ze směsi barevných vláken, nejméně ze dvou odstínů. Melanžová nit má v konečném výsledku barevně pestrý vzhled.

Viguré - efektu se dosáhne spřádáním potištěných česanců. Tato vícebarevná efektní niť (barevně pestrého avšak klidného vzhledu) se používá zejména k výrobě vlnařských tkanin. Na rozdíl od melé může mít každé vlákno několik barev.

Flámková nit - nit s různobarevnými úseky. Žádaného efektu se může dosáhnout potištěním přaden několika barevnými odstíny, popřípadě při skaní přískáním kousků přástu nebo kousků příze kontrastní barvy.

Ombré - na niti se střídavě opakují dva nebo více barevných odstínů. Efektu je dosaženo obarvením části přaden na různé barevné odstíny, které se často duhově prolínají – stínují.

Žaspé - je jednoduchá předená nit, ve které se na povrchu ve volné šroubovici prolínají dva barevné odstíny. Efektu se dosáhne spojením dvou různobarevných přástů při dopřádání.

Žíhaná nit - v pravidelných délkách se střídavě opakují dva barevné odstíny. Efektu se dosáhne skaním dvou různobarevných nití, které jsou dodávány se střídavě měněnou rychlostí. Rychleji dodávaná nit obtáčí a zakrývá nit druhou.

Marengo – efektní nit, ze které se vyrábí tkaniny se stejným názvem. Základní vzhledová charakteristika je v tom, že se k černé vlákenné surovině přidává 3 – 5% bílých vláken.

Vigoňová příze - je příze vyrobena z druhotných surovin různých kvalit, připomínající svým vzhledem melanžovou efektní nit, avšak jde o přízi podřadnou, používanou často jako výplněk. Vigoňová příze nepatří do efektních nití.

## Ostatní efektní nitě

Leónská nit (dříve nazývaná též dracoun) patří do této skupiny efektních nití. Je to textilní, nejčastěji vigoňová, příze obtáčená drátkem z ozdobných kovů kruhového nebo plochého průřezu. K obtáčení se dnes používají také aluxované pásky. Leónské nitě se uplatňují u výroby brokátů, ale také k výrobě prýmků a ozdobných třásní. Název pochází od španělského města León, kde bylo dávné středisko výroby těchto nití.

Žádoucího efektu u efektní nitě lze dosáhnout nejen technologií výroby, barvením nebo tiskem, ale i příměsí speciálních efektních vláken jako jsou např. fibrilovaná vlákna, pokovené pásky (tzv. aluxované pásky známé pod obchodním názvem Lurex), vysoce lesklá vlákna nebo kovová vlákna. V praxi se k výrobě efektních přízí využívá nejednoho efektu, ale na jedné přízi může být i několik různých efektů najednou.

Efektní nitě mohou být různé délkové textilie, např. úzké síťové výrobky, prýmky nebo úzké pleteniny. Efektu se na přízích dosahuje také různými přidanými netextilními efekty jako jsou perličky nebo flitry.

# Rozbor tkanin

Určení líce a rubu tkaniny

Líc tkaniny lze poznat u potištěných tkanin velmi jednoduše. Tisk je na lícní straně. Výjimečně může být tkanina potištěná z obou stran, pak se jedná o oboulícní tkaninu. Na líci tkaniny je vždy kvalitnější materiál, ať se jedná o vlákennou surovinu nebo nitě. Úprava tkanin je prováděna většinou z lícní strany (pokud nejde o rubové zátěry). U obulícních typů tkanin se volí jedna strana.

Určení osnovy a útku

Ideální určení směru osnovy je podle pevného kraje, pokud tento kraj ve vzorku dané tkaniny není k dispozici, pak postupujeme v určení osnovy podle následujících pravidel:

- Osnova je z lepšího, pevnějšího materiálu

- Osnova je pevnější, jemnější a stejnoměrnější

- Párkování nití (dvě niti provazují ve vazbě společně) je většinou po osnově

- Barevný vzor bývá v osnově bohatší jak v útku

- Počesané tkaniny mají vlas uložený ve směru osnovy

- Osnova má většinou větší dostavu nití

- Setkání nití v útku bývá větší jak v osnově

Určení použitých nití

K identifikaci použitých nití patří zejména použitá vlákenná surovina, způsob zpracování vláken v délkovou textilii, jemnost nitě, použité zákruty a efekt. Viz kapitola délkové textilie.

Na vzhled tkaniny mají zákruty nití podstatný vliv. Hladké tkaniny používají v osnově a v útku rozdílných zákrutů, aby tkanina byla hladší, vazba je potlačena.  Pro zvýraznění vazby se používá v osnově i v útku stejných zákrutů přízí.

Z                                                   Z

S      									Z

Potlačení vazby			Zvýraznění vazby

Lesklé tkaniny, jako např. taft používají záměrně bezzákrutové multifily. Naopak drsné, hrubé nebo krepové struktury tkaniny se docílí pomocí střídání S a Z zákrutů jak v osnově, tak v útku nebo se používají příze s vysokým počtem zákrutů (např. viskózový kreš).

Určení plošné hmotnosti tkaniny

V běžné praxi se používá kontrola plošné hmotnosti tkanin ze vzorečku o velikosti 10 x 10 cm. Existují raznice, které vyřezávají kruhové vzorky o velikosti 10 cm2. Plošná hmotnost je udávána v gramech na m2. Někdy se uvádí též hmotnost běžného metru tkaniny (bm), to je hmotnost jednoho metru tkaniny v dané šíři. Pro orientaci jsou uvedeny plošné hmotnosti některých typů tkanin:

Hedvábnický šifon 	50  - 90 g/ m2

Popelín 			85 - 100 g/ m2

Bavlnářská véba 		100 - 120 g/ m2

Manšestr 			280 g/m² do 500 g/m²

Melton 			250 - 560 g/m²

Pokud je plošná hmotnost určována laboratorně, jsou na to speciální vysekávače i vážící zařízení. Pro školní účely mohou být vzorky jiné velikosti (např. 5x5 cm), které se zváží (např. 0,3g) a  hodnota plošné hmotnosti se vypočítá. Pokuste se o výpočet!

Určení vazby tkaniny

Zjišťování vazby se provádí u jednoduchých vazeb pozorováním pod mikroskopem, u hustších tkanin (nebo z efektních nití) je nutno tkaninu postupně párat a vazbu zakreslovat zpětně do vzornice.

1   2   3						1    2    3

Ideálním postupem je u vzorku zkoumané textilie odstranit v délce 1 cm osnovní i útkové nitě. Vzniklá třáseň zadržuje poodtaženou nit a na třásni jsou lépe pozorovatelné osnovní a útkové vazné body. Po zakreslení jedné nitě následuje druhá a pak stejným způsobem další až do doby, kdy se zakreslovaná vazba začíná opakovat a lze tak určit střídu vazby. Viz kapitola vazby tkanin.

# Vazby tkanin

Tkanina vzniká vzájemným provázáním nejméně dvou soustav nití. Podélná soustava je osnova, příčná se nazývá útek. Vazba tkaniny je důležitá pro samotnou konstrukci textilie, kdy se vytváří žádaný vzor, vzhled i vlastnosti budoucí tkaniny. Vazba slouží také k identifikaci jednotlivých typů tkanin. Vazba má částečně vliv na pevnost, pružnost, tuhost, splývavost i na omak tkaniny. Ovlivňuje vzhled, tepelnou izolaci, prodyšnost, odolnost proti oděru i další vlastnosti tkanin. Vazbou je často ovlivněn konečný vzhled i typový název tkaniny.

Vazný bod je místo, kde se kříží osnovní nit s útkovou. Je-li osnova nad útkem, jde o osnovní vazný bod, ve střídě se zakresluje černě, dále se rozkresluje se červeně. Je-li útek nad osnovou, jde o útkový vazný bod, v technické vzornici se nezakresluje.

Osnovní vazný bod			  útkový vazný bod

Střída vazby - určitý počet osnovních a útkových vazných, který se ve tkanině neustále opakuje. Osnovní body se ve střídě značí černě. Opakování střídy vazby se na technických vzornících značí červeně.

Následující vazba je zobrazená jako střída (černě) s rozkreslením (šedivě). U ostatních vazeb je do vzornice zakreslena jen střída, kterou je nutno rozkreslit po celé ploše, nejlépe červeným  fixem. Teprve po vlastním dokreslení vzornice je vidět charakteristický vzhled vazby!

Důležitou vlastností, která má vliv na vlastnosti i vzhled tkanin, je dostava. Dostava znamená počet nití na délkovou jednotku. V praxi se používá 10 cm. Většinou bývá dostava osnovních nití vyšší.

## Plátnová vazba (P)

Plátno má nejmenší střídu vazby 2/2 (tzn. 2 osnovní a 2 útkové niti), má nejhustší provázání osnovních a útkových nití. Je to nejjednodušší vazba. Často je tato základní vazba použita jako výchozí pro konstrukci vazeb složených (složených z několika různých vazeb) a vícenitných (tkaniny víceosnovní a víceútkové).

►	Rozkreslete červeně (nejlépe fixem) všechny zadané střídy vazeb ve směru příčném, podélném a diagonálním .

vazba plátnová

Při zakreslování vazby pro výrobní účely se používá vzornicový papír s pravidelnými čtverečky pro každý vazný bod. V těchto textech jsou použity vzornicové papíry s ohledem na to, že dostava osnovních nití je ve většině tkanin vyšší jako dostava nití útkových. Vzhled vazby vámi rozkreslených příkladů tak bude lépe odpovídat vzhledu vazby na konkrétních tkaninách.

Odvozeniny plátnové vazby

Ryps - pochází z německého Rippe - žebro. Tkanina má charakteristické žebrování podélné nebo příčné. Žebrování vzniká přidáním vazných bodů po osnově nebo po útku (zesílené plátno). Rypsové žebrování je dobře viditelné na vzornici až po rozkreslení střídy.

Ryps pravidelný - stejně široká žebra

Ryps nepravidelný - nestejně široké žebrování

ryps pravidelný podélný		          ryps nepravidelný příčný

Ryps šikmý - má šikmé žebrování

Ryps zpáteční - má žebra, která stoupají šikmo do určité výšky a pak se šikmo vrací zpět.

Panama - zvětšené plátno s minimální střídou vazby 4/4 tzn. 4 osnovní a 4 útkové nitě. To znamená, že vždy dvě nitě osnovní i útkové provazují stejně. Podle společně provazujících nití se rozeznávají panamy dvounitné, třínitné a vícenitné. Panama může být i vzorovaná.

dvounitná panama	         	      jednoduchá vzorovaná panama

## Keprová vazba (K)

Nejmenší střída vazby 3/3 (tzn. 3 osnovní a 3 útkové niti). Keprové vazby vždy vytváří na tkanině šikmé řádkování. Dříve se kepry všeobecně nazývaly jako diagonální vazby. Kepry jsou osnovní nebo útkové podle toho, které vazné body ve střídě převládají. U keprů se rozlišuje také směr stoupání řádků na levý S nebo pravý Z. Často se používá vzorování pomocí osnovního a útkového kepru. U vazebního vzorování v pruzích (např. u grádlu) se používá tzv. ostré odvázání. Tzn., že v jedné linii leží oproti útkovému vaznímu bodu osnovní nebo oproti osnovnímu vaznímu bodu leží útkový.

►	Rozkreslete červeně (nejlépe fixem) všechny zadané střídy vazeb ve směru příčném, podélném a diagonálním .

třívazný kepr útkový			 třívazný kepr osnovní

(kašmírová vazba)				 (laskas)

Třívazný kepr osnovní v hustém provázání přízí je nazýván laskas. Tento výraz se užívá převážně u vlnařských typů tkanin.

Třívazný kepr útkový ve volném provázání je též  nazýván jako kašmírová vazba. Klasické kašmírové tkaniny jsou tkány v této vazbě.

Odvozeniny keprové vazby

Kepr zesílený - přidáním vazných bodů osnovních nebo útkových k základní keprové vazbě vzniká kepr zesílený osnovní nebo útkový (podle převažujících vazních bodů). Při rovnosti vazných bodů osnovních a útkových vzniká kepr oboulícní. Kepr zesílený se vytváří u větších stříd keprových vazeb. Charakteristické je šikmé řádkování s nestejnoměrně silnými řádky.

Kepr zesílený oboulícní s nejmenší střídou - cirkas má střídu vazby 4/4, často používaná vazba u vlnařských tkanin. Kepr zesílený oboulícní lomený ve střídě se ve vlnařském provedení nazývá tyfl. Lomení ve střídě znamená, že při vlastní konstrukci vazby je střída rozdělena a v tomto předělu se změní směr stoupání řádků. Lomení většinou zachovává ostré odvázání, tj. že v lomu vedle osnovního vazního bodu je bod útkový a naopak.

osnovní kepr		 cirkas			tyfl

zesílený

Kepr lomený po střídě - na tkanině vytváří příčné nebo podélné stromečkování. Při použití odlišně barevného útku a osnovy vzniká výrazný vzor podobný rybí páteři, tzv. rybí kostra (fiškret).

kepr lomený

► Do prázdné vzornice zakreslete jiný typ lomeného kepru

Kepr hrotový - neboli zpáteční, vzniká z keprů základních, po zakreslení střídy se vazba vrací opačným směrem. Hrotový kepr může být podélný, příčný s ostrými nebo tupými hroty.

kepr hrotový

Kepr křížový - je vytvořen ze dvou keprů hrotových opačného směru ve střídě vazby. Na tkanině se vytváří řádky do X.

kepr křížový

► Do prázdné vzornice zakreslete vlastní návrh křížového kepru

Kepr víceřádkový - ve střídě vazby má více šikmých řádků oddělených od sebe. Pro zvýšení kontrastu se používá tmavá osnova a světlý útek. Takového tkaniny se obvykle jmenují diagonály.

kepr víceřádkový				   kepr víceřádkový

Kepr vícestupňový, též zvaný stojatý, strmý nebo příkrý tvoří šikmé zesílené řádky se sklonem až 75(. Vzniká z keprů zesílených, víceřádkových. Do vzornice se zakresluje každá druhá (dvoustupňový) až třetí (třístupňový kepr) nit ze základní střídy. Tyto vazby bývají použity u kordů nebo gabardénů.

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1   2  3  4   5  6                   			                1   3   5

oboulícní kepr šestivazný	   odvozený dvoustupňový kepr

Další kepry odvozené, které nemají většího významu při určování typu tkaniny:

- stínový kepr

- klikatý kepr

- křížový kepr s efekty

- přerušovaný kepr

- vlnitý kepr

- přisazovaný kepr

- složený nebo vkládaný

## Atlasová vazba (A)

Nejmenší střída vazby je 5/5 (tzn. 5 osnovních a 5 útkových nití). Atlasy jsou podle převládajících vazných bodů buď osnovní, nebo útkové. Pravidelné atlasy mají vazné body pravidelně rozsazeny tak, že se jednotlivé body nedotýkají. Jsou hladké s velmi jemným šikmým řádkováním ve dvou směrech, různého úhlu stoupání. Úhel stoupání šikmých řádků se mění podle použitého postupného čísla při konstrukci vazby a podle dostavy osnovních a útkových nití. Stanovení postupného čísla atlasové vazby, které je potřebné k vlastní konstrukci vazby, má tato pravidla:

- nejmenší je č. 2

- největší je o 2 menší než střída vazby

- postupné číslo nesmí být ve střídě vazby beze zbytku obsaženo

- postupné číslo nesmí být dělitelné číslem, které je ve střídě vazby obsaženo beze zbytku

Pro tkaniny v atlasových vazbách je charakteristické dvojí stoupání ve dvou směrech pod různým úhlem. Toto řádkování je patrné i u atlasu s několikanásobně vyšší dostavou osnovních nití než je nití v útku, čímž jsou atlasy charakteristické.

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

pětivazný útkový atlas konstruovaný dle postupného čísla 3

Odvozeniny atlasové vazby

Atlas nepravidelný šestivazný - má vazné body nepravidelně rozsazené, ale tak, aby se nedotýkaly. V praxi bývá tento atlas spíše výjimečný.

nepravidelný šestivazný atlas

Atlas zesílený - vzniká přidáním různého počtu vazných bodů v jednom směru: osnovních (u útkového atlasu) nebo útkových (u osnovního atlasu). Touto  vazbou se tkají např. bavlnářské  dyftýny.

atlas zesílený

► Do prázdné vzornice zakreslete vlastní zesílený atlas

Atlas přisazovaný - vzniká libovolným přisazováním osnovních vazných bodů k základnímu útkovému atlasu. Tyto body se přidávají po osnově i po útku. V přisazovaném atlasu je tkaný hopsak.

atlas přisazovaný

► Do prázdné vzornice zakreslete vlastní přisazovaný atlas

Adriová vazba  je zesílený atlas podobající se vazebním efektem šikmým rypsům.

Stínovaný atlas - vznikne postupným zesilováním základních útkových atlasů s plynulým přechodem na vymezené ploše až k atlasu osnovnímu. Vzoru se využívá zvláště u damašků.

stínovaný atlas

## Vazby komponované

Vaflová vazba - vychází z křížového kepru. Tvoří plastický povrch na tkanině ve tvaru čtverečků nebo obdélníků. Volně provazující nitě z tkaniny vystupují, nitě hustě provazující se stahují do nižších poloh. Vafle může být souměrná, nesouměrná nebo vzorovaná.

vaflová vazba

Kanavová vazba - oboustranná vazba, též se jí říká mřížková, se tvoří z plátnové vazby a jejich odvozenin. Podle počtu nití provazujících v mřížce jsou kanavy třínitné, čtyřnitné i  vícenitné

kanava čtyřnitná					kanava třínitná

Krepová vazba - vzniká jako složená vazba základních a odvozených vazeb nebo jako libovolně sestavená vazba. Základní podmínkou u krepových vazeb je ve střídě nepravidelné provázání osnovních a útkových nití. Krepová vazba netvoří žádné příčné, podélné ani šikmé řádkování. Vzhled tkaniny je zrnitý (krepový).

krepová vazba složená z vazeb rypsu a plátna, vpravo rozkreslete

krepová vazba složená z lomeného kepru osnovního a útkového

Smyšlená vazba - libovolně vytvořená tkalcovská vazba vytvářející plastický vzor, který se pravidelně opakuje. Někdy bývá tato vazba velmi podobná krepu, má však náročnější a větší vzor.

Vazby stehové (piké) - mají dvě osnovy a jeden nebo dva útky.  Piké je souhrnný název pro tkaniny s plastickým reliéfním lícem. Struktura imituje prošívání. Odtud pochází i název vazby piqué = fr. prošívaný.

Stehová osnova je tvrdě napjata, čímž se utvoří nižší místa - stehy, zatím co ostatní nitě provazují volně a vzor plasticky vystupuje na povrch. Na obrázku je ukázka tkaniny se stehovou vazbou, pohled z rubu.

Štrukové vazba - na tkaninách vytváří výrazné vroubkování na líci. Vroubkování je plastičtější než u vazeb rypsových. Podle vroubkovaného efektu mohou být štruky podélné, příčné, šikmé nebo vzorované. Podle této vazby se nazývají typy tkanin používané nejčastěji na kalhoty.

štruková vazba se zářezovými nitěmi

Štruková vazba může být pro zvýraznění plastických proužků provázána tzv. zářezovými nitěmi.

Pro zvýraznění plastického vzhledu se mohou přidávat do jednotlivých vroubků výplňkové nitě.

A

B

Řez štrukovou tkaninou bez výplňkových nití: A- při tkaní B- po utkání

Vazby tkanin spojovaných (dubly) - používají se pro tkaniny tkané nad sebou, které jsou spojovány k sobě zvláštní spojovací osnovou nebo útkem. Podle počtu spojovacích bodů se získá měkčí či tvrdší omak.

Vazby žakárové - vazba s náročnými velkoplošnými vzory často vícebarevné, které nelze tkát na listových tkalcovských stavech, ale jen stavu se žakárovým zařízením. Velmi často se žakárové vzory uplatňují na stolním prádle (damašky) nebo na dekoračních textiliích. Žakárové vzory se také uplatňují v kombinaci s víceútkovými nebo víceosnovními vazbami (kalmuk, kloké, matlasé)

## Vazby speciální

Konstrukce těchto vazeb jsou velmi speciální. Touto problematikou se zabývá předmět výroba plošných textilií. V předmětu textilní zbožíznalství postačí, když tyto tkaniny poznáme a identifikujeme.

Vazby víceosnovní a víceútkové - složité vazby, kterými se vytvoří tkaniny větších plošných hmotností. Těmito vazbami jsou tkány tkaniny typu kloké, matlasé, dubl, kalmuk nebo tetra pleny, osuškoviny a další.

Vazby pro tkaniny vlasové  -  vazby pro vlasové tkaniny s vetkávaným vlasem, např. tkané plyše.

Útkové samety - krátký vlas je tvořen speciálním vlasovým útkem. Tkaniny jsou tkány ve speciální vazební technice. Vlasový útek je po zatkání rozřezán. Tímto způsobem se vyrábí samet, manšestr a prací kord.

Osnovní samety (aksamit) - krátký vlas je vytvořen speciální vlasovou osnovou.

Dvojplyšová technika - se uplatňuje například u výroby tkaných plyšů nebo sametových stuh. Tkají se dvě tkaniny nad sebou s jednou vlasovou osnovou. Tato vlasová osnova se po utkání rozřízne – vznikne vlasový povrch na každé z obou utkaných tkanin

princip výroby dvojplyše

Dvojplyšová technika výroby plyšových tkanin se uplatňuje zejména na výrobu potahových tkanin a koberců.

Tkaniny smyčkové - speciální tkaniny se smyčkovým povrchem, vytvářeným smyčkovou osnovou. Tyto tkaniny mohou být jednostranné (např. froté na župany) nebo oboustranné (froté ručníky)

řez smyčkovou tkaninou s oboustrannou smyčkou

¨

Perlinkové vazby – použití perlinkových vazeb je možné na řídkých tkaninách, kde je každý útek sevřen mezi dvěma osnovami. Pevné vazby, bez posuvu nití po sobě, se využívá u tkaných záclonovin (v tomto případě je často perlinková vazba ve vzoru).

perlinkové vazby bez vzoru a se vzorem

perlinková tkanina se vzorem

Perlinková vazba se používá v současné době běžně při zajišťování krajů tkanin vyráběných na tryskových stavech (bez klasického pevného kraje) jako opatření proti třepení a párání.

# Vzory tkanin

Většina tkanin je na první pohled charakteristická svým vzorem. Často se podle vzoru nazývá i typ tkaniny ať je vyroben z jakéhokoliv materiálu. Barevný efekt je vytvořen barevným snováním, různě barevnými útky, tiskem nebo jinou výrobní technologií. Vznikají tak proužky, kostky, ale i některé speciální vzorové efekty. Ukážeme si na příkladu, jak vznikne vzor vytvořený barevným snováním a házením (slengový, hovorový výraz pro útek), budou definovány tradiční používané vzory, které se uplatňují nejen na tkaninách.

## Jak vznikají vzorové barevné efekty na tkaninách

Barevných efektů na tkaninách se docílí při tkaní různě barevných osnovních nití (podélné pruhy) nebo útkových nití (příčné pruhy). Pokud se barevné nitě střídají v osnově i v útku v nejrůznějším pořadí, vznikají některé klasické vzory tkanin kostka nebo káro. Ve spojení barevné nitě a vazba vzniká celá řada zajímavých barevných efektů, např. klasické pepito, kohoutí stopa, filafil a další.

plátnová vazba – vzor pepito		   vytvořte vlastní barevný efekt

(např. v cirkasu, střídání nití 6:6)

Při tvorbě vzorů se nejdříve označí budoucí vazba tkaniny (vytečkují se osnovní vazní body) a navrhne se na okrajích vzornicového papíru budoucí střídání barevných nití. Dalším postupem je vybarvení jednotlivých vazebních bodů, postupně nit po niti, podle zásady: osnovní vazný bod – na líci jsou vidět barvy osnovní nitě, útkový vazný bod – na líci jsou vidět barvy útkové nitě.

## Názvy klasických vzorů tkanin

Káro, kostka - vzor vytvářený použitím příze nejméně dvou barev v osnově i útku nebo tiskem tak, že na tkanině jsou barevné obrazce ve tvaru čtverce nebo obdélníku.

Okenní káro - vzor s nápadným, ale i méně výrazným kárem větší střídy a jednoduché kresby, vytvořený ze dvou až čtyř barevných nití snováním a házením na hladké či nevýrazně vzorované půdě.

Glenček, esterházy - název pro větší káro ve dvou nebo vícebarevném provedení vytvořený barevným snováním a barevnými útky. Vytváří káro s jemnou kresbou. Jde o káro z oblasti Skotska, přesněji ze skotského panství Glen Urquhart, odkud pochází toto typické káro. U nás běžně užívaný název esterházy je vlastně glenček, který dostal název podle rakousko-uherského šlechtice (baron Esterházy), který s oblibou nosil tkaniny s tímto kárem.

Tartan - je vzor vyjádřený přesně daným barevným barev uspořádáním v kostce. Skladba barev a proporce kára jednotlivých tartanů je určována rodovými tradicemi ve Skotsku. Tartany jsou vlnařské tkaniny pro národní skotské oblečení, přičemž vzory (je jich přes tři sta) se různí podle rodů. Název je odvozen ze skotského scotal tartan - rodový vzor klanu.

Skotská kostka - je všeobecný název pro kostku, připomínající skotský tartan nebo skotský tartan přímo. Barevné ladění a počty nití v káru skotské kostky může být odlišné od tartanu, odlišné od rodových barev. Vzor skotské kostky se uplatňuje i na jiných než vlnařských materiálech.

Madraská kostka - károvaný vzor, převážně vícebarevný, s asymetrickým uspořádáním osnovy i útku nezávisle na sobě. Název je odvozen od indického města Madras - kde se původně vyráběl tento typ tkanin.

Vichy káro - vzor používaný na bavlněných tkaninách. Je střední velikosti ve dvoubarevném provedení, často se uplatňuje jako fond v technice vzor na vzor u tisků. Název je odvozen od francouzského města Vichy, známého výrobou bavlnářských zástěrových a košilových tkanin.

Tatrsál - vzor vyjádřený malým kárem v kontrastní barevné kombinaci okrové a hnědé barvy na bílém podkladě. Název je odvozen od starého londýnského koňského trhu Tattersall, střediska přátel jezdeckého sportu. Vzor se původně uplatňoval na koňské přikrývky.

Kančí zub - dvoubarevný vzor vytvořený vazebně a pomocí jednobarevného snování a jinobarevného házení, znázorňující drobná zrna, seskupená do nevýrazného podélného pruhování.

Pepito - vzor s drobnou kostičkou tkaný ve vazbě plátnové nebo keprové ve dvou kontrastních barvách (nejčastější kombinace s bílou barvou) v poměru 2:2, 4:4 nebo u jemných přízí maximálně 6:6, nebo je vzoru docíleno tiskem. Základní kresba může být zpestřena barevným překárováním různé velikosti. V případě kombinace keprové vazby a střídání nití 6:6 vzor velmi připomíná kohoutí stopu; v tomto případě rozhoduje velikost vzoru do půl centimetru se nám i tento vzor jeví jako drobná kostička, hovoříme o pepitu. Název je odvozen od jména španělské tanečnice Pepity, která tento vzor nosila nebo ze španělského pepitas - tmavá bavlníková semena, která v bavlně výrazně vystupují a připomínají výraz tkaniny.

Kohoutí stopa - vzor napodobující stopu kohouta, tvořený kombinací barevného a vazebního vzorování nebo tiskem. Název je doslovný překlad z německého Hahnentritt, v angličtině je tento název vyjádřen jako dogtooth neboli "psí zuby".

Kaviár - velmi drobný vzor vyznačující se tečkovými motivy. Na bílých tečkách jsou tmavší body. (vzor může být vytvořen použitím osmivazného speciálního kepru při snování 2:2 v kontrastních barvách). Někdy je tento vzor nazýván jako rybí očko, názvy jsou odvozeny od vzhledu tkaniny. Vzor se uplatňuje zejména u klasických vlnařských tkanin.

Pepř a sůl - vzor s jemným nepravidelným motivem, připomínající rozsypaný pepř a sůl, většinou v černobílém provedení. Od tohoto vzhledu je odvozen název vzoru. Často se pro dosažení tohoto vzoru používá  muliné přízí. Vzor se uplatňuje nejvíce u vlnařských tkanin z česaných přízí.

Činovatina - vzor s výrazně znatelnou vazbou vytvářející čtverce, obdélníky nebo jiné geometrické obrazce střídáním osnovních a útkových keprových nebo atlasových vazeb při dodržení ostrého odvázání vazebních obrazců. (pojem ostré odvázání znamená, že v určité linii je oproti útkovému vaznému bodu bod osnovní a naopak)

Rybí kostra - u nás také známa jako stromkový vzor nebo také fiškret (z německého  Fisch - ryba, Gerüst - kostra). Vzor s lomeným řádkováním vytvořený lomenou keprovou vazbou, která může být různé šířky, časté je zdůraznění této vazby použitím kontrastních osnovních a útkových nití. Vzor se nejčastěji používá u vlnařských ale i u bavlnářských tkanin.

Rajé - vzor s výraznými podélnými proužky stejné nebo různé šířky a uspořádání, je vytvořen zároveň pomocí snovaného vzoru, pořadu házení a vazby (podélné lícové pruhování je na rubu příčné), popř. tiskem. Název je odvozen z francouzského rayé - pruh.

Degradé - vzor tkaniny, jehož barevné seskupení vychází od světlého až k tmavému tónu, poté se láme a opětovně se opakuje. Tím vznikají násilné schodovité barevné přechody. Uplatňuje se nejvíce u tkaných a tištěných pruhů.

Reverzíbl - vícebarevný vzor vyrobený technikou dvojitých tkanin (dvouútkových nebo dvouosnovních), vytvářející negativní obraz líce na rubové straně tkaniny. Název je odvozen z francouzského reversible - oboustranný.

Berberské pruhy - vzor uplatňující se převážně u vlnařských tkanin, vyznačuje se užšími nepravidelnými pruhy v nevýrazných barvách s efekty připomínající ruční tkaní.

Bengálské pruhy - vzor tkaniny vyznačující se mnohobarevnými výraznými pruhy. Název je odvozen od indické provincie Bengálsko.

Travér - vzor s výraznými příčnými proužky vytvořený pomocí vzorového pořadu házení a vazbou, popř. tiskem.

Křídový proužek – podélné pruhování na pánských oblekových tkaninách, kdy je proužek tvořen méně kontrastní barvou (např. šedý proužek na tmavě modrém podkladu) a je většinou ze dvou až tří nití.

Žaketový proužek – klasický proužek na pánské kalhoty, které se oblékají k žaketu pro slavnostní příležitosti během dne. Proužek je charakteristický svými šedými odstíny a muliné nitěmi.

Vlasový proužek – podélné pruhování převážně na pánských oblekových tkaninách, kdy je proužek v kontrastní barvě tvořen jednou osnovní nití.

Diagonál - vzor s výrazným šikmým řádkováním, tvořený keprovou vazbou a barevnou kombinací nití nebo i natištěním.

Filafil - (francouzsky fil a fil = nit k niti) vzor s charakteristickým schodkovým šikmým řádkováním vytvořený kombinací dvou kontrastních barevných odstínů nití v osnově i útku v poměru 1:1, ve vazbě cirkas nebo panama. Základní vzor se zpestřují buď proužkem, nebo překárováním. U košilových typů tkanin se nazývá filafil tkanina v plátnové vazbě, kde se střídají v osnově dvě různě barevné nitě v poměru 1: 1, v tomto případě schodovitý efekt nevzniká.

Šiné (ikat) - vzor s charakteristickými nejasnými konturami vzniklými při použití potištěné osnovy a jednobarevných útkových nití. Při tkaní tak dochází k rozostření okrajů vzorů ve směru osnovy. Těchto vzorů se používá nejčastěji u hedvábných a dekoračních tkanin. Šiné bývá často napodobován potištěnými vzory (s typickými nevýraznými obrysy vzoru šiné) na hotových tkaninách.

Šanžán - vzor tkaniny s měňavým efektem vytvořený zatkáním kontrastně barevného útku proti osnově. Tento vzor se uplatňuje převážně u hedvábnických tkanin nebo jemných tkaniny bavlnářských.

Moaré - (z franc. moiré [muaré]) je rušivý efekt, který vzniká překrýváním nebo interferencí dvou pravidelných a jen málo odlišných rastrů. Vyskytuje se i v televizním vysílání - proto jsou pro vystoupení v televizi nevhodné oděvy s drobným vzorkem. Moaré je efektní vzor připomínající vodotisk či mramor. Jako vzor se většinou uplatňuje na hedvábnických tkaninách v rypsové vazbě.  Převážně se provádí úpravou a to horkým vzorovým kalandrem se vzorem moaré, tzv. gaufrováním.  Moaré může být též pojmenování vady vzhledu tkaniny, která je většinou způsobena periodickou změnou jemností útkových nití. Tato vada je viditelná jen u jemných jednobarevných tkanin (nejvíce v modré nebo zelené barvě).

Medailon - všeobecné označení pro malý nebo středně velký osamocený vzor často barevně zvýrazněný na jednobarevné nebo velmi jemně vzorované půdě tkaniny.

Vypalované vzory – tkaniny s chemicky odstraněnými bavlněnými nitěmi ve vzoru tak, že vznikají transparentní místa (viz. vzhledové úpravy tkanin).  Ze vzoru neodstávají nitě, často je tento vzor kombinovaný s tiskem dalších barevných vzorů.

Brožé - vzor s drobnými motivy napodobující výšivku, tvořený dalším, tzv. brožovacím útkem, který je pouze v místech motivů, útek ležící od jednoho motivu k druhému se odstřihne.  Oproti vypalovanému vzoru jsou zde výrazné odstávající odstřižené nitě. Stejný efekt – odstřižení nití (i osnovních) okolo vytkaného vzoru na průhledném materiálu – se nazývá sheerly.

Ombré - jednobarevný nebo vícebarevný duhově stínující vzor, vytvořený barevným snováním nebo házením, popř. tiskem. Název je odvozen z francouzského ambrer - stínující.

Falešné uni - vzor působící jako jednobarevná tkanina, nejčastěji je tvořen z malých nevýrazných motivů v decentně laděných barvách.

Multikolor- vícebarevný vzor bez znatelného výrazu, je docílen použitím melanžových nebo muliné příze tak, že konečný výraz dává vzhled mnohobarevné, ale střízlivě laděné tkaniny.

Bordura - vzor vytvářející výrazný barevný okraj tkaniny s ornamentální, květinovou, geometrickou a jinou tématikou. Nejčastěji tvoří orámování na okrajích šátků nebo ubrusů. Název bordura se používá pro vzory pruhů nebo kár seskupených k okraji tkaniny.

Patchworkový vzor (pačvók) - tištěný nebo tkaný vzor, který má vzhled sešitých malých kousků různých vzorů a barevností. Název je odvozen od stejnojmenné ruční práce.

Eternelový vzor - vyznačuje se drobnými, velmi jednoduchými motivy, které jsou pravidelně rozloženy po celé ploše textilie. Používá se u potiskovaných textilií na dámské šaty, halenky nebo pánské vázanky (kravaty).

Kompozé - název pro dvě i více tkanin (ale i pletenin), které mají některé společné základní stavební prvky např. stejná barevnost dvou odlišných vzorů (káro, proužek) nebo různá velikost kára ve stejném barevném ladění. Jako kompozé mohou být označeny i materiály stejných kvalit v různé vazbě nebo různých kvalit (košilovina, šatová nebo obleková tkanina), ve stejném barevném ladění nebo se stejným vzorovým motivem atp.

Kašmírový vzor - jemná kresba drobných květinových vzorů (původně v červených a hnědých odstínech), seskupena do tvarů piniových šišek. Tento vzor je také označován jako paisley  [pejzli] vzor. Název vznikl od skotského starobylého města Paisley, kde se vyráběly tkaniny s tímto vzorem, odvozeným od původních indických motivů.

Žakárový vzor - je velkoplošný vzor (často i mnohobarevný) vyznačující se velkou střídou vazby, kterou nelze tkát na listových stavech a proto se tká na žakárových tkacích strojích. Vzor může být v různých vazbách nebo v kombinaci různých vazeb. Uplatňuje se nejčastěji na dekorativních tkaninách. Název je odvozen od použitého strojního zařízení.

Joseph Marie Jacquard se narodil 7. července 1752 v jihofrancouzském městě Lyonu, středisku hedvábnického průmyslu. Způsobil ve své době revoluci ve vzorovém tkalcovství a zasloužil se o netušený rozmach a rozkvět tohoto textilního odvětvi. Vyřešil úlohu tkaní vzorovaných tkanin jednou osobou a možnosti tkát nezávisle velké vzory co nejjednodušším způsobem. Do té doby musel mít tkadlec pomocníka, který zdvihal jednotlivé nitěnky, s navlečenými osnovními nitěmi a tak byl vytvářen vzor na tkanině. Princip žakárového stroje spočívá v automatickém zvedání osnovních nití pro vytvoření požadovaného vzoru v jakémkoli rozsahu.

Kontrolní otázky:

Pokuste se vyjmenovat pět různých typů károvaných vzorů.

Jaký je rozdíl mezi madraskou kostkou a vichy kárem?

Jak vznikne na tkanině vzor šiné neboli ikat?

Co je charakteristické pro patchwork?.

Jaký je rozdíl mezi vypalovaným vzorem a sheerly vzorem??

Čím se liší vzory pepito a kohoutí stopa?

# Názvy vzhledových úprav tkanin

V současné době existuje celá řada textilních úprav, které slouží ke zlepšení některých vlastností textilních materiálů. Například úpravy nežehlivé, vodoodpudivé, nehořlavé, antistatické, teflonové atp. Ne všechny úpravy pozmění vzhled tkaniny, ne všechny jsou viditelné pouhým okem, ne všechny úpravy lze rozeznat pouze hmatem. V následující kapitole jsou popsány jen některé z úprav, které lze na plošné textilii rozeznat a které jsou běžně používány.

Textilní tisk – je jedna z nejpoužívanějších úprav tkaniny, která zlepšuje vzhled tkaniny, zakrývá případné nedostatky, podléhá módním trendům. Z tiskařských technik je po chemické stránce nejrozšířenějším tiskem je přímý tisk. Po mechanické stránce je možno rozlišovat ruční tisk, filmový tisk, válcový tisk a další speciální druhy tisků (např. tisky poloproduktů).

Tisk leptem se provádí chemicky tak, že je ve vzoru vyleptaná barva předem obarvené tkaniny nebo se leptá nejen barva, ale i některá vlákna (viz. vypalované vzory)

Rezervní tisk je tisk tzv. rezervou, která zabraňuje obarvení potištěných míst při následném barvení. Tato metoda se používá např. u modrotisku.

Přenosový tisk je speciální způsob přenosu barevného vzoru z papíru. Barvivo sublimuje na textil, proto se tomuto tisku říká též sublimační tisk. Výhodou je možnost využití velmi jemných kreseb, detailů a nekonečného množství barevných odstínů. Nevýhodou je velká spotřeba papíru.

Vločkový tisk je speciální tisk pomocí velmi krátkých vláken. (krátká vlákna pod 1 mm = vločka). Tato metoda je nazývaná také jako flock.  Tkanina je vlastně potištěna pojivem ve vzoru, následně se nanáší krátká vlákna, která se přichytí na pojivo, a následně je pojivo vytvrzeno. Pokud je nanášení pojiva prováděno v elektrostatickém poli, vlákna jsou kolmo ke tkanině a výsledný efekt se podobá povrchu sametu.

Vypalované vzory – vznikají odstraněním bavlněných nití z tkaniny potištěním slabou kyselinou sírovou. Tkaniny pro vypalované vzory mají v osnově polyesterové nitě a v útku se střídají polyesterové nitě s bavlněnými nebo viskózovými.

Kalandrování - je konečná úprava dodávající tkaninám i pleteninám určitý vzhled povrchu a požadovaný omak. Na povrch textilie procházející kontinuálně kalandrem se působí vysokým lineárním tlakem a teplotou. Vzhled povrchu a omak je také závislý na počtu a povrchu válců, podle toho rozlišujeme úpravy na kalandrech.

Matovací efekt - se provádí mezi elastickými válci kalandru.

Žehlící efekt - provádí se na kalandru pomocí alespoň jednoho vyhřívaného ocelového válce.

Chintz - úprava tkanin dosahující na celulózových materiálech vysokého lesku. Provádí se většinou na frikčních kalandrech, u kterých se ocelový válec pohybuje rychleji než elastický.

Gaufrování (také gofrování) - úprava tkanin razicím kalandrem. Vzorovacím válcem se vytváří na tkanině plastický vzor. Používá se především u tkanin ze syntetických materiálů.

Moaré - úprava hedvábnických tkanin použitím speciálního kalandru, kterým se dosáhne na tkanině charakteristických světlých a tmavších (vodotiskových) efektů.

Meltonová úprava - úprava vlnařských tkanin docílená praním a valchováním. Na lícní straně je v důsledku zaplstění vyčesaných vláken zastřená vazba.

Flaušová úprava - úprava vlnařských tkanin docílená valchováním, počesáním a postřihováním, úpravou se dosáhne měkkého zastřeného povrchu tkaniny s delším částečně urovnaným vlasem ve směru osnovy, který zakrývá vazbu.

Velurová úprava - úprava vlnařských tkanin docílená valchováním, počesáním se střídáním směru, kartáčováním a postřihováním, úpravou se dosáhne měkkého a plného omaku tkaniny s hustým a krátkým vzpřímeným vlasem.

Tamblerování - úprava vlasu ve speciálních pračkách, vytvoří se malé shluky vlasu napodobující jehněčí kožešinu.

Suknová úprava - úprava vlnařských tkanin docílená valchováním, počesáním, kartáčováním v jednom směru a lisováním, vytváří na tkanině vzhled zastřeného nebo částečně zastřeného povrchu s krátkým vlasem ležícím po směru česání, tkanina je tužšího omaku.

Kreš (z anglického crash) - úprava tkanin ze syntetických vláken docílená tepelným zpracováním pomačkané tkaniny, úpravou se dosáhne nepravidelného trvalého pomačkání tkaniny. V současné době se názvem kreš označují i viskózové tkaniny, kde je zmačkaného efektu docíleno různý zákruty nebo krepovými nitěmi.

detail kreše ze syntetických vláken

Krepová úprava - úpravou se dosáhne zvlněného, zdrsněného, krepového povrchu tkaniny, docílí se: u bavlnářských tkanin místní mercerací prováděnou potiskováním zahuštěným louhem, čímž v místě tisku dochází k rozměrovým změnám v porovnání s místy nepotisknutými a vzniku krepového nařasení, u hedvábnických tkanin srážením ve volném stavu,  gaufrováním nebo vyvářením a napařováním na dekatovacím stroji.

Laková úprava  - úprava hedvábnických tkanin nanášením vosků a pryskyřic na tkaninu, vytváří na tkanině vysoký lesk obdobný laku.

Broušená povrchová úprava - používaná převážně u tkanin ze syntetických vláken, zvláště z  mikrovláken. Tkanina prochází mezi brusnými válci opatřenými velmi jemným smirkovým papírem, vytváří se hladký jemný vlasový povrch podobný “broskvové slupce” -  získává se tak měkký sametový omak, označovaný také jako “peach skin”. Broušené textilie se též označují jako umělá kůže.

Česání se používá pro jemnější omak tkanin. Vlas je vyčesáván většinou z útkových nití a podle potřeby je tkanina počesávána v několika operacích. Počesávají se například flanely, meltony, dyftýny, flauše, atlasbarchety  a další.

# Vývoj názvů tkanin

Vývoj textilní výroby je vedle výrobní techniky dokumentován také obrovskou rozmanitostí vyráběných textilií. Nejrůznější vlákenné suroviny, z nich vyrobené příze, široké vazební možnosti a úpravy poskytují možnost výroby takřka neomezeného sortimentu tkanin. K rozlišení těchto tkanin pro obchodní sítě se užívá různých názvů. Některé z nich mají dlouholetou tradici, jiné jsou vyloženě módní záležitostí. Je také pravdou, že některé módní novinky se začaly masově vyrábět a jejich původně smyšlený název se ustálil jako označení typu. Např. žoržet jako nápad francouzského výrobce, který použil u nového výrobku název své dcery Georgetty.

V padesátých letech minulého století bylo registrováno mnoho odborných názvů tkanin, jen ve vlnařských typech tkanin to bylo okolo tisíce názvů. Nejdůležitější z těchto názvů jsou citovány i v normách, které zahrnují jednotlivé kategorie. Kategorií tkanin ve smyslu normy se rozumí soubor znaků a hledisek, které informují výrobce, odběratele i spotřebitele o vlastnostech tkanin.

Rozborem původu názvů typů tkanin je možno tyto názvy zařadit do několika skupin:

- názvy podle druhu použité suroviny se nejběžněji používají bez rozlišení dalších vlastností a tak se setkáváme s bavlněnými, lněnými, vlněnými a hedvábnickými tkaninami.  Ovšem není výjimkou použití názvu viskóza pro tkaninu vyrobenou z viskózových vláken. U vlnařských materiálů jsou známé typy jako je kamelhár, angora, ševiot, šetlend nebo kašmír (vše podle použitého vlněného vlákna z konkrétního zvířete). U hedvábnických tkanin je to např. buret. Setkáváme se i s názvem mikrofáze, který je zkomoleninou cizích slov (mickro faser = mikrovlákno)

- podle konstrukce tkaniny je to např. kepr, plátno, ryps, vafle, dubl atd, tzn., že tkaniny se označují podle použité vazby. Patří sem i štruky, perlinky nebo atlasy.

- podle vzhledu tkaniny se nazývají tkaniny typu naté (výrazný vzhled hrubé rohože) nebo hopsak (anglický výraz pro pytlovinu). Dalším příkladem je buklé, které má název odvozeno od charakteristických smyček, kroužků či prstýnků (boucle). Cibelín nese název pro svou podobnost s kožešinou sobola francouzsky „zibeline“. U názvu kloké (cloque - puchýř) je zřejmá podobnost s vráščitým, puchýřovitým povrchem. Stejně satén má původ názvu ve svém vzhledu a pochází z francouzštiny „satin“ = lesklý. Celá řada tkanin se nazývá jen podle svého barevného vzoru (viz. vzory tkanin) pepito, glenček, sherli. Do této skupiny patří i filafil, který je charakteristický svým střídáním dvou barev nití v osnově i v útku.

- podle způsobu úpravy. V tomto případě dominuje vzhledová úprava. Např. úprava vlasového povrchu jako flauš, velur, umělá kůže. Podle jiných úprav je běžně používaný název vypalovaný vzor nebo kreš.

- podle původního města výroby nebo výrobce jsou známé typy denim (podle francouzského města Nim, kde byly poprvé vyráběny) nebo palmbíč, donegal (hrabství), tvíd (řeka a město v Anglii) nebo mušelín (město Mossul), šantung (město Shantung).

- podle účelu použití se tkaniny určují zcela běžně např. obleková tkanina – lidově oblekovka, ručníkovina, stanovina, plenkovina atp. Voál má původ ve francouzském výrazu „voile“, což značí závoj, tedy lehká tkanina používaná na závoje.

- podle významné osobnosti, která nosila oblečení z určitého typu tkaniny. Např. Esterházi byl maďarský baron, Pepita slavná tanečnice, Georgeta (žoržet) dcera módního návrháře.

Kontrolní otázky:

Jak rozeznáte přenosový tisk od válcového??

Čím je charakteristický vypalovaný vzor?

Jaký je rozdíl mezi flaušovou a velurovou úpravou?

Které typy tkanin mohou být zaplstěné?

Které úpravy se provádí na kalandru?

Jak se nazývají tkaniny s mačkanou úpravou?

Dokážete vyjmenovat alespoň pět různých kategorií, které udávají původ názvu tkanin?

# Typy tkanin obecně

Ažurová tkanina - se vyznačuje střídáním hustě provázaných míst s místy řídce dostavenými tzv. ažurami. Řídká místa vytváří na tkanině proužky nebo jiné geometrické vzory. Název je odvozen z francouzského ajour -  prolamování, které je vyjádřeno mezerami ve tkanině.

Vaflová tkanina – název pro všechny tkaniny z různých vlákenných surovin ve vaflové vazbě. Je to měkká tkanina s plastickým geometrickým povrchem vytvořeným pomocí vaflové vazby. Na povrchu jsou drobné čtverce, jejichž kontury jsou vyvýšené a střed prohloubený. Tkanin bavlnářského typu se používá díky dobrému sání především na ručníky, na ložní prádlo a v poslední době i na oděvy pro volný čas. Tkaniny z jiných vlákenných materiálů jsou vhodné na přikrývky nebo přehozy.

Štruk - obecný název pro tužší tkaninu s podélným ojediněle i příčným nebo úhlopříčným plastickým žebrováním, které vzniká tím, že se střídají místa vazby plátnové s místy volně ležících osnovních nebo útkových nití. Plastičnost řádků může být zvýrazněna výplňkovou nití. Podobá se typu tkaniny piké. Žebrování může být pravidelné, nestejnoměrné nebo uspořádané do geometrických obrazců. Štruky se vyrábí z bavlnářských, vlnařských i hedvábnických přízí. Název je odvozen od použité vazby.

štruk z líce a  z rubu

Popelín - tkanina v plátnové vazbě, z bavlnářských, vlnařských i hedvábnických nití. Osnovní nitě jsou hustě dostavené a jemnější než niti útkové, tím vzniká na tkanině jemné příčné žebrování charakteristické pro popelín. Název je odvozen z francouzského papeline = papežský. Původní popelíny se vyráběly s hedvábnou osnovou a vlněným útkem v Avignonu v době, kdy byl sídlem papeže.

detail popelínu

Ryps - tkanina vyznačující se převážně příčným žebrováním, ale také podélným nebo šikým žebrováním, tkaná ve vazbě rypsové nebo také v plátnové vazbě s použitím hrubšího útku a hustě dostavené jemnější osnovy. Oproti popelínu jsou rypsy hrubší, větší plošné hmotnosti. Používá se na dámské kostýmy, pláště a k dekoračním účelům.

Panama – název tkanin v panamové vazbě. Vyrábí se ze všech druhů vláken a používá se na výrobu košil, ložního prádla, utěrek i přikrývek a potahových tkanin

Satén - obecný název pro tkaniny s hladkým, lesklým povrchem, které jsou tkané ve velmi husté atlasově vazbě. Bavlnářské satény jsou pro zvýšení lesku mercerovány.  Název je odvozen z latinského seta = lesklý.

Gabardén - všeobecné označení pro jemné a husté plášťové tkaniny vyznačující se zřetelným strmým žebrováním a hladkým plným omakem. Charakteristického vzhledu se dosahuje keprovou,  vícestupňovou vazbou a  vysokou dostavou v osnově. Původní gabardény byly vlnařkého typu, v současné době se vyrábí téměř ze všech dostupných vlákenných surovin. Název je odvozen z francouzského Gabartin - modelový salón, který první vyráběl tento druh tkanin.

Mušelín - tkanina je vyrobena z volně točených přízí (bavlnářských, vlnařských, hedvábnických i z chemických materiálů) ve velmi řídké plátnové vazbě se čtvercovou dostavou. U bavlnářského a vlnařského mušelínu jsou na povrchu znatelná jemná, odstávající vlákna. Název je odvozen od města Mossul, kde byly vyráběny bavlněné mušelíny.

Voál - pružná, splývavá, porézní tkanina v plátnové vazbě, s malou dostavou jemných, česaných, nití. Podobá se mušelínu, ale je tužší a na omak ostřejší. Bývá jednobarevná nebo potištěná, používá se na dámské šaty. Název je odvozen z francouzského voile = závoj, průhledná tkanina malé hmotnosti.

Etamín - bavlnářská nebo vlnařská tkanina tkaná z jednoduché česané příze s větším počtem zákrutů ve vazbě plátnové. Název tkaniny je odvozen z francouzského etamine - síto, řešeto. Použití na letní dámské šaty a halenky či na záclony a dekorační tkaniny.

Mušelín, volál a etamín se liší zejména strukturou použitých nití, které dávají tkaninám charakteristický vzhled.

Šantung – původně jemná hedvábnická tkanina, charakteristická svou plátnovou vazbou a nestejnoměrnou přízí v útku, která byla z divokého hedvábí nebo z tzv. šapového hedvábí. Postupně se tato tkanina začala napodobovat a tkát i z jiných vláken. Šantung se používá převážně na dámské šaty a halenky, ale není výjimkou i jako dekorační tkanina. Název odvozen od jména čínské provincie Shantung, známé výrobou hedvábnických tkanin tohoto typu.

Indické plátno - vzdušná splývavá tkanina bavlnářského nebo vlnařského typu, mírně průsvitná, s měkkým omakem, většinou jednobarevná s otevřenou nezastřenou vazbou. Tká se z jednoduché nebo skané česané příze ve vazbě plátnové. Má jemný strukturální povrch daný řídkou dostavou a nestejnoměrným zákrutem nití, který připomíná rukodělné výrobky. Název je odvozen od typických bavlněných tkanin malé hmotnosti ručně tkaných v Indii. Používá se na dámské letní šaty a pánské košile.

Krep - obecné označení pro všechny druhy tkanin, které mají neurčitý zrnitý povrch vytvořený krepovou vazbou, krepovými nitěmi, střídáním nití s S a Z zákrutem, krepovými nitěmi nebo speciální krepovou úpravou (na bavlněném plátnu se provádí potištění louhem viz louhový krep). Název odvozen z latinského crispus - kadeřavý.

Žoržet – tkanina původně hedvábnického charakteru, dnes jsou žoržety vyráběny téměř ze všech vlákenných surovin. Charakteristické pro žoržet je použití nití s S a Z zákruty se střídáním 2:2 v osnově i v útku, při použití plátnové vazby. Tkanina je tím velmi „živá“ pružná. Při použití krepových nití nebo krepové vazby se označuje jako krepžoržet.

detail hedvábnického žoržetu

Flanel - obecný název pro bavlnářskou a vlnařskou tkaninu s  měkkým omakem a hustým vlasem vždy na lícní a často i na rubní  straně, který zakrývá vazbu plátnovou nebo keprovou. Název byl odvozen z welského gwlamen - vlněná tkanina, který se přes flannen ustálil na flanel.

Streč - roztažná tkanina, vyrobená kombinací z pružných nití různého typu v kombinaci s nitěmi nepružnými. Roztažnost může být podélná, příčná nebo oboustranná. Pokud je roztažnost tkaniny dána pomocí elastomerových vláken, pak je běžně využíváno 1 až 4% těchto vláken ve tkanině. Streč se používá se k výrobě dámských i pánských oděvů, jejichž výhodou je snížená mačkavost a držení tvarů. Název je odvozen z anglického stretch - napnout, natáhnout.

Žinylková tkanina - objemnější tkanina s vlasovým povrchem. Je tkaná z efektních žinylkových nití v útku, často i v osnově. Tkanina může být z různých vlákenných materiálů, používá se často jako potahová čalounická tkanina, ale využívá se i  pro oděvní  nebo dekorační účely.

Matlasé – plastická tkanina, původně vyráběná jako potahový materiál (mattelassé = vypolštářovaný). Matlasé se vyrábí z nejrůznějších vlákenných surovin jako tkanina s výplňkovou osnovou, která tvoří plastičnost tkaniny. Matlasé má nejméně dvě útkové a tři osnovní soustavy. Tento typ tkaniny se používá převážně na potahy pro čalouněný nábytek, ale též pro dekorační účely.

Dubl - dvojitá tkanina s oboustranným lícem. Dvě tkaniny jsou spojovány další osnovní nití.  Každá z obou tkanin má jiný vzor nebo barvu. Někdy je možná záměna s dvou útkovými tkaninami, které mají reverzní vzor na rubu a líci.

Kontrolní otázky:

V jakých vazbách jsou tkány satény?

Jaký bude rozdíl mezi etamínem a voálem?

Podle jakých charakteristik rozeznáte rypsovou tkaninu od popelínu?

Popište rozdíl mezi krepem a žoržetem.

Kolik osnovních a útkových soustav má tkanina matlasé?

Které charakteristické znaky má tkanina typu šantung, z jakých vláken byla tato tkanina původně vyráběná?

# Tkaniny bavlnářského typu

Bavlnářské tkaniny jsou vyrobeny z bavlněných vláken, z chemických vláken bavlnářského typu nebo jejich směsí tak, že mají vzhled i charakter tkanin z bavlněných vláken. Tyto tkaniny většinou vynikají příjemným omakem a vysokou savostí, záleží vždy na poměru směsi použitých vláken. 100% bavlněné tkaniny mají nesporně stále velkou oblibu u spotřebitelů.

Tkaniny bavlnářského typu jsou uspořádány v textu tak, aby bylo možno postihnout i malé rozdíly mezi velmi podobnými typy. Použití některých tkanin je velmi široké. Široká je také škála různých tkanin stejného typu. U jednotlivých typů jsou uvedeny základní charakteristické vlastnosti. K snadnějšímu zapamatování je uvedeno původní nebo nejčastější použití.

Mul - velmi řídká tkanina z jemných, volně točených přízí (nitě s malým počtem zákrutů na 1 m) s porézním povrchem, tkaná v plátnové vazbě. Slouží pro zdravotní a technické účely, vazba je nestabilní.

Organtýn - řídká tkanina (16 nití v osnově na 1 cm) v plátnové vazbě, vyrobená z málo točených přízí, které mohou pojmout velké množství škrobu. Organtýn je hustší jak mul, vazba je stabilní. Tímto škrobem je tkanina silně tužena tak, že nemá téměř žádnou splývavost. Používá se na vyztužení krojů, dámských oděvů a pokrývek hlavy.

Batist - poloprůsvitná tkanina na omak velmi jemná, tkaná z velmi jemných přízí v  hustě dostavené plátnové vazbě. Batist má obyčejně stejnou dostavu nití osnovních i útkových, má tzv. čtvercovou dostavu. Na výrobu batistů se používá většinou dlouho vlákenná bavlna. Hotové tkaniny jsou bělené, jednobarevné nebo i potištěné. Původní název byl určen pro lněnou tkaninu a je odvozen od prvního výrobce tkaniny tohoto druhu Francouze Jeana Batista. Batist se používá na jemné výšivky,  dětské prádlo, pánské i dámské košile,  kapesníčky.

Madeira - jemná bavlněná tkanina, většinou v plátnové vazbě, celoplošně zdobená výšivkou. Pro madeiru jsou charakteristické výšivky s drobnými vysekávanými otvory. Jako podkladu pro výrobu madeiry se používá často batist.

detail madeiry

Oxford - tkanina s porézním povrchem, tkaná ve vazbě zesíleného plátna. Často je tkaná jako vícebarevná, v pruzích nebo kárech. Používá se na sportovní a pracovní košile. Název je odvozen od dříve módních sportovních košil, které nosili studenti v Oxfordu.

Véba - je tkanina v plátnové vazbě s hustou dostavou. Véba je jemnější provedení molina. Véba bývá potištěná. Plošná hmotnost veby se pohybuje okolo 100 g/m2. Používá se k výrobě ložního prádla (tzv. prádlová véba) nebo na dámské halenky. Současná véba se používá zejména na potištěné ložní prádlo. Původní hustá dostava bývá snižována až do průhlednosti textilie.

Molino - obecný název pro tkaninu tužšího omaku, vyráběné ze středně jemných přízí v husté plátnové vazbě se čtvercovou dostavou. Používá se v režné podobě, ale i bělené, barvené i potištěné k nejrůznějším účelům jako např. kapsovina, trenkovina, zástěrovina nebo jako dekorační nebo technická tkanina. Jemné provedení molina se nazývá véba.

Renforcé - hrubší tkanina v plátnové vazbě s hustou dostavou v osnově i útku, často s tištěným vzorem. Původní renforcé bylo vyrobeno z konopí a používalo se ho na levné košile, dnešní bavlnářské renforcé se používá převážně na dětské letní ošacení. Molino a renforcé jsou totožné typy tkanin s odlišnými názvy. Název je odvozen z fr. renforcé = zesílený.

Tetra - označení pro měkkou bavlnářskou dutinnou tkaninu. Na povrchu jsou vytvořeny čtverce nebo obdélníky dutinnou vazební technikou. V režném nebo běleném provedení se používá na plenky nebo dětské osušky, v barevném na utěrky a ručníky.

Bavlnářský krep - tkanina vyrobená z jemných přízí v krepových vazbách. Jako bavlnářský krep jsou označovány i tkaniny v plátnové vazbě upravované louhováním (viz louhový krep) nebo ze směsi vláken (nejčastěji bavlna/polyester), které mají krepový povrch získaný gaufrováním. Jako bavlnářský krep mohou být označovány tkaniny, které jsou vyrobeny ze dvou osnov s různou sráživostí – efekt po vysrážení je podobný jako u louhového krepu. Používá se na dětské ošacení či dámské šaty.

Louhový krep - upravená bavlnářská tkanina typu véba nebo molino, která je potištěna louhem sodným. V převážné většině je louhování prováděno v podélných pruzích. V místech, kde je tkanina potištěna tímto roztokem dojde ke smrštění a tím se vytvoří krepový efekt – vrapování (pruhy nepotištěné). Krepy jsou většinou předem potištěny barevným vzorem. Používají se pro výrobu ložního prádla, ale i dámské a dětské letní oděvy.

Modrotisk - modrá bavlnářská tkanina i bílými vzory. K výrobě se používají tkaniny typu véba nebo molino. Modrotisk patří do skupiny lidových tkanin, zvláště v českých zemích. Název je odvozen od speciálního postupu při barvení. Tkanina je před barvením ručně potištěna rezervním tiskem a poté je obarvena v indigové barvě. Většinou se tiskne na vébu nebo molino. Původně se tato tkanina nazývala indigo.

Piké - tkanina má tužší omak, s plastickým geometrickým vzorem. Tato skupina tkanin bývá také označována také jako stehové tkaniny díky své konstrukci. Na lícní nebo rubové straně jsou viditelné stehové příze, které vytváří na tkanině "stehy" zvýrazněné větším napětím těchto nití. Často bývá použito pro zvýraznění plastického vzoru i hrubších nití výplňkových. Použití těchto tkanin je značně ovlivněno módou, vyrábí se z nich dámské halenky, šaty.

Balonový ryps - tkanina s jemným příčným žebrováním, tkaná ve velmi husté plátnové vazbě se zvýšenou dostavou osnovních nití a silnějším útkem. Napodobují klasickou rypsovou vazbu. Balonové rypsy se tkají ze směsových přízí bavlnářského typu. Jsou většinou opatřeny hydrofobní úpravou. Používají se na dětské oděvy, ve větších hmotnostech na pláště. Název je odvozen od rypsové vazby.

Canvas -  je typ hrubší bavlnářské tkaniny (původně tkanina z konopí nebo lnu, dnes se používají i směsi různých vláken) v plátnové vazbě. Tkanina má hrubý rustikální povrch, je hustě dostavená, pro oděvní účely apretovaná. Canvas je název pocházející z angličtiny a označuje, stanovinu, hrubé malířské plátno, celtovinu, plátno ale též kanafas. Canvas je většinou v režných barvách nebo ve světlých hnědých a zelených odstínech, používá se na letní sportovní oblečení, bundy, kalhoty, šité kabely nebo i některé obaly.

Kanafas - bavlnářská tkanina tkaná ze středně hrubých přízí v plátnové vazbě. Původní české kanafasy ze lnu byly charakteristické svým podélným pruhováním. Byly převážně vyráběny v kombinaci barev modrá a bílá nebo růžová a bílá. Současný kanafas se vyrábí v jemnějším provedení v nejrůznějších barvách, většinou v kostkách menších i větších rozměrů. Používá se na ložní prádlo, šaty i k dekoraci.

detail pruhovaného kanafasu

Damašek - bavlnářská tkanina, hustě dostavená, často lesklá, vyrobená z jemných přízí. Tká se žakárovou technikou v atlasových vazbách s velkoplošnými vzory. Damašek je převážně jednobarevný používá se matných a lesklých přízí. Bavlněný damašek pro luxusní ložní prádlo bývá mercerován a kalandrován. Některé typy damašků jsou vyráběny přímo pro oděvní nebo dekorační účely.

Africký damašek  se vyrábí v České republice a vyváží se do Afriky, proto nese název africký damašek, také je nazýván jako africký brokát. Od běžného damašku se liší vzorováním s africkou tématikou. Vyrábí se z velmi jemných bavlněných přízí (8 tex) s vysokou dostavou osnovních i útkových nití. Tkanina se upravuje mercerací i kalandrováním, potiskuje se vzory typickými pro Afriku.

Činovatina - tkanina je výrazná svou vazbou, která vytváří vzory čtverců, obdélníků nebo jiných geometrických obrazců střídáním osnovních a útkových keprových nebo atlasových vazeb při dodržení ostrého odvázání vazných bodů (na hranici vzoru je vždy oproti osnovnímu vaznímu bodu útkový a naopak). Použití na ručníky a ubrusy, v živých barvách je součástí některých lidových krojů.

Atlas grádl - hustá tkanina středních hmotností s charakteristickými podélnými pruhy. Vzoru se dosahuje střídáním osnovních a útkových atlasových vazeb s použitím ostrého odvázání. Pruhy jsou různých šířek a v rozmanitých vzorových obměnách. Používá se zejména na ložní prádlo.

Bavlnářský satén - hustá tkanina v atlasové vazbě s hladkým a lesklým povrchem z jemnějších přízí, mercerovaná a kalandrovaná. Některé druhy potištěného bavlnářského saténu se nazývají pro svůj lesk silk; název je odvozen z anglického silk = hedvábí. Používá se na ložní prádlo a dámské šaty.

Klot - tkanina s hladkým matným povrchem, tkaná z jemných ostře točených osnovních nití a méně točených měkkých útkových nití. Tká se v útkové atlasové vazbě s vysokou dostavou. Původní klot byl černý. Dnes se vyrábí v jasných a pastelových odstínech. Používá se na pracovní pláště, pracovní kombinézy, trenýrky, prošívané přikrývky.

Pracovní kepr - hrubší bavlněná tkanina vyráběná v keprové vazbě. Na povrchu má zdůrazněné šikmé řádkování. Bývá lehce škrobená a používá se především na pracovní oděvy (montérky, lékařské pláště). Název vznikl kombinací účelu použití a použité vazby tkaniny.

Bavlnářský flanel - tkanina s příjemným omakem. Má krátký hustý, vyčesaný vlas, který částečně zakrývá plátnovou nebo keprovou vazbu. Vlas je vždy na líci, ale některé flanely mají počesaný líc i rub. Plošná hmotnost flanelů je velmi odlišná. Flanely mohou být vzorovány barevnými nitěmi při tkaní, ale i potištěním před počesáním. Používá se na zimní košile, halenky, šaty. Od barchetu se liší tím, že má vždy počesaný líc.

Flanýlek - jemně počesaná tkanina, menší plošné hmotnosti než flanel, s jemným vlasem a se zřetelnou plátnovou nebo keprovou vazbou. Použití na dětské prádlo a dámské košile.

Barchet - je tkán většinou keprové vazbě. Charakteristické pro barchet je hladký a potištěný líc a rub počesaný. Původní barchety se pooužívaly na dámské sukně v době, kdy ženy nenosily spodní prádlo a počesaný rub byl příjemný na tělo. Dnes se barchet používá na sportovní košile, dětské ošacení nebo dámské šaty. Název pochází ze středověku a je odvozen z latinského barracanus - původní hrubá tkanina z velbloudí vlny, která svým vývojem přešla v dnešní bavlnářský typ.

Denim - zpravidla tuhá a pevná tkanina tkaná v keprové vazbě v kontrastních barvách osnovních a útkových nití (nejčastěji modrá osnova a bílý útek). Používá se na sportovní oblečení typu džínových oděvů. Dnes se tato tkanina nazývá též riflovina nebo džínovina a stává se pozvolna uniformou. U stále oblíbeného modrého denimu, kde se obarvuje osnova indigem je vyvinuto mnoho konečných vzhledových úprav, které se často mění vlivem módních trendů. Tyto úpravy se většinou provádějí na hotových výrobcích. Jedná se např. o tzv. stonewash anebo tzv plísňové úpravy prováděné pomocí enzymů. Název denimu je odvozen z franc. de Nimes = z Nimes (v městě  Nimes se tkanina vyráběla a byla určena na  výrobu pracovních oděvů, původně pro zlatokopy).

Dyftýn - měkká tkanina s hustým nízkým (vyčesaným a postřiženým) vlasem na lícní straně. Tkanina střední hmotnosti se tká v oboustranné atlasové vazbě ze středně jemné příze v osnově a hrubší v útku. Dyftýnu se dříve říkalo duvetin nebo také opičí kůže, protože jeho plstnatý povrch připomíná jelenicovou kůži. Používá se na sportovní bundy, vesty a dámské pláště.

Manšestr - tkanina vlasová, větších plošných hmotností (mezi 300 – 500 g/m2) s různými šířkami plastických vlasových podélných pruhů. Tkanina má jednu osnovu z jemných skaných přízí a dvojí útek. Tkanina je tkaná ve speciální vazbě pro útkové samety. Jeden útek je vazný, druhý vlasový je po utkání rozřezán. Vlas se pak napařuje, kartáčuje, postřihuje. Tkanina se na rubu často tuží. Manšestr se používá na sportovní a dětské oděvy. Název je odvozen od anglického města Manchester, kde se tyto tkaniny vyrábí.

Prací kord - někdy také nazýván prací manšestr, je vlasová tkanina o hmotnosti 180 – 300 g/m2, s podélnými jemnými hustými proužky. Vyrábí se z jemných osnovních nití ze středně jemných nití útkových (vazní a vlasové). Často bývá potištěn. Používá se na dětské oděvy.

Samet - vlasová tkanina s hustým krátkým vlasem, který je vytvořen řezáním vlasového útku - útkový samet nebo řezáním vlasové osnovy - osnovní samet. Po rozřezání se vlas kartáčuje, postřihuje a dále se upravuje tak, že na povrchu tkaniny nevznikají žádné vlasové proužky. Podle použité kvality bavlněných vláken a jemností nití a celkové plošné hmotnosti lze dělit samety dále na oděvní a nábytkářské.

Smyčková tkanina - jinak také nazývána jako froté - bývá provedena ve větších plošných hmotnostech, s měkkým omakem. Na jedné nebo i obou stranách tkaniny jsou vytvořeny speciální technikou smyčky, většinou ve velkoplošných vzorech. Používá se zejména na osušky, ručníky, plážové soupravy. Současným trendem je používání jiných vlákenných materiálů. Jednou variantou jsou viskózové ručníky a osušky (označované jako bambus), kterým jsou reklamou připisované různé vlastnosti. Jednou z těchto vlastností je i vyšší plošná hmotnost. Dovedli byste vysvětlit proč mají tyto výrobky vyšší hmotnost?

Sypkovina nebo také inlet (německý obchodní název) je hustě dostavená bavlnářská tkanina v plátnové nebo třívazné keprové vazbě, používaná převážně na sypky, do kterých se vsypává peří. Vyrábí se buď z čisté bavlny nebo ve směsích s viskózou nebo polyesterem. Tká se buď s barevnou osnovou a režným útkem nebo se režná tkanina barví v kuse. Sypkoviny se kalandrují tak, aby nepropouštěly peří. Jako sypkovina se označují i materiály mnohem řidší (často nejsou ze 100% bavlny), které se ovšem nepoužívají pro přikrývky plněné peřím, ale pro přikrývky plněné rounem ze syntetických vláken.

detail kalandrované sypkoviny

Kalmuk - hustá, oboulícní dvojútková tkanina velké hmotnosti, oboustranně počesaná. Lícní strana má plně zakrytou vazbu. V útku se používá vigoňových nebo viskózových přízí. Tká se pestře na listových stavech. Používá se na přikrývky nebo ke speciálním účelům jako je např. zimní „řeznické pepito“.

Kanava - řídká tužená tkanina s mřížkovým efektem. Vyrábí se z hrubší skané příze s kanavovou vazbou. Používá se na ruční výšivky, s měkkou úpravou na letní košile. Název je odvozen od použité vazby.

Dubl - dvojitá tkanina. Dubl bavlnářského typu se používá zejména na košile pro zimní období. Jsou to dvě tkaniny spojené další osnovou v jeden celek. Většinou má dubl má dva odlišné vzory a je oboulícní.

bavlnářský dubl jako košilovina

Kontrolní otázky:

Které typy bavlnářských tkanin jsou v plátnové vazbě?

Které typy bavlnářských tkanin jsou počesané?

Čím se liší dyftýn od barchetu?

Čím se liší samet od pracího kordu?

Čím se liší manšestr od pracího kordu?

Co je charakteristické pro denim?

Co je charakteristické pro činovatinu?

# Tkaniny lnářského typu

Len byl dlouhá léta jedinou rostlinnou surovinou pro výrobu oděvů. Mnohé historické kroje jsou jen ze lněných tkanin. Pro lněné příze je charakteristická nestejnoměrnost jemnosti, její větší přirozený lesk a hladkost než u příze bavlněné. Tyto vlastnosti přízí jsou pak charakteristické i pro tkaniny vyrobené ze lnu. Oproti bavlně má len větší pevnost a trvanlivost a proto i lněné tkaniny jsou mnohem pevnější a trvanlivější. Na omak jsou lněné výrobky tužší a chladivé, mají dobrou savost. Další charakteristická vlastnost lněných tkanin je vysoká mačkavost.

Lněné tkaniny lze dělit podle různých hledisek a to podle použité vlákenné suroviny nebo podle stupně vybělení či zabarvení.

Celolněné výrobky jsou ze 100% lnu. Pololněné výrobky se většinou kombinují s bavlnou, např. lněný útek a bavlněná osnova. Kombinované lnářské tkaniny jsou vyrobeny ze směsí vláken, lněného podílu je právě tolik, jaký efekt má být na tkanině dosažen. Tkaniny lnářského charakteru mohou být vyrobeny i výhradně z chemických vláken, příze mají vždy nestejnoměrný vzhled a tím připomínají lněnou surovinu. Lnářské tkaniny jemnějšího charakteru jsou vyrobeny z kotonizovaného lnu. Len je rozvolněn na jednotlivá elementární vlákna a pokrácen na délku bavlny, takže tento kotonizovaný len lze spřádat bavlnářskými technologiemi.

Lněné tkaniny mohou být celoběnené, nebo jen částčně bělené ( 1/4, 1/2, 3/4 bělené). Pestré tkaniny jsou pestře snované a s pestrými (mnohabarevnými) útky. Barevné lněné tkaniny jsou celoprobarvené v kuse, potištěné jsou se vzorem natištěným.

Některé typy lnářských tkanin mají název jako původní typ tkaniny z jiných vláken. Lněná surovina se používá jak k oděvním účelům, tak v ložním a stolním prádle i pro technické účely. Pro svou savost a lesk se len přidává do oblekových vlnařských tkanin, pro svou mačkavost se len používá všude tam, kde konečným efektem textilie je zmačkaný charakter. Lněnými utěrkami jsou vybaveny luxusní kuchyně, protože tyto utěrky dobře sají a nezanechávají na sklenicích úlomky vláken.

Véba - je původně hustě dostavená celolněná tkanina v plátnové vazbě, stejně jako véba bavlnářská. Je vyráběna z jemných lněných přízí, bývá kalandrovaná a s lesklým lícem. Používá se na letní ložní prádlo, zvláště na prostěradla.

Madeira je stejně jako bavlněná madeira celoplošně vyšívaná tkanina v plátnové vazbě s drobnými vysekanými otvory uprostřed vyšívaných efektů.

Damašek - obdobně jako bavlnářský damašek je i lnářský damašek hustě dostavená, lesklá tkanina, vyrobená z jemných přízí. Tká se žakárovou technikou v atlasových vazbách. Velkoplošný vzor se nejčastěji vytváří střídáním osnovních a útkových vazeb. Používá se na ložní prádlo.

Matracový damašek - patří již k minulosti. Jedná se o velmi kvalitní potah matrací, který se používal v době, kdy matrace sloužila více jak jednu generaci. Matracový damašek je tužší lnářská tkanina v žakárových vzorech. Název je odvozen od účelu použití a charakteristického velkoplošného žakárového vzoru, typického pro damašek.

matracový damašek

Ségl - lnářská tkanina tužšího omaku se zrnitým povrchem, na níž vynikají nepravidelnosti lněné příze. Je tkána v plátnové vazbě, používá se jako technická textilie, ale i k výrobě některých sportovních bund a plášťů. Velmi podobný séglu je canvas, který má stejné použití.

Grádl - lnářská tkanina s výraznou kresbou vazby lomeného kepru, který dává tkanině charakteristický vzhled podélných pruhů. V barevném provedení se používá např. na některé stejnokroje, v běleném provedení na ložní prádlo.

Matracový grádl - obdobně jako matracový damašek patří k minulosti. Je to tkanina celolněná nebo pololněná s hladkým a lesklým povrchem, tkaná v typické vazbě lomeného kepru. Na rozdíl od grádlu je matracový grádl tužší. Použití je patrno z názvu: na potahy matrací.

Ostatní názvy lněných tkanin úzce souvisí s použitím, ke kterému jsou předurčeny. Dle konečného účelu použití mají tkaniny potřebné vlastnosti. Ve lnářských typech tkaniny se vyskytuje: košilovina, lovecké plátno, šatová tkanina, utěrkovina, ručníkovina, ubrusovina, lehátkovina, plachtovina (viz canvas), roletovina či slunečníkovina.

Kontrolní otázky:

Jaké vlastnosti budou mít čistě lněné tkaniny?

Co je charakteristické pro grádl?

Co je typické pro ségl?

# Tkaniny vlnařského typu

Vlněné tkaniny jsou oblíbené právě pro své specifické vlastnosti, jako je vynikající tepelná izolace, hřejivost, pružnost, dobrá nasákavost, výborné zpracovatelské vlastnosti, zvláště dobrá tvarovatelnost napařováním a žehlením. Lidově řečeno: „V zimě hřejí, v létě chladí“. Další typickou vlastností vlněných tkanin je plstivost. Plstěním se tkaniny sráží do šířky i do délky, nabývají na plošné hmotnosti. Tkaniny vyšších plošných hmotností, které se většinou používají na zimní odívání, se vyrábí z mykaných vlněných přízí (kde nejsou vyčesána krátká vlákna), často i z vláken hrubších vln. Z přízí česaných (česáním se ze suroviny vyčešou krátká vlákna a ostatní jsou dokonale  ojednocena a uspořádána do česance, z něhož se vyrábí velmi jemné příze) se vyrábí tkaniny lehké, vzdušné, jemné, používané na letní odívání. Nejkvalitnější tkaniny na letní pánské obleky se dnes vyrábí ze super jemných vln o jemnostech od 80 do 250 tops. Takové tkaniny z ovčí vlny mohou být označeny jako SUPER S. Tzv. odlehčené vlněné tkaniny, se vyrábí v kombinaci s chemickými vlákny, ale i s přírodním hedvábím. Vlněné tkaniny se také vyrábí s přídavkem elastomerových nekonečných vláken, buď v osnově nebo v útku nebo v obou směrech, tyto tkaniny jsou označovány jako strečové.

Vlněné tkaniny mají v Čechách nejdelší tradici ve výrobě i použití. I když díky rozmanitosti výrobní techniky každou módní sezónu přicházejí na svět nové druhy vlněných tkanin, jsou i tkaniny takové, které si zachovávají svůj typický vzhled, vlastnosti a jsou v menších či větších obměnách stále na trhu. Mezinárodní obchod s vlněnými tkaninami byl odedávna velmi živý a některé názvy typů vlněných tkanin tím byly ovlivněny. Dochází k "vypůjčení" některých názvů z cizích jazyků, které se vžily v Čechách jako odborné termíny.

Vlnařské tkaniny se tkají z vlněných přízí, nebo přízí vypředených z chemických vláken vlnařského typu (tzn. délka a jemnost vlněných vláken) nebo směsí tak, že mají vzhled tkaniny z vlněných vláken.

## Typy vlnařských tkanin, odvozené od použitých vazeb

Pískový krep - vlnařská tkanina vyrobená z jemných česaných přízí, zrnitý povrch je vytvořen zásadně jen smyšlenou krepovou vazbou. Pískový krep je obdobou hedvábnického typu tkaniny, která se vyrábí z multifilů bez zákrutů. Příze na vlnařský krep mají menší počet zákrutů, proto je tkanina porézní a na omak příjemná.  Používá se na dámské šaty.

Žoržet - velmi pružná tkanina s jasnou plátnovou strukturou, je tkaná zásadně v plátnové vazbě vždy však se střídáním nití se zákrutem S a Z v poměru 2 : 2 v osnově i útku. Vlněný žoržet se používá na dámské šaty.

Krepžoržet - je vlastně žoržet s dalším krepovým efektem. Tkanina je velmi pružná s jasnou vazební strukturou, tkaná v plátnové vazbě z krepových nití nebo v krepové vazbě, vždy však se střídáním nití se zákrutem S a Z v poměru 2 : 2 v osnově i útku. Krepžoržet může být i z krepových nití, tkanina je pak velmi „živá“.

Gabardén - je jednobarevná hustá tkanina malé hmotnosti typická zřetelným keprovým, diagonálním žebrováním. Používá se vícestupňový kepr nebo výrazně vyšší dostava osnovních nití oproti dostavě útkových nití. Líc gabardénů se opaluje, aby struktura vynikla. Používá se na pánské kalhoty, uniformy i na dámské kostýmy.

Gabarding - označuje tkaninu obdobnou gabardénu, avšak s menší plošnou hmotností, se zvlášť strmým žebrováním, které je docíleno vazbou zesíleného kepru. Používá se na dámské šaty, kostýmy a lehké pánské oblečení nebo letní uniformy.

Kord nebo také oblekový kord - vlnařská tkanina střední hmotnosti a tužšího omaku. Je velmi pevná s výrazným šikmým plastickým žebrováním. Má hustou dostavu osnovních nití, tká se většinou v pětivazném zesíleném atlasu (kordová vazba) nebo ve vícestupňovém kepru. V osnově se používá skaná česaná příze muliné nebo melanž s větším počtem zákrutů, v útku většinou tmavší skaná česaná nebo jednoduchá mykaná jednobarevná příze. Používá se převážně na pánské obleky a pláště sportovního stylu. Název odvozen od anglického cord = provazec.

Tvil - vlnařská hladká tkanina s plným a měkkým omakem. Vyrábí se většinou jednobarevná, ze skané česané nebo jednoduché mykané příze někdy mírně zaplstěná ve čtyřvazné nebo šestivazné oboulícní keprové vazbě. Používá se na pánské obleky, dámské kostýmy, kalhoty. Název je odvozen od skotského tweel - diagonální vzhled použité vazby.

Serž - jednobarevná vlnařská tkanina ná na rozdíl od tvilu  ostrý plný omak. Serž se tká v laskasu nebo v cirkasu z jednobarevných nebo melé přízí. Pro zřetelnější keprovou strukturu se tyto tkaniny opalují. Název je odvozen z latinského serica = hedvábný, používá se i u hedvábnických materiálů na podšívky. (viz serž v hedvábnických tkaninách) Vlnařský serž se používá na dámské kalhoty, kostýmy.

Tropikal - vlnařská porézní a vzdušná tkanina malé plošné hmotnosti s ostřejším omakem. Je tkána pouze v plátnové vazbě se zřetelnou strukturou z dvojmo či trojmo skaných přízí s ostřejším zákrutem, často s melanž či muliné efektem. Používá se na letní lehké pánské obleky, dámské letní šaty a kostýmy. Název je odvozen od určení tkaniny pro tropické oblasti. Tkanina podobného charakteru se stejným určením použití se nazývá palmbíč. Tento název je chráněná značka místní americké firmy, který pochází z amerického přímořského lázeňského střediska Palm Beach - palmová pláž.

Hopsak - vlnařská jednobarevná nebo melanžová tkanina střední hmotnosti s ostrým omakem a výraznou vazební strukturou přisazovaného atlasu. Vyrábí se z česané nebo jemné mykané příze. Používá se na pánské obleky a zimní stejnokroje. (Na letní stejnokroje se používá porézní tkanina v panama vazbě.) Název je odvozen z anglického hopsacking = jutová tkanina na chmelové žoky.

## Typy vlnařských tkanin, odvozené od použitých vláken

Kašmír - měkká, splývavá vlněná tkanina, s matovým leskem většinou potištěna typickými kašmírovými vzory. Má obvykle šikmé řádkování vytvořené třívaznou útkovou keprovou (kašmírovou) vazbou. Vyrábí se z jemných česaných přízí, původně z kašmírské vlny. Používá se na dámské šaty, šály a šátky. Původ této tkaniny je v Indii.

Angora - tkanina měkkého až mýdlového omaku s vlasem, který mírně zakrývá strukturu některé ze základních vazeb. Vlasový povrch je vytvořen menším či větším podílem vláken srsti angorského králíka. Používá se na dámské šaty a kostýmy.

Kamelhár - vlnařská jednobarevná nebo melanžová tkanina s měkkým, něžným omakem s vlasovým povrchem, který zcela zakrývá vazbu keprovou nebo atlasovou. Vyrábí se z mykaných přízí s podílem velbloudí vlny v charakteristických krémových až béžových barvách. Používá se na dámské i pánské pláště. Název je odvozen z anglického camel = velbloud.

Listr - většinou jednobarevná vlnařská tkanina, převážně v tmavých odstínech, kovově lesklá, pružná, porézní, na omak drsnější v plátnové nebo panama vazbě (ojediněle keprové vazbě). Název je odvozen z francouzského lustre = lesk.

Mohér - pružná tkanina většinou jednobarevná s typicky jemným, měkkým omakem a výrazným kovovým leskem. Tká se z mykaných přízí s obsahem mohérové vlny nebo jiných lesklých vláken. Používá se na dámské kostýmy, pláště. Název je odvozen od použité srsti kozy angorské = mohérová vlna.

Saxony - vlnařská tkanina s jemným krátkým vlasem na lícní straně, mírně zakrývající strukturu čtyřvazného oboulícního kepru. Tká se z jemných mykaných přízí často v kontrastních barvách. Používá se na sportovní typy oděvů. Název, původně čistě obchodní, je odvozen od používaných jemných merinových vln původního saského chovu, anglicky Saxony = Sasko.

Pašmína

Základní surovinou pro tkaninu jsou vlákna z podsady kozy kašmírské.  Pašmína se vyrábí z kašmírových přízí v osnově i v útku nebo je osnova z přírodního hedvábí. Nejčastěji se používá na šály, ale i jiné výrobky nejsou výjimkou. Napodobeniny z viskózy a jiných vláken, dnes běžně prodávané pod stejným názvem, nedosahují kvalit pravé pašmíny.

Pašmína je známá též jako “diamantová tkanina” nebo “měkké zlato ze střechy Asie”, je nejjemnější, nejměkčí a nejteplejší kašmír na světě – říká se, že je osmkrát teplejší než ovčí vlna. Získává se ze slabin horských koz (Capra Hircus), v místním himalájském jazyce nazývaných "Chyangra", žijících v odlehlých oblastech Himálají v Tibetu, Kašmíru a Střední Asii v tvrdých podmínkách nadmořských výšek nad 4000 m. Před dlouhými a drsnými himalájskými zimami je tento druh koz chráněn spodní vrstvou tenkých chlupů, které jsou surovinou pro výrobu pašmíny. Jemná spodní vrstva - Pashmina - je překrytá další vrstvou hrubých odumřelých chlupů. Surová pašmína obsahuje těchto chlupů velké množství neboť srst se sbírá ručně pomocí speciálních hřebenů. Vlákno pašmíny má průměr pouze 15 – 19 µm a proto je pro výrobu jednoho šálu zapotřebí roční přírůstek srsti ze tří koz. Každá koza dává 85 – 230 g vlny ročně.

Slovo "pashm" znamená teplo. V dávných dobách, v časech mogulských vládců v Indii, byl kus oděvu z pašmíny zdrojem hrdosti pro jeho nositele podobně jako šperky. Tento solitér, který vydrží celý život, býval po celém světě předáván v královských a bohatých rodinách z generace na generaci. Dámy na královských dvorech ve Francii a v Petrohradě v 18. století byly okouzlené elegantní texturou a hřejivostí této tkaniny. Poté, co Napoleon dal své manželce Josefině darem šál z pašmíny vypukla ve Francii módní horečka. A i dnes zůstává pašmína, jako klasický doplněk modního šatníku, kde je mimořádně ceněná pro svou trvanlivost a přitažlivost. Aby získaly šály z pašmíny lesk a třpyt, přidává se k pašmíně přírodní hedvábí. Výrobci připravují tuto takzvanou hedvábnou pašmínu z různých poměrů hedvábí a pašmíny, obvykle z 70% pašmíny (útkové nitě) a 30% hedvábí (osnova).

## Typy vlnařských tkanin, odvozené od použitých nití

Marengo - měkká tkanina různých plošných hmotností, s jemným vlasovým povrchem (např. flanel), charakteristická černo bílou barevností. Tká se z česaných nebo mykaných přízí typu marengo, což označuje přízi vyrobenou z černých vláken s příměsí maximálně do 5 % vláken bílých. Výsledný černý povrch tkaniny má jemné bílé ojínění. Používá se na obleky a pláště. Název je odvozen od francouzského marengo = šedočerný.

Buklé - měkká a objemná, porézní tkanina střední až větší hmotnosti s charakteristickým obloučkovitým povrchem vytvořeným buklé přízí obvykle v útku. Tká se v plátnových nebo v některé z útkových vazeb. Používá se na dámské kostýmy nebo pláště.

Krul - vlnařská objemná tkanina s větší plošnou hmotností, ale s měkkým omakem a zkadeřeným povrchem, který je vytvořen smyčkovou nití zakrývající většinou vazbu. Na rozdíl od buklé má krul výrazně smyčkový líc, což je dané použitou vazbou, většinou smyšlenou. Vyrábí se ze skaných česaných nebo mykaných přízí různých jemností. Krul původně nahrazoval kožešiny. Používá se na dámské kostýmy, pláště. Název je odvozen z německého krollen = kadeřit se.

## Typy vlnařských tkanin, odvozené od vzoru tkaniny

Názvy vlnařských tkanin jsou často uváděny také podle dominantního vzoru jako je např. filafil, pepř a sůl, kaviár, pepito, glenček, rybí kostra atp. (viz názvy vzorů tkanin). Tyto názvy tkanin pak dále nerozlišují další charakteristické znaky.  Např. vzor rybí kostra může být vyrobena typu serž, ale také jako flanel nebo flauš.

Diagonál - typ vlnařské tkaniny, tkané víceřádkovým nebo zesíleným keprem z česaných, ale i mykaných přízí. Odlišná barva osnovy a útku dává vyniknout keprové vazbě. Tkanina má sportovní charakter se vzorem výrazně diagonálního pruhování. Původní název diagonál označoval všechny tkaniny tkané v keprové vazbě. Název je odvozen od vzoru tkaniny - úhlopříčky = diagonály. Současný diagonál se používá na saka a pláště.

Tartan - vlnařská tkanina, se vzorem rodové skotské kostky. Tkanina se tká z česaných, ale i mykaných přízí jasných tradičních barev, v přesném sledu pořadu házení a snování ve vazbě cirkas. Bývá jemně zaplstěná nebo hladce postřižená. Pravých tartanů je přes tři sta druhů (podle tradičních skotských rodů), každý tartan má svůj název podle jednotlivých skotských rodů. Tkaninám se vzorem napodobující tartan se všeobecně říká skotská kostka. Používá se krom tradičního skotského oděvu na sukně a dámské šaty.

## Typy vlnařských tkanin, odvozené od použitých úprav

Velur - vlnařská tkanina s vysoce měkkým omakem s hustým stojatým až sametovým vlasem, který je krátce postřižen. Vlas zakrývá keprovou nebo atlasovou vazbu. Tká se z jednoduchých mykaných přízí. Používá se na dámské a pánské pláště. Název je odvozen od francouzského velours = samet. Velur se často zaměňuje s flaušem.

Flauš - vlnařská tkanina na rozdíl od veluru s vlasem delším ležatým, částečně urovnaným, zakrývajícím keprovou nebo atlasovou vazbu. Vyrábí se ve větších hmotnostech z jednoduché česané nebo mykané příze. Použití na dámské a pánské pláště. Název je odvozen z německého Flausch  = chomáč vlasů.

Sukno - vlnařská jednobarevná nebo melanžová tkanina, tužší s plným měkkým omakem a se zastřeným, zaplstěným povrchem s krátkým ležícím vlasem, někdy též lesklým, který zcela překrývá vazbu keprovou nebo šikmý ryps. Tkanina je silně valchovaná, někdy lisovaná pro větší povrchový lesk. Používala se na pláště, kostýmy a stejnokroje. Název byl původně obecným označením pro vlněné tkaniny, je odvozen ze staroslovanského súkati = soukati. Dnes jsou klasická vlnařská sukna na trhu s plošnými textiliemi již vzácná, i kulečníková sukna jsou nahrazována jinými typy textilií.

Melton - vlnařská tkanina s měkkým a částečně zaplstěným lícem, zastírající vazbu keprovou, cirkasovou nebo atlasovou. Vyrábí se z česaných i mykaných přízí, často  i pestře tkaný. Melton je upravován meltonovou úpravou, která spočívá v několikanásobném zaplsťování a počesávání líce. Melton nižších plošných hmotností se používá na pánské obleky, větších hmotností na pláště či domácí obuv. Melton v přírodních barvách se používá i na jídelní stoly pod ubrusy, často je označován jako multon. Tento melton je nahrazován levnější netkanou textilií. Technické meltony se používají např. k potažení tenisových míčků.

## Další typy vlnařských tkanin s vyšší plošnou hmotností

Tvíd - vlnařská vícebarevná, zpravidla melanžová, pružná tkanina s drobným kontrastním vzorem, řídce dostavená. Tká se z mykaných, často nopkových přízí v plátnové nebo oboulícní keprové vazbě. Původně se vyráběl ručně z nestejnoměrných ručně předených přízí. Tkanina menších hmotností se používá na dámské kostýmy, s větší hmotností se používá na pláště. Název je odvozen od řeky Tweed v jižním Skotsku, původní oblasti známé výrobou těchto tkanin převážně na ručních stavech. Název Harris-Tweed je chráněným označením tkanin ze 100% vlny, ručně  tkaných.

detail Harris Tweedu

Donegal - vlnařská tkanina s rustikálním porézním povrchem a nezastřeným vzhledem tkaná  zásadně v plátnové vazbě. Charakteristické je použití kontrastních barev v osnově a útku (světlá osnova a tmavý útek) často s barevnými nopky. Lehčí donegal se používá na kostýmy a obleky, těžší na pláště sportovního stylu. Název je odvozen od anglického hrabství Donegal, kde se poprvé tento typ tkanin vyráběl.

detail donegalu s mírně zaplstěným povrchem

Homspen - vlnařská tkanina s jasnou strukturou z hrubých nestejnoměrných melanžových mykaných přízí, tká se většinou ve čtyřvazném kepru nebo odvozeninách. Pro tkaninu jsou typické nevybarvené mrtvé chlupy, které připomínají ruční výrobu. Použití na oděvy sportovního stylu, pláště, saka a dámské kostýmy. Název je odvozen od původního rukodělného zpracování v Anglii home spun = doma předen.

Naté - porézní vlnařská tkanina s rustikálním vzhledem vytvořeným volnější vazbou, střídáním hrubších a jemnějších přízí v odvozeninách od vazby plátnové. Typické pro naté je hrubá struktura. Používá se na dámské pláště. Název je odvozen z francouzského natté = pletená rohož, kterou tkanina svým vzhledem připomíná.

struktura tkaniny naté

Cibelín - vlněná tkanina s dlouhým, ležatým, lesklým (mohérovým nebo jiným) vlasem, často s příměsí bílých vláken. Tkanina je vzdušná, měkká se zcela zakrytou vazbou. Používá se na dámské pláště a pánské sportovní pláště. Název je odvozen z francouzského zibeline = sobol (povrch tkaniny napodobuje tento typ kožešiny).

Loden - vlnařská pevná až tuhá, vícebarevná tkanina střední až velké hmotnosti s vlasem různé délky. Tká se z jednoduchých mykaných, melanžových přízí většinou hnědých, zelených a šedých. Vazebně se používá plátno, laskas, cirkas, tyfl, kepr. Lodeny jsou lehčí, tzv. letní více prodyšné, meltonové středních hmotností téměř bez vlasu a těžké tzv. zimní s krátkým vlasem, který zcela zakrývá vazbu. Název odvozen od rakouské horské oblasti Loderers, kde se původně lodeny vyráběly.

Hubertusová tkanina - typ lodenové tkaniny větší hmotnosti s delším lesklým vlasem urovnaným ve směru osnovy. Vyrábí se z mykaných přízí melé v olivových a zelených odstínech, často s přísměsí kozích chlupů. Tkanina se impregnuje, používá se na pláště sportovního typu a hubertusy (myslivecké pláště). Název je odvozen od patrona myslivců svatého Huberta.

Dubl - dvojitá tkanina.  Ve vlnařském provedení může být i s velmi velkou plošnou hmotností až do 500 g/m2. Dvě tkaniny odlišného vzoru a barvy jsou tkané současně nad sebou a při tkaní jsou spojené zvláštním útkem nebo osnovou. Používá se na dámské peleríny a pánské pláště. Název je odvozen z francouzského double = dvojitá tkanina.

vlnařský dubl

Kontrolní otázky:

Co je typické pro tkaninu typu marengo?

Jak rozeznáte flauš od veluru?

Co jsou charakteristické znaky pro tvíd?

Které tkaniny se soužívají na výrobu uniforem?

V jaké vazbě se tká donegal?

Jak se liší krul od buklé?

# Tkaniny  hedvábnického typu

Hedvábnické tkaniny jsou vyrobeny z přírodního hedvábí nebo chemických nekonečných vláken. Často se používá kombinace nekonečného chemického multifilu v osnově a střižových přízí v útku (např. atlasbarchet). Tkaniny mají různou strukturu a omak, jsou však převážně s lesklým povrchem. V současné době přichází na trh mnoho tkanin ze syntetických materiálů, které napodobuj přírodní hedvábí. K výrobě těchto tkanin jsou používána nekonečná vlákna, která jsou charakteristická pro původní tkaniny z čistého hedvábí.

Proto se často používá dělení hedvábnických tkanin do skupin podle použité vlákenné suroviny:

- z přírodního hedvábí

- z chemických nekonečných vláken

- ze střiží

- kombinace předchozích

## Tkaniny z přírodního hedvábí

Ponžé - hedvábnická jednobarevná hustá, lehká, jemná a neprůsvitná tkanina z jemného přírodního hedvábí v plátnové vazbě. Použití na pánské košile, dámské prádlo a halenky, šaty a v bílém provedení se používá pro umělecké malování na hedvábí. Název odvozen od čínského výrazu pon-chi = tkaný doma.

Organzén - velmi jemná, průsvitná tkanina malé hmotnosti, tkaná v plátnové vazbě z přírodního hedvábí organzín (nit z přírodního hedvábí skaná ze dvou nebo tří gréžových nití) v osnově. V útku se používá gréžové hedvábí (tj. hedvábná nit vznikající současným smotáváním několika zámotků bource morušového) nebo chemického multifilu. Používá se na dámské letní šaty, ale i k dekoračním účelům. Název je odvozen od použitých osnovních nití.

Buret - hrubý rustikální povrch tkaniny je bez lesku, vyrábí se většinou jednobarevná v režné přírodní barvě. Tká se v plátnové vazbě z odpadového hedvábí. Používá se na dámské šaty, kostýmy a různé typy sportovních oděvů. Název je odvozen od použité buretové příze (kratší hedvábné odpady vzniklé při předení, tzv. šapové příze).

detail buretové tkaniny

Šantung - hedvábnická tkanina většinou v režných barvách, s plastickým povrchem získaným zatkáváním nestejnoměrných hrubších útkových přízí např. z odpadového nebo divokého hedvábí. Útky připomínají efektní plamenové nitě. Tká se v plátnové vazbě původně z přírodního spřádaného hedvábí tzv. šapové příze (odpad přírodního hedvábí vznikající při smotávání hedvábí z kokonů bource morušového). Název odvozen od jména čínské provincie Shantung, známé výrobou hedvábnických tkanin tohoto typu.

Dupion - tkanina střední hmotnosti převážně v plátnové vazbě, vyznačující se nepravidelným rustikálním povrchem. V útku se používají příze dupion  nebo divoké hedvábí, které vytvářejí zesílená efektní místa na tkanině. Charakteristické je několik silnějších útků po celé šíři tkaniny, které vytvářejí nepravidelné příčné pruhy. V osnově se používá přírodního hedvábí nebo viskózový multifil. Použití na dámské halenky, šaty. Název odvozen od použitých přízí dupion (nit z nestejnoměrného přírodního hedvábí z dvojitých zámotků).

Tusor - hedvábnická, většinou jednobarevná, velmi hustá tkanina měkkého omaku z přírodního hedvábí nebo tussahu ve vazbě plátnové rypsové, keprové nebo panama. Používá se na pláště, společenské komplety.

## Ostatní hedvábnické tkaniny

Organza  - též nazývaná jako organda je tuhá tkanina malé plošné hmotnosti, tkaná v plátnové vazbě chemického monofilu či multifilu. Tento typ tkaniny napodobuje organzén, který je vyráběn výhradně z přírodního hedvábí. Používá se na některé typy dánských šatů, na šály a dekorační účely.

Šifon - hedvábnický šifon je průhledný a průsvitný, jemný se zrnitým povrchem, mnohem měkčí jak organza. Má velmi řídkou dostavu nití, je vyráběn v plátnové vazbě se střídáním S a Z zákrutů v jedné ze soustav nití. Používá se na šály šátky a dámské šaty.

detail šifonu (v osnově se střídají 2 niti s S a 2 niti ze Z zákrutem)

Kotelé (ryps coteline) - hedvábnická tkanina v rypsových vazbách. V osnově či útku je zatkána hrubší bavlněná nebo vlněná příze vytvářející plastický vzhled. Používá se na dámské šaty.

Flamengo - hustá, neprůhledná hedvábnická tkanina s lehce zvlněným rypsovým povrchem, který je dán silnějšími útky. Tká se z lesklého chemického multifilu v osnově a z krepového multifilu v útku, kde se střídá S a Z zákrut v poměru 2:2, ve vazbě plátnové. Používá se na dámské halenky a šaty.

Žoržet - pružná hedvábnická tkanina, tkaná v plátnové vazbě s použitím hedvábnických nití s běžným zákrutem, ale se střídáním osnovních i útkových nití se zákrutem S a Z v poměru 2 : 2. Původní žoržet byl z čistého hedvábí, dnes se většinou tká z chemických multifilů. Název vznikl podle dcery (Georgetty) návrháře, který tuto tkaninu poprvé uvedl do světa módy. V řídké dostavě se žoržet zaměňuje často se šifonem.

Krepžoržet - hedvábnická tkanina různých plošných hmotností s nepravidelně zrnitým až vrásčitým povrchem. Má drsný omak.  Krepžoržet má oproti žoržetu další krepový efekt. Tká se v plátnové vazbě s krepovými nitěmi nebo v krepové vazbě, v osnově i v útku je střídavě použito nití s S a Z zákrutem v poměru 2:2.

Krep satén - lesklá tkanina s jemným krepovým charakterem. Tká se v pětivazném až osmivazném atlasu. V osnově  se používá jemná hedvábná gréž, viskóza nebo jiný chemický multifil.  V útku se střídají krepové nitě s S a Z zákrutem. Používá se na slavnostní dámské šaty.

Pískový krep - porézní, na omak tužší hedvábnická (ale také bavlnářská i vlnařská) tkanina se zrnitým povrchem, který je vytvořen pouze smyšlenou krepovou vazbou z volně točených nití nebo bezzákrutových multifilů. Pískové krepy jsou jednobarevné, ale i potištěné. Používají se na dámské halenky a šaty.

Krepdešín - klasická hedvábnická, velmi jemná, ale hustá, někdy až průsvitná, jednobarevná nebo potištěná tkanina malé plošné hmotnosti v plátnové vazbě. Má charakteristický krepový povrch vytvořený střídáním nití s S a Z zákrutem jen v útku v poměru 2:2. Vyrábí se z přírodního hedvábí, nebo z viskózového, acetátového, ale nejčastěji z polyesterového multifilu. Název pochází z původního francouzského ”crépe de Chine”, tj. krep pocházející z Číny.

Krepon - hedvábnická jemná tkanina malé hmotnosti s plastickým povrchem napodobující stromovou kůru. Vyrábí se z krepového ostře točeného multifilu s rozdílným zákrutem osnovních a útkových nití.

Serž - tužší tkanina, mírně lesklá, většinou jednobarevná v keprové vazbě. Použití je většinou na podšívky. Název odvozen z latinského serica = hedvábný.

Taft - hedvábnická tkanina v plátnové vazbě tužšího omaku s mírným kovovým leskem. Vyrábí se z přírodního hedvábí nebo viskózového multifilu v různých obměnách. Taft je používán na podšívky a společenské šaty. Název je odvozen z italského taffeta - lesklý.

Tafty mohou být dále označovány podle barevnosti a vzoru např. taft šanžán, taft uni, taft šiné apod. (viz. kapitola vzory tkanin). Název taft imprimé označuje potištěný taft. Taft flér je označení taftu s natištěným květinovým motivem.

Satén - všeobecný název pro velmi lesklé hedvábnické tkaniny s atlasovou vazbou útkovou nebo osnovní, tkané z jemného multifilu. Podle charakteristických detailů se rozlišují satény na několik druhů.

Atlas barchet - hedvábnická tkanina s lesklou lícní stranou, tkaná v pětivazné až osmivazné osnovní atlasové vazbě. V osnově je použito multifilu, v útku je střižová příze. Rubní strana je počesaná. Používá se na dámské župany.

Mikrosatén - velmi jemná, lesklá hedvábnická tkanina v atlasové vazbě utkaná z mikrovlákenného multifilu.

Mikroplyš – je tkanina s jemným vlasovým povrchem, většinou vyčesaným.  Vlas, většinou polyesterový, má jemnost pod 1 dtex. Termín mikroplyš byl původně používán pro vločkovanou netkanou textilii s velmi krátkým polyesterovým vláknem (nespřadatelné vlákno, vločka délky pod 1 mm), která se používá jako potahová textilie. Stejný název se používá i pro počesané pleteniny s mikrovlákenným vlasem.

Umělá kůže – hedvábnická tkanina vyrobená z mikrovláken. Má broušený povrch připomínající přírodní useň. Umělá kůže může být i pletenina.

Satén dubl - hedvábnická tkanina velké hmotnosti se dvěma osnovami rozdílné barvy. Lícní a rubní strana má odlišnou barvu. Rub i líc má lesklý povrch. Používá se na dámské pláště a kostýmy. Název je odvozen z francouzského satin double face = oboulícní atlas.

Dyšes - hedvábnická tkanina velké hmotnosti na lícní straně s vysokým leskem a hladkým povrchem. Je tužší, tká se v atlasové vazbě s bavlněným útkem. Používá se na dámské šaty, kroje, dekorační účely.

Kloké - nebo také záhybová tkanina - je tkanina hmotnosti s plastickým, vrásčitým povrchem. Plastického vzhledu je dosaženo vhodnou kombinací krepových nití v osnově a v útku s následným vysrážením této dutinné tkaniny. Kloké je nejčastěji v jednobarevném uni provedení. Používá se na dámské šaty a pláště. Název je odvozen z francouzského cloque = srážení.

detail plastického vzhledu povrchu kloké

Naté - hedvábnická tkanina s rustikálním vzhledem vytvořeným volnější smyšlenou vazbou, střídáním hrubších a jemnějších přízí. Typické pro naté je hrubá struktura, stejně jako u naté vlnařského.  Používá se též směsi vlna a hedvábí, protože naté se používá zvláště na dámské kostýmy a šaty. Název odvozen z francouzského natté = pletená rohož.

Aksamit - hedvábnický osnovní samet, černé barvy, původně vyráběný z přírodního hedvábí. Hustý krátký vlas je vytvořen z vlasové osnovy. Tento název je dnes nahrazován obecnějším názvem samet, který byl původně určen výhradně pro bavlnářské tkaniny.

Damašek – hedvábnický damašek se tká s velkoplošnými žakárovými vzory, většinou je v jednobarevném provedení, vzor je tvořen matem a leskem použitých nití (matované a lesklé multifily nebo tvarované a hladké multifily). Hedvábnický damašek se používá k dekoračním účelům nebo na dámské šaty.

Brokát  - tkanina původně z jemného přírodního hedvábí a kovových vláken. Dnes se vyrábí z chemických multifilů.  Brokáty mají stejně jako damašek velkoplošné, většinou květinové, vzory, ale brokát je oproti damašku vícebarevný, pestrý a s lesklými vlákny. Místo kovových nití se používají metaloplastické pásky neby vysoce lesklé multifily. Používá se na dámské společenské šaty, prošívané přikrývky a dobové oděvy.

Lamé - hedvábnická tkanina s lesklým zrnitým povrchem vytvořeným použitím metalizovaných nití, které většinou nevytváří vzor, ale spíše pokrývají celou plochu tkaniny. Použití na dámské společenské šaty.

Ripstop – tkanina tkaná v husté dostavě, jednobarevná, v plátnové vazbě, většinou z polyamidových nebo polyesterových nití. Charakteristická je nápadnými čtverci, vytvořenými ze zesílených nití, které zabraňují dalšímu trhání u případného natržení tkaniny. Tato tkanina se používá k technickým účelům, jako jsou potahy na rogala, létající balóny, batohy, sportovní bundy apod. Název je odvozen od anglického ripp = trhat a stop = zastavit.

Softchell  - speciální funkčí tkanina hedvábnického typu. V překladu doslova měkká skořápka chrání díky membráně proti větru a bývá paropropustná s počesaným rubem. Softchel je sendvič vždy z několika vrstev většinou funkčních textilií. Softchelové oblečení je vhodné na sportovní venkovní aktivity v proměnlivých klimatických podmínkách.

Kontrolní otázky:

Jak rozeznáte pískový krep od krepu louhového?

Čím se liší krepžoržet od pískového krepu?

Co je charakteristické pro brokát?

Co je charakteristické pro naté?

Jakou vazbou se vyznačuje tkanina tatfového typu?

Jak se liší kreš od kloké?

# Označování textilních výrobků

## Označování obsahu jednotlivých druhů vláken v textilním výrobku

Vyhláškami Evropské unie se stanovují způsoby označování textilních výrobků údaji o složení materiálu.

Výrobci a prodejci jsou povinni podle této vyhlášky označovat textilní výrobky (tedy i plošné textilie) určené přímo pro spotřebitele. U výrobců konfekce se odznačuje zvlášť vrchní materiál a zvlášť podšívka. Několik nejdůležitějších zásad pro označování směsí textilních vláken:

- vyjádření obsahu jednotlivých druhů vláken je vždy v procentech se zaokrouhlením na celé číslo

- pro označování jednotlivých druhů vláken se používají celé druhové názvy a to dle vyhlášky (např.: bavlna, polypropylen, elastan, lyocel, hedvábí, vlna alpaka….) Nejsou povoleny obchodní názvy vláken (Trevira, Moira, Lycra apod.)

- označení výrobku údaji o složení materiálu musí být zřetelné a dobře čitelné, údaje o každém druhu vlákna musí být stejně výrazné.

- u textilií určených k dalšímu zpracování lze použít místo plných názvů vláken zkratky, které však musí být v průvodních dokladech vysvětleny

- hmotnostní podíly jednotlivých druhů vláken se musí stanovit s ohledem na jejich vlhkostní přirážky

- název "hedvábí" nesmí být použit pro označování tvaru nebo zvláštního provedení textilního vlákna. „Hedvábí“ je název pouze pro přírodní hedvábí.

- textilní výrobek, složený ze dvou a více druhů vláken, kde jedno vlákno je obsaženo 85%, lze označit názvem vlákna a výrazem "minimálně 85%" nebo úplným údajem o materiálovém složení v procentech

- v případě, že žádný vlákenný druh nedosahuje ve směsi 85% musí se výrobek označit názvem minimálně dvou hlavních druhů vláken s údajem v procentech a to v sestupném pořadí

- druhy vláken, kterých je ve směsi méně jak 10% z celkové hmotnosti, lze společně označovat výrazem "jiná vlákna"

- pokud se uvede jeden druh vlákna, kterého je ve směsi méně jak 10% z celkové hmotnosti, pak musí být uvedeno úplné materiálové složení všech druhů vláken

- pokud je textilní výrobek výhradně z jednoho druhu vlákna, označí se údajem "100%" nebo výrazem "čistá" nebo "pouze z" a názvem vlákna

- u textilního výrobku se toleruje obsah cizích vláken do výše 2% celkové hmotnosti výrobku, tato tolerance se zvyšuje na 5 % v případě výrobků vyrobených z mykaných přízí

- výraz "střižní vlna" může být použit v případě, že

- veškerá vlákna jsou vlněná, poprvé použitá

- obsah těchto vláken tvoří minimálně 25% obsahu směsi

- pokud jsou vlněná vlákna smíchána pouze s 1 dalším vláknem.

Příklad:

označení tkaniny, která je určena pro zpracování v oděvním závodu:

40% CO, 5% Lycra, 55% PES		PES = polyester

CO = bavlna

Lycra = elastan

Označení výrobku z této tkaniny pro český trh:

polyester 55%, bavlna 40%, elastan 5%

► Procvičte si:

následující příklady označování vlákenného materiálu ve tkaninách napište správně tak, jak má být uváděno pro přímého spotřebitele výrobku (záměrně jsou zde použity zkratky nové a staré, a obchodní názvy vláken)

- 30% VS, 60% ba, 6%PL, 4% Chemlon

- mohér2%, 95% vlna, Lycra 3%

- 20% Moira, 38% PL, 2% VI, 30%PAN, 10% buret

## Označování ošetřování textilních výrobků

Metrové zboží je (po konečné úpravě) poloproduktem pro výrobu oděvů a jiných textilních výrobků. Oděvy vyrobené z těchto tkanin musí být opatřeny symboly údržby, které musí být čitelné po celou dobu užívání výrobku. Symboly údržby se vztahují na vlastnosti celého výrobku včetně šicích nití a použité galanterie. Označení ošetřování textilních výrobků je často předmětem doličným při soudních sporech, týkajících se textilních výrobků. Základních symbolů údržby je pět a je určeno jejich jediné správné pořadí a to je: praní, bělení, sušení, žehlení a profesionální čištění.

Praní

Obecný symbol pro určení způsobu praní. Takto označené výrobky se mohou prát, namáčet, vyvářet a mechanicky namáhat. Případné číslo uprostřed tohoto symbolu dává maximální možnou teplotu prací lázně. (Normou určené teploty prací lázně jsou 30, 40, 50, 60, 70, a 95( C.)

|  | Výrobek se nesmí prát |
| --- | --- |
|  | Povoleno pouze ruční praní |
|  | Prát velmi opatrně při 30°C |
|  | Prát opatrně při 60°C |

Bělení

Obecný symbol pro bělení. Takto označené výrobky se mohou bělit všemi dostupnými prostředky.

|  | Výrobek se nesmí bělit |
| --- | --- |
|  | Bělení povoleno jen oxidačními prostředky |

Sušení

Obecný symbol pro určení způsobu sušení.

|  | Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce |
| --- | --- |
|  | Sušení v bubnové sušičce do 60°C |
|  | Sušení v bubnové sušičce do 80°C |

Žehlení

Obecný symbol pro možnosti žehlení.

|  | Výrobek se nesmí žehlit |
| --- | --- |
|  | Žehlení na 110°C |
|  | Žehlení na 150° |
|  | Žehlení na 200°C |

Profesionální čištění

Obecný symbol pro profesionální čištění. Profesionální čištění může být chemické nebo mokré. Informace uvnitř piktogramu slouží pro profesionální čistírny.

|  | Výrobek se nesmí čistit chemicky |
| --- | --- |
|  | Profesionální chemické čištění v tetrachloetheru a všec rozpouštědel, uvedených u symbolu F |
|  | Profesionální chemické čištění v uhlovodících |
|  | Profesionální čištění za mokra |
|  | Profesionální čištění za mokra – velmi mírný postup |
|  | Výrobek se nesmí profesionálně čisti za mokra |

Sušení na vzduchu bez použití sušičky se označuje ve čtverci s jednou nebo dvěma linkami uprostřed. Vodorovné linky označují sušení v rozloženém stavu, podélné linky sušení v závěsu. Šikmá linka naznačuje sušení ve stínu, tedy nesušit na slunci.

|  | Sušení v rozprostřeném stavu |
| --- | --- |
|  | Sušení v rozprostřeném stavu s odkapáváním |
|  | Sušení v rozprostřeném stavu ve stínu |
|  | Sušení v rozprostřeném stavu s odkapáváním ve stínu |
|  | Sušení v závěsu |
|  | Sušení v závěsu s odkapáváním |
|  | Sušení v závěsu ve stínu |
|  | Sušení v závěsu s odkapáváním ve stínu |

Uvedené symboly jsou specifikovány ČSN ISO 3758 Textilie – Symboly pro ošetřování. Tyto symboly jsou platné pro EU. V ostatních zemích jsou symboly odlišné. Např. v USA jsou zavedené symboly pro sušení v závěsu.

běžné sušení v závěsu     sušení v závěsu ve stínu

Použitá literatura

Teršl, S. Malá encyklopedie textilií a odívání.  Praha : SNTL, 1989.

ISBN 80-900908-7-7

Reigl, D. Vlněné tkaniny - původ a vývoj jejich názvů, Praha : ÚBOK, 1976.

Kolář, J., Navrátil, J. Textilní zbožíznalství, 1. díl Vlákna, technologie, tkaniny,

Praha : Merkur, 1968. ISBN neuv.

Bednář V., Svatoš S.: Vazby a rozbory tkanin I, Praha :  SNTL, 1989. ISBN neuv.

Rieger, D.: Vlněné tkaniny – původ a vývoj jejich názvů, ISBN neuv.

ČSN 80 00 01 Textilie, třídění a základní názvy, 1973

Symboly pro údržbu a ošetřování textilií  [cit. 1. 11. 2010] Dostupné z http://www.sotex.cz/index.php?adr=14&PHPSESSID=3e1a9e084d790e934395b11264c4878d

ČSN 80 00 16  Názvy a definice vzhledových vad, 1987

ČSN 80 00 25  Názvosloví vad tkanin, 1975

ČSN 80 00 21  Názvosloví a charakteristika tkanin, 1989

ČSN 80 00 12  Názvosloví efektních nití, 1966

Vyhláška 132/96 Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 21. 5. 1996

# Rejstřík

africký damašek	61

aksamit	85

angora	72

atlas	23

atlas barchet	83

atlas grádl	61

ažurová tkanina	52

balonový ryps	60

barchet	62

batist	57

bavlnářský flanel	62

bavlnářský krep	59

bavlnářský satén	61

bengálské pruhy	39

berberské pruhy	39

bordura	44

brokát	85

brožé	43

buklé	73

buret	80

canvas	60

cibelín	77

cirkas	20

činovatina	37, 61

damašek	61, 67

degradé	39

denim	62

diagonál	40, 74

donegal	76

dracoun	13

dubl	56, 65, 78

dupion	80

dyftýn	63

dyšes	84

efektní niť	7

Efektní niť	7

etamín	54

eternelový vzor	45

falešné uni	44

filafil	40

flamengo	81

flámková nit	12

flanel	55

flanýlek	62

flauš	75

froté	9, 63

gabardén	53, 70

gabarding	70

Gaufrování	48

glenček, esterházy	33

grádl	68

hedvábí	6

homspen	76

hopsak	71

hubertusová tkanina	78

chintz	48

ikat	41

indické plátno	54

jednoduchá příze	7

kabílek	6

kalandrování	47

kalmuk	64

kamelhár	72

kanafas	60

kanava	64

kanava	26

kančí zub	35

káro, kostka	32

kašmír	71

kašmírová vazba	19

kašmírový vzor	45

kaviár	36

kepr	20

kloké	84

klot	61

knoflíková nit	10

kohoutí stopa	36

kompozé	45

kord	70

kotelé	81

krep	26, 54

krep satén	82

krepdešín	82

krepon	83

krepová nit	8

krepová úprava	49

krepžoržet	70, 82

Kreš	49

krul	73

krytá nit	9

lamé	85

laskas	19

leónská nit	13

listr	72

loden	77

loop	10

louhový krep	59

madeira	57, 67

madraská kostka	34

manšestr	63

marengo	13, 73

matlasé	56

matracový damašek	67

matracový grádl	68

medailon	42

melanž	12

melé	12

melton	75

mikroplyš	83

mikrosatén	83

moaré	42, 48

modrotisk	59

mohér	72

molino	58

monofil	6

mul	57

muliné	11

multifil	6

multikolor	44

mušelín	54

naté	77, 84

nit	6

nopková nit	8

obeskávaná nit	8

objemová příze	7

oblekový kord	70

okenní káro	32

ombré	12, 43

organtýn	57

organza	81

organzén	79

ostatní efektní nitě	13

oxford	58

označování ošetřování	90

označování výrobků	87

paisley vzor	45

palmbíč	71

panama	18, 53

pásek	6

pašmína	72

patchwork	44

pepito	35

pepř a sůl	37

piké	59

pískový krep	69, 82

plamenová nit	7

ponžé	79

popelín	52

prací kord	63

pracovní kepr	62

proužek křídový	39

proužek vlasový	40

proužek žaketový	40

příze	6

rajé	38

renforcé	58

reverzíbl	39

ripstop	85

rybí kostra	38

ryps	18, 53

samet	63

satén	53, 83

satén dubl	84

saxony	72

ségl	67

serž	71, 83

sheerly	43

skaná příze	7

skotská kostka	33

smyčková nit	9

smyčková tkanina	63

softchell	86

spirálová nit	9

streč	55

střapcová (špicová) nit	10

střída vazby	16

sukno	75

sypkovina	64

šantung	54, 80

šanžán	41

šifón	81

šiné	41

štruk	27, 52

taft	83

Tamblerování	48

tartan	33, 74

tatrsál	35

tetra	59

textilní tisk	47

travér	39

tropikal	71

tusor	81

tvíd	75

tvil	70

tyfl	20

umělá kůže	84

vafle	25

vaflová tkanina	52

vazba atlasová	22

vazba keprová	19

vazba plátnová	17

vazby speciální	28

vazný bod	16

véba	58, 67

velur	74

vigoňová příze	13

viguré	12

vichy káro	34

Vločkový tisk	47

voál	54

vypalované vzory	43

Vypalované vzory	47

žakárový vzor	46

žaspé	12

žíhaná nit	12

žinylka	10

žinylková tkanina	56

žoržet	55, 70, 82

# Text boxes

rozkreslení

střída

líc

rub