## Slide 1
Technologie II
Přednáška č. 7
Ing. Tomáš Knápek
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Nekonvenční technologie obrábění jsou založeny na využití fyzikálního nebo chemického principu úběru materiálu.
Převážně se jedná o bez silové působení nástroje na obráběný materiál.
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ:
Tepelné působení I – elektroerozivní obrábění
Chemické působení I – elektrochemické obrábění
Mechanické působení I – obrábění ultrazvukem
Paprskem – fotonů, elektronů, iontů, plasmy, vody
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 3
DŮVODY ZAVÁDĚNÍ:
rostoucí nároky na strojní komponenty
  automobilový, letecký, kosmický, vojenský průmysl, jaderná energetika
tvarová složitost + vysokopevnostní materiály
  slitiny Ni, Co, zušlechtěné nástrojové oceli
  Obrobitelnost materiálu není limitována mechanickými vlastnostmi (tvrdost, pevnost), dána především fyzikálními a chemickými vlastnostmi (tepelná vodivost, teplota tavení, elektrická vodivost, elektroerozivní odolnost).
  Vytvoření co nejpřesnějšího tvaru polotovaru (přesné lití, tváření, ...) a následné progresivní způsoby obrábění finálního povrchu.
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 4
ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - EDM
K úběru materiálu dochází přímým působením elektrické energie nebo kombinací elektrické a mechanické práce.
ZÁKLADNÍ MODIFIKACE:
Elektroerozivní hloubení
Elektroerozivní řezání drátem
Elektroerozivní mikroděrování
Elektroerozivní nanášení povlaků
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ
1) pracovní hlava, 2) filtrační zařízení, 3) filtr, 4)dielektrikum, 5) čerpadlo, 6) pracovní stůl, 7) obrobek, 8) nástrojová elektroda, 9) generátor, 10) CNC řídicí systém

## Slide 5
ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - EDM
K úběru materiálu dochází přímým působením elektrické energie nebo kombinací elektrické a mechanické práce.
ZÁKLADNÍ MODIFIKACE:
s proudem dielektrika
ponořeno v dielektriku
přívod k místu obrábění
přívod skrz nástroj
odsávání skrz nástroj
pulzní
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 6
ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - EDM
ZÁKLADNÍ MODIFIKACE:
s proudem dielektrika
ponořeno v dielektriku
přívod k místu obrábění
přívod skrz nástroj
odsávání skrz nástroj
pulzní
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 7
ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - EDM
ÚČINKY DIELEKTRIKA:
Izolační účinek – el. odpor i při velmi malých tloušťkách, pracovní mezera řádově μm
Chladící účinek – teplota v místě výboje až 10 000°C, kondenzace par, tuhnutí taveniny, odvod tepla
Čistící účinek – vyplachování pracovní mezery
POŽADAVKY NA DIELEKTRIKUM:
dostatečně vysoký bod vzplanutí (60 až 100°C)
oxidační stabilita
zdravotní nezávadnost
kapalné uhlovodíky, petrolej, oleje
destilovaná voda, deionizovaná
voda + glycerin
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 8
ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - EDM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 9
ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - EDM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 10
ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - EDM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 11
ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - EDM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 12
ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - EDM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 13
ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - EDM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 14
ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - EDM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 15
ELEKTROCHEMICKÉ OBRÁBĚNÍ - ECM
Založeno na poznatcích o působení elektrického proudu na elektrolyt, podstatou metody je elektrolýza. Hlavní zákonitosti elektrochemického obrábění jsou dány Faradayovými zákony, teorií elektrolytů a termodynamikou galvanických článků.
ZÁKLADNÍ MODIFIKACE:
Obrábění proudícím elektrolytem – hloubení tvarů, otvorů, odstraňování otřepů, dělení materiálu
Obrábění s mechanickým odstraňováním – broušení, lapování, honování
Povrchové obrábění bez odstraňování produktů vzniklých chemickými reakcemi – leštění, povrchové značení
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 16
ELEKTROCHEMICKÉ OBRÁBĚNÍ - ECM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 17
ELEKTROCHEMICKÉ OBRÁBĚNÍ - ECM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ
Schéma zařízení pro elektrochemické hloubení dutin. 1) napájecí zdroj, 2) mechanismus posuvu, 3) odsávání, 4) filtr, 5) nástroj, 6) obrobek, 7) pracovní stůl, 8) čerpadlo, 9) zásobník elektrolytu, 10) filtr, 11) nádrž s elektrolytem, 12) izolace

## Slide 18
ELEKTROCHEMICKÉ OBRÁBĚNÍ - ECM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ
Elektrochemické odstraňování otřepů tvarovou elektrodou. 1) izolace, 2) nástroj, 3) otřep, 4) obrobek, 5) přívod elektrolytu
Elektrochemické dělení materiálů drátovou elektrodou. 1) přívod elektrolytu, 2) směr pohybu nástroje, 3) obrobek, 4) elektroda
Elektrochemické dělení materiálů štěrbinovým nástrojem. 4) elektroda, 5) mezera pro přívod elektrolytu

## Slide 19
ELEKTROCHEMICKÉ OBRÁBĚNÍ - ECM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 20
OBRÁBĚNÍ ULTRAZVUKEM - USM
Jedná se o rozrušování materiálu obrobku účinkem pohybu zrn abrazivního materiálu a působením kavitační eroze, založeno na mechanickém úběru materiálu.
Přívod abraziva mezi obráběný povrch a nástroj
Zrna jsou přitlačována řízenou konstantní silou
Nástroj kmitá f = 18 až 25 kHz, může konat přímočarý posuvný pohyb, kombinace pohybů
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 21
OBRÁBĚNÍ ULTRAZVUKEM - USM
Jedná se o rozrušování materiálu obrobku účinkem pohybu zrn abrazivního materiálu a působením kavitační eroze, založeno na mechanickém úběru materiálu.
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ
1) kapalina, 2) nástroj, 3) brousicí zrna, 4) přívod brousicích zrn a kapaliny, 5) obrobek

## Slide 22
OBRÁBĚNÍ ULTRAZVUKEM - USM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 23
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM FOTONŮ - LBM
Soustředění elektromagnetického záření viditelného světla na malou plochu obrobku, přeměna na tepelnou energii přesahující teplotu tavení obráběného materiálu, který se v místě
dopadu vypaří. Zdrojem zařízení jsou kvantové zesilovače paprsků světla – lasery.
ZÁKLADNÍ OPERACE:
Vrtání, soustružení, frézování
Řezání – sublimační, tavné, pálení
Svařování
Značení, gravírování
TZ, PÚ
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 24
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM FOTONŮ - LBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 25
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM FOTONŮ - LBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 26
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM FOTONŮ - LBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 27
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM FOTONŮ - LBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 28
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM PLASMY - PBM
Pojem plazma označuje speciální stav plynů, někdy bývá též označován jako čtvrtý stav hmoty; jedná se o vysoce žhavý, elektricky vodivý plyn tvořený pozitivními i negativními ionty, elektrony a vybuzenými neutrálními atomy a molekulami.
ZÁKLADNÍ OPERACE:
Obrábění
Řezání
Svařování, navařování
Rozklad odpadů
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 29
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM PLASMY - PBM
Pojem plazma označuje speciální stav plynů, někdy bývá též označován jako čtvrtý stav hmoty; jedná se o vysoce žhavý, elektricky vodivý plyn tvořený pozitivními i negativními ionty, elektrony a vybuzenými neutrálními atomy a molekulami.
KONFIGURACE ANODY:
Transferový oblouk (O +)
Netransferový oblouk (hořák +)
STABILIZACE:
Plynová
Vodní
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 30
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM PLASMY - PBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 31
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM PLASMY - PBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 32
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM PLASMY - PBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 33
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM PLASMY - PBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 34
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ - EBM
Obrábění elektronovým paprskem je založeno na využití kinetické energie proudu urychlených elektronů. V místě dopadu paprsku elektronů se kinetická energie mění v energii tepelnou.
Materiál obrobku se taví a následně odpařuje. Paprsek vniká do materiálu do určité hloubky, kde se pohyb elektronů zastaví. Vzniklá tepelná energie koncentrovaná pod povrchem způsobuje erupční odpařování materiálu.
ZÁKLADNÍ REŽIMY:
Pulzní
Kontinuální
Termické procesy
Netermické procesy
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 35
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ - EBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 36
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ - EBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 37
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ - EBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 38
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ - EBM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 39
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM IONTŮ - IBM
Metoda je založena na využití kinetické energie iontů, které lze v hlubokém vakuu snadno urychlovat a směrovat (fokusace), kinetická energie vysoce energetických iontů inertního plynu (nejčastěji argon, příp. krypton, xenon) je v místě dopadu koncentrována na malou plochu (bombardování povrchu obrobku).
Průměr např. argonových iontů je cca 0,1 nm a vzdálenost mezi atomy v mřížce kovů cca 0,3 nm, proto většina dopadajících iontů naráží do atomů povrchu materiálu (na rozdíl od technologie obrábění elektronovým paprskem). Kinetická energie dopadajících iontů překračuje energii vazby atomů či molekul na povrchu materiálu, proto atomy v důsledku srážky opouští své rovnovážné místo v mřížce.

## Slide 40
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM IONTŮ - IBM
ionty s nižší energií se odrážejí z povrchu zpátky do okolí a mohou vyrážet atomy z povrchu
  úběr materiálu, tj. obrábění (frézování, leštění, leptání a rozprašování)
  obrábění iontovým paprskem probíhá přes krycí masku, ve které je vytvořen tvar obráběné plochy
  jedná se o velice jemné
  zpracování povrchu s
  malým úběrem
  (odstraňování atomu
  atomem)

## Slide 41
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM IONTŮ - IBM
ionty s vyšší energií zůstávají v mřížce materiálu jakožto implantované ionty
  nanášení tenkých vrstev (aplikace metody PVD = physical vapour deposition)
  modifikace povrchu materiálu (iontová implantace, ap.)
  hloubka průniku dopadajících
  iontů je zhruba několik
  nanometrů, resp. několik
  atomových vrstev

## Slide 42
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM IONTŮ - IBM

## Slide 43
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM VODY - WJM
Podstatou obrábění je obrušování děleného materiálu tlakem vodního paprsku. Tento proces je v podstatě stejný jako vodní eroze, ale značně zrychlený a soustředěný do jednoho místa.
Vodní paprsek s příměsí abraziva má dostatek energie, aby dokázal provádět řezy i v materiálech s velmi vysokou pevností, dále ve velmi měkkých, křehkých i houževnatých materiálech.
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 44
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM VODY - WJM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 45
OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM VODY - WJM
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 46
ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY
Zavádění environmentálních požadavků na výrobu a tím i směrnic s uvedenými dovolenými obsahy prvků má za úkol předcházet vzniku emisní prvků ohrožujících lidské zdravý a životní prostředí, vzniku odpadů (množství, ekologická likvidace), hledat možnosti recyklace po skončení životnosti výrobku přímo při jeho návrhu, nacházet řešení pro ekologickou likvidaci všech odpadů spojených s výrobou (strojní oleje, čisticí chemické prostředky, laky, ředidla atd.).
Při pracovním procesu je lidské tělo ohroženo nejčastěji možností
vdechnutí nebezpečných látek a kontaktem s kůží. Inhalace je druhý
nejrychlejší způsob vstřebání látek v lidském organismu, protože látky se v plících ihned váží do okysličené krve a tím dochází k jejich téměř
okamžitému rozšíření po celém těle.
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

## Slide 47
ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY
Elektroerozivní obrábění
  elektrolyty (petrolej, vodní sklo, solné roztoky, deionizovaná destilovaná voda, lehké strojní nebo transformátorové oleje)
  ekologickou likvidaci (chemická cesta)
  výroba elektrod (opracování grafitu) – prachové částice
Elektrochemické obrábění
  likvidace kyselin
  speciální vybavení a zařízení
Paprskové technologie
  vznik spalin, aerosolů, prachových částic
  plynové sloučeniny
  UV záření, hluk, filtrace
NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ