Stanovení jemnosti vláken s kruhovým průřezem

Zadání:

na lanametru proměřte průměry dvou typů vláken s kruhovým průřezem. Počet měření u vlněných vláken musí přesáhnout 100, u syntetického materiálu stačí 50 měření.

- zjistěte pro oba materiály:

- průměrnou tloušťku vláken

- směrodatnou odchylku

- variační koeficient tloušťky

- 95% interval spolehlivosti střední hodnoty tloušťky

- zakreslete histogram tloušťky vláken

- zakreslete graf součtové četnosti vláken

- vypočítejte průměrnou jemnost vláken

Předložený materiál:

- vlněná vlákna (česanec)

- syntetická vlákna s kruhovým průřezem

Přístroje a pomůcky:

- lanametr

- pomůcky na přípravu preparátu

Klimatické podmínky:

- t =

- p =

- φ =

Potřebné vztahy:

Jemnost vláken s kruhovým průřezem

[tex]

d – průměr vlákna [m]

ρ – hustota materiálu z tabulek [kg.m-3]

a vztahy pro základní statistické zpracování sdružených dat

Tabulky naměřených hodnot:

vlna:

| j | djd - djh | dj [μm] | nj | fj [%] | Fj [%] | dj nj | dj2 nj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

polyester:

| j | djd - djh | dj [μm] | nj | fj [%] | Fj [%] | dj nj | dj2 nj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Výsledky:

vlna:

- průměrná tloušťka vláken = 		μm

- směrodatná odchylka =		μm

- variační koeficient tloušťky = 	%

- 95% interval spolehlivosti střední hodnoty tloušťky = (           -           )μm

histogram tloušťky vlněných vláken

graf součtové četnosti vlněných vláken

průměrná jemnost vláken vlny =               tex

polyester:

- průměrná tloušťka vláken = 		μm

- směrodatná odchylka =		μm

- variační koeficient tloušťky = 	%

- 95% interval spolehlivosti střední hodnoty tloušťky = (           -           )μm

histogram tloušťky polyesterových vláken

graf součtové četnosti polyesterových vláken

průměrná jemnost vláken polyesteru =               tex