Pevnost a tažnost tkaniny

Zadání:

na dynamometru (trhačce) přetrhněte předložené vzorky tkanin. Z trhačky získáte naměřená data a grafický záznam.

Zjistěte pro směry osnovy a útku:

- pevnost v tahu

- tažnost

- deformační práci

- měrnou deformační práci

- tržnou délku

- Youngův modul pružnosti

- tuhost v ohybu

Předložený materiál:

tři vzorky různých tkanin (s uvedenou tloušťkou a plošnou měrnou hmotností) stříhané ve směru osnovy a útku – rozměr 60 x 300 mm. Vzorky se na obou delších stranách „vytřepí“ o 5 mm. Upínací délka je 200 mm, takže trhaný vzorek tkaniny má výsledný rozměr 50 x 200 mm.

Přístroje a pomůcky:

- dynamometr Tiratest

- planimetr

- úhloměr

- měřítko

- jehlu na párání vzorků

Klimatické podmínky:

- t =

- p =

- φ =

Potřebné vztahy:

Deformační práce  [J]

Měrná deformační práce  [J. g-1]

Tržná délka  [km]

Younghův modul pružnosti  [Pa]

Tuhost  [N. m2]

S – plocha pod tahovou křivkou  [mm2]

mx – modul na ose x  [mm. m-1]

my – modul na ose y  [mm. N-1]

m – hmotnost trhaného vzorku (tj. o rozměrech 50 x 200 mm)   [g]

g -  tíhové zrychlení  [ m.s-2 ]

b – šířka vzorku  [m]

ρS – plošná měrná hmotnost textilie  [kg.m-2]

h – tloušťka textilie  [m]

l0 – upínací délka  [m]

α – úhel Hookovy oblasti v tahové křivce  [ O ]

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot:

|  | A osnova | A útek | B osnova | B útek | C osnova | C útek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F [N] |  |  |  |  |  |  |
| ε [%] |  |  |  |  |  |  |
| S [mm2] |  |  |  |  |  |  |
| α [ O ] |  |  |  |  |  |  |
| mx [mm. m-1] |  |  |  |  |  |  |
| my [mm. N-1] |  |  |  |  |  |  |
| ρS [kg.m-2] |  |  |  |  |  |  |
| h[m] |  |  |  |  |  |  |
| m [g] |  |  |  |  |  |  |

Výsledky:

|  | A osnova | A útek | B osnova | B útek | C osnova | C útek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F [N] |  |  |  |  |  |  |
| ε [%] |  |  |  |  |  |  |
| A [J] |  |  |  |  |  |  |
| a [J. g-1] |  |  |  |  |  |  |
| LT [km] |  |  |  |  |  |  |
| E [Pa] |  |  |  |  |  |  |
| T [N. m2] |  |  |  |  |  |  |