## Slide 1
Předmět: Technologie I
Přednáška č. 1: Stavba kovů, zpevnění a odpevnění, rozdělení tvářecích pochodů
doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
sdílí nestabilní elektrony ve valenční vrstvě atomu → vzniká kationt a tzv. elektronový mrak
přitažlivé síly mezi kationty vytvářejí krystalovou mřížku
volné elektrony → vysoká tepelná a elektrická vodivost, tvárnost, lesk, nízká elektronegativita atd.
Technologie I
Stavba kovů
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Atom mědi 29Cu
n = 1 orbital 1s (2 elektrony)
n = 2 orbital 2s (2 elektrony)
2p (6 elektronů)
n = 3 orbital 3s (2 elektrony)
3p (6 elektronů)
3d (10 elektronů)
n = 4 orbital 4s (1 elektron)

## Slide 3
sdílí nestabilní elektrony ve valenční vrstvě atomu → vzniká kationt a tzv. elektronový mrak
přitažlivé síly mezi kationty vytvářejí krystalovou mřížku
volné elektrony → vysoká tepelná a elektrická vodivost, tvárnost, lesk, nízká elektronegativita atd.
Technologie I
Stavba kovů
Kationt atomu mědi
-
+

## Slide 4
- existuje 7 krystalografických soustav
kubická
tetragonální
ortorombická
romboedrická
monoklinická
triklinická
hexagonální
Technologie I
Krystalové mřížky technických kovů
14 Bravaisových mřížek

## Slide 5
- technicky významné kovy krystalizují v:
kubická
tetragonální
ortorombická
romboedrická
monoklinická
triklinická
hexagonální
Technologie I
Krystalové mřížky technických kovů

## Slide 6
- technicky významné kovy krystalizují v:
Technologie I
Krystalové mřížky technických kovů
Kubická prostorově
centrovaná
Kubická plošně centrovaná
Hexagonální s těsným uspořádáním

## Slide 7
Technologie I
Krystalové mřížky technických kovů
Kubická prostorově centrovaná mřížka
označována také jako BCC (Body Centered Cubic)
základní stavební buňku tvoří 9 atomů (2 atomy)
krystalizuje v ní např. Fea, Mo, W, Cr, Mn, Nb, V, Na, Ta

## Slide 8
Technologie I
Krystalové mřížky technických kovů
Kubická plošně centrovaná mřížka
označována také jako FCC (Face Centered Cubic)
základní stavební buňku tvoří 14 atomů (4 atomy)
krystalizuje v ní např. Feγ, Al, Cu, Au, Ag, Pt, Ni, Pb

## Slide 9
Technologie I
Krystalové mřížky technických kovů
Hexagonální s nejtěsnějším uspořádáním
označována také jako HCP (Hexagonal Close Packed)
základní stavební buňku tvoří 17 atomů (6 atomů)
krystalizuje v ní např. Mg, Zn, Ti, Cd, Be

## Slide 10
vzniká při přechodu taveniny kovu z kapalného do pevného stavu – krystalizace
podmínky tuhnutí a případné následné tepelné zpracování ovlivňují výslednou strukturu kovu
Technologie I
Krystalová mřížka
dendritická struktura
ideální monokrystal
mozaikový krystal
polykrystalická struktura

## Slide 11
výrazná směrovost mechanických vlastností
typické pro odlitky
omezená tvárnost – nevhodné pro tváření !!!
Technologie I
Krystalová mřížka – dendritická struktura

## Slide 12
orientace jednotlivých zrn záleží na způsobu krystalizace, historii výroby
a následném tepelném zpracování
materiály vhodné pro tváření !!!
Technologie I
Krystalová mřížka – polykrystalická struktura

## Slide 13
Technologie I
Krystalová mřížka – polykrystalická struktura
Ideální monokrystal
Polykrystalická
struktura
Mozaikový krystal
Polykrystal s
texturou

## Slide 14
Technologie I
Výroba mozaikového krystalu

## Slide 15
Monokrystal - jednotná orientace krystalové mřížky
Polykrystal
Technologie I
Krystalová mřížka
Vláknový - průměr několika μm (pevnost v tahu v řádu 105 MPa)
- délka až několik cm
- malý počet poruch
- pevnost se blíží teoretickým hodnotám
Masivní - složen z bloků (subzrn) s nepatrně odlišnou orientací krystalové mřížky
- průměr několik cm až desítek cm
- tvořen velkým počtem krystalů – poly…. (pevnost v tahu v řádu 102 MPa)
- jednotlivé krystaly jsou nepravidelného tvaru → zrna
- každé zrno se vyznačuje jinou orientací krystalové mřížky a hranicí, která jej odděluje od zrna sousedního
- zcela náhodná orientace zrn → kvaziizotropie – ve výsledku stejné vlastnosti materiálu ve všech směrech → lze ji v omezené míře získat tepelným zpracováním
- většina tvářených polotovarů vykazuje anizotropii (texturu) !!!
?

## Slide 16
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Bodové poruchy krystalové mřížky
Vakance
Intersticiální
atom
Substituční
atom

## Slide 17
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Bodové poruchy krystalové mřížky
Intersticiální
atom
značně zvyšuje napětí v krystalové mřížce
pro tváření nežádoucí efekt
prvky s malým průměrem atomu - C, N, O, H, B

## Slide 18
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Čárové poruchy krystalové mřížky
Ideální mřížka Hranová dislokace
Vložení atomové poloroviny

## Slide 19
Vložená rovina atomů
Vložená rovina atomů
Rovina skluzu
Vložená rovina atomů
Rovina skluzu
Dislokační čára
Rovina skluzu
Dislokační čára
Rovina skluzu
Dislokační čára
Rovina skluzu
Dislokační čára
Rovina skluzu
Dislokační čára
Rovina skluzu
Dislokační čára
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Čárové poruchy krystalové mřížky
Hranová dislokace
Burgersův vektor Ʇ na dislokační čáru

## Slide 20
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Čárové poruchy krystalové mřížky – pohyb hranové dislokace
t
t
t
t
t
t
t
t

## Slide 21
Rovina skluzu
Dislokační čára
Rovina skluzu
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Čárové poruchy krystalové mřížky
Šroubová dislokace
Burgersův vektor // s dislokační čarou

## Slide 22
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Čárové poruchy krystalové mřížky – pohyb šroubové dislokace
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

## Slide 23
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Smíšená dislokace
Hranová dislokace
Šroubová dislokace
Rovina skluzu
Dislokační čára

## Slide 24
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Smíšená dislokace
Burgersův vektor // s dislokační čarou
Burgersův vektor Ʇ na dislokační čáru

## Slide 25
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Smíšená dislokace
Směr plastické deformace
Směr plastické deformace

## Slide 26
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Plošné vady krystalové mřížky
Hranice zrn
Hranice dvojčatění
Vrstevná vada- vrstva atomů mezi posunutím mřížky
Hranice vrstevné vady – posunutí mřížky

## Slide 27
Technologie I
Poruchy krystalové mřížky
Objemové vady krystalové mřížky
Sulfidický vměstek
Struska
Kavita

## Slide 28
prostorově centrovaná mřížka BCC (Body Centered Cubic)
základní stavební buňku tvoří 9 atomů (2 atomy)
krystalizuje v ní např. Feα, Mo, W, Cr, Mn, Nb, V, Na, Ta
Technologie I
Mechanismy plastického přetvoření
Skluz dislokací
4 roviny skluzu 110
2 směry <111>
8 skluzových systémů
Obtížně tvařitelné materiály !!!

## Slide 29
plošně centrovaná mřížka FCC (Face Centered Cubic)
základní stavební buňku tvoří 14 atomů (4 atomy)
krystalizuje v ní např. Feγ, Al, Cu, Au, Ag, Pt, Ni, Pb
Technologie I
Mechanismy plastického přetvoření
Skluz dislokací
4 roviny skluzu 111
3 směry <110>
12 skluzových systémů
Dobře tvařitelné materiály !!!

## Slide 30
šesterečná s nejtěsnějším uspořádáním HCP (Hexagonal Close Packed)
základní stavební buňku tvoří 17 atomů (6 atomů)
krystalizuje v ní např. Mg, Zn, Ti, Cd, Be
Technologie I
Mechanismy plastického přetvoření
Skluz dislokací
1 rovina skluzu 0001
3 směry <1120>
3 skluzové systémy
Křehké, obtížně tvařitelné materiály !!!

## Slide 31
Technologie I
Mechanismy plastického přetvoření
Skluz dislokací
F
tmax
tmax

## Slide 32
Technologie I
Vznik dislokací
Krystalizace kovu
Přeměna shluku vakancí
Růstová spirála
Šroubová dislokace
Srůst zrna na
maloúhlových hranicích

## Slide 33
Technologie I
Hustota dislokací
Po tváření za studena
Vláknové monokrystaly
Vyžíhaný kov
1
102
104
106
108
1010
1012
Hustota dislokací r [cm-2]
103
102
105
104
Mez kluzu [MPa]

## Slide 34
Technologie I
Vznik dislokací při tváření
Frank-Readův zdroj dislokací
Možnost opakování až 10 000 x !!!

## Slide 35
Technologie I
Proces odpevnění materiálu
snaha materiálu o snížení termodynamické nerovnováhy důsledkem tváření kovů
při nízkých teplotách je tento metastabilní stav prakticky neměnný
hnací silou odpevňovacích pochodů je zvýšená teplota a energie uložená v tvářeném materiálu
proces odpevnění rozdělujeme na:
  zotavení
  primární rekrystalizaci
  sekundární rekrystalizaci
rekrystalizace probíhající při následném ohřevu po tváření se nazývá statická rekrystalizace
rekrystalizace probíhající současně s tvářením (pod napětím) za zvýšené teploty se nazývá dynamická rekrystalizace

## Slide 36
Technologie I
Proces odpevnění materiálu
1. fáze - zotavení
Polygonizace
Směr posuvu dislokace
Rovina skluzu
Anihilace
Směr posuvu dislokace

## Slide 37
Technologie I
Proces odpevnění materiálu
2. fáze – primární rekrystalizace
probíhá při teplotách (0,35 až 0,45) Ttání [°K]
dochází k migraci velkoúhlových hranic původních zrn
v oblastech s nejvyšší energií dochází k iniciaci zárodků nových zrn
vznikají nová zrna lišící se tvarem i velikostí oproti původní struktuře, hustota dislokací odpovídá netvářenému stavu !!!
výrazným způsobem se mění mechanické vlastnosti materiálu
přednostní orientaci zrn nazýváme rekrystalizační texturou
primární rekrystalizace je ukončena v okamžiku styku nových hranic zrn
průběh rekrystalizace záleží na
  velikosti počáteční plastické deformace
  rekrystalizační teplotě
  varu a rozměru výrobku, atd.

## Slide 38
Technologie I
Proces odpevnění materiálu
2. fáze – primární rekrystalizace (vliv teploty)
Kritická oblast deformace

## Slide 39
Technologie I
Proces odpevnění materiálu
3. fáze – sekundární rekrystalizace
dochází k hrubnutí zrna
pro tváření nežádoucí jev
materiál hrubnutím zrna snižuje termodynamickou nestabilitu

## Slide 40
Technologie I
Rozdělení technologií tváření dle
Tepelného efektu
Působení vnějších sil
Charakteru
deformace
Teploty
Tváření za studena
Tváření za poloohřevu
Tváření za tepla
Objemové
Plošné
Izotermické
Adiabatické
Polytropické
Místní
Částečná
Všestranná

## Slide 41
Technologie I
Rozdělení technologií tváření dle teploty
Tváření za studena
probíhá pod rekrystalizační teplotou materiálu – obvykle platí Ttváření < 0,3 Ttání [°K]
materiál současně zpevňuje a odpevňuje, dominantním procesem je zpevnění !!!
dochází k deformaci a přednostní orientaci zrn vzhledem k tvářecí síle (deformační textura), snižuje se plastická schopnost materiálu
zvyšují se pevnostní hodnoty (Re , Rm), klesá tažnost (A)
vysoká rozměrová přesnost a kvalita povrchu výrobku
nevýhodou je nutnost použití velkých tvářecích sil

## Slide 42
Technologie I
Rozdělení technologií tváření dle teploty
Tváření za studena
Změna tvaru zrna
(vznik deformační textury)
F
F
Před deformací
Po deformaci
Změna mechanických vlastností
A
Re
Rm

## Slide 43
Technologie I
Rozdělení technologií tváření dle teploty
Tváření za tepla
probíhá nad rekrystalizační teplotou materiálu – obvykle platí Ttváření > 0,7 Ttání [°K]
materiál současně zpevňuje a odpevňuje!!!, v závislosti na teplotně - rychlostních podmínkách tváření probíhá rekrystalizace, při které je zpevnění materiálu kompenzováno odpevněním, zásadní vliv na průběh odpevnění má rychlost deformace
oproti tváření za studena se výrazně snižuje deformační odpor tvářeného materiálu (až 10 x)
mechanické hodnoty materiálu se po tváření výrazně nemění
nižší kvalita povrchu důsledkem oxidace – tzv. okujení povrchu
možný vznik vláknité textury (nelze ji odstranit)

## Slide 44
j = 0
j = 0,1
j = 0,5
A
j = 0
j = 0,1
j = 0,5
A
oblast tzv. „modrého žáru“
j = 0
j = 0,1
j = 0,5
A
oblast tzv. „modrého žáru“
oblast rekrystalizace
j = 0
j = 0,1
j = 0,5
A
oblast tzv. „modrého žáru“
oblast rekrystalizace
oblast fázových přeměn
A1
A3
Technologie I
Rozdělení technologií tváření dle teploty
Tváření za tepla

## Slide 45
Technologie I
Rozdělení technologií tváření dle teploty
Tváření za poloohřevu
probíhá v rozmezí teplot Ttváření = 0,3 ÷ 0,7 Ttání [°K]
v materiálu dochází k částečnému odpevnění
snižuje se deformační odpor materiálu a současně je zachovávána vysoká kvalita povrchu

## Slide 46
Technologie I
Tváření za studena vs. tváření za tepla

## Slide 47
Technologie I
Ohřev materiálu v plynových pecích
Postrkové pece
- pohyb polotovarů v peci je zajišťován tlačkami, které posouvají polotovary
po pevných profilech v peci.
- ohřev zajišťují plynové hořáky.
- pec rozdělena do několika oblastí s různou teplotou
- nejrozšířenější typ zařízení pro ohřev materiálu
Výhody
nižší cena oproti ostatním zařízením na ohřev materiálu
Nevýhody
nižší intenzita ohřevu vlivem kontaktu polotovarů
delší doba ohřevu (větší opal materiálu)
důsledkem nárazů se uvolňují okuje a hromadí se v peci
Tlačka materiálu

## Slide 48
Technologie I
Ohřev materiálu v plynových pecích
Postrkové pece

## Slide 49
Technologie I
Ohřev materiálu v plynových pecích
Tunelové pece s posuvem

## Slide 50
- ohřívaný materiál je stacionární
- ohřev zajišťují plynové hořáky
- používá se pro ohřev velkorozměrných polotovarů až do
hmotnosti 100 t
- pece vybaveny rekuperací spalin
Nevýhody
max. rychlost ohřevu v závislosti na velikosti vsázky do 100°C/hod.
u komorové nutno použít zařízení pro manipulaci s polotovarem
Technologie I
Ohřev materiálu v plynových pecích
Komorové a vozové pece
Vozová pec
Komorová pec

## Slide 51
Technologie I
Ohřev materiálu v plynových pecích
Vozová pec

## Slide 52
Technologie I
Ohřev materiálu v plynových pecích
Odporové elektrické pece
- vysoká přesnost požadované teploty
- snadná regulace
- používány ve většině případů pro menší výrobky
Nevýhody
nízká účinnost ohřevu
vysoké provozní náklady

## Slide 53
Technologie I
Ohřev materiálu v plynových pecích
Indukční pece
- ohřev materiálu pomocí vířivých proudů
- vysoká přesnost požadované teploty
- vysoká účinnost a rychlost ohřevu v řádu desítek sekund
- snadná regulace
- možno použít v širokém rozmezí velikosti polotovarů
Nevýhody
vysoké pořizovací náklady

## Slide 54
Technologie I
Nástroje
Působení vnějších sil
Vyvození tvářecí
síly
Teploty
Tváření za studena
Tváření za poloohřevu
Tváření za tepla
Spojitě vzrůstající
(Lis)
Dynamická
(Buchar)
Volné
Zápustkové
Strojní
Ruční
Rozdělení technologií kování dle

## Slide 55
Technologie I
Strojní
Ruční
Lisy
Buchary
Mechanické
Hydraulické
Mechanické
Pneumatické
Parní
klikové
kliko – kolenové
vačkové
vřetenové
atd.
Vyvození tvářecí síly

## Slide 56
Technologie I
Vyvození tvářecí síly na mechanických lisech
HÚ
Mk
F
Mk
F
Mk
F
Klikový mechanismus
Kliko – kolenový
mechanismus
Vačkový mechanismus
Vřetenový mechanismus
F
Mk
DÚ
Pozn.: HÚ – horní úvrať, DÚ – dolní úvrať
Pracovní část stroje tzv. „beran“

## Slide 57
Energo - silové parametry lisů:
Jmenovitá síla Fj - maximální velikost síly, která nesmí být v žádném okamžiku tváření překročena !!!. U mechanických lisů je tato hodnota omezena i vzdáleností před DÚ.
Jmenovitá práce Aj – maximální velikost práce, kterou lze využít při jednom pracovním zdvihu. Lze ji krátkodobě překročit.
Technologie I
Vyvození tvářecí síly na mechanických lisech
Klikový lis
LU 160
Hydraulický lis
CBA 300
Klikový lis
LU 160
Hydraulický lis
CBA 300

## Slide 58
Technologie I
Vyvození tvářecí síly na bucharech
Energo - silové parametry bucharů:
Jmenovitá práce Aj – maximální velikost práce, kterou lze využít při jednom pracovním zdvihu. Je dána konstrukcí stroje.
Jmenovitá síla Fj – u bucharů se neurčuje. Vzhledem k tomu, že beran bucharu nemá mechanickou vazbu na rám stroje, buchar nejde přetížit silou !!!!.
m
h0
m
v
Pneumatický buchar

## Slide 59: Děkuji za pozornost