## Slide 1
Předmět: Technologie I
Přednáška č. 4: Plošné tváření – tažení a nekonvenční metody tváření
doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Technologie I
Princip technologie tažení
technologie plošného tváření, kdy se z rovinného přístřihu vyrábí dutá nádoba zpravidla nerozvinutelného tvaru
ve většině případů probíhá za studena – průvodní jevy tváření napomáhají zvýšit výslednou kvalitu výlisků
výtažky se obvykle již dále nezpracovávají, pouze se ostřihují
velký význam pro sériovou a hromadnou výrobu
tvářený plech musí mít dostatečnou deformační schopnost

## Slide 3
Technologie I
Rozdělení technologií tažení
Podle tvaru výtažku:
rotační tvary
nerotační tvary
nepravidelných tvary
Podle počtu operací:
jedno operační tažení (1 tah)
dvou a více operační tažení (více tahů)
Podle použité metody (technologie) tažení
hluboké a mělké
bez (se) zeslabení stěny
bez (s) přidržovačem
zužování a rozšiřování
přetahování (vypínání) a protahování
zpětné tažení a tažení s použití místního ohřevu

## Slide 4
Technologie I
Rozdělení technologií tažení
Tažení nepevnými nástroji (pryží, kapalinou)
guerin
marform
hydroform
wheelon
hydromechanické tažení
Tváření vysokou rychlostí deformace
explozivní tažení
elektrohydraulické tažení
elektromagnetické tažení
Exploze trhaviny
Výrobek

## Slide 5
Technologie I
Příklady výrobků zhotovených tažením
tažení rotačních výtažků
tažení hranatých výtažků
tažení nepravidelných výtažků
tažení kuželovitých výtažků
tažení stupňovitých nádob

## Slide 6
Technologie I
Princip tažení bez ztenčení stěny
h
t
Průměr tažníku
Průměr tažnice
Tažník
Tažnice
Přidržovač
Plech
materiál je vtahován tažníkem do tažnice
přidržovač zabraňuje zvlnění výtažku
mezi tažníkem a tažnicí je mezera odpovídající cca 1 až 1,2 násobku tloušťky taženého materiálu

## Slide 7
Technologie I
Princip tažení

## Slide 8
Technologie I
Napěťové stavy při tažení
s2
s1
j2
j3
j1
s3
s1
j1
j3
s2
s1
j2
j3
j1
A
B
C
Tažník
Tažnice
Přidržovač
Plech
Ftažná
Fp
Fp

## Slide 9
Technologie I
Příčiny zvlnění výlisku
A
B
C
Tažník
Tažnice
Přidržovač
Plech
Ftažná
Fp
Fp
Výtažek
Přístřih plechu
Materiál potřebný na vytvoření výtažku
Přebytečný materiál způsobující tlakovou napjatost v oblasti příruby plechu

## Slide 10
Technologie I
Tažení bez přidržovače
Použití
tvarově jednoduché a nízké výtažky
materiály s větší tloušťkou
mělké prolisy s malou hloubkou
Nástroje
jednoduchá konstrukce
levné
spolehlivé
Tažník
Tažnice
Plech
Nebezpečí zvlnění výlisku !!!

## Slide 11
Technologie I
Tažení bez přidržovače

## Slide 12
Technologie I
Výpočet počtu tahů
pro výrobky s malým průměrem a velkou výškou je nutné použít více operační tažení
výrobek je zhotovován postupně v jednotlivých tazích
deformace mezi jednotlivými operacemi tažení je dána stupněm tažení m
v každé z operací tažení nesmí být vyčerpána deformační schopnost materiály, v opačném případě dojde k poškození výtažku
 D0
 d1
 d2
 dn
 dn-1
h1
h2
hn
hn-1
k – koeficient tažení
m – stupeň tažení

## Slide 13
Technologie I
Výpočet počtu tahů
Počet tahů závisí na:
                mechanických vlastnostech materiálu – deformační schopnost
                poměrné tloušťce plechu a kvalitě povrchu plechu
                konstrukci nástroje
                způsobu mazání
                zvolených technologických podmínkách
Kde n počet tahů
m1 je součinitel tažení pro první tah
m2 je součinitel tažení pro druhý tah
m´ je součinitel tažení pro další tahy v případě, že se již součinitel nemění

## Slide 14
Technologie I
Výpočet počtu tahů

## Slide 15
Technologie I
Princip tažení na více tahů
Tažník pro 1. tah
Výtažek po 1. tahu
Přidržovač pro 1. tah
Tažnice pro 1. tah
Plech
Tažení v prvním tahu
Tažník pro 2. tah
Výtažek po 1. tahu
Přidržovač pro 2. tah
Tažnice pro 2. tah
Tažení v druhém tahu

## Slide 16
Technologie I
Princip tažení na více tahů
Výtažek
Tažník pro 2. tah
Výtažek po 1. tahu
Přidržovač pro 2. tah
Tažnice pro 2. tah
Výtažek po 2. tahu
Výrobek
Příklad výroby na více tahů

## Slide 17
Technologie I
Princip tažení na více tahů

## Slide 18
Technologie I
Velikost tažné mezery
tažná mezera se volí se zřetelem na změny tloušťky plechu při tažení a na výrobní toleranci výlisku
tažná mezera musí umožnit, aby se přebytečný materiál mohl při tažení přemisťovat ve směru výšky výtažku a nepěchoval se
velikost tažné mezery se postupně v každém tahu zmenšuje až k poslední kalibrační operaci, která má nulovou, nebo zápornou tažnou mezeru
velká tažná mezera způsobuje zvlnění výtažku
malá tažná mezera zvyšuje nebezpečí vzniku trhliny na výlisku a zvyšuje tažnou sílu
Pro první a další tahy:
z = (1,2 ÷1,3) ⋅ t0 [mm]
Pro poslední tah:
z = (1,05÷1,15) ⋅ t0 [mm]
Pro kalibraci:
z = (0,95÷1,05) ⋅ t0 [mm]
z - tažná mezera
RTK
RTC

## Slide 19
Technologie I
Velikost tažné síly
Při standardním tažení se celková tažná síla skládá ze tří hlavních složek
síly nutné k plastické deformaci příruby
síly potřebné k ohybu na tažné hraně
síly potřebné k překonání tření na kontaktních plochách
celková síla potřebná pro tažení
síla pro překonání tření
síla pro ohyb na tažné hraně
síla k deformaci příruby
Kde Ftkrit. kritická velikost tažné síly
o obvod tažníku
t0 počáteční tloušťka materiálu
Rm smluvní mez pevnosti v tahu
t skutečná tloušťka materiálu
sm skutečná mez pevnosti v tahu
Ftmax.

## Slide 20
Technologie I
Velikost tažné práce
odpovídá ploše pod křivkou v diagramu síla-dráha tažníku
A – tažná práce
A = C ・Fc ・ h [J]
Kde:
Fc - maximální velikost tažné síly [N]
C - součinitel zaplnění diagramu [-]
C=0,66 - při tažení bez kalibrování
C=0,8 - při tažení s kalibrací
h - výška výtažku [mm]

## Slide 21
Technologie I
Základní vady výtažků
tvárný lom vzniká v nejvíce deformované oblasti výtažků v důsledku vyčerpání plasticity
materiálu po překročení meze pevnosti tvářeného materiálu
vlny vznikají vlivem ztráty stability plechu při působení tlakové napjatosti
povrchové vrásky vznikají na výtažku při použití materiálu s výraznou prioritou skluzových systémů,
nebo při použití materiálu vykazujícího tzv. deformační stárnutí
zadírání vzniká při styku nástroje s plechem u některých třecích dvojic materiálu
(např. ocel -Al), nebo při použití ochranných povrchových vrstev zinku a projevuje
se poškozením povrchu plechu
nedodržení tvarové a rozměrové přesnosti výtažku, atd.
Tvárný lom
Zvlnění
tzv. Lüdersovy čáry
Zadírání povrchu

## Slide 22
Technologie I
Průvodní jevy při tváření
zpevnění materiálu
vznik deformační textury
změna tloušťky materiálu
odpružení
cípatost
změny povrchu výtažku
A
Re
Rm
vznik deformační textury
F
F
zpevnění materiálu

## Slide 23
Technologie I
Cípatost výtažků
je způsobena anizotropií materiálu
předpokládaná velikost se hodnotí na základě koeficientu normálové anizotropie „rα“ a
koeficientu plošné anizotropie „Δr“
=
Normálová anizotropie
Plošná anizotropie
Průměrná hodnota normálové anizotropie
b0
t0
L0

## Slide 24
Technologie I
Cípatost výtažků
pokud je Δr > 0, cípy se tvoří ve směrech 0° a 90° ke směru válcování plechu
pokud je Δr < 0, cípy se tvoří ve směrech +45° a -45° ke směru válcování plechu
pokud je Δr = 0, cípy se netvoří.
čím nižší je hodnota Δr a vyšší střední hodnota normálové anizotropie rs, tím méně dochází ke ztenčování stěny výtažků a plech je vhodnější k hlubokému tažení
Anizotropní materiál (výtažek s cípy)
Izotropní materiál (výtažek bez cípů)

## Slide 25
Technologie I
Cípatost výtažků
0°
90°
45°

## Slide 26
Technologie I
Cípatost výtažků
0°
90°
45°

## Slide 27
Technologie I
Cípatost výtažků
0°
90°
45°

## Slide 28
Technologie I
Tažení nádob krabicového tvaru
problém při určování vhodného tvaru přístřihu
Nevhodný tvar přístřihu - vznik cípů
Vhodný tvar přístřihu

## Slide 29
Technologie I
Tažení nepravidelných výtažků
tvarově a deformačně nejsložitější výtažky
návrh postupu technologických operací a tvaru přístřihu se dnes provádí prakticky výhradně za pomocí numerických metod modelování

## Slide 30
Technologie I
Tažení nepravidelných výtažků

## Slide 31
Technologie I
Tažení nepravidelných výtažků

## Slide 32
Technologie I
Numerická simulace procesu tažení
velikost a tvar přístřihu
lisovatelnost dílu
počet operací
přesnou simulaci tažení pro stanovení technologických sil
a detailní ověření metody lisování
odpružení
sílu přidržovače
potřebnou lisovací sílu
kritická místa výlisku (zeslabení, zvlnění)
vliv brzdícího žebra
efektivní technologické plochy kolem výlisku
napětí, přetvoření, tlak přidržovače

## Slide 33
Technologie I
Numerická simulace procesu tažení

## Slide 34
Technologie I
Numerická simulace procesu tažení

## Slide 35
Technologie I
Numerická simulace procesu tažení

## Slide 36
Technologie I
Přehled způsobů tažení
tažení bez ztenčení stěny ( tj. jednoduché nebo prosté tažení )
tažení se ztenčením stěny
tažení zpětné
protahování
rozšiřování
zužování
přetahování
kovotlačení
a)
b)
d)
h)
e)
f)
g)
c)

## Slide 37
Technologie I
Vypínání (přetahování)
technologie, při které je polotovar tvářen pomocí tažníku s přídavným tahovým zatížením
cílem je vytvořit trvalé plastické prodloužení v celém průřezu tloušťky materiálu
metoda využívána pro výrobu panelových výtažků u kterých je dosahováno běžnou technologií tažení minimální deformace (nedostatečné zpevnění materiálu)
tvar výtažků odpovídá geometrii tažníku s minimálním odpružením
Posuvný suport
Plech
Upínací čelist
Nástroj
Stůl stroje
Pístnice
F
F
F
F
F
F

## Slide 38
Technologie I
Protahování
Protahování bez ztenčení stěny
Protahování se ztenčení stěny
protahováním dochází ke zvětšení předstřiženého otvoru v přístřihu tak, aby se vytvořila kolmá válcová plocha
materiál namáhán obvodovým tahovým napětím
v důsledku anizotropie materiálu nerovnoměrná deformace otvoru

## Slide 39
Technologie I
Zpětné tažení
materiál je tažen nejdříve v jednom a posléze v opačném směru
důsledkem dvojnásobné deformace dojde k vysokému zpevnění materiálu
vysoká rozměrová a tvarová přesnost výtažku

## Slide 40
Technologie I
Zužování
jedná se o redukování průměru otevřeného konce výtažku na jednu nebo více operací, průměr u dna zůstává zachován
od prostého tažení se tato metoda liší v tom, že tažený kov je pouze stlačován a nedochází k zeslabení materiálu
zužováním dochází ke zpevňování materiálu, klesá tvářitelnost, a proto je v některých případech nutné zařadit mezioperační žíhání
tažný úhel α by neměl překročit 45° z důvodu zborcení horní části výtažku

## Slide 41
Technologie I
Rozšiřování
používá se ke zvětšení části výtažku, který byl zhotoven např. normálním tažením (nejčastěji pro rozšiřování trubek)
u tvárných kovů lze dosáhnout až 30% zvětšení průměru výtažku jedinou operací
v případě větších deformací se použije více tažných operací s mezioperačním žíháním
při rozšiřování kapalinou slouží tažník jen pro vyvození tlaku v kapalině
Rozšiřování pevným tažníkem
Rozšiřování kapalinou

## Slide 42
Technologie I
Rotační tlačení plechů - kovotlačení
Jednoduchá technologie
Pro plechy a trubky
Levné, převážně pro kusovou výrobu
Ruční x strojní technologie
Se ztenčením stěny x bez ztenčení stěny
Postupným přitlačováním plechu na rotující modely lze snadno vyrábět dutá tělesa rotačních tvarů.
Kovotlačitelské stroje ( podobné soustruhu)

## Slide 43
Technologie I
Rotační tlačení plechů - kovotlačení

## Slide 44
Technologie I
Rotační tlačení plechů - kovotlačení
Strojní kovotlačení
Ruční kovotlačení

## Slide 45
Technologie I
Nekonvenční metody tažení
Napjatost : tváření nepevným nástrojem x konvenční tváření

## Slide 46
Technologie I
Tažení pryží – metoda Guerin
Nejstarší technologie s využitím pryže (1872)
Původně pro stříhání Sn fólií
Tažnice je tvořena pryžovým blokem
Max. hloubka tažení cca 40 mm
Max. velikost plechu cca 1,5 x 800 x 800 mm
Místní zvýšení tlaku pryže

## Slide 47
Technologie I
Tváření vnitřním přetlakem
Pro polouzavřené výrobky
Fitinky, kolena, trubky ad.
Kapalina přímo ve styku z tvářeným materiálem
Nutné dobré utěsnění
Kapalina působí i v místech, kde se běžně
dotýká polotovar s nástrojem
Tlaky řádově 100 až 1000 MPa
Většinou kombinace kapalina + mechanika
Princip výroby

## Slide 48
Technologie I
Tváření vnitřním přetlakem
b
d
a
c
Faxial
Faxial
P
e
f
Potrubí – doprava vody, plynu
Princip výroby

## Slide 49
Technologie I
Tváření vnitřním přetlakem
Polotovar - trubka
ohýbání
vyboulování – t kusy
tvarování

## Slide 50
Technologie I
Tváření výbuchem
vyvození tlakové vlny řízenou explozí - tlak 10-100GPa
tlaková vlna působí na materiál přímo nebo je přenášena na tvářený materiál pomocí média
vysoký stupeň přesnosti výroby
malé odpružení – plastická deformace dvojčatěním
médium - voda, písek, hlína, vzduch
výbušniny - SEMTEX - odolný proti vodě, rychlost tváření pohybuje až na hranici 250 m/s.
účinek výbušniny je závislý na jejím množství a na druhu média, které přenáší tlakovou vlnu.
Použití
kusová nebo prototypová výrobu
tváření obtížně tvářitelných materiálů
pro výrobu rozměrných dílů, které není možné tvářet klasickými metodami
letecký, vesmírný a vojenský průmysl na výrobu trupů letadel a motorů
architektura

## Slide 51
Technologie I
Tváření výbuchem
Postupné tažení na více operací
Tvářený materiál
Tažnice
Přepážka
Trhavina pro 1. tah
Trhavina pro 2. tah
Pracovní médium
Exploze trhaviny
Destrukce přepážky
Exploze trhaviny
Výrobek

## Slide 52
Technologie I
Tváření výbuchem
Ochrana stěny pryžovou hadicí
Před detonací
Po detonaci

## Slide 53
Technologie I
Tváření výbuchem
Kontejnery pro tváření výbuchem

## Slide 54
Technologie I
Elektro-magnetické tváření
tlakový účinek od silného magnetického pole
elektricky vodivé kovy
využití odpudivých účinků dvou nesouhlasných magnetických polí v cívce a v tvářeném materiálu
energie tváření lze přesně nastavit a ovládat

## Slide 55
Technologie I
Elektro-magnetické tváření
Indukční cívka zpravidla kopíruje tvar, který vyplývá z finálního tvaru dílce a požadované operace tváření
a) válcová cívka – zužování
b) válcová cívka – rozšiřování
c) spirálová plochá cívka – mělké tažení

## Slide 56
Technologie I
Elektro-hydraulické tváření
Použití při tažení výlisků z plechu
Šíření tlakové vlny kapalným prostředím (voda, glycerin apod.)
Vznik tlakové vlny je vyvolán vybitím nahromaděné energie z kondenzátoru přes jiskřiště
Vybití pomocí svíčky nebo odpařujícího se drátku (Al, Mg, aj.) nebo mezi elektrodami (směřovat tlakovou vlnu)
Elektrická energie se mění na tlak a teplo
Napětí 4500 až 22000 V (při 22 kV není potřeba drátek, ale stačí pouze elektrody)
Max. tlak 105 MPa je dosahován v časech 10-6 s

## Slide 57
Technologie I
Elektro-hydraulické tváření
kalibrace při tváření
plechu
rozšiřování trubek
s velkým poměrem l/d
rozšiřování trubek s malým
poměrem l/d
Rozmístění 3 elektrod
v přípravku
Znázornění tvaru
zvonu s elektrodami

## Slide 58
Technologie I
Příklady dílů vyráběných vysokými rychlostmi
Velkoplošné díly pro AIRBUS A350
Velkoplošné panely, turbíny složitých tvarů, hlubokotažené dílce

## Slide 59
Technologie I
Příklady dílů vyráběných vysokými rychlostmi
Speciální lemy, automobilové dílce, disky
Hodiny „Time-Eating“ na Cambridgeské Univerzitě

## Slide 60: Děkuji za pozornost