## Slide 1
Předmět: Technologie I
Přednáška č. 5: Slévárenství - materiály
Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Slévání patří mezi jednu z nejstarších výrobních technologií, lidstvu je známá více než 5000 let.
Počátky se spojují s kulturami staré Persie, Číny, Mezopotámie a později i Egypta.
Odléváním byly vyráběny dekorativní předměty, šperky, zbraně, různé sochy, apod.
Technologie I
Slévárenství

## Slide 3
Materiál odlitku – tavení + metalurgické ošetření taveniny,
odlití taveniny do žáruvzdorné formy,
ztuhnutí taveniny = odlitek.
Technologie I
Slévárenství
Surový odlitek
Hrubý odlitek
Čistý odlitek

## Slide 4
Hutní,
Tvarové odlitky.
Technologie I
Slévárenská výroba

## Slide 5
Ingot - polotovar pro tváření za tepla.
Kokila - kovová forma s jednoduchou geometrií.
Technologie I
Hutní výroba

## Slide 6
Krystalizátory – měď, grafit.
Průřezy – kruhové, čtvercové, obdélníkové, atd.
Technologie I
Hutní výroba – kontinuální lití

## Slide 7
Slitiny hliníku = další zpracování – tváření za tepla i za studena.
Slitky, čepy = průřezy – kruhové, čtvercové, obdélníkové, atd.
Technologie I
Hutní výroba – polokontinuální lití
Princip zařízení pro polokontinuální odlévání slitků ze slitin hliníku

## Slide 8
Technologie I
Výroba tvarových odlitků
Olejová vana
Hlava motoru
Výfukové potrubí
Blok motoru

## Slide 9
Čisté kovy
Slitiny - slitiny Fe - litiny, ocel na odlitky,
- neželezné slitiny - slitiny Al, slitiny Mg, slitiny Cu, slitiny Zn.
Technologie I
Slévárenské slitiny
Rovnovážný diagram dvou kovů
s úplnou rozpustností v tuhém stavu
Rovnovážný diagram dvou kovů
s částečnou rozpustností v tuhém stavu
Rovnovážný diagram dvou kovů
dokonale nerozpustných v tuhém stavu

## Slide 10
Technologie I
Slévárenské slitiny
Přehled výroby odlitků v ČR za rok 2019 [t]
Přehled celosvětové výroby odlitků za rok 2019 [t]

## Slide 11
Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky.
tavitelnost - je schopnost kovů a slitin přecházet ze stavu pevného do stavu kapalného,
zabíhavost - je technologická vlastnost taveniny - schopnost taveniny vyplňovat dutinu formy,
stahování - objemové změny taveniny během tuhnutí (tj. mezi TL a TS),
smršťování - objemové změny taveniny během chladnutí,
sklon ke vzniku trhlin a prasklin - náchylnost materiálu odlitku k porušení během výroby odlitku.
Technologie I
Slévárenské slitiny

## Slide 12
Vsázka - opakující se vrstvy koksu, kovové vsázky, struskotvorných látek (vápenec).
Výroba - LLG, LKG,
Litina z kuplovny obsahuje:
cca 3,4%C; 1,9%Si; 0,65 %Mn;
0,1 %P; 0,1%S.
Technologie I
Kuplovna
Surové železo

## Slide 13
Kelímková pec – tavení: LLG, LKG, LČG, ocel na odlitky, neželezné slitiny.
Kanálková pec - udržovací pec, princip ohřevu se využívá i v licích zařízeních.
Technologie I
Elektrické indukční pece
Elektrická indukční pec kelímková
Elektrická indukční pec kanálková

## Slide 14
Tavení - ocel, výjimečně LKG.
Technologie I
Elektrické obloukové pece

## Slide 15
Technologie I
Plynové pece
Plynová pec kelímková
Plynová pec dvoukomorová (vanová)
Kelímkové pece - tavení neželezných slitin.

## Slide 16
Technologie I
Plynové pece
Plynová pec šachtová
Šachtová pec – tavení slitin hliníku - kelímkové ~ 170 m3/t materiálu, šachtové ~ 100 m3/t materiálu

## Slide 17
Technologie I
Plynové pece
Plynová pec rotační
Plynová pec rotační – Metalurgie s.r.o. Rumburk
Tavení – litin a druhotné zpracování neželezných slitin (slitin hliníku).

## Slide 18
Licí páve - vlévání taveniny do licí jamky - „odlévání přes hubičku“.
Ruční hrncové pánve,
Bubnové pánve
Technologie I
Licí pánve
Licí pánev bubnová
Licí pánev hrncová - čajník

## Slide 19
Licí páve - odlévání spodem.
Pánve zátkové
Technologie I
Licí pánve

## Slide 20
Technologie I
Licí zařízení
Automatické licí zařízení
Tlaková licí pec

## Slide 21
litiny bílé – temperování
litiny grafitické - litina s lupínkovým grafitem,
- litina s kuličkovým grafitem,
- litina s červíkovitým grafitem.
Technologie I
Litiny

## Slide 22
Technologie I
Mechanické vlastnosti litin
1- LLG, 2 - LČG, 3 – LKG,
4- Temperovaná litina,
5 – ocel na odlitky,
6 – ADI (izotermicky kalená LKG)
Rameno závěsu - 4,5 kg
Materiál: EN-GJS-400-15
Litinová vložka - 1,75 kg
Materiál: EN-GJL-250
Brzdový buben - 6 kg
Materiál: EN-GJL-250

## Slide 23
Technologie I
Grafitické litiny
Litina s lupínkovým grafitem
Litina s červíkovitým grafitem
Litina s kuličkovým grafitem

## Slide 24
Očkování - např. FeSi75, FeCaSi,
v pánvi,
do proudu kovu,
plněný profil – v mezipánvi, do pánve,
očkovacími tělísky – na filtru, ve vtokové jamce.
Technologie I
Grafitické litiny
Očkování v proudu kovu
Očkování plněným profilem – v mezipánvi a do pánve
Očkování tělísky ve vtokové jamce
Očkování tělísky na filtru

## Slide 25
Modifikace – Mg, Ce, KVZ.
metody polévací a ponořovací.
Technologie I
Grafitické litiny
Přelévání – modifikační pánev
Modifikace plněným profilem
Modifikace v autoklávu
Modifikace ponorným zvonem

## Slide 26
výroba tvarových odlitků z oceli je velmi energeticky náročná;
tavenina oceli - vysoká teplota lití (cca 1600 °C);
- velmi stahuje - nálitky;
- ocelový odlitek – normalizační žíhání + ke snížení vnitřního pnutí
- pokud je to možné – nahrazují se odlitky z LKG.
Technologie I
Ocel
Drtící válec – 380 kg, G-X 120Mn18
Turbínová skříň – G17Mn5

## Slide 27
Slévárenské slitiny: - binární typ: Al-Si, Al-Mg, Al-Cu,
- ternární typ: Al-Si-Mg, Al-Si-Cu, Al-Cu-Si, Al-Mg-Si, atd.
- slitiny nevytvrditelné a vytvrditelné - možnost tepelného zpracování.
Volba chemického složení slitiny - posouzení nároků na užitné vlastnosti a způsob výroby odlitku,
Mechanické vlastnosti - podle typu slitiny, způsobu odlévání a tloušťky stěny:
- běžné slitiny - mez pevnosti v litém stavu 150-250 MPa,
- po vytvrzování = zvýšení pevnosti a tvrdosti o 30 - 50 %, tažnost 1 – 4 %, lze zvýšit modifikací.
- tvrdost Al-Mg = 50 HB; Al-Si v lité stavu 60-80 HB a po vytvrzení až 100 HB,
- slitiny Al = maximální provozní teplota 350 °C,
- za zvýšených teplot: Al-Si = pokles už při teplotách 200 °C; Al-Cu = stabilita do 250 °C,
Technologické vlastnosti: - slévárenské vlastnosti, obrobitelnost, odolnost korozi, svařitelnost,
možnost povrchové úpravy, atd.
Technologie I
Slitiny hliníku

## Slide 28
Al-Si
Al-Si-Cu
Al-Si-Mg
Technologie I
Slitiny hliníku s křemíkem (Siluminy)
Rovnovážný diagram slitiny Al-Si

## Slide 29
Technologie I
Slitiny hliníku s křemíkem (Siluminy)
AlSi5Mg
AlSi7Mg
AlSi9Mg
AlSi12Mg
Eutektická fáze (šedá)
Primární α-fáze (bílá)

## Slide 30
Tavení,
rafinace – odstranění oxidů a odplynění,
očkování - Ti, P,
modifikace - Na, Sr, atd.
Technologie I
Slitiny hliníku s křemíkem (Siluminy)
Tavení
Přelití taveniny
Rafinace taveniny
Odplynění taveniny - FDU

## Slide 31
Modifikace + očkování
očkování - Ti, P;
modifikace - Na, Sr, Sb atd.
Technologie I
Slitiny hliníku s křemíkem (Siluminy)
Struktura slitiny Al-Si
Modifikovaná struktura
Zjemněno
Bez zjemnění
Nemodifikováno:
Lom křehký s hrubými lesklými útvary na povrchu.
Modifikováno:
Lom houževnatý s matným
a jemným povrchem.

## Slide 32
Technologie I
Slitiny hliníku s křemíkem (Siluminy)
Struktura odlitku z pískové formy
Struktura vysokotlakého odlitku

## Slide 33
Výhody - nízká hustota (1700-1900 kg. m-3),
- nízká teplota tání,
- výhodný poměr hmotnosti a pevnosti.
Nevýhody - vysoká afinita s kyslíkem,
- špatná tvářitelnost za studena,
- špatná odolnost korozi,
- proti slitinám Al - větší tepelná roztažnost.
Slitiny: Mg-Al (3 – 9 % Al),
Mg-Al-Zn,
Mg-Mn,
superlehké slitiny Mg-Li.
Náročná výroba - tavení a odlévání se provádí v ochranné atmosféře.
- odlitky pro letecký a automobilový průmysl.
-
Technologie I
Slitiny hořčíku
Blok motoru vozu Ferrari
Automobilový průmysl

## Slide 34
tavení (ochranná atmosféra)
rafinace (vměstků, vodíku a nežádoucích rozpustných sloučenin)
očkování
odlévání - gravitační do pískových forem, do skořepin, do kovových forem)
- nízkotlaké lití
- vysokotlaké lití
- thixomoulding
Technologie I
Slitiny hořčíku
Skříň leteckého bloku motoru
Slévárna Explat

## Slide 35
Technická praxe - slitiny zinku,
Hlavní přísadový prvek ve slitinách zinku → Al → Zn-Al = 4 - 27 % Al,
vedlejší přísadové prvky → Cu (0,5 – 3 % Cu), Mg (0,01 – 0,03 %).
velmi dobré mechanické vlastnosti za normální teploty,
nevýhoda – pokles mechanických vlastností při teplotách vyšších než 120°C a nižších než 20°C,
odolnost opotřebení - díky vysoké tvrdosti,
obrobitelnost,
povrchová úprava.
Technologie I
Slitiny zinku
Lak
Nikl

## Slide 36
Tavení - plynové a elektrické pece;
- není nutné provádět rafinaci ani odplynění taveniny,
Odlévání - tlakové lití,
- odstředivé lití,
- gravitační lití – pískové, kovové, keramické formy,
- sklopné lití.
Technologie I
Slitiny zinku
Tlakově lité ZnAl4Cu3 = Zamak 2
Tlakově lité díly
Odstředivé lití

## Slide 37
Měď - těžký neželezný kov se střední teplotou tání,
- vynikající elektrická a tepelná vodivost,
- standart elektrické vodivosti = 100% IACS;
- přísadové prvky a nečistoty = výrazný vliv,
Technologie I
Slitiny mědi
Vliv prvků na elektrickou vodivost mědi

## Slide 38
Mosaz - více než 55% Cu;
- střední mechanické vlastnosti - Rm = 200 - 300 MPa (manganová 500 – 750 MPa),
A = 10 – 20 %; HB = 70 – 100 (legované až 200).
tavení - náročné - oxidace a naplynění vodíkem,
odlévání - gravitační do pískových forem, gravitační a odstředivé lití do kovových forem,
- tlakové lití - zřídka.
- hutní provozy – kontinuální lití.
použití - výroba vodovodních armatur, součásti čerpadel, pouzder, ventilů, atd.
Technologie I
Slitiny mědi

## Slide 39
Bronzy
Podle hlavního přísadového prvku - cínové,
- cíno-olověné,
- hliníkové;
- olověné, atd.
Technologie I
Slitiny mědi
Kluzná pouzdra do ložisek

## Slide 40: Děkuji za pozornost