## Slide 1
Předmět: Technologie I
Přednáška č. 6: Slévárenství – gravitační lití do netrvalé formy
Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
„nádoba“ vyrobená ze žáruvzdorného materiálu,
dutina odpovídá svým tvarem negativu budoucího odlitku,
dutina formy - vždy větší o míru smrštění (lineární smrštění odlévané taveniny).
Typy forem - formy netrvalé - na jedno použití = formováním formovací směsi na model do rámu,
- formy polotrvalé - na více použití = odléváním keramické břečky na model do rámu,
- formy trvalé - pro větší série odlévání = obráběním příslušného kovového materiálu.
Technologie I
Slévárenská forma

## Slide 3
gravitační lití – je využívána tíha taveniny = gravitační síla (formy pískové, keramické, kovové, atd.),
tlakové lití – je využíván tlak - vysokotlaký a nízkotlaký způsob (formy kovové),
odstředivé lití – pro vyplnění dutiny formy taveninou je využívána odstředivá síla.
Technologie I
Způsoby plnění dutiny formy taveninou

## Slide 4
Výroba netrvalých forem:
Pojivový systém: I. generace - mechanické způsoby zpevnění formovací směsi,
II. generace - chemické procesy zpevnění formovací směsi,
III. generace - fyzikální procesy zpevnění formovací směsi,
IV. generace - mikrobiologický proces pojení.
Netrvalé formy - pískové formy,
- sádrové,
- keramické, atd.
Náležitosti pro výrobu - rámy,
- středící kolíky,
- model, modelová deska,
- jádra (jaderníky).
Technologie I
Slévárenské formy

## Slide 5
Technologie I
Písková forma

## Slide 6
Rozměry větší o míru smrštění,
úkosy.
Materiál - dřevo, umělé dřevo, kov.
Technologie I
Model, modelová deska
Modelová deska
Modelová deska
Model

## Slide 7
Technologie I
Model, modelová deska
Olejová skříň
Skříň kompresoru
Komora oběžného kola

## Slide 8
Pravá,
Nepravá.
Netrvalá – jádrové směsi - jaderníky,
Trvalá – kovová.
Technologie I
Jádra

## Slide 9
Tavenina se do formy nalévá pomocí vtokové soustavy = soustava kanálů:
dobré zaběhnutí,
dokonalé zachycení strusky a nečistot,
stejnoměrné a homogenní teplotní pole odlitku,
zabránění erozi formy,
zabráněno nasávání plynů,
maximální využití roztaveného kovu.
Technologie I
Vtoková soustava – gravitační lití
Příklad - vtoková soustava – gravitační lití litiny

## Slide 10
Technologie I
Písková forma

## Slide 11
odlévání - ruční (kelímek),
  - pomocí jeřábu (licí pánev).
Technologie I
Odlévání

## Slide 12
Formovací směs – ostřivo + pojivo + přísady + (voda).
Ostřivo - nosná část formovací směsi;
- žáruvzdornost – odolnost vysokým teplotám;
- zrnitost – kvalita povrchu odlitku;
- dle chemické povahy - kyselé - např. křemenné (SiO2);
- neutrální - např. šamot, korund (Al2O3), zirkon (ZrO2);
- zásadité - např. magnezit (MgO).
Technologie I
Formovací směs

## Slide 13
Pojivo - slouží ke spojování zrnek ostřiva;
- velikost částic < 0,02 mm;
- dle chemické povahy - anorganické - např. na bázi jílů, vodní sklo, geopolymery,
sádra, cement;
- organické - pryskyřice, tuky, oleje, sacharidy.
Přísady - zlepšují vlastnosti formovací směsi;
- např.: kamenouhelná moučka – odolnost vůči zapékání;
Voda - plastifikátor - pro anorganická pojiva (přidává se cca 3 – 5 %)
Technologie I
Formovací směs
Bentonit

## Slide 14
Složky směsi - ze zásobníků jsou dopravovány do mísičů – příprava směsi,
Mísiče - s přerušovaným,
- s kontinuálním provozem,
Mísiče - Kolové - přesypávání, roztírání a hnětení směsi,
- Kyvadlové (diskové),
- Vířivé - mísení (homogenizace) směsi,
- Lopatkové - mísení (homogenizace) směsi,
- Šnekové - roztírání a mísení.
Technologie I
Příprava formovací směsi
Kolový mísič
Kyvadlový mísič

## Slide 15
Technologie I
Příprava formovací směsi
Vířivý mísič
Lopatkový mísič
Kyvadlový mísič

## Slide 16
Technologie I
Příprava formovací směsi
Kontinuální šnekový mísič

## Slide 17
Pískové formovací směsi - směsi I. generace - mechanický způsob zpevnění.
- SiO2 + jíl + přísady + voda.
ruční formování (kusová výroba),
strojní formování - modelová deska upevněná na formovacím stroji (sériová výroba),
výroba dutiny formy skládáním nepravých jader do rámu (výroba složitých forem).
Technologie I
Výroba pískových forem
Pohled na modelovou desku uloženou
v rámu

## Slide 18
Strojní formování:
(metání),
střásání,
lisování,
střásání s dolisováním,
vstřelování (jádra).
Technologie I
Výroba pískových forem
Lisování
Lisování s dělenou lisovací deskou
Střásání
Impulzní formovací stroj s dolisováním – firma Technical

## Slide 19
Technologie I
Výroba pískových forem – bezrámové formování

## Slide 20
Technologie I
Výroba jader
1 – ventil,
2 – zásobník stlačeného vzduchu,
3 – jaderník,
4 – komora – vstřelovací hlava,
5 – formovací směs,
6 – vložka,
7 – tělo hlavy.

## Slide 21
CT směsi,
HB, WB, CB,
Croning,
solná atd.
Technologie I
Jádra - netrvalá

## Slide 22
Technologie I
Výroba odlitků pomocí spalitelného modelu

## Slide 23
Technologie I
Výroba odlitků pomocí spalitelného modelu
Plnění formy – nevhodně připravený model
Plnění formy – vhodně připravený model

## Slide 24: Děkuji za pozornost