## Slide 1
Předmět: Technologie I
Přednáška č. 7: Slévárenství – odlévání do kovových forem
Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Kovové formy - litina, ocel
Namáhání kovových forem: - mechanické;
- tepelné;
- chemické.
Požadované vlastnosti materiálu forem:
- odolnost proti tepelnému cyklickému namáhání,
- vysoká mez pevnosti a kluzu,
- vysoká tepelná vodivost,
- nízký součinitel tepelné roztažnosti,
- odolnost nalepování, atd.
Trvanlivost kovových forem:
- použitá slitina a její chemická agresivita,
- podmínky v provozu (lití, teploty, ošetření líce formy atd.)
Technologie I
Trvalé formy

## Slide 3
Forma - dělená, jádra – netrvalá i kovová,
- vtoková soustava,
- odvzdušnění,
- temperovaní,
- ošetření líce.
Odlitky - kompaktní struktura (bez vnitřní porezity).
Technologie I
Kovové formy pro gravitační lití

## Slide 4
Technologie I
Gravitační lití do kovových forem
Jednoduchá dělená forma umístěná na licím stroji s ruční obsluhou

## Slide 5
licí pracoviště - udržovací pec,
- licí stroj,
- ruční dávkování obsluhou nebo automatické dávkovací zařízení,
- „temperační zařízení“ (plynové hořáky, ofuk vzduchem),
- zařízení pro čištění a ošetření líce formy.
Technologie I
Gravitační lití do kovových forem

## Slide 6
Forma - začíná se plnit v šikmé poloze a během lití se forma staví - klidné a rovnoměrné proudění kovu.
Technologie I
Gravitační lití do kovových forem na sklopných strojích

## Slide 7
Technologie I
Gravitační lití do kovových forem na sklopných strojích

## Slide 8
Technologie I
Gravitační lití do kovových forem na sklopných strojích

## Slide 9
Pro slitiny Al - přetlak vysušeného vzduchu 0,02 – 0,03 MPa.
Technologie I
Nízkotlaké lití

## Slide 10
Technologie I
Nízkotlaké lití
Kovová forma pro nízkotlaké lití disků kol
Schéma vícebodové vtokové soustavy

## Slide 11
Technologie I
Nízkotlaké lití

## Slide 12
Technologie I
Nízkotlaké lití

## Slide 13
Princip - vyplnění dutiny kovové formy taveninou v krátkém čase, kde následně tuhne za působení
vysokého tlaku, tzv. dotlaku.
- jedinou operací je tavenina v několika sekundách přeměněna v tvarově komplikovaný odlitek.
Výhody - lze vyrábět i tvarově členité tenkostěnné odlitky (cca 1 - 2 mm),
- vysoká rozměrová přesnost odlitků (až 0,3 – 0,5 %),
- vysoká kvalita povrchu,
- dobré mechanické vlastnosti,
- vysoká produktivita práce, atd.
Nevýhody - vnitřní porezita odlitků.
Tlakové licí stroje - stroje s teplou komorou - vstřikování kovu pístem,
- vstřikování vzduchem
- stroje se studenou komorou - (s vertikální komorou), - s horizontální komorou.
Technologie I
Vysokotlaké lití

## Slide 14
stroje s teplou komorou - vstřikování kovu pístem, - vstřikování vzduchem
stroje se studenou komorou – (s vertikální komorou), - s horizontální komorou.
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje s teplou licí komorou

## Slide 15
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje s teplou licí komorou
Vstřikování vzduchem
Vstřikování kovu pístem

## Slide 16
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje se studenou licí komorou
Tlakový licí stroj s horizontální studenou komorou

## Slide 17
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje se studenou licí komorou

## Slide 18
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje se studenou licí komorou
Pracoviště vysokotlakého lití

## Slide 19
Tlaková licí forma
méně namáhané části formy - konstrukční legovaná ocel (Cr-Mo-V), např.: 1.2311,
tvarové vložky - nástrojové legované oceli určené pro práci za tepla (Cr-V-W-Mo), např.: 1.2343,
výroba → tepelné zpracování ve vakuu (44-48 HRC), popř. povrchová úprava.
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje se studenou licí komorou

## Slide 20
Tlaková licí forma - odvzdušnění - v dělící rovině,
- v pohyblivé části formy - ve vzdálenosti 3 až 6 mm od tvaru dutiny - soustava přetoků (ledvinek),
- vzduch z pracovní dutiny formy - odvzdušňovací kanály – pásky,
- vlnovce - větší intenzita odvzdušnění.
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje se studenou licí komorou
Pohyblivá část formy
Pevná část formy

## Slide 21
Tlaková licí forma - temperační systém - optimální teplotní podmínky v průběhu licího cyklu,
- Temperace - soustava průtokových kanálů (okruhy) + termoregulační zařízení - médium (olej, voda).
- Chlazení - kanály + připojení chladící vody.
Doporučená teplota líce formy pro slitiny Al: 180 – 300°C.
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje se studenou licí komorou

## Slide 22
Tlaková licí forma – ošetření líce - zamezení přímého styku taveniny a líce formy,
- usnadnění uvolňování jader z odlitku a odlitku z formy.
Ochranné nástřiky – nejběžnější - kapalné – vodou ředitelné separační látky; separátory na bázi oleje.
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje se studenou licí komorou

## Slide 23
Uzavírací mechanismus - dokonalé uzavření formy - dodržení rozměrové tolerance,
- zabránění prostřiku taveniny z dělící roviny.
hydraulický s kloubovým uzávěrem,
hydraulický přímý.
Uzavírací síla Fuz  otvírací síla Fot
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje se studenou licí komorou
k - konstanta bezpečnosti = 1,1 – 1,2;
SDR - plocha v dělící rovině [mm2];
pM - specifický tlak v dutině formy = dotlak [MPa].

## Slide 24
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje se studenou licí komorou
Lisovací mechanismus - dopravit požadované množství taveniny do dutiny formy v co nejkratším čase.

## Slide 25
Vlastní lisování probíhá ve třech fázích:
1. Předplnění - od začátku pohybu licího pístu do okamžiku sepnutí plnící rychlosti,
- doprava taveniny k naříznutí V1 = 0,1 – 0,4 m.s-1 a vytlačení vzduchu,
2. Plnění - od okamžiku sepnutí plnící rychlosti do zastavení licího pístu,
- zrychlení z V1 na V2 v pár ms,
3. Dotlak - doba, po kterou působí zvýšený tlak,
- dochází ke stlačení vzduchu uzavřeného v odlitku,
- cca 40 – 150 MPa.
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje se studenou licí komorou
Pórovitost odlitku - způsobená stlačením kapsy vzduchu zároveň s taveninou

## Slide 26
Vakuování tlakové licí formy – snížení množství vzduchu v licí komoře a dutině formy,
- Vakuování připojeno k odvzdušnění dutiny formy – zakončené ventilem nebo vlnovci.
Technologie I
Vysokotlaké lití – stroje se studenou licí komorou

## Slide 27
Vyšší vakuum,
nižší obsah pórů a vměstků,
vyšší cena.
Technologie I
Vacural

## Slide 28
Technologie I
Metody využívající při výrobě odlitků zvýšený tlak
SSM proces
Squeeze casting
Squeeze casting
HPDC

## Slide 29
Princip - plnění odstředivou silou
pravé - osa rotace shodná s osou odlitku,
nepravé - osa rotace shodná s osou vtokového kanálu.
Technologie I
Odstředivé lití
Pravé odstředivé lití
Nepravé odstředivé lití

## Slide 30
Technologie I
Odstředivé lití
Odstředivé lití – vodorovná osa rotace
Odstředivé lití – svislá osa rotace

## Slide 31
- pryžové formy (metoda Tekcast),
- životnost forem - několik set odlití.
Technologie I
Odstředivé lití

## Slide 32: Děkuji za pozornost