## Slide 1
Předmět: Technologie I
Přednáška č. 8: Svařování obalená elektroda, MAG
Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
1. Svařování obalenou elektrodou
2. Svařování technologií MIG / MAG
Technologie I
Svařování

## Slide 3
Fyzikální podstata obloukových metod svařování spočívá v lokálním natavení základního a případně i přídavného materiálu koncentrovaným zdrojem tepla ve formě elektrického oblouku. Natavením dochází ke smáčení spojovaných ploch roztaveným materiálem, díky čemuž se spojované materiály přiblíží na meziatomové vzdálenosti a při chladnutí a krystalizaci dojde k vytvoření požadovaného spoje.
Nositelem tepelné energie je elektrický oblouk, který může hořet pouze v prostředí částečně, nebo zcela ionizovaného plynu.
Elektrický oblouk lze definovat jako elektrický výboj hořící za normální teploty a tlaku okolního prostředí.
Technologie I
Obloukové metody svařování

## Slide 4
Ionizovaný plyn splňuje definici plazmatu, tedy že se jedná o kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.
Ke vzniku plazmy musí dojít k:
  1. Disociaci
  2. Ionizaci
Plyny jako argon, helium a neon mají uzavřenou valenční sféru, jejich molekula je jednoatomová, a proto u nich probíhá pouze ionizace.
U molekulárních plynů (dusík, vodík a kyslík) musí nejprve proběhnout disociace plynu a teprve potom ionizace.
Množství energie potřebné k disociaci a ionizaci závisí na druhu použitého plynu
Technologie I
Princip vzniku elektrického oblouku

## Slide 5
Katodová skvrna – nacházející se na žhavém povrchu katody. Může být buď stabilní, nebo se může po povrchu přemisťovat.
Oblast katodového úbytku napětí – je oblastí těsně přiléhající ke katodě s tloušťkou cca 0,1 mm. Úbytek napětí na katodě je největší.
Oblast anodového úbytku napětí – je oblast těsně přiléhající k anodě, s tloušťkou 0,001 až 0,01 mm. Zde dochází k cca 1/2 úbytku napětí proti katodě.
Anodová skvrna – je oblast na anodě, kde jsou pohlcovány elektrony.
Na anodě (+) je získáno více tepla (2300 – 2600 °C) díky ohřevu dopadem elektronů. Katoda (-) je vlivem emise elektronů chladnější (2100 až 2400°C).
Technologie I
Elektrický oblouk

## Slide 6
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
Princip (schéma) metody
Maximální proudy
100 -120 A
Polarita zapojení dle typu obalu
Statická charakteristika zdroje – strmá

## Slide 7
Výhody
  Široký sortiment přídavných materiálů
  Flexibilita a dostupnost metody
  Nízké pořizovací náklady
  Dobrá kvalita svarových spojů
Nevýhody
  Nízká produktivita práce kvůli nízkým použitým proudům
  Nutnost časté výměny elektrod, nutnost odstraňování strusky
  Vyšší požadavky na kvalifikaci personálu
  Nemožnost automatizace
Použití
  Montážní svařování Opravné návary
  Členité svarky a malosériová výroba Návary se specifickými vlastnostmi
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou

## Slide 8
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
Přídavný materiál (elektrody)

## Slide 9
1. Metalurgická – souvisí s fází, kdy je svarový kov tekutý
2. Elektrická – souvisí s fází zapalování a hoření oblouku
3. Fyzikální – souvisí s fází chladnutí ztuhlého svarového kovu
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
Funkce obalu elektrody

## Slide 10
1. Ochrana roztaveného kovu před účinky vzdušných plynů
  Prostřednictvím plynů vzniklých tepelnou disociací prvků obsažených v obale elektrody (CaCO3, MgCO3, BaCO3)
  Plynová ochrana relativně slabá, může být narušena i silnějším prouděním vzduchu
2. Dezoxidace svarového kovu
  Odstranění kyslíku ze svarové lázně
  Kyslík má snahu slučovat se s uhlíkem za vzniku CO, CO2 – vznik pórovitosti ve svaru
  Používají se prvky s vyšší afinitou ke kyslíku než má železo (Mn, Si)
  Elinghamův diagram – určuje afinitu prvků ke kyslíku, čím je čára níže, tím se prvek snadněji s kyslíkem slučuje
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
1. Metalurgická funkce obalu

## Slide 11
3. Rafinace svarového kovu
  Čištění svarového kovu od nežádoucích prvků (S, P), které tvoří nízkotavitelná eutektika
  Síra je vázána buď na vápník CaS (přecházející do strusky), nebo na mangan MnS s vhodnější strukturou
4. Legování svarového kovu
  Nejběžnější legury: C, Mn, Si, Cr, Mo, Ni, V, Nb
  Jádro elektrody se zpravidla vyrábí ze standardizované ocele (nízkolegovaná ocel, austenitická 18/8 apod.), přičemž chemické složení, a tedy i vlastnosti svarového kovu, se upravují přidáním legur do obalu
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
1. Metalurgická funkce obalu

## Slide 12
Do obalu se přidávají prvky, které se snadno ionizují – tím se podporuje zapalování obloouku a stabilita jeho hoření
Snadno se ionizují K, Na, Ca, Al a oxidy Ti, proto se často přidávají do obalu elektrod
Naopak prvky, kterým chybí malý počet valenčních elektronů, mají snahu volné elektrony pohlcovat (zejména F), čímž snižují stabilitu oblouku.
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
2. Elektrická funkce obalu

## Slide 13
1. Ochrana tuhnoucího kovu před vzdušnými plyny prostřednictvím strusky
  Již není plynná ochranná atmosféra, ale kov ohřátý na vysokou teplotu stále dobře absorbuje plyny z okolní atmosféry
2. Struska snižuje rychlost ochlazování svarového kovu
  Struska je dobrý tepelný izolátor
  Snížením rychlosti ochlazování se vyhneme martenzitické transformaci
3. Struska snižuje povrchové napětí svarového kovu
  Snížením povrchového napětí dojde k lepšímu formování svarového kovu
  Nevznikají vruby na přechodu svar – základní materiál
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
3. Fyzikální funkce obalu

## Slide 14
1. Bazické
  Nejvhodnější pro náročné aplikace (tlakové nádoby, stavební konstrukce, stavba lodí…).
  Obal bez oxidů železa, jeho základ tvoří uhličitany (vápenec, mramor, křída).
  Zpravidla je použit (DC+).
  Obal je citlivý na vlhkost a je nutno respektovat doporučení k uskladnění a přesušování elektrod před použitím.
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
Rozdělení typů elektrod

## Slide 15
2. Kyselé
  Jsou tavitelné vyššími proudy, velkou pracovní výkoností a velkým závarem. Oblouk je velmi teplý a stabilní. Kov i struska jsou velmi tekuté, a proto se nehodí pro svařování v polohách (struska předbíhá svar).
  Obsahuje oxidy železa a manganu a SiO2. Desoxidace se provádí feromanganem.
  Svarový kov má horší plastické vlastnosti a houževnatost. Je to důsledek vyššího obsahu kyslíku ve svarovém kovu.
  Zpravidla je použit (DC-)
3. Rutilové
  Svarový kov má větší viskozitu, rychle tuhne a umožňuje tak překlenutí větších mezer.
  Obsahuje oxid titaničitý TiO2 (rutil), který zlepšuje podmínky ionizace, což se projeví snadnějším zapalováním oblouku.
  Zpravidla je použit (DC-)
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
Rozdělení typů elektrod

## Slide 16
1 - Obchodní označení elektrod.
2 - Průměr x délka elektrod (mm).
3 - Polohy svařování, pro které je elektroda vhodná.
4 - Chemické složení svar. kovu.
5 - Číslo tavby (LOT).
6 - Počet elektrod v krabičce (pcs).
7 - Hmotnost krabičky (kg).
8 - Klasifikace elektrod podle norem.
9 - Výrobce elektrod.
10 - Doporučený rozsah svářecího proudu (A).
11 - Druh a polarita svářecího proudu. AC = střídavý proud, DC = stejnosměrný proud.
12 - Seznam institucí, kde byla elektroda atestována a schvalována.
13 - Značka shody s normami (CE) a seznam norem použitých k posuzování.
14 - Katalogové číslo výrobce (Art. No, Item No).
15 - Údaje pro přesušení elektrody. Při jaké teplotě a jak dlouho.
16 - Varování ohledně bezpečnosti.
17 - Alternativní označení elektrod.
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
Údaje na krabičce s elektrodami

## Slide 17
1. Výroba jádra elektrody
  Jádro je tvořeno ocelovým drátem (vyroben tažením a kalibrováním na požadovaný průměr).
  Průměry 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3 a 8,0 a délky 150; 200; 250; 300; 350 a 450 mm.
2. Výroba obalové hmoty
  Tvořena rozdílnými komponenty, nadávkovanými podle předepsané receptury.
  Dále se homogenizují a pomocí pojiva je vytvořena hustá těstovitá hmota.
3. Výroba elektrody
  Obalová hmota se lisuje na jádro ve speciálních lisech pod tlakem 160 MPa.
  Poté dochází k broušení zapalovací a upínací části elektrod. Následuje sušení v peci při teplotě 120 až 400°C po dobu 2 až 6 hodin a balení do krabiček.
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
Výroba obalených elektrod

## Slide 18
Elektrody je třeba skladovat v suchých a dobře větraných prostorech.
Skladují se v neporušených obalech při nejnižší teplotě +10°C a maximální relativní vlhkosti 50%.
Výška narovnaných krabic elektrod může být jen taková, aby svou hmotností nenarušovaly kompaktnost elektrod ve spodních vrstvách.
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
Skladování a sušení elektrod

## Slide 19
Svařovací proud – není-li doporučení z obalu k dispozici:
  Pro elektrody s kyselými a rutilovými obaly: I = (40 až 55).d
  Pro elektrody s bazickými obaly: I = (35 až 50).d
Napětí na oblouku – dáno statickou charakteristikou zdroje
Technologie I
Svařování obalenou elektrodou
Svařovací parametry

## Slide 20
Svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního (MIG) nebo aktivního (MAG) plynu
Maximální používané proudy – až 800 A
Polarita zapojení – elektroda (+)
Statická charakteristika zdroje – plochá
Technologie I
Svařování technologií MIG / MAG
Princip (schéma) metody

## Slide 21
MIG
  Svařované konstrukce z hliníkových slitin
  Svařování v pozemní, lodní a letecké dopravě
MAG
  Svařované konstrukce z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí pro využití ve stavebnictví
  Výroba konstrukčních rámů strojů
  Výroba automobilů, vlaků a lodí
Technologie I
Svařování technologií MIG / MAG
Využití

## Slide 22
Dvoukladkové
Technologie I
Svařování technologií MIG / MAG
Podavače drátu

## Slide 23
Čtyřkladkové
Technologie I
Svařování technologií MIG / MAG
Podavače drátu

## Slide 24
Technologie I
Svařování technologií MIG / MAG
Typy kladek v podavačích drátu

## Slide 25
Režimy hořáku:
  Dvoutaktní – stálé držení spínače
  Čtyřtaktní – spínač se sepne, pustí, zase sepne
Technologie I
Svařování technologií MIG / MAG
Svařovací hořák

## Slide 26
1. Zkratový (a, b)
2. Přechodový oblouk s nepravidelnými zkraty (c)
3. Bezzkratový
  Kapkový (e)
  Sprchový (d)
  Sprchový s rotujícím obloukem (f)
Technologie I
Svařování technologií MIG / MAG
Způsoby přenosu kovu v oblouku

## Slide 27
Svařovací proud (I)
Svařovací napětí (U)
Rychlost svařování (v)
Teplo vnesené do svaru
Z množství tepla vneseného na jednotku délky svaru lze usuzovat na velikost tepelného ovlivnění, velikost deformačních a napěťových polí po svaření a zároveň tato veličina udává limitní hodnoty při svařování vybraných typů materiálů.
Další svařovací parametry: polarita na elektrodě, průtokové množství ochranného plynu, druh přenosu kovu v oblouku, poloha svařování…
Technologie I
Svařování technologií MIG / MAG
Procesní parametry

## Slide 28
Plný nebo trubičkový drát na cívkách
Cívky mají běžně hmotnost 15 kg, vyrábějí se i cívky o hmotnostech 5, 6, 10, 12, 18, 25 a 30 kg, nebo se pro robotizovaná pracoviště dodávají velkokapacitní balení drátu o hmotnostech 200, 250, 450 až 600 kg.
Plné dráty jsou vyráběny a dodávány v průměrech 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 a 2,4 mm.
Technologie I
Svařování technologií MIG / MAG
Přídavné materiály

## Slide 29
Technologie I
Svařování technologií MIG / MAG
Tandemové svařování

## Slide 30: Děkuji za pozornost