## Slide 1
Předmět: Technologie I
Přednáška č. 9: Svařování TIG, svařování plamenem, řezání
Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
1. Svařování technologií TIG
2. Svařování / řezání plamenem
Technologie I
Svařování

## Slide 3
Svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře plynu
Maximální používané proudy – až 500 A
Polarita zapojení – elektroda (-)
Statická charakteristika zdroje – strmá
Technologie I
Svařování technologií TIG
Princip (schéma) metody

## Slide 4
Dotykem – před zapálením oblouku se hrot elektrody přivede do kontaktu s povrchem kovu, stiskne tlačítko na hořáku, po oddálení hořáku a uvolnění tlačítka se rozhoří oblouk.
Vysokofrekvenční – hořák se přiblíží k povrchu svařovaného materiálu po stisknutí tlačítka na hořáku dojde k HF výboji, který ionizuje prostor mezi hrotem elektrody a kovem a zapálí oblouk.
Technologie I
Svařování technologií TIG
Zapalování oblouku

## Slide 5
Svařování stejnosměrným proudem (DC)
  Větší hloubka průvaru
Svařování střídavým proudem (AC)
  Širší svarová lázeň
  Samočistící efekt (např. u svařování hliníku)
Technologie I
Svařování technologií TIG
Vliv volby AC x DC na svarovou lázeň

## Slide 6
Konstrukce z vysokolegovaných ocelí pro chemický, petrochemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, pro tepelnou a jadernou energetiku.
Žárupevné a žáruvzdorné ocele pro stavbu kotlů, výměníků, tlakových nádob.
Použití v oblasti letectví a kosmonautiky při svařování titanu i dalších speciálních kovů a slitin.
Svařování hliníkových slitin v oblasti dopravy i všeobecného strojírenství.
Technologie I
Svařování technologií TIG
Využití

## Slide 7
Hořáky zajišťují přívod proudu k elektrodě, přívod a usměrnění ochranného plynu, fixování wolframové elektrody a zajištění chlazení hořáku.
Hořáky jsou tepelně velmi namáhány, a musí být proto chlazeny:
  Chlazené procházejícím plynem (do cca 150 A)
  Chlazené vodou pro ruční i strojní svařování (300 až 500 A)
Technologie I
Svařování technologií TIG
Svařovací hořák

## Slide 8
Vyráběné ze spékaného wolframu
Většina elektrod není z čistého wolframu, ale je legována oxidy:
  Lanthanu
  Ceru
  Zirkonia
  Ytria
  (Thoria)
Legury snižují teplotu elektrody až o 1000 °C, díky tomu se:
  Zvyšuje životnost elektrody
  Zlepšuje zapalování oblouku a jeho stabilita v důsledku nižší výstupní práce elektronů
Technologie I
Svařování technologií TIG
Druhy netavících se elektrod

## Slide 9
Značení elektrod: W – hlavní přísadový oxid – desetinásobek obsahu legury př. WLa15 – netavící se wolframová elektroda s 1,5 wt.% příměsi La2O3 př. WP – netavící se wolframová elektroda čistá (pure)
Broušení elektrod:
  Oblouk je zrcadlovým obrazem úhlu nabroušení
Technologie I
Svařování technologií TIG
Druhy netavících se elektrod

## Slide 10
Dodávány buď ve formě tyček (pro ruční svařování) nebo drátu na cívce (pro strojní svařování)
  Svařovací tyčky – kruhového průřezu o průměrech 1 až 8 mm a délce 600 až 1000 mm. Používají se tyčky plného průřezu, nebo plněné legujícími přísadami.
  Svařovací dráty na cívce – obdobné jako u metody MIG / MAG. Dodávají se zpravidla v průměrech 0,6 až 2,4 mm a jsou podávány podavačem.
Funkce přídavného materiálu:
  Doplnit objem svarového kovu a vytvořit svar požadovaného tvaru a průřezu.
  Legovat svarový kov přísadami, které zlepšují užitné vlastnosti svaru.
  Dodat do svaru přísady zajišťující desoxidaci a příznivě ovlivňující metalurgické děje.
  Zlepšit formování svaru, smáčení svarových ploch a operativnost při svařování v polohách.
Technologie I
Svařování technologií TIG
Přídavné materiály

## Slide 11
Výhody:
  Zvýšení kvality a užitných vlastností svarového spoje s vyloučením vlivu manuálního vedení hořáku (kolísání délky oblouku, nepřesnost vedení hořáku v úkosu, kolísání rychlosti svařování, nedostatky plynové ochrany…).
  Vyšší hospodárnost procesu úsporou plynu a přídavných materiálů.
  Snížení podílu lidské práce při nedostatku kvalifikovaných svářečů.
  Vyšší produktivita použitím vyšší rychlosti svařování a využitím vysokovýkonných variant (např. vícehořákové svařování).
Využití:
  Svařování rovinných spojů do tl. 5 mm
  Orbitální svařování trubek
  Svařování trubka – trubkovnice
Technologie I
Svařování technologií TIG
Mechanizované svařování technologií TIG

## Slide 12
Technologie I
Svařování technologií TIG
Mechanizované orbitální svařování trubek

## Slide 13
Technologie I
Svařování technologií TIG
Mechanizované svařování trubka – trubkovnice

## Slide 14
  Nástavec hořáku 6 – 9
    Pro tloušťku materiálu 6 – 9 mm
    Průtok plynu (6+9)*1/2*100 = 750 l/h
Technologie I
Svařování plamenem
Princip (schéma) metody

## Slide 15
Zdrojem tepla při plamenovém svařování je kyslíko – acetylénový plamen. Spalováním acetylénu v kyslíku lze dosáhnout teploty 3100 až 3150 °C. Získaná energie je využita pro natavení základního materiálu.
Lze svařovat s použitím přídavného materiálu (zpravidla u tupých svarů a tlouštěk více než 1 mm), nebo bez přídavného materiálu pro lemové svary plechů tlouštěk menších než 1 mm.
Využití:
  Montážní svařování a opravárenství
  Svařování trubek
  Instalatérské a topenářské práce
  Předehřevy, ohřevy při rovnání materiálu
  Řezání
Technologie I
Svařování plamenem
Využití

## Slide 16
Hoření probíhá ve dvou fázích:
  1. spalování ve vnitřním kuželu plamene
    Zde se acetylen rozkládá na vodík a také uhlík, který reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu uhelnatého. Reakce jsou exotermní a spalováním vzniká teplo. C2H2 + O2 → 2CO + H2 + teplo
  2. spalování na vnějším kuželu plamene
    Vzniklé produkty spalování z první fáze reagují se vzdušným kyslíkem. 2CO + H2 + 3O → 2CO2 + H2O + teplo
Technologie I
Svařování plamenem
Děje při hoření

## Slide 17
Neutrální plamen – poměr míšení plynů O2:C2H2 zhruba 1:1
  svařovací kužel je ostře ohraničený
  používá se pro svařování konstrukčních ocelí
Redukční (nauhličující) plamen – má přebytek acetylénu
  svařovací kužel je zakrytý bílým závojem, jehož délka se zvětšuje s rostoucím množstvím acetylenu
  u ocelí plamen nauhličuje svarový kov, svar je křehký, tvrdý a pórovitý
  používá se pro svařování hliníku nebo k cementování povrchu
Oxidační plamen – má přebytek kyslíku
  svařovací kužel je kratší a podle přebytku kyslíku se zabarvuje do modrofialova
  používá se pro svařování mosazí a cínových bronzů, u nichž oxidy vznikající na povrchu svarové lázně zabraňují vypařování Sn a Zn
Technologie I
Svařování plamenem
Druhy plamenů podle poměru mísení plynů

## Slide 18
Neutrální plamen
Redukční (nauhličující) plamen
Oxidační plamen
Technologie I
Svařování plamenem
Druhy plamenů podle poměru mísení plynů

## Slide 19
Měkký plamen – výstupní rychlost 70 – 100 m/s
  nestabilní, náchylný ke zpětnému šlehnutí
  použití pro předehřevy
Střední plamen – výstupní rychlost 100 – 120 m/s
  stabilní, zaručuje dobrou jakost svaru
  použití pro svařování
Ostrý plamen – výstupní rychlost nad 120 m/s
  velký dynamický účinek na svarovou lázeň
  použití pro řezání
Technologie I
Svařování plamenem
Druhy plamenů podle výstupní rychlosti plynů

## Slide 20
Svařování vpřed
  svařovací drát je veden před hořákem ve směru svařování
  méně náročný způsob než svařování vzad, ale hrozí zde nebezpečí nedokonalého provaření kořene svaru vlivem předbíhání svarové lázně
  pro tenké plechy do 4 mm
Svařování vzad
  svařovací drát postupuje za hořákem, plamen je směrován na tavnou lázeň i na chladnoucí svar, čímž je zajištěna ochrana tavné lázně i tuhnoucího svaru před nepříznivými účinky okolní atmosféry
  svařováním vzad se dosáhne kvalitnějších svarů, zaručeného provaření kořene, menších pnutí a deformací
Technologie I
Svařování plamenem
Postupy svařování

## Slide 21
Metoda tepelného dělení
Principem je spalování kovu v proudu kyslíku
Postup:
  1) předehřátí materiálu nahřívacím plamenem na zápalnou teplotu
  2) po předehřátí je pod tlakem přiveden kyslík a dochází ke spalování kovu
  3) vzniklé oxidy jsou tlakem kyslíku vyfukovány z místa řezu
Technologie I
Řezání plamenem
Princip metody

## Slide 22
1) Zápalná teplota řezaného materiálu musí být nižší než jeho teplota tavení
  Není splněno např. pro litiny
2) Teplota tavení vzniklých oxidů musí být nižší než teplota tavení řezaného materiálu
  Není splněno např. pro hliník
3) Reakce řezaného materiálu s kyslíkem musí být exotermická (musí produkovat teplo)
4) Množství tepla uvolněného oxidickou reakcí musí postačovat na předehřátí materiálu na zápalnou teplotu.
5) Oxidy musí být natolik tekuté, aby je proud kyslíku vypudil z řezné spáry
Technologie I
Řezání plamenem
Podmínky řezání kyslíkem

## Slide 23: Děkuji za pozornost