## Slide 1
Předmět: Technologie I
Přednáška č. 10: Speciální způsoby svařování
Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
1. Svařování elektrickým odporem
2. Svařování třením a FSW
3. Svařování / řezání plazmou
4. Svařování laserem
Technologie I
Další vybrané způsoby svařování

## Slide 3
Svařování s využitím tepla a tlaku
Svar vzniká místním natavením spojovaných materiálů, při současném působení přítlačné síly, která přiblíží a udrží spojované materiály na takových vzdálenostech, při kterých začnou působit meziatomové vazby
  Problematika povrchových vrstev (oxidy, nečistoty, prach, vlhkost,…)
Teplo potřebné k natavení materiálu vzniká při průchodu svařovacího proudu v místě s největším elektrickým odporem
Používají se proudy vysokých hodnot (6 až 40 kA)
Množství tepla vzniklého průchodem proudu je dáno Joule – Lenzovým zákonem
Hlavní procesní parametry (síla F, proud I, čas t)
Technologie I
1. Svařování elektrickým odporem
Princip

## Slide 4
Technologie I
1. Svařování elektrickým odporem
Průběh teplot a odporů

## Slide 5
Měkký
  Nižší svařovací proudy
  Nižší přítlačné síly
  Dlouhé svařovací časy
Tvrdý
  Vysoké svařovací proudy
  Vysoké přítlačné síly
  Krátké svařovací časy
Technologie I
1. Svařování elektrickým odporem
Svařovací režimy

## Slide 6
Technologie I
1. Svařování elektrickým odporem
Bodové svařování
Volba elektrod při nestejných tloušťkách materiálů

## Slide 7
Technologie I
1. Svařování elektrickým odporem
Švové svařování

## Slide 8
Technologie I
1. Svařování elektrickým odporem
Výstupkové svařování

## Slide 9
Stykové svařování tlakem
  Svařované součásti se přitisknou k sobě a potom se jimi nechá procházet svařovací proud
Stykové svařování odtavením
  Nejdříve se zapne proud a potom se svařované součásti přitisknou k sobě
Technologie I
1. Svařování elektrickým odporem
Stykové svařování

## Slide 10
Spojení nastává v důsledku plastické deformace za tepla, ale ještě v tuhém stavu
Teplo vzniká přeměnou mechanické energie na energii tepelnou
Většinou se jeden díl otáčí a druhý fixovaný je přitlačován
  Počáteční kontakt svarových ploch (2)
  Narůstají místa zadírání a vytrhávání materiálu (3)
  Zadírání a vytrhávání v celém průřezu (4)
  Zastavení rotace a zvýšení přítlačné síly (5)
  Konec svařování a chladnutí svaru (6)
Technologie I
2. Svařování třením a FSW
Princip svařování třením

## Slide 11
Součinitel tření není konstanta
  Druh kovu
  Čistota a geometrie povrchů
  Tvorba oxidických vrstev
  Parametry svařování
Vliv rozdílného ohřevu v průřezu rotační součásti
Technologie I
2. Svařování třením a FSW
Fyzikální podstata tření

## Slide 12
Konvenční způsob
  Stálý Mk
  Necitlivé na změnu druhu nebo šarže materiálu
  Dlouhé svařovací časy (20s)
Setrvačníkové svařování
  V průběhu procesu dochází k postupné ztrátě energie až do úplného zastavení
  Počáteční otáčky se musí precizně nastavit a odzkoušet
  Dlouhé počáteční testy – jen pro velkosériovou výrobu
  Kratší svařovací časy (5s)
Technologie I
2. Svařování třením a FSW
Metody svařování třením

## Slide 13
Ohřev svařovaných materiálů v úzké oblasti
Základní materiály se netaví
  Nevzniká licí struktura, ani trhliny za tepla
  Nedochází k vypalování legur
Při svařování zpravidla dochází ke zjemnění zrna
Svarové spoje mají velmi dobré mechanické vlastnosti
Svařování velkého množství materiálů a jejich kombinací, nesvařitelných klasicky
Technologie I
2. Svařování třením a FSW
Výhody svařování třením

## Slide 14
Technologie I
2. Svařování třením a FSW
Příklady dílů svařovaných třením

## Slide 15
Při svařování FSW se nástroj s cylindrickým ramenem a profilovaným kolíkem otáčí a pomalu se ponořuje do místa spoje mezi dva svařované díly
Teplo vzniklé mezi svařovacím nástrojem a svařovanými díly způsobuje, že materiál se v místě spoje dostane do plastického stavu
Svařování bez přídavného materiálu
Svařované tloušťky 1,6 až 30 mm při plném průniku
Svarový kov bez vad
Technologie I
2. Svařování třením a FSW
Princip svařování FSW

## Slide 16
Technologie I
2. Svařování třením a FSW
Příklady dílů svařovaných FSW

## Slide 17
Pro vznik plazmy musíme zajistit disociaci a ionizaci prostředí
Všechny obloukové metody využívají plazmu, ale v technické praxi uvažujeme svařování plazmou až ve chvíli, kdy se podaří zúžit elektrický oblouk do úzké dopadové plochy, a získat tím vysokou hustotu výkonu v dopadové ploše
Svařování plazmou vychází z technologie TIG
Zúžení elektrického oblouku ve dvou krocích:
  Mechanickou tryskou
  Fokusačním plynem
Technologie I
3. Svařování / řezání plazmou
Princip

## Slide 18
Kovová tryska
  Keramická hubice z metody TIG je nahrazena kovovou tryskou chlazenou vodou nebo plynem s malým výtokovým průměrem – mechanické zúžení.
Fokusační plyn
  Fokusační plyn odebírá povrchu oblouku teplo, které se spotřebuje na disociaci molekul a povrchová oblast oblouku se stává nevodivou
  Vodivý průřez oblouku se tedy značně zmenší, ale aby mohl být přenesen stejně velký proud, musí v tomto průřezu vzrůst teplota
Technologie I
3. Svařování / řezání plazmou
Princip

## Slide 19
Plazmový – měl by být atomární
  Je použit k vytvoření plazmového paprsku (argon, helium, argon + vodík)
  Atomární proto, že netvoří molekulu a dá se tedy překročit krok disociace
Fokusační – měl by být molekulový
  Je použit k dosažení zúžení paprsku (Ar + H2 a Ar + N2)
  Molekulový proto, že musí proběhnout jak krok disociace, tak i krok ionizace, což je v tomto případě princip zúžení paprsku – disociace sebere energii povrchu oblouku
Ochranný plyn
  Chrání roztavenou lázeň před účinky okolní atmosféry (Ar, Ar + H2, Ar + N2, CO2)
Technologie I
3. Svařování / řezání plazmou
Druhy používaných plynů

## Slide 20
Závislé zapojení (10) – zapojení na základní materiál a na elektrodu
Nezávislé zapojení (9) – zapojení na elektrodu a na kovovou trysku
Technologie I
3. Svařování / řezání plazmou
Možnosti zapojení hořáku

## Slide 21
Atomu se dodá E, ta vyrazí elektron na vyšší energetickou hladinu (z E1 přejde na E2)
Elektron se ale na hladině E2 udrží jen velmi krátkou dobu, než se znovu vrátí na stabilní hladinu E1, při tom vyzáří fotony
Jedná se o spontánní emisi, která pro svařování nestačí, je potřeba, aby se elektrony na nižší hladiny vracely najednou
Toho lze docílit v systému s mezihladinou Em, tedy tří, nebo více hladinovým aktivním prostředím
Nastává hromadění atomů v excitovaném stavu na hladině Em, po nahromadění se vrací na původní hladinu najednou, a vyzáří tak velké množství energie (fotonů)
Technologie I
4. Svařování laserem
Princip

## Slide 22
Výbojka
  Generuje fotony s konstantní vlnovou délkou, vybranou tak, aby měly energii E2 – E1
  Fotony dopadají na aktivní prostředí, kde interagují s atomy, jimiž je prostředí tvořeno
Aktivní prostředí
  Například skleněný válec, uvnitř něhož jsou náhodně rozmístěnými atomy, nabízející tříhladinový systém
  Např. Nd:YAG lasery aktivním prostředím je izotropní krystal Yttrium Aluminium Granátu dopovaný ionty neodymu
Technologie I
4. Svařování laserem
Princip

## Slide 23
Funkce zrcadel v aktivním prostředí – optický rezonátor
  Fotony f1, f2 – mají špatný směr
    Odejdou z prostředí pryč
    Dochází k intenzivnímu zahřívání – musí být chlazeno
    Účinnost laserů malá – max. cca 20%
  Foton f3 – má správný směr
    Odráží se mezi zrcadly
    Dochází k dalším srážkám fotonu s atomy aktivního prostředí – lavinovitě narůstá počet fotonů
Je-li dostatek fotonů – otevření závěrky (dříve polopropustné zrcadlo – vrstva stříbra propouštějící např. 20% fotonů) a vpuštění fotonů do optického vlákna
Technologie I
4. Svařování laserem
Princip

## Slide 24
Podle režimu práce
  Pulzní
    S dlouhými impulsy
    S krátkými impulsy
    S velmi krátkými impulsy (pikosekundové, femtosekundové)
  Kontinuální (spojitý)
Podle aktivního prostředí
  Pevnolátkové lasery
  Plynové lasery
  Kapalinové lasery
  Polovodičové lasery
  Plazmatické lasery
  Vláknové lasery
Technologie I
4. Svařování laserem
Druhy laserů

## Slide 25
Výhody
  Provoz laseru je čistý, tichý, bez potřeby přídavných materiálů a odpadů
  Velmi úzká teplotně ovlivněná oblast
  Laserový svazek lze dělit na různá pracovní místa soustavou zrcadel a hranolů
  Snadná automatizace procesu
  Možnost svařovat tloušťky od několika mikrometrů až do 15 mm (svařování tenkých plechů v automobilovém průmyslu bez ochranného plynu)
Nevýhody
  Vyšší pořizovací cena
  Nutnost pořízení poloautomatických zařízení, nebo robotů
  Pro svařování se hodí jen metalurgicky „čisté“ materiály
  Nutnost dbát na zvýšenou bezpečnost práce
  Malá účinnost laserů
Technologie I
4. Svařování laserem
Výhody a nevýhody technologie svařování laserem

## Slide 26
Technologie I
4. Svařování laserem
Ukázky svarů vytvořených laserem

## Slide 27: Děkuji za pozornost