## Slide 1
Předmět: Technologie I
Přednáška č. 13: Vliv procesních parametrů na kvalitu výroby
Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Hlavní součásti vstřikovacích forem:
Tvarové dutiny formy
Vtoková soustava
Temperační systém
Vyhazovací mechanismus
Středící a spojovací součásti
Upínací části na rám
X
X
dělící rovina
pevná část
(tvárnice)
pohyblivá část
(tvárník)
Forma dává tavenině po ochlazení výsledný tvar a rozměry výrobku, při zachování požadovaných fyzikálních a mechanických vlastnosti výrobku !
Dělící rovina bývá zpravidla rovnoběžná s upínáním formy. Může však být i šikmá nebo různě tvarovaná. Nepřesnosti v dělící rovině mají za následek vznik přetoků, zvětšení rozměrů výstřiků.
Vstřikovací forma
Technologie I

## Slide 3
UPÍNACÍ DESKA
k uchycení formy na pevnou část vstřikovacího stroje
IZOLAČNÍ DESKA
snižuje tepelné ztráty přestupem tepla z formy do stroje
UPÍNACÍ DESKA
k uchycení formy na pohyblivou část vstřikovacího stroje
STŘEDÍCÍ KROUŽEK
k nastředění formy na upínací desku a k zajištění souososti formy a trysky
KOTEVNÍ DESKA
k upevnění tvářecích částí formy
VRACECÍ KOLÍK
pro návrat vyhazovací desky do výchozí pozice
TVAROVÉ JÁDRO
DORAZ STROJE
pro přesné vymezení dráhy pohyblivé části formy
TVAROVÁ VLOŽKA – TVÁRNÍK, TVÁRNICE
část formy, které se přímo stýkají s materiálem a udělují mu požadovaný tvar
JEHLOVÝ VENTIL
VTOKOVÁ VLOŽKA
HORKÉ TRYSKY
VYHAZOVACÍ KOLÍKY
VYHAZOVACÍ DESKA
Další prvky forem: vodící části, mezidesky, rozpěrky vymezující mezeru mezi upínací deskou a formou pro správnou fci. vyhazovacího mechanismu, opěrné desky k podložení tvářecích částí formy, zabraňující zamačkávání TK a TCE do upínacích desek, temperační kanály, apod.
výstřik
Vstřikovací forma
Technologie I

## Slide 4
vtokový kužel
rozváděcí kanál
ústí vtoku
Vtokový systém
Technologie I

## Slide 5
špatně
dobře
Vtokový systém
Technologie I

## Slide 6
filmové ústí
boční tunelové ústí
banánové ústí
talířové ústí
deštníkové ústí
bodové ústí
Vtokový systém
Technologie I

## Slide 7
Výhody
úspora materiálu
menší tlaková ztráta
více možností umístění ústí vtoku
vyšší produktivita procesu
Nevýhody
vyšší počáteční investice
složitější údržba
Otevřené horké vtoky
Vtokový systém
Technologie I

## Slide 8
hadice temperačního systému
temperační a řídící jednotka
temperační kanály
spojovací prvky
temperační médium
temperační přístroj
temperační kanály
Temperační soustava
Technologie I

## Slide 9
Úkol temperace:
ohřev formy na požadovanou teplotu a její stálost během procesu vstřikování
zajistit rovnoměrné rozložení teploty formy po celém povrchu její dutiny
odvést teplo z dutiny formy naplněné taveninou tak, aby celý pracovní cyklus měl ekonomickou délku
příklad zapojení temperačních okruhů
Temperační soustava
Technologie I

## Slide 10
Příprava formy
Technologie I
Předehřívací stůl

## Slide 11
vyhazovací kolíky
stírací desky a kroužky
(kruhové vstřikované díly nebo jiné díly s malou tloušťkou ve směru odformování)
trubkové vyhazovače
(vstřikované díly s malými vnitřními prostory a malou tloušťkou stěny ve směru odformování)
stlačeným vzduchem
(vstřikované díly plochého tvaru s malou kontaktní plochou bránící odformování)
speciální – např. vytáčecí vyhazovací systém (vstřikované díly s vnitřním závitem např. víčka PET lahví)
vzájemná kombinace
vyhazovací kolíky
Vyhazovací systém
Technologie I

## Slide 12
Vyjímání a manipulace s výrobkem
Technologie I
Lineární robot
Angulární robot
Dopravníkový pás

## Slide 13
NÁVRH VSTŘIKOVANÉHO DÍLU
KONTROLA NÁVRHU DÍLU
TVORBA PRVOTNÍHO NÁVRHU FORMY A ROZPOČTU
PROJEKT
OK?
NÁVRH SKLADBY VSTŘIKOVACÍ FORMY
VOLBA TYPU VTOKOVÉHO SYSTÉMU
NÁVRH CHLADÍCÍHO SYSTÉMU
NÁVRH VYHAZOVACÍHO SYSTÉMU
OBRÁBĚNÍ, LEŠTĚNÍ, MONTÁŽ, TESTOVÁNÍ
DÍLY OK?
NE
NE
UZAVŘENÍ NÁVRHU
Postup návrhu vstřikovací formy.
Výroba formy
Technologie I

## Slide 14
Zúhlovaný blok oceli.
Výroba formy
Technologie I
Vrtání temperačních kanálů.
Hrubování tvaru dutiny formy.
Obrábění tvaru dutiny formy.
2,5 D obrábění
Elektroerozívně obrobený díl vstřikovací formy
Montáž formy

## Slide 15
Výroba formy
Technologie I
montáž / demontáž 800 – 1000 kč/h
CAD + CAM 1200 – 1600 kč/h
příprava materiálu 800 – 1000 kč/h
erodování 1600 kč/h
drátořez 2000 – 3000 kč/h
frézování 800 – 1000 kč/h
soustružení 800 – 1000 kč/h
vrtání a vyvrtávání 800 – 1000 kč/h
frézování CNC 2500 – 3000 kč/h
leštění 1500 – 2500 kč/h
tušírování 1500 kč/h
navařování 3000 kč/h

## Slide 16
Systém upnutí forem
Technologie I
Mechanické upínky
Hydraulické upínky
Bajonetové rychloupínání
Magnetické desky

## Slide 17: Děkuji za pozornost