## Slide 1
Předmět: Technologie I
Cvičení č. 3: Laboratoř – Hodnocení struktury materiálu
doc. Ing. Iva Nováková, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Postup přípravy vzorku pro mikroskopické pozorování:
odběr vzorku - místo a směr odběru vzorku = co nejmenší deformace a co nejmenší tepelné ovlivnění řezné plochy,
preparace vzorku (pouze u některých vzorků);
broušení;
leštění;
leptání.
Technologie I
Příprava metalografického vzorku
Rozbrušovací pila DELTA AbrasiMet
Pila pro přesné dělení Brillant 220

## Slide 3
Odebrané části materiálu: - velké - uchycení pomocí svěrek;
- malé – nutné „zapouzdřit do hmoty“;
V praxi - dva základní typy - za studena nebo za tepla.
Příprava za studena:
Příprava za tepla:
Technologie I
Příprava metalografického vzorku
Siplimet 1000
Opal X-Press

## Slide 4
Broušení - intenzívní odebírání hmoty z povrchu vzorku = rovinný povrch s minimálním poškozením;
- druh povrchu brusného kotouče (brusivo pevně uchycené nebo volně se pohybující);
- typ brusiva - např. Al2O3, SiC, Si3N4, B4C, ZrO2, C (diamant);
- velikost a tvar částic brusiva - tvar nepravidelných mnohostěnů;
- Nastavení – přítlačná síla, rychlost otáčení kotouče, chladící médium.
Leštění - materiál již z povrchu neubývá - nastává pouze deformace vrcholů povrchové drsnosti;
- mechanické x elektrolytické;
- mechanické: - matriál leštícího kotouče;
- typ částic - zejména Al2O3, Cr2O3, C (diamant);
- velikost a tvar částic - preferují se částice oblého charakteru;
- smáčedlo;
- přítlačná síla;
- rychlost otáčení kotouče.
Technologie I
Příprava metalografického vzorku

## Slide 5
Leštění – elektrolytické – nelze použít pro všechny materiály;
vzorek (anoda) je ponořen do elektrolytu;
průchod proudu mezi vzorkem a katodou (nerezavějící ocel) –
na povrchu vybroušeného vzorku se vytvoří viskózní film produktů
(anodický film), který má velmi nízkou elektrickou vodivost;
tloušťka anodického filmu není všude stejná - nejsilnější je v místech
prohlubní vzorku a naopak nejslabší nad výstupky;
proudová hustota je největší v těch místech, kde je tloušťka filmu
nejmenší (tam vrstva produktů klade nejmenší odpor) → proto se
výstupky na vzorku rozpouštějí a povrch kovu se postupně uhlazuje.
Parametry - složení elektrolytu a jeho teplota, proudové podmínky,
velikost vzorku, rychlost proudění elektrolytu, atd.
Technologie I
Příprava metalografického vzorku

## Slide 6
Leptání - dochází ke zviditelnění jednotlivých strukturních součástí;
leptadlo na povrchu vzorku napadá přednostně energeticky bohatá místa, např. hranice zrn, fázová rozhraní mezi různými fázemi, vměstky atd.;
Leptání na hranice zrna - používá se u většiny materiálů, zejména u tuhých roztoků;
dochází k napadání hranic zrn = zviditelnění jednotlivých zrn → lze studovat jejich tvar a velikost;
Plošné leptání - používá se pro barevné rozlišení jednotlivých zrn;
polykrystalický materiál = složený z jednotlivých monokrystalů = z krystalografického hlediska rozmístěny náhodně → každé rovině přísluší jiná energie = každé zrno se na povrchu leptá různě → rozdílně odrážejí a rozptylují dopadající světlo = jeví se tmavší nebo světlejší.
Selektivní leptání - používá se pro barevné odlišení jednotlivých strukturních součástí.
fáze přítomné na povrchu vzorku mají různou ušlechtilost = odlišně odolávají působení leptadel;
Technologie I
Příprava metalografického vzorku

## Slide 7
Připravený metalografický vzorek:
- pozorování - světelný mikroskop;
- elektronový mikroskop.
Technologie I
Mikroskopie
Typické rozměry, které lze pozorovat různými druhy mikroskopů.
Ocel (1.0715 EN 10087) - leptáno
Ocel H3C leptáno

## Slide 8
Rozlišitelnost lidského oka – za dobrého osvětlení, ze vzdálenosti 25 cm dva body vzdálené 0,2 mm;
Rozlišovací schopnost - obecně nelze rozlišit 2 body bližší než ½ vlnové délky záření;
- je také omezena množstvím světelných paprsků, které mohou vstoupit do
objektivu (světelnost);
- viditelná část spektra λ = 390 až 760 nm; rozlišovací schopnost 0,2 μm.
Numerická apertura: - schopnost objektivu zachytit co nejširší kužel paprsků procházejících objektivem:
Minimální rozlišitelná vzdálenost:
Maximální užitečné zvětšení – závisí na rozlišovací schopnosti objektivu = cca 1000*NA
zvětšení 1000x (2000x);
Technologie I
Optická mikroskopie
n - index lomu prostředí před objektivem;
α - polovina otvorového úhlu kuželu paprsků;
λ – vlnová délka použitého světla;
NA - 0,1 až 0,89; olejové až 1,4.

## Slide 9
Objektiv = soustava čoček s velmi krátkou ohniskovou vzdáleností (1,5 – 20 mm) – skutečný, zvětšený a převrácený obraz vzorku → ten se promítá mezi ohnisko okuláru a okulár, (až 150x).
Okulár - soustava čoček s ohnisková vzdáleností 10 – 50 mm = tento obraz zvětšuje (až 20x) = výsledný obraz je tedy zdánlivý, zvětšený a převrácený. Nezvětšuje již rozlišovací schopnost mikroskopu.
Technologie I
Optická mikroskopie
y - vzorek,
y´- skutečný obraz předmětu tvořený objektivem,
y´´ - neskutečný obraz viděný okulárem,
∆ - optický interval mikroskopu = vzdálenost ohniska
objektivu a okuláru
f – ohniskové vzdálenosti,
F - ohniska
Opto - digitální mikroskop

## Slide 10
Optické mikroskopy - klasické - objektiv nad vzorkem;
- invertované – objektiv pod vzorkem;
Použití: - poznatky o mikrostruktuře – počet fází, tvar a rozměr fází, tvary hranic zrn, atd.
- použitelné v leptaném i neleptaném stavu;
- zviditelnění struktury - pozorování - ve světlém poli (nejčastější);
- ve tmavém poli;
- v polarizovaném světle;
- fázový kontrast atd.
Technologie I
Optická mikroskopie
Olympus BX53M
Olympus GX51

## Slide 11
Konfokální laserový mikroskop:
Typ optického mikroskopu – vyšší rozlišovací schopnost = 1,4x vyšší při stejné NA objektivu;
k rastrování používá laserový paprsek o jedné vlnové délce viditelného světla;
kontrast je tvořen světlem odraženým popřípadě rozptýleným.
Technologie I
Optická mikroskopie

## Slide 12
Rastrovací (skenovací nebo řádkovací) elektronový mikroskop (REM):
oproti optickému mikroskopu je v něm viditelné světlo nahrazeno svazkem elektronů;
skleněné čočky jsou nahrazeny čočkami elektromagnetickými;
svazek elektronů postupně rastruje ve vakuu po povrchu zkoumaného vzorku =
na každé místo dopadá svazek primárních elektronů = svazek primárních elektronů
prochází elektronovou optickou soustavou a cívkami řádkovacího systému je
vychylován tak, že řádek po řádku přejíždí vymezenou plochou povrchu vzorku.
v důsledku interakce primárního svazku elektronů se vzorkem vzniká řada
signálů - signály jsou zachytávány a zpracovávány příslušnými detektory.
Výhody proti OM: - rozlišovací schopnost (cca 1 nm x 250 nm);
- vyšší hloubka ostrosti a větší zvětšení;
- plastický vzhled obrazu (projekce 3D x 2D);
- více informací (chemické složení, krystalografie…).
Technologie I
Elektronová mikroskopie

## Slide 13
Technologie I
Elektronová mikroskopie
Optická mikroskopie
SEM

## Slide 14
Rastrovací (skenovací nebo řádkovací) elektronový mikroskop (REM):
Technologie I
Elektronová mikroskopie

## Slide 15
Transmisní elektronový mikroskop
umožňuje zobrazení a měření strukturních, chemických a mechanických vlastností látek až
na atomární úrovni;
na rozdíl od SEM, který primárně mapuje povrchu vzorku, TEM vzorek prosvěcí a přináší tak informaci z jeho objemu = dostatečně tenký vzorek (10 – 500 nm) – svazek elektronů jím musí projít;
Zvětšení: 100 000x, 200 000x až dokonce 1 000 000x;
Dosahují rozlišovací schopnosti až 0,15 nm.
Vzorek - tenké kovové fólie - sledování mřížkových poruch, rozložení dislokací, sekundárních fází
- otisky – uhlíkové, plastové - sledování lomových ploch, deformačních ploch, jemných
precipitáty (karbidy, sulfidy).
Technologie I
Elektronová mikroskopie

## Slide 16: Děkuji za pozornost