## Slide 1
Předmět: Technologie I
Cvičení č. 6: Technologičnost konstrukce odlitků
doc. Ing. Iva Nováková, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Přizpůsobení konstrukce dílu způsobu výroby a vlastnostem materiálu s cílem zajistit maximální efektivitu a kvalitu výroby.
- Nikdy nelze kopírovat konstrukci odlitku pro jiné způsoby výroby !!!
Z hlediska - způsobu výroby - gravitační lití - druh modelu (vyjímatelný, vytavitelný, spalitelný),
- odstředivé lití,
- tlakové lití.
- materiálu – litina, ocel, hliník, atd.
- dokončovacích operací.
Technologie I
Technologičnost konstrukce
Obrobek x odlitku

## Slide 3
Z hlediska formování - jednoduchá výroba formy a modelu,
Hlavní dělící rovina – plochá,
malý počet jader a volných částí modelu,
úkosy – stěny kolmé na dělící rovinu,
snaha zachovat jednotné průřezy a tloušťky stěn,
odstranění ostrých rohů a úhlů při spojování stěn,
usměrněné tuhnutí.
Technologie I
Technologičnost konstrukce
„odformovatelnost“
- ověření správnosti konstrukce odlitku - metoda stínů

## Slide 4
Technologie I
Technologičnost konstrukce
Formování do 3 rámů
Formování do 2 rámů
– dvoudílný model – nepravé jádro
Formování do 2 rámů
– jednodílný model – nepravé jádro

## Slide 5
Z hlediska lití a tuhnutí – materiál - zabíhavost;
- smrštění – deformace.
Technologie I
Technologičnost konstrukce
Minimální tloušťka stěny – dle materiálu a hmotnosti
Rozložení tahových a tlakových pnutí v řezu
v čase 1s po ztuhnutí (hnědá oblast bez pnutí)

## Slide 6
Technologie I
Technologičnost konstrukce

## Slide 7
odstranění ostrých rohů a úhlů při spojování stěn,
snaha zachovat jednotné průřezy a tloušťky stěn,
Technologie I
Technologičnost konstrukce

## Slide 8
redukce nahromaděné hmoty – odlehčení – žebra, předlité otvory,
usměrněné tuhnutí - pravidlo vepsaných koulí,
Technologie I
Technologičnost konstrukce
Z hlediska smršťování: - nejsou vhodná svislá žebra;
vhodnější – žebra pod úhly = tahové síly ve smršťovaném materiálu se rozkládají na složky.

## Slide 9
Navrhování litých desek Litinové profily
Rádiusy a zaoblení
Technologie I
Technologičnost konstrukce
Zmenšení úchylky rovinnosti – odstranění vnějších souvislých ploch.
Vypuklý – rádius se zvětšuje
Rovnoběžnost – výztuhy ramen – odstranění po odlití.
Litinové profily namáhané na ohyb – konstrukce = výztuha namáhána tlakem
(rozdílné mechanické vlastnosti v tlaku a v tahu)

## Slide 10
Z hlediska obrábění - minimální přídavek na opracování,
- snadné upínání.
Technologie I
Technologičnost konstrukce

## Slide 11
Technologie I
Tolerance odlitku
Všeobecně tolerance na odlitku :
ČSN EN ISO 8062 - Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Všeobecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky na obrábění pro odlitky,
dle normy DIN 1688, popř. dle NadCA.
stupně přesnosti pro daný materiál a způsob odlévání,
tolerance pro lineární rozměry - délka, šířka, drsnost atd.
Vychází se ze základních rozměrů odlitku – dle vzorce :

## Slide 12
Technologie I
Tolerance rozměrů odlitků dle ČSN EN ISO 8062

## Slide 13
Geometrické toleranční stupně odlitků: 7 stupňů GCTG
značení GCTG 2 až GCTG 8,
všeobecné tolerance - tvaru = přímost, rovinnost, kruhovitost,
- orientace = sklon, rovnoběžnost, kolmost; souosost.
Technologie I
Toleranční stupně v běžné výrobě

## Slide 14
Technologie I
Toleranční stupně v běžné výrobě

## Slide 15
Technologie I
Výrobní postup odlitku
podklad pro vlastní výrobu odlitku,
zahrnuje všechny operace potřebné pro zhotovení odlitku = od formování až po expedici.
Výroba odlitků v netrvalých formách:
Objednávka a technický výkres součásti – tvar, rozměry, materiál, počet kusů, stupeň přesnosti.
Návrh (postupový výkres):
Uložení odlitku ve formě - určení dělící roviny,
velikost smrštění,
určení úkosů a přídavků (na opracování, technologické přídavky),
provedení modelu a uložení modelu na modelovou desku,
vyřešení jader a známkových částí;
vtoková soustava,
nálitkování, chladítka,
výfuky.

## Slide 16
Technologie I
Postupový výkres
Stanovení polohy odlitku ve formě = volba dělící roviny:
nejdůležitější části odlitku - spodní díl formy,
využití jednoduchého modelového zařízení - co nejnižší počet dělících rovin – nejlépe 1,
usměrněné tuhnutí - zajištění homogenity odlitku,
maximální využití objemu formy - co nejmenší výška formy x metalostatický tlak,
jádra - známkové části - uložení jader ve spodní části formy.
Vyřešení jader: - předlévání dutin uvnitř nebo detaily na povrchu odlitku (jádra pravá a nepravá),
Vyřešení - počtu jader,
- velikosti,
- způsobu uložení.
Uložení jader - známky - zajistit polohu jádra ve formě,
- zachytit vztlak tekutého kovu,
- zamezit deformaci jádra.

## Slide 17
Technologie I
Postupový výkres
Určení velikosti smrštění:
smrštění neprobíhá vždy volně → bržděné konstrukcí O a F,
velikost závisí na - materiálu, rozměrech, konstrukci odlitku,
- způsobu formování;
- nerovnoměrnosti tuhnutí a chladnutí.
špatně volená velikost - deformace odlitku,
- nedodržení předepsaných rozměrů.
Úkosy: - pro odformovatelnost - stěny na odlitku kolmé k dělící rovině,
volba - dle materiálu odlitku,
- dle technologie,
- dle materiálu formy (afinita taveniny k materiálu formy, povrchové úpravy, atd.),
- dle geometrie odlitku (hloubka tvaru, tloušťka odlitku, možnost chlazení, atd.),
obecně od 0,5°do cca 5°.

## Slide 18
Technologie I
Postupový výkres
Technologické přídavky:
- přídavky - na lité otvory, drážky, osazení,
- vyplývající z úkosů - pro vyjímání modelu z formy;
- na odstranění nálitků;
- pomocné nálitky pro upnutí při opracování odlitku;
- výztuhy – proti deformacím při chladnutí.
Přídavky na opracování: přidávají se na plochu, která se má obrábět,
- velikost přídavků závisí na - přesnosti výroby,
- poloze obráběné plochy – ČSN,
- provedení modelu - volba materiálu - podle požadovaného počtu kusů
odlitků (dřevo, umělé dřevo, kov, atd.).

## Slide 19
Základní rozměr - vzdálenost nejvzdálenějších obrobených ploch rovnoběžných s danou plochou
(největší vzdálenost 2 protilehlých bodů na obráběném povrchu).
Směrodatný rozměr - největší měřitelný rozměr uvažované části odlitku ležící v rovině kolmé na směr
základního rozměru.
Technologie I
Postupový výkres
a – základní rozměr
Sa – směrodatný rozměr

## Slide 20
Technologie I
Postupový výkres
Vtoková soustava:
soustava kanálů sloužící k dopravě taveniny do dutiny formy = klidné a rovnoměrné plnění.
Nálitky a chladítka: - podporují usměrněné tuhnutí,
Nálitky - umístění do tepelných uzlů (odstranění staženin),
Chladítka - vnější a vnitřní - umístění do tepelných uzlů.
Výfuky
zajišťují odvzdušnění dutiny formy.
Vtoková soustava pro odlévání litiny:
1 – licí jamka;
2 – svislý kanál (licí kůl);
3 – vodorovný kanál (struskovák = zachycuje strusku);
4 - zářezy - kanály, které jsou připojeny k dutině formy.

## Slide 21
Technologie I
Postupový výkres
Provedení modelu:
volba materiálu - podle požadovaného počtu kusů odlitků,
materiál – dřevo, umělé dřevo, kov - lehké slitiny, sádra, cementové směsi, atd.
Uložení modelu na modelovou desku:
výkres uložení modelu - kótují se všechny prvky modelového zařízení (vtokové soustavy, nálitky,
atd.), které nelze dobře znázornit na postupovém výkrese.
vhodné umístění modelů zvyšuje využití formovacích rámů, strojů….
Formovací rámy:
rozměry - dle vybavení pro formování,
typy – odlévané nebo svařované,
materiál - litina LLG, ocel, slitiny Al-Si.

## Slide 22
Technologie I
Výkres modelu soustružnického sklíčidla
Těleso soustružnického sklíčidla

## Slide 23
Technologie I
Výkres jaderníku soustružnického sklíčidla
Výkres formy soustružnického sklíčidla

## Slide 24: Postupový výkres – odlitek spojky
Technologie I

## Slide 25: Děkuji za pozornost