## Slide 1
Předmět: Technologie I
Cvičení č. 11: Koroze a povrchové úpravy
doc. Ing. Iva Nováková, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Korozi lze definovat jako samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování materiálu chemickými a fyzikálně-chemickými vlivy prostředí.
Konečným důsledkem koroze je částečné, nebo úplné rozrušení materiálu.
Korozi podléhají téměř všechny materiály (kovy a jejich slitiny, plasty, keramika, silikáty atd.).
Koroze se může projevovat postupně od pouhé změny vzhledu až po ztrátu celistvosti.
Korozi lze rozdělit podle následujících kritérií:
Podle charakteru korozních dějů - chemická a elektrochemická koroze.
Podle prostředí, kde ke korozi dochází - koroze v atmosféře, ve vodě (kapalinách), v plynech
a v půdě.
Technologie I
Koroze

## Slide 3
Je rozrušování kovových materiálů vlivem chemického působení vnějšího prostředí.
Chemické reakce probíhají v elektricky nevodivém prostředí (plyny, vzduch, neelektrolyty – např. nafta).
Typickým příkladem – oxidace za vyšších T – na povrchu kovů se objeví vrstva oxidů.
Je-li vrstva oxidů pórovitá, nebo lehce odpadá z povrchu – reakce může probíhat tak dlouho, až se celý materiál rozruší.
Je-li vrstva nepropustná, nebo dobře přilne k povrchu – reakce se zastaví nebo zpomalí (např. zelená patina u mědi, oxidační vrstva Al2O3 u hliníku).
Technologie I
Chemická koroze

## Slide 4
Mechanismus je odlišný od chemické koroze (reakce s prostředím).
Vzniká při styku materiálu s elektricky vodivým prostředím - dochází ke změnám spojeným
s přenosem elektrického náboje.
Korozním prostředím jsou elektrolyty – kapalné roztoky kyselin, zásad a solí rozpuštěných ve vodě.
Každá korozní reakce v sobě zahrnuje dvě na sobě nezávislé dílčí reakce – anodovou a katodovou.
Obě reakce jsou spřažené a nemohou probíhat samostatně, pokud korodujícím kovem neprochází žádný vnější elektrický proud.
Technologie I
Elektrochemická koroze

## Slide 5
Anodová reakce – probíhá na anodě - dochází při ní k oxidaci kovu (korozi) = odevzdání elektronu = anoda se rozpouští = z kovu vznikají oxidací kationty, které jsou buď rozpustné v prostředí nebo vytváří málo rozpustné produkty.
Katodová reakce (depolarizační) – přebytečné elektrony na anodě přechází na katodu, kde redukují oxidační činidlo obsažené v elektrolytu = depolarizace (vybití nebo jiné odstranění elektronů vzniklých anodovou reakci),
Anodová i katodová reakce probíhají současně - rychlost koroze může být řízena buď anodovou, nebo katodovou dílčí reakcí, popř. oběma současně.
Podle okolností mohou obě reakce probíhat buď na stejném místě povrchu korodujícího kovu (homogenní kov, složení roztoku stejné po celé ploše dotyku s kovem) nebo odděleně.
Vytvářejí-li korozní zplodiny na povrchu kovu ochrannou vrstvu = kov přechází do pasivního
stavu (velmi malá rychlost koroze).
Korozní makročlánek = spojení 2 kovů nebo korozní mikročlánek = v rámci mikrostruktury.
Technologie I
Elektrochemická koroze

## Slide 6
Elektrochemická ušlechtilost kovů - standardní elektrodový potenciál [V] = napětí vzniklé při ponoření kovu do elektrolytu s normální koncentrací kovových iontů, proti vodíkové elektrodě, jejíž elektrochemický potenciál byl smluvně stanoven na 0 V,
Postavení kovů v řadě potenciálového napětí je významné z hlediska intenzity koroze.
Ušlechtilé Eo ˃ 0, neušlechtilé kovy Eo < 0 - nejmenší odolnost = největší záporný potenciál.
Skutečná korozní odolnost však zcela neodpovídá stupnici vztažené k vodíkové elektrodě = příčinou je tvorba povrchových oxidických vrstev brzdících anodovou reakci (oxidaci).
Technologie I
Elektrochemická koroze

## Slide 7
Technologie I
Elektrochemická koroze

## Slide 8
Spojení Fe a Cu = Fe koroduje (anoda) – konstrukční chyba.
Ocelový plech pozinkovaný – Zn je méně ušlechtilý kov než Fe = proto koroduje = chrání tedy Fe i v místě, kde je povlak porušen.
Ocelový plech pocínovaný – Sn je ušlechtilejší než Fe a Fe v porušeném místě povlaku koroduje.
Mikročlánky – nehomogenní struktura, nečistoty, vměstky = čistější kovy odolávají korozi lépe než méně čisté.
Mikročlánky – vznikají v kovu i tvářením za studena, místa rozdílného tepelného zpracování, popř.
v místě svaru, atd.
Technologie I
Elektrochemická koroze

## Slide 9
Koroze atmosférická – zpravidla se uplatňují elektrochemické reakce probíhající v tenké vrstvě elektrolytu vytvořeného na povrchu kondenzací vzdušné vlhkosti = důležitými faktory je vlhkost, kyslík a znečištění atmosféry.
Koroze ve vodě – významný vliv má typ vody (sladká, poloslaná, slaná) = rychlost koroze je ovlivňována teplotou vody, obsahem kyslíku a množstvím a druhem látek rozpuštěných ve vodě. Rozeznávají se tři druhy koroze ve vodě – podponorová, se střídavým ponorem a postřiková.
Koroze v plynech – koroze kovů vystavených účinku plynného prostředí za vyšších teplot = převážně chemické děje - rozhodující je obsah kyslíku.
Koroze v půdě – tvořena fází tuhou, kapalnou i plynnou – patří mezi zvláštní případy koroze
v roztocích elektrolytů.
- Prostá půdní koroze – základní příčinou je vznik a činnost korozních článků.
- Koroze bludnými proudy – nastává, když se proud vrací do zdroje nikoliv po vodiči, ale částečně
vodivou zeminou – urychlení dějů. Zdrojem bludných proudů jsou
elektrifikované železnice, trolejové vedení atd.
Technologie I
Rozdělení koroze dle prostředí působení

## Slide 10
Rovnoměrná koroze
Je jedním z nejběžnějších korozních napadení velkých ploch.
Probíhají zde anodické i katodické děje rovnoměrně po celé ploše.
Vzniká i v případech, kdy je na povrchu nerozpustná vrstva korozních produktů = za předpokladu, že vrstva umožňuje rovnoměrnou difúzi iontů po celém exponovaném povrchu.
Příkladem jsou koroze uhlíkových ocelí nebo zinku.
Technologie I
Formy koroze

## Slide 11
Nerovnoměrná koroze
Napadá materiál jen v určitých plochách povrchu do různé šířky a hloubky.
Vzniká při makroskopicky rozdílných vlastnostech kovu, různé rychlosti proudění prostředí = vytvořeny podmínky pro rozdílnou rychlost korozního napadení.
skvrnitá, důlková a bodová, laminární, štěrbinová, mezikrystalová, transkrystalová, selektivní.
Skvrnitá koroze - probíhá pouze v omezeném počtu míst, kde tak vznikají mělké důlky či skvrny.
- Zbývající povrch kovu přitom není korozně napaden.
Technologie I
Formy koroze

## Slide 12
Důlková koroze - hloubka napadení nepřevyšuje největší průměr důlku.
- Typickým příkladem - korozní napadení vnitřního povrchu trubek z uhlíkové oceli
v uzavřených teplovodních systémech.
Bodová koroze = pitting - hloubka napadení je podstatně větší než průměr.
- u materiálů, na jejichž povrchu vzniká v daném korozním prostředí pasivní vrstva
(korozivzdorné oceli, hliník a jeho slitiny).
Technologie I
Formy koroze

## Slide 13
Laminární - terasovité odleptání materiálu = přednostně po hranicích jednotlivých vrstev, např.
u válcovaných nebo vrstvených materiálů, které se oddělují v šupinách;
- u kovů, které jsou méně odolné než jejich oxidy, např. při válcování Cu může dojít
zaválcování oxidů a při korozi může dojít k odlupování v šupinách.
Štěrbinová - objevuje se v jemných kapilárách nebo ve štěrbinách, resp. spárách.
- v dutinách se hromadí vlhkost = vznikají koncentrační články urychlující korozi = např.
mezera mezi bodově svařenými plechy, při kontaktu kovových povrchů v důsledku
jejich drsnosti, atd.
Technologie I
Formy koroze

## Slide 14
Mezikrystalová - napadá rozhraní mezi zrny - materiál ztrácí pevnost a může dojít k jeho rozkladu -
na povrchu kovu nemusí být vidět,
nečistoty na hranicích zrn, nebo místní obohacení nebo vyčerpání jednoho nebo více legujících prvků = hranice zrn se chovají jako anoda, zrna jako katoda.
např. u korozivzdorných ocelí, slitin Al-Cu a u některých slitin na bázi Cu nebo Mg.
Transkrystalová – současné napadení hranic zrn a současně vlastních zrn = v praxi zřídka.
Selektivní – napadení jedné nebo více fází slitiny tvořené různými strukturami = odzinkování mosazí.
Technologie I
Formy koroze

## Slide 15
Možnosti, jak korozi zabránit, nebo ji zpomalit na přijatelnou míru a zvýšit tak životnost:
Volba vhodného materiálu;
volba vhodného konstrukčního řešení;
úpravu korozního prostředí odstraněním, nebo snížením stimulující složky;
elektrochemická ochrana kovového povrchu;
tvorba ochranných povlaků na základním materiálu.
Technologie I
Ochrana materiálu proti korozi

## Slide 16
Různé kovové materiály a jejich slitiny korodují různou rychlostí nebo mají různou náchylnost k jednotlivým druhům koroze.
Volba vhodného materiálu je podmíněna těmito vlivy:
Maximální teplota, při které je materiál používán,
složením prostředí a koncentrací jednotlivých agresivních látek
intervaly působení vlivu prostředí,
druhem spojování vodivých materiálů,
napětím uvnitř materiálů,
druhem namáhání, chvěním, nárazy atd.,
cenou navrženého materiálu.
Technologie I
Volba vhodného konstrukčního materiálu

## Slide 17
Předcházení konstrukčním a technologickým chybám, které korozi podporují:
dlouhodobý styk materiálu s agresivním prostředím – zamezení úpravou tvaru tak, aby nikde nedocházelo k usazování agresivních látek a aby plocha styku materiálu s agresivním prostředím byla co nejmenší,
koncentrace namáhání v určitých místech součástí – snaha o rovnoměrné rozložení namáhání,
nerovnoměrné tepelné zatížení součástí - konstrukce by měla vyloučit místní přehřívání zařízení a dostatečný odvod tepla,
Technologie I
Volba vhodného konstrukčního řešení

## Slide 18
vysoké rychlosti proudění a náhlé změny směru = odtrhávání vzniklých korozních produktů,
vytváření korozních makročlánků - při spojování materiálů s různým elektrodovým potenciálem,
Optimální technologie výroby - operace mohou nežádoucím způsobem ovlivnit odolnost materiálu,
nepříznivé např.: pnutí v důsledku použité technologie (svařování, tváření, tepelné zpracování),
vznik elektrických makročlánků,
hrubý povrch po obrábění atd.
Technologie I
Volba vhodného konstrukčního řešení

## Slide 19
Odstraněním složky způsobující korozi
Snížení vlhkosti prostředí = aby nedocházelo k její kondenzaci na povrchu materiálu a tím ke vzniku galvanických článků - k tomuto účelu jsou užívána vysoušedla, která na sebe váží vlhkost (kysličník vápenatý, kysličník hlinitý, silikagel),
zavedení ochranné atmosféry.
Použitím inhibitorů koroze
přidáním látek, které zpomalují průběh koroze = ovlivnění vlastností prostředí pomocí pasivačních prostředků,
chrání povrch kovu v daném prostředí = změní vlastnosti fázového rozhraní kov – prostředí,
k ochraně ocelí se užívá například dusitan sodný, který svou reakcí s korozním prostředím vytváří
na povrchu ocelových součástí pasivní vrstvu.
Technologie I
Úprava korozního prostředí

## Slide 20
Podstata spočívá v záměrné změně elektrodového potenciálu kovu vůči elektrolytu.
Tato změna je způsobena ovlivňováním velikosti proudu na rozhraní kov – elektrolyt.
Katodická ochrana kovu - předmět se stává katodou = vůči působení korozních činidel je imunní.
- Katodická ochrana obětovanou elektrodou,
- Katodická ochrana vnějším zdrojem proudu
Anodická ochrana kovu - použitelná pouze u materiálů snadno vytvářejících pasivní vrstvu.
- Chráněný předmět se připojuje na anodu a silnou polarizací se posune jeho elektrodový potenciál
do oblasti pasivity (obnovuje se pasivní vrstva porušovaná korozí v daném prostředí).
Technologie I
Elektrochemická ochrana kovového povrchu

## Slide 21
Katodická ochrana obětovanými anodami
Pomocí obětované elektrody, která je zhotovena z materiálu s nižším elektrodovým potenciálem, než má chráněný materiál – např. pro ocel se užívá obětovaná elektroda zhotovená ze Zn, Al, Mg.
Současnou podmínkou je, aby samovolná korozní rychlost anody nebyla příliš velká a také aby nedošlo k její pasivaci.
Používá se pro ochranu potrubí, plynovodů, nádrží uložených v zemi, pro ochranu lodních trupů a šroubů, atd.
Technologie I
Elektrochemická ochrana kovového povrchu

## Slide 22
Katodická ochrana vnějším zdrojem proudu
Chráněný předmět je připojen na záporný pól stejnosměrného zdroje = stane se katodou = přestane korodovat.
Anoda = z relativně málo rozpustného vodivého materiálu = aby ochrana nevedla k rychlému znehodnocení - grafit (prostředí Cl), olovo (prostředí SO2), titan, korozivzdorné oceli.
Vnější zdroj SS proudu - umožňuje chránit rozsáhlé objekty s malým počtem anod.
Technologie I
Elektrochemická ochrana kovového povrchu

## Slide 23
Anodická ochrana - chráněný předmět je anodou.
Metoda použitelná pouze u materiálů snadno vytvářejících pasivní vrstvu.
Vyvolání a udržení pasivního stavu = posun potenciálu materiálu do oblasti pasivity.
Chráněný materiál je anodou a koroduje = korozní rychlost je podstatně menší, než kdyby byl
v aktivním stavu a korozní úbytky jsou technicky únosné.
Použití - ochrana chemických zařízení z uhlíkové oceli, korozivzdorných ocelí a titanu v prostředích, kde jsou tyto materiály pasivovatelné.
Vnější zdroj SS napětí: udržuje potenciál
v oblasti pasivity: EP< E < ET.
Technologie I
Elektrochemická ochrana kovového povrchu

## Slide 24
Nejrozšířenější způsob protikorozní ochrany = aplikace povlaků na základní materiál, který není dostatečně odolný v daném prostředí.
Povrchová úprava:
vytvoření souvislé a nepropustné povrchové vrstvy - dokonale izoluje materiál od prostředí,
umělé vytvoření slitiny nebo sloučeniny s lepší odolností proti korozi,
ochrana základního materiálu elektrochemicky metodou katodické ochrany;
povrchová vrstva obsahuje složky, které svým účinkem zmírňují agresivitu korozního prostředí.
Odolnost daného povlaku závisí na jeho odolnosti v daném prostředí, jeho pórovitosti, prostupnosti pro složky korozního prostředí a přilnavosti k podkladu.
Technologie I
Ochranné povlaky proti korozi

## Slide 25
změna mikrogeometrie povrchu, změna struktury povrchových vrstev,
umělé vytvoření nových povrchových vrstev s odlišným chemickým složením, fyzikálními vlastnostmi.
Podle účelu:
čištění a předběžné úpravy,
povrchové úpravy zvyšující odolnost proti korozi,
povrchové úpravy zajišťující požadovaný vzhled výrobku,
povrchové úpravy pro dosažení specifických funkčních vlastností povrchu (např. třecích vlastností, elektrických vlastností, atd.),
Podle charakteru vytvořené povrchové vrstvy:
anorganické – kovové, oxidické, keramické (sklovité)
organické – nátěrové, plastové, konzervační.
Technologie I
Povrchové úpravy - obecně

## Slide 26
Podle způsobu vytvoření povrchové vrstvy:
chemickými reakcemi,
galvanickými elektrochemickými procesy,
využitím difúze,
využitím vakua,
máčením, stříkáním, poléváním,
plátováním, navařováním, atd.
Technologie I
Ochranné povlaky

## Slide 27
Povrch znečištěn - látkami vázanými k povrchu mechanicky (mastnota, prach, atd.),
- látkami vázanými k povrchu chemicky (oxidy, rez, okuje, atd.).
požadovaná čistota – závisí na druhu povlaku – nejchoulostivější jsou galvanické povlaky, méně nátěry hmot a difúzní povlaky,
Nečistoty - mechanicky vázané nečistoty – odmašťováním,
- chemicky vázané nečistoty – mořením nebo mechanickými úpravami (tryskání, omílání,
broušení, kartáčování, leštění),
úpravami se získá také vhodná mikrogeometrie a mikrostruktura povrchu.
Technologie I
Čištění a předběžné úpravy

## Slide 28
způsob úpravy - chemická činidla reagují s nečistotami na povrchu materiálu,
Odmašťování – volba prostředku závisí na materiálu dílu a typu znečištění (alkalické roztoky, organická rozpouštědla, opalování (300°- 700°C), vysokotlaké odmašťování (až 60 MPa), atd.
Moření - odstraňování oxidických nečistot (rez, okuje) z povrchu působením kyselin a louhů (pro
ocel nejčastěji H2SO4, HNO3 a H3PO4).
následuje oplach vodou a případná pasivace v lázni s přísadou sloučenin Cr.
Technologie I
Čištění a předběžné úpravy - chemické
Ponorem
Postřikem

## Slide 29
tryskání, omílání, broušení, kartáčování, leštění,
účelem - čištění povrchu materiálu (odstranění okují),
- vytvoření podmínek pro zakotvení povlaku,
- zlepšení mechanických vlastností (zvýšení pevnosti, meze únavy),
- vzhledové požadavky.
Tryskání – tryskací materiál se vrhá velkou rychlostí proti povrchu součásti,
zrna dopadající na povrch - doprovázeno plastickou deformací povrchové vrstvy = dochází ke zvýšení napětí v povrchových vrstvách (zpevnění materiálu),
charakter povrchu – vliv má – tvrdost, zrnitost, tvar, typ materiálu a hmotnost zrna,
kvalita povrchu – vliv má režim tryskání – rychlost letu, úhel dopadu, tvrdost materiálu součásti, atd.
Zařízení – tryskače - pneumatické tryskače,
- mechanické tryskače – metací kola.
Technologie I
Čištění a předběžné úpravy - mechanické

## Slide 30
Technologie I
Čištění a předběžné úpravy - mechanické
Tryskače závěsné
Tryskače průběžné s metacími koly

## Slide 31
Omílání – především pro menší díly oblých tvarů (do cca 1kg),
na mokro s použitím keramických nebo plastových tělísek - do pracovní nádoby se přidávají kapaliny, které zvyšují účinky omílacích tělísek během procesu omílání a provádí pasivaci povrchu.
nevýhoda - nerovnoměrný úběr z povrchu předmětu (největší úběr na hranách),
je ovlivněno parametry - průměr a otáčky bubnu, čas, tvar a velikost součástek, druh a velikost omílacích těles, druh a množství kapaliny, naplnění bubnu, poměr množství součástek a těles.
Technologie I
Čištění a předběžné úpravy - mechanické

## Slide 32
Technologie I
Čištění a předběžné úpravy - mechanické
Omílání odlitků ve vibračním žlabu
Vibrační omílání odlitků s kruhovou nádobou

## Slide 33
Broušení = je zpravidla základ pro kartáčování a leštění,
brusné kotouče – plstěné, dřevěné, látkové = je nalepeno brusivo,
brusné pásy – papírové, textilní.
Kartáčování:
kartáč s ocelovými dráty - odstraňování hrubých nečistot,
kartáče s přírodními nebo umělými vlákny - zjemnění upraveného povrchu před leštěním,
Leštění:
kotouče – plstěné nebo látkové, ale nejsou polepeny brusivem,
leštící prostředek – pasta.
Technologie I
Čištění a předběžné úpravy - mechanické

## Slide 34
povlaky vzniklé chemickou reakcí mezi základním materiálem a chemickým roztokem,
- zlepšují korozní odolnost,
- zlepšují přídržnost následujících povlaků (organických nátěrů),
- zlepšují vzhled předmětu.
Založeno na oxidačních procesech – oxidické vrstvy,
výhodou je rovnoměrná tloušťka povlaku.
Barvení ocelí:
povrch oceli exponován v chemickém roztoku s vysokou oxidační schopností = vznikají tenké různě zabarvené povlaky pro dekorativní a částečně antikorozní účely (povlaky – hnědé, modré a černé).
Černění - za studena – tenká vrstva, krátká životnost, spíše dekorativní,
- za tepla – vrstva v řádech setin do 0,1 µm, korozní ochrana (šrouby, zbraně….).
Oxidace hliníku:
technicky málo významná – omezené tloušťky povlaku s nízkou odolností (většinou eloxování).
Technologie I
Vytváření povlaků – chemickou cestou

## Slide 35
Chromátování:
vytváří se ochranné pasivační vrstvy chromových sloučenin,
základem je dvojchroman draselný K2Cr2O7,
vzniklé pasivační vrstvy – zbarveny žlutě až zeleně,
odolnost lehkému koroznímu namáhání a hlavně základ pro
nanášení organických povlaků,
Postup - odmaštění, popř. moření – ponoření do lázně (několik desítek s) – osušení.
Fosfátování:
hlavně pro ocel a Zn,
na povrchu se vytvoří krystalická vrstva nerozpustných fosforečnanů,
vrstva je porézní – nepoužívá se jako konečná úprava povrchu, ale jako
podklad pod nátěry, příprava povrchu před tvářením, atd.
Technologie I
Vytváření povlaků – chemickou cestou
Hliníkový díl – žlutý chromát – čirý

## Slide 36
elektrolytické (galvanické) vylučování kovů,
vytvoření ochranných protikorozních vrstev, funkčních povlaků a povlaků zlepšujících vzhled,
galvanické mědění, mosazení, zinkování, niklování, chromování, atd.,
tloušťky povlaků dosahují 10-3 až 10-4 mm,
průchodem stejnosměrného elektrického proudu roztokem vhodné soli příslušného kovu = kov se vylučuje na záporném pólu – katodě (pokovované součástky), anodou je kov, kterým pokovujeme.
Technologie I
Vytváření povlaků – elektrochemickou cestou

## Slide 37
Galvanické zinkování
Technologie I
Vytváření povlaků – elektrochemickou cestou

## Slide 38
Eloxování
pro hliníkové díly,
řada způsobů – nejčastěji v roztoku H2SO4,
díl zapojen jako anoda = na hliník se váže atomární kyslík a vytváří vrstvu Al2O3,
tloušťka oxidické vrstvy = standardně 15-20 μm,
ochrana proti korozi, vzhled.
Postup: odmaštění a moření – oplach – anodická oxidace – oplach – barvení – oplach – utěsnění pórů – sušení.
Technologie I
Vytváření povlaků – elektrochemickou cestou

## Slide 39
Žárové pokovování v roztavených kovech:
Zinkování - nejlevnější ochrana oceli proti korozi,
- nejrozšířenější způsob pro ochranu plechů, pásů, trubek, drátů…..
- pěkný vzhled, pružné povlaky, zpracování běžnými technologiemi (kromě svařování),
- povlak – hodnotí se podle hmotnosti Zn v gramech na 1m2 (povlak vystavený vnější
atmosféře musí mít minimálně 600 g.m-2).
Technologie I
Tepelné povrchové úpravy
Žárové zinkování v roztavených kovech

## Slide 40
Žárové pokovování v roztavených kovech:
Cínování - starý způsob povrchové úpravy – známý již od středověku,
- chrání před korozí, lesklý povrch = nesmí být porézní,
- zdravotně nezávadný – v potravinářském průmyslu, úprava plechů pro konzervy;
- výborné pájecí vlastnosti – elektrotechnický průmysl.
Hliníkování - povlak odolává v různých atmosférách desetiletí,
- nevýhodou - pórovité povlaky – nebezpečí koroze Fe (vzhledem k ušlechtilosti Al a Fe).
Technologie I
Tepelné povrchové úpravy

## Slide 41
Žárové stříkání – metalizace:
jemné natavené částice kovu a nekovu s dostatečnou kinetickou energií se transportují na povlakovaný povrch a po ztuhnutí vytvoří povlak,
využití pro aplikaci kovových povlaků s odlišnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi proti základnímu kovu, popř. pro renovaci,
povlaky z vysoce tavitelných kovů a slitin, oxidů, karbidů, boridů, atd.
využití pro nanášení vysokožáruvzdorných povlaků a povlaků s maximální odolností opotřebení.
žárové nástřiky - nástřik roztaveným kovem;
- nástřik práškovým kovem;
- nástřik drátovou pistolí.
Technologie I
Tepelné povrchové úpravy
Žárové stříkání plazmou

## Slide 42
Difúzní pokovování
při úpravě oceli - difuze zinku, chromu, hliníku, křemíku, apod.
využívá se buď přímého styku částic kovu nebo par s povrchem základního materiálu.
Difúzní zinkování
antikorozní ochrana bez změny původních rozměrů předmětů,
difuzním napouštění ocelových předmětů zinkem v pracovní peci naplněné zinkovým práškem, reakce probíhá v rotující elektrické peci při teplotách 360 - 430 °C,
difuzní zinkování z par zinku - předměty se umisťují ve zvláštních uzavřených retortách a žíhají se při teplotě 870 °C.
Technologie I
Tepelné povrchové úpravy
Změna tloušťky vrstvy v solné komoře

## Slide 43
Skelné a krystalické povlaky
Smalty (na kovovém podkladu) a glazury (na keramickém podkladu) na bázi silikátových skel,
keramické povlaky (oxidické, karbidické, nitridické nebo kombinované) nanášené obvykle žárovým stříkáním na kovový i nekovový podklad.
Smalty
vodní suspenze sklovitých fází nebo práškových částic - vypalováním vznikne sklovitý povlak, která prostřednictvím adhézní mezivrstvy pevně lpí na podkladu.
smalty – smaltéřská frita – dle podkladového materiálu.
Technologie I
Tepelné povrchové úpravy

## Slide 44
Nátěrové hmoty a nátěry - nejběžnější způsob,
zamezují přístupu vody a agresivních složek k povrchu – vrstva je vždy porézní - proto obsahují antikorozní pigmenty a inhibitory koroze - ty zneškodňují agresivní složky, které difundují k podkladu.
nátěry – ochranné, dekorativní, signální, maskovací…..
technologie nanášení – podle - velikosti, tvaru a množství upravovaných předmětů, požadované
tloušťky nátěru, kvality podkladu, vlastností nátěrových hmot, atd.
štětcem,
navalováním,
namáčením,
poléváním,
stříkáním,
elektrostatické nanášení,
elektroforézní nanášení.
Technologie I
Organické povlaky

## Slide 45
Kataforézní nanášení (kataforéza, KTL):
elektricky vodivý předmět (katoda) se ponoří do lázně s nátěrovou hmotou,
působením stejnosměrného proudu – vytvoří se elektrické pole, které usměrní pohyb barvy směrem ke katodě = na povrchu výrobku se vylučuje povlak,
s narůstající tloušťkou roste odpor vrstvy a tím klesá rychlost vylučování - vylučování pokračuje přednostně na místech s doposud malou tloušťkou vrstvy = tvorba velmi rovnoměrného povlaku,
tloušťka běžně 15 a 30 µm, při extrémních požadavcích až okolo 45 µm.
Technologie I
Organické povlaky

## Slide 46
Povlaky z plastických hmot:
povlaky musí být bezpórovité – mechanismus ochrany – bariéra,
obvykle se používají termoplasty PE, PA, teflon, kaučuky, atd.
životnost povlaku – určována difuzí korozního prostředí do povlaku a technologií jeho nanášení,
Nanášení:
žárové stříkání,
vířivé (fluidní) – předehřáté předměty = do zvířeného prášku a akumulovaným teplem se povlak sline,
plátování – termoplasty PVC, PE, PA,
nanášení v elektrickém poli.
Technologie I
Organické povlaky
Aplikace polyetylenových povlaků na armatury
Aplikace PA povlaků

## Slide 47: Děkuji za pozornost