## Slide 1
Technologie II
Přednáška č. 1
Ing. Tomáš Knápek
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
ZÁKLADNÍ POJMY
Technologie obrábění pojednává o procesech při kterých v soustavě STROJ – NÁSTROJ – OBROBEK – PŘÍPRAVEK
(S-N-O-P) odebíráním třísek vzniká z daného polotovaru obrobek žádaného tvaru, rozměrů a jakosti povrchu.
ÚVOD, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ ČÁSTI NÁSTROJE
Při obrábění koná v soustavě S-N-O-P nástroj vůči obrobku zpravidla takový vzájemný pohyb, který umožňuje vnikání klínovité části nástroje (břitu) do odebírané vrstvy materiálu obrobku, přičemž dochází k odřezávání částic materiálu ve formě třísek.

## Slide 3
ZÁKLADNÍ POJMY – SOUSTRUŽENÍ
plochy při obrábění
řezné pohyby
průřez třísky
ÚVOD, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ ČÁSTI NÁSTROJE

## Slide 4
ZÁKLADNÍ POJMY – SOUSTRUŽENÍ
řezné pohyby
ÚVOD, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ ČÁSTI NÁSTROJE
hlavní řezný pohyb
posuv
přísuv
hlavní řezný pohyb
  základní pohyb mezi N a O
  charakteristický vc
vedlejší řezný pohyb - posuv
  přemístění N vůči O ve směru posuvového pohybu
  charakteristický vf
přísuv
  určen hloubkou odebírané vrstvy
  charakteristický vp

## Slide 5
ZÁKLADNÍ POJMY – SOUSTRUŽENÍ
řezné podmínky
ÚVOD, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ ČÁSTI NÁSTROJE
hlavní řezný pohyb
posuv
přísuv
výsledný řezný pohyb
výsledný řezný pohyb
  charakteristický ve
ap …hloubka záběru [mm]
D… průměr obrobku [mm]
fot …posuv za otáčku [mmot-1]
fz …posuv na zub [mm]
n …otáčky [otmin-1]
vc …řezná rychlost [mmin-1]
vf … rychlost posuvu [mmin-1]
vp … rychlost přísuvu [mmin-1]
z …počet zubů

## Slide 6
ZÁKLADNÍ POJMY
plochy obrobku
ÚVOD, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ ČÁSTI NÁSTROJE
hlavní řezný pohyb
posuv
přísuv
1
2
3
1
2
3
soustružení frézování obrážení
1 – obráběná plocha
2 – řezná plocha
3 – obrobená plocha

## Slide 7
Břit
řezná část nástroje
čelo + hřbet nástroje
ZÁKLADNÍ ČÁSTI NÁSTROJE
ÚVOD, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ ČÁSTI NÁSTROJE
Čelo (1)
část nástroje, po které odchází tříska
rovina čela A
Hřbet ( 2 , 3 )
- část nástroje přiléhající k řezné
(A) a obrobené (A´) ploše;
rovina hřbetu A - hlavní ( 2 ),
A´ - vedlejší ( 3 )

## Slide 8
Břit
řezná část nástroje
čelo + hřbet nástroje
ZÁKLADNÍ ČÁSTI NÁSTROJE
ÚVOD, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ ČÁSTI NÁSTROJE
Ostří (4, 5)
průsečnice čela a hřbetu
rozlišujeme hlavní ( 4 ) a vedlejší ostří ( 5 )
Špička ( 6 )
- část ostří ležící na spojnici hlavního a vedlejšího ostří

## Slide 9
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY
Požadavky kladené na nástrojový materiál:
tvrdost nástroje musí být vyšší než pevnost obráběného materiálu,
2. nástroj musí být odolný proti otěru, houževnatý, musí mít značnou pevnost v ohybu, tepelnou vodivost,
3. musí být stálý za vysokých teplot.
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY

## Slide 10
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY
Druhy nástrojových materiálů:
Nástrojové oceli
Stellity
Slinuté karbidy
Cermety
Řezná keramika (mineralokeramické materiály)
Diamant, velmi tvrdé materiály
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY

## Slide 11
NÁSTROJOVÉ OCELI A STELLITY
NÁSTROJOVÁ OCEL uhlíková
- nejstarší nástrojový materiál, tvrdost
dána přítomností uhlíku (0,5 až 1,5 % C),
tvoří karbid
- materiál lze použít do teplot 200°C,
vc = 0,1 až 0,2 m.s-1
- nástroje pro ruční obrábění (sekáče, pilníky, atd.)
NÁSTROJOVÁ OCEL legovaná
- legury (přísady Mn, Cr, Mo, Ni, W, V, aj. tvoří karbidy) zlepšují mechanické vlastnosti oceli (tvrdost, řezivost, odolnost proti opotřebení) a tepelné vlastností (stálost za vyšších teplot)
- materiál lze použít do teplot 300 až 400°C, vc= 0,1 až 0,3 m.s-1
- použití na nástroje pro ruční obrábění (pilové listy)
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY

## Slide 12
NÁSTROJOVÉ OCELI A STELLITY
NÁSTROJOVÁ OCEL vysokolegovaná - rychlořezná RO
- legury wolfram W, chrom Cr, vanad V, aj.
- použití do teplot 500 až 600°C, vc = 0,3 až 1,5 m.s-1
- nástroje používáme všude tam, kde se nehodí SK,
např.: tvarové soustružnické nože, vrtáky, ap.
- zlepšení vlastností povlakováním : TiC, TiN
STELLITY
- neželezné slitiny na bázi Co, Cr, C, W
- použití zejména jako návarový materiál
- materiál lze použít do teplot 700°C
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY

## Slide 13
SLINUTÉ KARBIDY (SK)
- zavedeny do výroby v r. 1926 (firma Krupp-Essen, název WIDIA)
- tvořeny karbidy kovů W, Ti, Ta, Cr, Nb, které jsou pojeny metodami práškové metalurgie
- použití do teplot 800 až 900°C, vc = 0,5 až 6 m.s-1
- nejčastěji ve formě břitových destiček
- zlepšení vlastností povlakováním : TiC TiN, Al2O3
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY
OZNAČENÍ SKUPINY | ZÁKLADNÍ SLOŽENÍ | POUŽITÍ
dle ISO |  | 
K | WC + Co | obrábění mat. s krátkou třískou (litina, Cu, Al, sklo)
P | WC + TiC + Co | obrábění mat. s plynulou třískou (ocel, ocelolitina)
M | WC + TiC + TaC + Cr3C2 + Co | univerzální

## Slide 14
CERMETY
- nástrojové materiály podobné kategorie jako SK, avšak vyrobené bez přítomnosti WC
- vyvíjeny jako analogie k SK v USA
- materiál na bázi TiC, TiCN, nebo TiN v pojivu Ni-Mo
- použití zejména pro obrábění ocelí načisto
snáší teploty do 1500°C a řezné rychlosti do 8 m.s-1
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY

## Slide 15
MINERALOKERAMICKÉ MATERIÁLY (ŘEZNÁ KERAMIKA)
- nekovové řezné materiály vyvinuty ve snaze po snížení nákladů při dosažení požadovaných vlastností
- výroba vysokoteplotním izostatickým lisováním
- druhy: OXIDOVÁ KERAMIKA - čistá obsahuje 99,5% Al2O3
POLOSMĚSNÁ KERAMIKA - směs Al2O3+(10 - 20%) ZrO2
SMĚSNÁ KERAMIKA - směs Al2O3 + kovy nebo karbidy kovů TiC, TiN
NEOXIDOVÁ KERAMIKA - na bázi Si3N4+Al2O3
nebo jiné oxidy, nitridy
použití do teplot 1200 až 1800°C,
vc = 0,5 až 15 m.s-1
obrábění pokud možno bez chvění,
nepřerušovaný řez
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY

## Slide 16
DIAMANT A VELMI TVRDÉ MATERIÁLY
- DIAMANT je nejtvrdší známý materiál (na bázi uhlíku)
- nejdůležitější vlastnosti je tvrdost až 10 000 HV
- diamant lze použít do teplot 600°C, vc = 1,5 až 15 m.s-1
- nevýhodou je slučování s Fe a Co při vysokých
teplotách, nesnáší chvění a rázy
spékání diamantového prachu = POLYKRYSTALICKÝ DIAMANT
- KUBICKÝ NITRID BÓRU (CBN) v přírodě se nenalézá
- velmi vysoká tvrdost až 8000 HV
- CBN lze použít do teplot 1500°C , vc = 1 až 3 m.s-1
- neslučuje se s Fe, proto je vhodný pro obrábění
tvrdých a pevných ocelí (snáší rázy !)
- spékání prachu = POLYKRYSTALICKÝ KUBICKÝ NITRID BÓRU
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY

## Slide 17
VLASTNOSTI A PRODUKCE ŘEZNÝCH MATERIÁLU
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY
1 – konstrukční ocel; 2 – RO; 3 – slévárenské slitiny; 4 – zlepšená RO; 5 – SK pro litiny; 6 – SK pro oceli;
7 – vyměnitelné břitové destičky SK; 8 – keramika; 9 – syntetické diamanty; 10 – zlepšené SK; 11 – cermety;
12 – SK Prémium; 13 – povlakované SK; 14 – polykrystalický diamant; 15 – CBN; 16 – SK s vícevrstvým povlakem;
17 – povlakované SK pro vrtání; 18 – povlakované SK pro frézování; 19 – povlakované SK pro korozivzdorných ocelí;
20 – Coronite; 21 – zlepšený cermet; 22 – povlakované SK pro řezání závitů; 23 – nová generace povlakovaných SK

## Slide 18
VLASTNOSTI A PRODUKCE ŘEZNÝCH MATERIÁLU
NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY

## Slide 19
TEORIE TVORBY TŘÍSKY V JEDNÉ STŘIŽNÉ ROVINĚ (TIME – TRESCA )
Při obrábění vniká nástroj ve tvaru klínu do obráběného materiálu, kde vznikají nejprve pružné deformace, zároveň narůstá síla potřebná pro vnikání nástroje do té doby, než způsobené napětí v materiálu dosáhne v určitém směru hodnoty větší než pevnost materiálu v kluzu (smyku), v tomto směru pak dojde k vzájemnému posunutí materiálu a oddělení elementu materiálu, vznikají plastické deformace. Přitom ale síla potřebná ke vnikání nástroje klesne, nástroj postupuje dál a celý děj se znovu opakuje.
Výhody :
- jednoduchost,
- relativně snadný
teoretický výpočet
Nevýhody :
- nekonečně veliký gradient napětí,
- nekonečně veliký a záporný
gradient rychlosti,
- okamžitá změna směru pohybu částic
TVORBA TŘÍSKY PŘI OBRÁBĚNÍ

## Slide 20
SOUČASNÁ PŘEDSTAVA O MECHANIZMU TVORBY TŘÍSKY
- vychází z experimentálních metalografických výzkumů
- předpoklad: k vytváření třísky dochází v určitých
oblastech
I. oblast primárních plastických deformací
rozhodující z hlediska tvorby třísky, dodávaná energie se transformuje na teplo
II. oblast sekundárních plastických deformací
- v důsledku vysokého tlaku, teploty a kovově čistých povrchů dochází k adhezi mezi materiálem třísky a nástroje  mohou vznikat nárůstky (navařování zastudena)
TVORBA TŘÍSKY PŘI OBRÁBĚNÍ

## Slide 21
SOUČASNÁ PŘEDSTAVA O MECHANIZMU TVORBY TŘÍSKY
- vychází z experimentálních metalografických výzkumů
- předpoklad: k vytváření třísky dochází v určitých
oblastech
III. oblast terciálních plastických deformací
- v důsledku zaoblení břitu nástroje je část
materiálu stlačována pod ostří nástroje
plastická deformace obrobené plochy,
spolu s ní se projeví tepelné účinky obrábění
 zbytková napětí v povrchové vrstvičce:
a) tlaková - výhodné (zpevnění),
b) tahová - zhoršují vlastnosti obrobku (trhlinky)
TVORBA TŘÍSKY PŘI OBRÁBĚNÍ

## Slide 22
EXPERIMENTÁLNÍ METALOGRAFICKÝ VÝZKUM KOŘENE TŘÍSKY
Na fotografii je patrný detail obrobku s odcházející
třískou (oblast kořene třísky), vpravo je zřejmý
obrys řezného klínu obráběcího nástroje.
Ze snímku je jednoznačně zřejmý rozdíl mezi
nedeformovanou strukturou materiálu ve vrstvě
pod obráběnou plochou a mezi deformovanou
strukturou ve vzniklé třísce.
Oblast, kde se strukturní útvary obrobku začínají
deformovat a oblast třísky, kde již následně
deformační procesy neprobíhají (a struktura zůstává nezměněna), byla na snímku dodatečně ohraničena bílými křivkami.
Křivky ohraničují oblast primárních plastických deformací.
TVORBA TŘÍSKY PŘI OBRÁBĚNÍ

## Slide 23
TŘÍSKY PŘI OBRÁBĚNÍ
- plastická deformace při řezání je dovedena až do stádia rozrušení materiálu, oddělují se části obrobku ve formě třísek
Deformace se může uskutečnit :
a) ODTRHNUTÍM
- pokud převládá napětí TAHOVÉ
b) USMYKNUTÍM
- pokud převládá napětí SMYKOVÉ
Druhy třísek :
TVORBA TŘÍSKY PŘI OBRÁBĚNÍ

## Slide 24
TŘÍSKY PŘI OBRÁBĚNÍ
- plastická deformace při řezání je dovedena až do stádia rozrušení materiálu, oddělují se části obrobku ve formě třísek
Tvary třísek dle
normy ISO 3685.
- v závislosti na velikosti smykového napětí a na stupni deformace vznikají různé druky třísek - jejich tvar záleží na vlastnostech materiálu obrobku a řezných podmínkách
TVORBA TŘÍSKY PŘI OBRÁBĚNÍ

## Slide 25
ENERGETICKÁ BILANCE
Aby byl proces tvorby třísky plynulý, musí být pro obrábění dodáváno dostatečné množství energie [ J ].
EDOD ≥ ESPOT
Fe . ve . t ≥ EDe + EDp + ETe + ETi + EP
EDOD … energie dodávaná
ESPOT … energie spotřebovaná
EDe … energie elastických deformací
EDp … energie plastických deformací
ETe … energie tření externí (tření
mezi třískou a čelem nástroje)
ETi … energie tření interní (tření
deformačními kluzy uvnitř materiálu)
EP … energie pasivní (nesouvisí s tvorbou
třísky = tření mezi třískou a obrobkem,
deformace povrchové vrstvy materiálu)
Fe … průmět výsledné řezné síly F do směru
výsledného řezného pohybu ve
ve … rychlost výsledného řezného pohybu
t … čas obrábění
Puž … užitečný výkon (přesně)

## Slide 26
Řezná síla
Energie, kterou při obrábění dodáváme, je využita na silové působení nástroje na materiál obrobku, při kterém musíme překonat odpor obrobku.
- výslednou řeznou sílu F lze rozložit do 3 hlavních směrů obrábění
vc ... řezná rychlost
vf ... rychlost posuvu
ve ... rychlost výsledného řezného pohybu
Fc ... řezná síla
Ff ... posuvová síla
Fp ... přísuvová síla
F ... výsledná řezná
síla
○ Rozklad sil na břitu
soustružnického nástroje
○ Měření řezných sil
při soustružení
piezoelektrickým dynamometrem KISTLER

## Slide 27
Řezná síla
výstupy z přímého měření sil
Nepřímé měření – z výkonu elektromotoru obráběcího stroje
- výkon při chodu na prázdno, - výkon při zatížení, - užitečný výkon
- řezný výkon, - řezná síla, - řezná rychlost
Přímé měření – dynamometr, princip elastické deformace

## Slide 28
STANOVENÍ ŘEZNÉ SÍLY VÝPOČTEM
a) z měrné řezné síly :
KIENZLEHO VZTAH
○ Průřez třísky při soustružení
b) z empirických vztahů :
Fc ... řezná síla [ N ]
Ff ... posuvová síla [ N ]
Fp ... přísuvová síla [ N ]
kS ... měrná řezná síla [ MPa ]
kS1.1... měrná řezná síla pro
tloušťku třísky 1 mm [ MPa ]
m ... exponent Kienzleho vztahu [ - ]
AD ... plocha řezu (průřez třísky) [ mm2 ]
a ... tloušťka třísky [ mm ]
b ... šířka třísky [ mm ]
ap ... hloubka záběru [ mm ]
CF ... konstanta [ - ]
fot, f ... posuv [ mm/ot ]
xF, yF ... exponenty [ - ]
r ... nástroj. úhel nastavení [ º ]

## Slide 29
VÝKON PŘI OBRÁBĚNÍ
● Užitečný výkon
- zjednodušení :
Fp . vp = 0 (pro válcové součásti)
Ff . vf ~ 0 zanedbáváme
- výsledný přibližný vztah :
Užitečný výkon
(přibližně)
Fe … průmět výsledné řezné síly F do směru
výsledného řezného pohybu ve [ N ]
ve … rychlost výsledného řezného pohybu [ m.s-1 ]
t … čas obrábění [ s ]
Po … příkon stroje při chodu naprázdno [ W ]
ηs … účinnost stroje [ - ]
○ Třífázový
analyzátor
výkonu
DW - 6092
pro
stanovení
užitečného
výkonu
vc » vf, vp
Fc : Fp : Ff = 10 : 4 : 2,5
- platí pro soustružení pravým
přímým uběracím nožem s χr=45
● Výkon motoru stroje

## Slide 30
TEPLO PŘI OBRÁBĚNÍ
Při třískovém obrábění se až 99% energie
mění v teplo, které má vliv na:
- přesnost obrobku,
- vlastnosti povrchové vrstvy obrobku,
- vlastnosti nástroje ap.
Tepelná bilance procesu obrábění
 obecná rovnice tepelné bilance :
- teplo vzniklé = teplo odvedené
QDI + QDII + QDIII + QTC + QTH = QT + QO + QN + QP
QDI … teplo vzniklé v oblasti primárních plastických deformací
QDII … teplo vzniklé v oblasti sekundárních plastických deformací
QDIII … teplo vzniklé v oblasti terciálních plastických deformací
QTC … teplo vzniklé třením třísky na čele nástroje
QTH … teplo vzniklé třením na hřbetu nástroje
QT … teplo odvedené třískou
QO … teplo odvedené obrobkem
QN … teplo odvedené nástrojem
QP … teplo odvedené prostředím

## Slide 31
TEPLO PŘI OBRÁBĚNÍ
Charakter tepelné bilance
- je závislý na :
a) druhu obrábění
b) řezných podmínkách
- zvláště na řezné rychlosti vc
- pokud se vc zvyšuje,
pak se zvyšuje % podíl QT v %
c) tepelné vodivosti materiálu nástroje i obrobku
d) geometrii nástroje
○ Procentuální podíly tepelných toků
pro případ soustružení
- platí pro soustružení oceli 12060,
vc = 0,5 m/s, fot = 0,3 mm/ot, ap = 4 mm
○ Procentuální podíly tepelných toků
pro případ vrtání

## Slide 32
TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ
○ Teplotní pole
při soustružení
Teplotní pole charakterizuje rozložení teplot v nástroji, obrobku a třísce a je tvořeno izotermami, tj. křivkami, které spojují místa o stejné teplotě.
○ Simulace teplotního pole
metodou konečných prvků
Teplo vznikající při obrábění (závisí zejména
na řezných podmínkách) způsobuje ohřev třísky,
obrobku, nástroje i vnějšího prostředí.
Teplota závisí zejména na řezných podmínkách,
na vzdálenosti od zdroje tepla a na tepelné
vodivosti materiálu;
může dosahovat hodnot
v rozsahu 300  1 200 C.

## Slide 33
PROCESNÍ KAPALINY
● Účinky procesní kapaliny :
- chladicí - odvádění tepla,
- mazací - snížení množství vzniklého tepla,
- čisticí - odstraňování produktů obrábění,
- vliv na tvorbu nárůstků, vlastnosti povrchové vrstvy
obrobku ap.,
- teplotní stabilizace obrobku.
● Druhy procesních kapalin :
- vodní roztoky chemických sloučenin,
- olejové emulze,
- řezné oleje,
- syntetické kapaliny.
● Zásada :
dostatečné množství procesní kapaliny
do místa řezu => menší tření,
=> lepší odvod tepla.
● Pokud je to z hlediska kvality obrobku možné, pak je trendem :
- obrábění bez procesní kapaliny => snížení nákladů,
- obrábění s minimálním množstvím procesní kapaliny - metoda MQL.

## Slide 34
PROCESNÍ KAPALINY – druhy médií
Plynné - vzduch
- inertní plyn
Kapalné - mlha
- vodou mísitelné - minerální
- polosyntetické
- syntetické
- speciální
- vodou nemísitelné - rostlinné
- syntetické
- minerální
- koncentráty vysokotlakých přísad
Tuhá maziva

## Slide 35
PROCESNÍ KAPALINY
● oboustranná
vyměnitelná
břitová destička,
● procesní kapalina
přiváděna kanálkem
do oblasti řezání nástroje,
○ VBD s otvory
pro přívod
procesní kapaliny
● velmi hluboké upichování,
● vysoký výkon
- velký posuv ve velké hloubce.
PŘÍVOD PROCESNÍ KAPALINY TĚLESEM VBD

## Slide 36
PROCESNÍ KAPALINY
● vrtáky s otvory pro procesní kapalinu
na hlavním hřbetu - v rozsahu průměrů
od 14 do 24 mm a vrtacích délkách 2D - 4D
○ otvory pro přívod procesní kapaliny
ve šroubovici po celé délce tělesa nástroje
○ výměnný břit
s otvory pro
přívod procesní
kapaliny
● zvýšení pevnosti jádra - otvory pro procesní
kapalinu ve šroubovici oproti dřívějšímu
vedení středem nástroje
● drážky se zvětšeným průřezem pro bezpro-
blémový odvod třísky z místa řezání
PŘÍVOD PROCESNÍ KAPALINY TĚLESEM VYMĚNITELNÉHO BŘITU

## Slide 37
PROCESNÍ KAPALINY
Dodávané množství :
min. cca 50 ml / hod
- příklad : obrábění hlavy
válce (u motoru)
5 ml proc. kap. / 1 ks
○ Speciální směšovací hlavice
zajišťují cílený přívod procesní
kapaliny do místa řezu
Přednosti :
● snížení výrobních nákladů ,
● zlepšení životního prostředí ,
● eliminace zdravotních rizik .
Standardní obrábění (pro srovnání) :
- dodávané množství :
max. až 12 000 l / hod
- příklad : obrábění hlavy
válce (u motoru)
500 ml proc. kap. / 1 ks
OBRÁBĚNÍ S MINIMÁLNÍM MNOŽSTVÍM PROCESNÍ KAPALINY

## Slide 38
FORMY OPOTŘEBENÍ
Břit řezného nástroje je při řezání extrémně zatěžován, proto dochází k jeho opotřebení
a otupení po několika minutách práce.
Formy opotřebení:
I. Otěrem -
 abrazní (brusný) otěr ,
 adhezní otěr ,
 difuzní otěr ,
 chemický otěr .
II. Plastickou deformací .
III. Křehkým lomem .
Projevem opotřebení je úbytek materiálu na břitu nástroje.

## Slide 39
PROJEVY A PRŮBĚH OPOTŘEBENÍ
Projevy úbytku materiálu nástroje
Průběh opotřebení
v závislosti na čase
● opotřebení na čele
● opotřebení na hřbetu
● VB ... šířka opotřebení na hřbetu
● KT ... hloubka výmolu na čele

## Slide 40
OPOTŘEBENÍ BŘITU
Opotřebení na hřbetu (abrazivní) - ​nejčastější a preferovaný způsob opotřebení, jelikož umožňuje dosažení předvídatelné a stabilní životnosti nástroje. Opotřebení hřbetu vzniká v důsledku abraze a způsobují ho tvrdé částice v obráběném materiálu.
Opotřebení ve tvaru žlábku (chemické) - ​k opotřebení ve tvaru žlábku dochází u nástrojů na čelní ploše břitové destičky. Dochází k němu v důsledku chemické reakce mezi materiálem obrobku a obráběcím nástrojem a jeho účinek se zesiluje s rostoucí řeznou rychlostí. Nadměrné opotřebení ve tvaru žlábku zeslabuje břit a může vést až k jeho lomu.
Vytváření nárůstku na břitu (adhezní) - ​tento typ opotřebení je způsobován tlakovým navařováním částí třísky na břitovou destičku. Nejčastěji k němu dochází při obrábění materiálů snadno ulpívajících na břitu, jako jsou nízkouhlíkové oceli, korozivzdorné oceli nebo hliníkové slitiny. Při nízkých řezných rychlostech se sklon ke vzniku nárůstku na břitu zvyšuje.

## Slide 41
OPOTŘEBENÍ BŘITU
Opotřebení ve tvaru vrubu (adhezní) - ​​opotřebení břitové destičky charakteristické silně lokalizovaným poškozením jak na čele, tak i na hřbetu břitové destičky, ke kterému dochází na úrovni hloubky řezu. Dochází k němu v důsledku adheze (tlakové navařování třísek) a deformačního zpevnění povrchu obrobku. Velice častý typ opotřebení při obrábění korozivzdorných ocelí a žárovzdorných slitin (HRSA).
Plastická deformace (tepelné) - ​plastická deformace se projevuje v okamžiku, kdy dochází ke změknutí nástrojového materiálu. Takový případ nastává, když je teplota v místě řezu pro danou nástrojovou třídu příliš vysoká. Obecně platí, že ke zvýšení odolnosti proti plastické deformaci vede použití tvrdší třídy a tenčího povlaku.
Tepelné trhliny (tepelné) - ​pokud se teplota břitu velice rychle mění z vysoké na nízkou, mohou se kolmo na břit objevit vícenásobné trhliny. Tepelné trhliny souvisejí s přerušovanými řezy běžnými při frézovacích operacích a případné použití řezné kapaliny situaci ještě více zhoršuje.

## Slide 42
OPOTŘEBENÍ BŘITU
Vylamování břitu/celkový lom (mechanické) - vylamování břitu nebo celkový lom jsou důsledkem přetížení břitu mechanickým tahovým namáháním. Taková namáhání mohou vznikat z řady důvodů jako např. v důsledku zasekávání třísek, příliš vysoké hodnoty posuvu nebo hloubky řezu, vměstků písku obsažených v materiálu obrobku, tvorby nárůstku, vibrací, nadměrného opotřebení břitové destičky, atd.
časová mapa opotřebení

## Slide 43
TAYLORŮV VZTAH
Trvanlivost je doba, po kterou nástroj pracuje od naostření do otupení.
Závislost trvanlivosti nástroje na řezných podmínkách při obrábění vyjadřuje
TAYLORŮV VZTAH.
a) Taylorův vztah v základním tvaru :
b) Taylorův vztah v komplexním tvaru :
T ... trvanlivost nástroje / min /
vc ... řezná rychlost / m.min-1 /
ap ... hloubka záběru / mm /
f ... posuv / mm.ot-1 /
CT ... konstanta Taylorova vztahu
CV ... konstanta Taylorova vztahu
m ... exponent Taylorova vztahu
x ... exponent Taylorova vztahu
y ... exponent Taylorova vztahu

## Slide 44
TAYLORŮV VZTAH
předem stanovená hodnota VB, odečteme hodnoty trvanlivostí T
hodnoty T a vc logaritmicky zaneseme do grafu
z log grafu dostaneme konstanty cv a cT

## Slide 45
ZVYŠOVÁNÍ TRVANLIVOSTI NÁSTROJŮ
● povlaky deponované moderními technolo-
giemi umožňují vytvářet přesně definované
struktury s požadovanými vlastnostmi
● zvyšování povrchové mikrotvrdosti
aplikací progresivních tenkých vrstev
Pozn.:
Ti (C0,45, N0,55)
znamená , že objemový podíl ve vrstvě činí
45% TiC a
55% TiN