## Slide 1: Textilní vlákna 2. přednáška
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. EUR ING

## Slide 2
1
Textilní vlákna
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 3
Typy vláken
Základní charakteristiky
Dělení dle původu vláken
Dělení dle chemického složení
Dělení dle délky
Dělení dle mechanických projevů
Dělení dle tepelných projevů

## Slide 4: Textilie dle geometrie
2. přednáška
lineární | plošné | prostorové
vlákna | tkaniny | plsti
příze | pleteniny | špalky
nitě | netkané textilie | 3D tkaniny
 | pleteno-tkaniny | 3D pleteniny

## Slide 5: Základní charakteristiky vláken
Tloušťka vláken je o několik řádů menší než délka.
Tloušťka běžných vláken: d =10-6–10-4 m
Délka v rozsahu l =10-2–10-1 m.
Poměr l/d=103 ukazuje, že převažujícím rozměrem je délka.
U vláken přírodních je délka i tloušťka dána podmínkami růstu vláken a je ovlivnitelná člověkem pouze nepřímo.
U vláken chemických a syntetických je možné měnit nejen
délku a tloušťku, ale také tvar příčného řezu záměrně.

## Slide 6: Rozdělení vláken z dle jejich původu
1. Přírodní
  - organická - rostlinná
- živočišná
  - anorganická (minerální)
2. Chemická
  - organická - z přírodních polymerů
- ze syntetických polymerů
- anorganická
Notes: https://bushman.cz/bavlna-nebo-organicka-bavlna-rozdil-ktery-pocitite/
https://www.flowee.cz/159-archiv-2017/esprit/veda/3290-ovce-neni-tupa-dokaze-poznat-cloveka-z-fotografie#

## Slide 7
Rostlinná vlákna
ze semen (bavlna, kapok)
ze stonků (len, konopí, juta, ramie, kenaf)
z listů (sisal, manilské konopí, novozélandský len)
z plodů (kokos)
Živočišná vlákna
keratinová (ovčí vlna, mohér, kašmír, králičí, velbloudí,
lamí srst, žíně, ostatní chlupy a srsti)
fibroinová (pravé hedvábí, plané(tusah))
ostatní ze svalů a šlach
Anorganická vlákna
z minerálů (azbest)

## Slide 8
Z přírodních polymerů
z celulózy
  regenerovaná celulóza (viskóza, měďnatá vlákna, modifikace)
  deriváty celulózy (acetát, triacetát, semidiacetát)
z vodních řas (alginátová)
z rostlinných bílkovin (sojová, zeinová, z podzemnice olejné)
z živočišných bílkovin (kaseinová, keratinová, fibroinová, kolagenová)
z polyizoprénu (přírodní kaučuk – gumová)

## Slide 9
Ze syntetických polymerů
sloučeniny s heterořetězcem (polyamidy, polyestery polyuretany)
sloučeniny s řetězcem uhlíkovým (polyolefíny, polyetyleny, polypropyleny, polystyreny, polvinylchloridy, polytetrafluoretylény, polyakrylonitrily, polyvinylalkoholy)
Chemická – anorganická
z kovů
z čistého (Au, Ag, Cu, Fe, Al)
ze slitin (mosazná, chromniklová)
ze sloučenin uhlíku (uhlíková, grafitová, karbonová)
ze sloučenin křemíku (křemenná, skleněná, keramická, strusková, kamenná, čedičová)

## Slide 10
Vlákna vyráběná člověkem mají mnoho variací tvaru průřezu, délky a jemností. Můžou být vyráběna tzv. na míru danému použití.

## Slide 11
Vlákna s hlavním uhlíkovým řetězcem
1. Hlavní řetězec typu -CH2-CHR-CH2-
polyolefíny (polyetylén PE R je -H, polypropylén PP R je -CH3)
Polypropylénový řetězec lze vyjádřit vzorcem
Struktura polypropylénu
b) vinylové polymery (polyvinylchlorid PVC) R je -Cl
c) polynitrily (polyakrylonitril PAN) R je -CN
d) polyalkoholy (polyvinylalkohol PVA) R je -OH
e) polykyseliny (polyvinylacetát) R je -OCOCH3

## Slide 12
Vlákna s hlavním uhlíkovým řetězcem
2. Hlavní řetězec typu -CH2-CR2-CH2- resp. -CR2-CR2-
a) vinylidenové polymery (polyvinylidenchlorid) -CH2-CCl2-CH2-
b) plně halogenované polyolefíny (polytetrafuoretylén)
-CF2-CF2-
3. Hlavní řetězec typu -CR=CH-CH2-CH2–
polydieny (polybutadienPBD) R je -H., (polyizoprenPIP) R je -CH3
Vlákna ze skupiny 1 a 2 vznikají typicky polymerací vinylových monomerů obecného vzorce CH2=CHR.

## Slide 13
Dva monomery A-R1-A a B-R2-B, které mají na obou koncích reaktivní skupiny A a B
Typická skupina -A-B- v hlavním řetězci vzniká odštěpením nízkomolekulární látky AB. Jde o typickou kondenzační reakci typu B-R2-B-A-R1-A
1. dusíkaté - N -
a) bílkoviny (vlna WO, přírodní hedvábí SE)
Typická skupina -CO-NH-
Struktura bílkovin (polypeptidů) je vyjádřena vzorcem
Výchozí jsou tzv. -aminokyseliny.
Vlákna s heterogenním hlavním řetězcem
Notes: https://www.mazlickoviny.cz/clanek/ovce-ziva-zahradni-sekacka/

## Slide 14
2. přednáška
1. dusíkaté - N -
b ) polyamidy (PA). Typická skupina -CO-NH-
Polyamid typu PA 6.6 (Nylon) je kondenzační produkt kyseliny adipové a hexametyléndiaminu.
Struktura polyamidu PA 6.6
Polyamid typu PA 6 (Nylon 6 a dříve Silon) je kondenzačním produktem kyseliny  - aminokapronové.
Struktura polyamidu PA6
Vlákna s heterogenním hlavním řetězcem

## Slide 15
2. přednáška
Vlákna s heterogenním hlavním řetězcem
dusíkaté - N –
c) polyuretany (EL) - Typická skupina -NH-CO-O-
d) polymočovina -Typická skupina -NH-CO-NH-
e) polyiminy - Typická skupina -NR-
f) polyimidy - Typická skupina
Standardní způsob přípravy vláken syntetických je zde polykondenzace (i když lze některé polyamidy připravovat polymerací laktámů).

## Slide 16
2. bezdusíkaté - O –
a) celulóza a její deriváty (bavlna CO viskóza CV) Typická skupina - heterocykl se zabudovaným kyslíkem a třemi -OH- skupinami
Struktura celulózy
Vlákna s heterogenním hlavním řetězcem
Notes: https://ekapo.cz/magazin/na-slovicko-o-bavlne

## Slide 17
2. bezdusíkaté - O –
b) Stabilní deriváty celulózy (acetát, nitrát )
Vlákna s heterogenním hlavním řetězcem

## Slide 18
2. bezdusíkaté - O -
Vlákna s heterogenním hlavním řetězcem
b) polyestery ( PES) Typická skupina -CO-O-
Nejznámějším představitelem je polyetylénglykoltereftalát jako produkt kyseliny tereftalové a etylénglykolu. Jeho řetězec lze vyjádřit vzorcem:
Struktura polyesteru
(CH2)3 trimetylen (CH2)4 butylen

## Slide 19
2. bezdusíkaté - O -
Vlákna s heterogenním hlavním řetězcem
c) polyoxidy(polyétery, polyacetály) Typická skupina -O- Poly(etereterketon) PEEK
Struktura polyéteréterketon
d) polysulfidy (thioestery) Typickáskupina -S-
e) polysolfony Typická skupina -SO2-
f) polyanhydridy Typická skupina -CO-O-CO-
g) polykarbonáty Typická skupina -O-CO-O-
h) polysulfony Typickáskupina -SO2-
Typický způsob přípravy syntetických vláken zde je polykondenzace.

## Slide 20
polysiloxany
Typická skupina
Silikonový kaučuk R je -CH3
Struktura polysiloxanu
Vlákna s hlavním řetězcem neobsahujícím uhlík

## Slide 21
Nepolymerní vlákna (anorganická)
a) kovy a slitiny (vlákna hliníková, měděná, stříbrná, ocelová, mosazná)
b) nekovy a jednoduché sloučeniny (vlákna uhlíková, křemíková, bórová)
(oxidy: SiO2, ZrO2, Al2O3, ThO2)
(nitridy: nitrid bóru BN)
(karbidy: karbid bóru B4C3, karbid křemíku SiC)
c) skleněná vlákna ( složení SiO2, B2O3, Al2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O)
d) minerální vlákna (azbest, čedič, láva, struska) — křemičitany uhlíku, hořčíku, vápníku

## Slide 22
Dělení podle délky I
Vlákna nevhodná pro klasické textilní zpracování
Nano-vlákna (tloušťka 50 - 500 nm), ve fázi výroby se formují do vlákenné spleti (velmi tenké membrány). Mají extrémně veliké povrchové plochy (až tisíce m2/g) takže mají vysokou porositu při velmi malých rozměrech pórů. Pokud jsou připravovány z roztoku dochází k tomu, že zbytkové rozpouštědlo umožňuje spojení vláken ve spleti kohezními vazbami. Takováto struktura je pak dostatečně pevná, umožňuje snadný transport vlhkosti při nízké prodyšnosti vzduchu.
Vlákna pro kompozita (whiskers, monokrystaly, polykrystaly - délka 0,1 mm, tloušťka kolem 1 μm). Používají se jako zesílení do kompozit, kde zvyšují pevnost resp. modul a snižují tepelnou roztažnost i hmotnost výrobků.

## Slide 23
Dělení podle délky II
Vlákna vhodná pro klasické textilní zpracování
Staplová vlákna: (délka je 3 - 10 cm, tloušťka 10 - 20 μm). Přírodní vlákna (s výjimkou přírodního hedvábí) jsou staplová. U vláken chemických se konečné délky dosahuje buď řezáním nebo trháním. Důvodem není pouze požadavek směsování s přírodními vlákny, ale zejména unikátní vlastnosti přízí ze staplových vláken zejména pro oděvní účely.
Nekonečná vlákna:
a) hedvábí (jemnost je 2 - 2000 dtex) - monofilové, multifilové
b) kabílky (až 10 000 dtex)
c) kabely (více než 100 000 vláken)
Jediným reprezentantem „nekonečných“ přírodních vláken je přírodní hedvábí jehož délka se pohybuje v rozmezí 1 - 2,5 km.

## Slide 24
Dělení podle tepelných projevů
Reaktoplasty (termosety):
Zvyšováním teploty reagují(vytvrzují se) a tvoří netavitelný nerozpustný polymer. Patří sem přírodní vlákna. Nedají se tvarovat permanentně teplem (žehlení je jen přechodná stabilizace tvaru působením tepla a vlhka).
Termoplasty: Zvyšováním teploty měknou a ochlazováním tuhnou. Jsou tavitelné (někdy za rozkladu). Patří sem syntetická vlákna. Dají se permanentně tvarovat působením tepla v kombinaci s vlhkem (fixace, žehlení).

## Slide 25
Dělení podle mechanických projevů
Elastomery: Jsou snadno deformovatelné a deformace je z větší části vratná. Elastomer má schopnost prakticky úplného elastického zotavení po deformacích řádově ve stovkách procent.
Fibroplasty: Jsou při běžných teplotách použití houževnaté. Jejich Tg je vyšší než teplota používání. V oblasti teplot 0.8 Tg již dochází k plastickému chování. Teoretická pevnost je úměrná E0.75, kde E je Youngův modul pružnosti. Většina syntetických vláken patří do této skupiny.
Duroplasty: Jsou při běžných teplotách použití tuhé a křehké. Typický je křehký lom způsobený vznikem trhlin. Jejich Tg je podstatně vyšší než teplota použití. Teoretická pevnost je E0.8.
Mechanické chování vláken je silně ovlivněno vztahem mezi Tg (teplotou zeskelnění) a teplotou jejich použití (obyčejně za studena tj. kolem 20 - 30°C).