## Slide 1: Textilní vlákna 6. přednáška
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. EUR ING

## Slide 2
Textilní vlákna
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 3
Výroba chemických vláken I
Příprava ke zvlákňování
Zvlákňování
Dloužení
Fixace
Aviváž
Tvarování
Řezání/ trhání
Notes: https://www.dharmatrading.com/rayon-fiber.html
http://texfiber.blogspot.com/p/viscose.html

## Slide 4
Výroba chemických vláken II
Při výrobě chemických vláken je nejdříve tavenina nebo roztok polymeru protlačen otvory ve zvlákňovací trysce. Následuje deformace kapalného paprsku průtahem u trysky a postupné tuhnutí ve zvlákňovací lázni, resp. zvlákňovací šachtě. Fázová přeměna na tuhé vlákno probíhá:
  ochlazením pod teplotu tání
  odpařením rozpouštědla
    vysrážením vlivem srážecí lázně
    (zvlákňování za mokra)
Výsledkem je nedloužené vlákno, které je v nestabilním stavu s malou orientací řetězců a v čase velmi rychle křehne.
Notes: https://depositphotos.com/cz/photos/k%C3%A1dinka.html

## Slide 5: Výroba chemických vláken III
Následuje tahová deformace - dloužení vlákna, kdy nastává orientace řetězců a polymerních segmentů do směru osy vlákna a případná krystalizace. Výsledkem je dloužené vlákno. Dloužící poměr λ tj. poměr mezi délkou dlouženého a nedlouženého stejného úseku vlákna je obvykle λ = 3–5 (vlákna typu LOI), výjimečně λ = 10. U speciálních vláken však může být podstatně vyšší.
Operací, při které se dokončuje vznik vlákenné struktury, je ustálení (fixace struktury) vláken vlivem ohřevu, příp. zbobtnání (relaxace vnitřních napětí, rekrystalizace).
Při fixaci izometrické (za konstantní délky) se orientace řetězců nemění a dochází především k jejich vzájemným prokluzům.
Při fixaci izotonické (beznapěťové) dochází ke srážení.
6. přednáška

## Slide 6: Zvláknitelnost
Polymer musí být termicky a chemicky stálý při podmínkách zvlákňování.
Kapalný paprsek (proud kapaliny) musí být před ztuhnutím neporušený.
Vlákno musí být dloužením orientovatelné.
Zvlákňování ovlivňuje viskozita tavenin resp. roztoků polymerů. Viskozita obecně roste s rostoucí molekulovou hmotností Mn, resp. koncentrací podle vztahů:
Mc je kritická střední molekulová hmotnost, a =3–5. Viskozita klesá s rostoucí teplotou. Polymerní zvlákňovací roztoky mají viskozitu kolem 50 Pa.s a taveniny při zvlákňování 100 až 2000 Pa.s.
6. přednáška

## Slide 7: Zvláknitelnost II
Zvláknitelnost souvisí s povrchovým napětím ν
[N m-1]. Vlivem povrchového napětí dochází ke
snaze o rozdělení kapalného paprsku z trysky na kapky.
Délka kapalného paprsku při přetrhu lmax při průměru trysky d souvisí s viskozitou a povrchovým napětím podle vztahu
lmax / d = B (V. η) / ν
V je rychlost zvlákňování a B je konstanta nabývající velikosti 1 až 5.
Polymerní roztoky a kapaliny mají obvykle povrchové napětí v = 0,025 N m-1, resp. poměr η / ν je 103–105.
6. přednáška

## Slide 8: Tokové vlastnosti ovlivňující zvláknitelnost polymerů
V* rychlost [m.s-1], odpovídající lmax = 1m, pro trysku o průměru
d=5·10-4m a B = 3
Zvlákňování kovů z taveniny je tedy vzhledem k jejich nízké viskozitě a vysokému povrchovému napětí prakticky nemožné (odváděcí rychlost by musela být příliš vysoká). Jsou popsány způsoby zvlákňování kovů pouze v plynné atmosféře, kde dochází k povrchové reakci a tím stabilizaci povrchu.
tavenina | [Nsm-2] | [Nm-1] | η / v | V*
kov | 0,02 | 0,400 | 0,05 | 3·105
Sklo | 100 | 0,300 | 300 | 500
polymer | 10·103 | 0,025 | 4·105 | 0,375

## Slide 9: Zvlákňování z taveniny I
Při zvlákňování z taveniny platí, že:
teplota rozkladu polymeru TR leží dostatečně nad teplotou tání
(TR - Tm > 30 oC).
zvlákňování se provádí do chladicí šachty, která se ofukuje (chlazení), délka šachty kolem 1m.
rychlost zvlákňování 400–10 000 m.min-1 (závisí na intenzitě chlazení). Jemná vlákna (< 2 dtex) při intenzivním chlazení až 6 000 m.min-1, velmi hrubá vlákna (vlasce, žíně 0,1–1 mm) rychlost 20–30 m·min-1.
6. přednáška
Notes: https://www.textileflowchart.com/2015/08/flow-chart-of-melt-spinning-process.html

## Slide 10: Zvlákňování z taveniny II
Extruze
Filtrace
Zvláknění
Tuhnutí (chlazení)
Dloužení
Fixace
Notes: https://www.google.com/search?q=melting+spining+cooling&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGz8HDyf-BAxWxS6QEHdBOAL8Q2-cCegQIABAA&oq=melting+spining+cooling&gs_lcp=CgNpbWcQA1C5B1i2G2ClHWgAcAB4AIABSIgBugSSAQE5mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=YswvZYaWOLGXkdUP0J2B-As&bih=909&biw=1920&client=firefox-b-d#imgrc=l12SHskKKW_kJM
https://textile-network.com/en/Current-issue/ITMA-Nachlese/CMCs-set-the-standard/%28gallery%29/1

## Slide 11: Zvlákňování z roztoku I
Pro polymery, které se netaví nebo se při tavení rozkládají se používá zvlákňování z roztoku. Existují dvě základní varianty:
za sucha tj. odpařením rozpouštědla. Koncentrace polymeru se volí 15–30 %. Bod varu rozpouštědla je max. 150 – 170°C. Rychlost zvlákňování je 100–1 000 m.min-1.
za mokra — volí se vysrážení polymeru. Vhodné pro málo těkavá rozpouštědla. Koncentrace polymeru je 5–25 %.
Rychlost koagulace (srážení) je závislá na difusi do vlákna a z vlákna. Rychlost zvlákňování je 5–200 m·min-1. Dráha vláken ve srážecí lázni je 0,5–3 m. Jemnost je velmi nízká (1 dtex). Vzniká pórovitá struktura a tzv. skin efekt kdy povrchové vrstvy vlákna
jsou uspořádanější než jeho vnitřek.
6. přednáška
Notes: https://textilelearner.net/principle-and-uses-of-wet-spinning/
https://www.textileblog.com/chemical-fiber-spinning-methods-for-filament-yarns/

## Slide 12: Zvlákňování z roztoku II
Rozpouštění
Filtrace
Zvláknění
Odpaření rozpouštědla (Náhrada srážedlem)
Dloužení
Fixace

## Slide 13: Příklady
Typické systémy zvlákňování za sucha jsou:
rozpouštědlo
aceton + 2 % vody
koncentrace polymeru [%]
20 – 30
Vlákno Diaceacetát triacetát
PAN
modakryl
metylénchlorid + 5 % metanolu dimetylformamid
aceton
20 – 22
25 – 32
25 – 30
Typické systémy zvlákňování za mokra jsou:
Vlákno | rozpouštědlo | srážedlo
viskózové | vodný roztok NaOH | zředěná H2SO4
alginátové | vodný roztok NaOH | kyselý roztok s Ca2+
PAN | dimetylformamid (DMF) | vodný roztok DMF
modakryl | aceton | vodný roztok acetonu

## Slide 14: Dry jet wet zvlákňování
Nejdříve zvláknění do vzduchu (malá mezera kolem 1 cm) a pak do srážecí lázně. Používá se např. pro výrobu aramidových vláken.
6. přednáška
Notes: https://fyitester.com/wet-spinning/
https://www.researchgate.net/publication/270688427_Preparation_and_Characterization_of_Cotton_Linter_Based_Regenerated_Cellulose_Fiber_by_Dry_Jet-wet_Spinning/figures?lo=1

## Slide 15: Gelové zvlákňování
V první fázi se připraví spřádací roztok s netěkavým rozpouštědlem. Koncentrace je 5–10 %, ale je volena vysoká molekulová hmotnost polymeru. Po zvláknění vznikne polymerní gel (zbobtnalá sít zapletených polymerních řetězců s kaučukovitým chováním), který se dá dloužit na vysoký dloužící poměr. Ve srážecí lázni dojde k náhradě těkavým rozpouštědlem. Následuje odpařovací šachta s dloužením.
Notes: https://www.researchgate.net/publication/283448889_High_Strength_and_High_Modulus_Electrospun_Nanofibers/figures?lo=1

## Slide 16
Elekro zvlákňování
Jde technologii známou více než 100 let. Výhodou je možnost přípravy vláken o průměru 5–500 nm s velmi nízkou porózitou. Polymer se přivádí kovovým injekčním dávkovacím zařízením (anoda) rychlostí 0,5 ml/hod. Mezi tímto zařízením a rotující sběrnou deskou (katodou) je vysoko napěťové pole 5–15 kV.
V tomto poli tvoří původně kapénky polymeru spojitý proud, který
tuhne a tvoří vlákna během průchodu mezerou mezi elektrodami (20 cm). Tato vlákna jsou zachycována na sběrné desce. V realitě dochází k chaotickému pohybu polymerního proudu způsobených repulsními silami mezi nabitými částicemi. Ukládání vláken na sběrnou desku je tedy chaotické, což je pro některé aplikace (filtry, membrány) výhodné.
6. přednáška
video
Notes: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-47120-0_5

## Slide 17: Nedloužená vlákna I
a) zvlákňování z roztoků — vzniká vždy pórovitá struktura a výraznější pokožka
a1) suché zvlákňování — rozpouštědlo se odpařuje nejdříve z povrchu a pak dochází k difusi tuhnoucím polymerem. Vlákno je velmi jemně pórovité a zachovává si přibližně kruhový průřez.
a2) mokré zvlákňování — složky koagulační lázně difundují dovnitř vlákna (difusní koeficient D1) a rozpouštědlo difunduje ven (difusní koeficient D2). Na povrchu se velmi rychle vytvoří tuhá vrstva.
Pokud D1<D2, dochází ke vzniku nerovnoměrné struktury s velkými póry a nepravidelným příčný průřez.
Pokud D1>D2, dochází ke zrovnoměrnění struktury a malé deformaci průřezu.
6. přednáška
Amorfní struktura

## Slide 18: Nedloužená vlákna II
b) zvlákňování z taveniny — dochází ke chlazení přestupem tepla do okolí a přenosem (konvekcí) na povrch vlákna. Rychlost ochlazování je charakterizována koeficientem přestupu tepla c [Wm-2K-1], pro vlákna je c = 33–800. Tepelná vodivost je tak malá (řádově 0,01 [Wm-2K-1]), že rozdíl teplot vevnitř a na povrchu může být až 30 oC.
Vlivem odtahové rychlosti dochází k předorientaci (amorfní podíl u PA, PES, částečně krystality PP). Při ochlazování přechází polymer přes zónu teploty nejvyšší rychlosti krystalizace T* = 0,8TM (vhodné rozmez krystalizace je je Tg +30 až TM -10).
Stupeň krystalinity závisí silně na rychlosti krystalizace charakterizované obecně pomocí poločasu krystalizace t1/2 při T*.
Krystalická nedloužená vlákna tvoří PP, PA 6, PA 6.6 a amorfní nedloužené vlákno (krystalinita <2%) je PES.
6. přednáška
Semikrystalická struktura

## Slide 19: Dloužení
Principem je podélná deformace tahem o 20–2000 % původní délky l0. Dloužící poměr je definován jako poměr délky dlouženého vlákna l k původní délce l0
Notes: https://www.google.com/search?q=spinninggodets&tbm=isch&hl=cs&tbs=rimg:CS_1bpFwlU5mEYe6NAPasMN9esgIVCgIIABAAKAE6BAgBEAFIAVWQi2E_1wAIA2AIA4AIA&client=firefox-b-d&sa=X&ved=0CCAQuIIBahcKEwiQ2ubZqoSCAxUAAAAAHQAAAAAQEQ&biw=2125&bih=1015#imgrc=3Oc_Jq0DE_5cPM

## Slide 20: Přirozený dloužící poměr
e.
Charakteristikou schopnosti dloužení je přirozený dloužící poměr λp, který závisí na teplotě polymeru a rychlosti deformace. Určuje se z křivek „skutečné napětí vs. dloužící poměr“ Platí, že:
tuhé polymery (polystyrén, aramidy) mají λp = 1,5–2,5 (stejné jako u viskózy)
částečně krystalické, středně tuhé polymery (PA, PES) mají λp = 3–5
silně krystalické, ohebné polymery (PP, PE) ) mají λp = 5–10
pro gelové zvlákňování (PE) je λp = 50 a výše.
6. přednáška

## Slide 21
Orientace a dloužení
  Dloužení ovlivňuje především teplota, rychlost deformace a přítomnost plastifikátorů.
V nedlouženém vlákně je náhodná orientace řetězců, tj. pouze 33 % z nich je ve směru osy vlákna. Ve dlouženém vlákně je kolem 80–90 % řetězců orientováno ve směru osy vlákna.
Dloužení tedy vede ke zvýšení pevnosti a snížení tažnosti a vzniku vlákenné (fibrilární) struktury.
Notes: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9781845693800500060

## Slide 22: Mechanismy při dloužení
Závisí na tom v jaké stavu jsou nedloužená vlákna.
amorfní nedloužená vlákna - zde dochází k orientaci řetězců a vzniku krystalické "fibrilární" struktury
krystalická nedloužená vlákna - v tomto případě dochází k transformaci původní lamelární resp. sférolitické krystalické struktury na fibrilární a k orientaci řetězců v amorfních oblastech.
Při dloužení vždy dochází k plastické deformaci původní struktury (neorientované), vzniku tzv. vlákenné struktury a plastické deformaci vlákenné struktury.
6. přednáška
Notes: https://www.researchgate.net/publication/269583255_An_experimental_study_and_model_development_of_polyethylene_terephthalate_yarn_morphology

## Slide 23: Typy dloužení
Dloužení za tepla (homogenní) se projevuje až po jisté přechodové teplotě TD : TD > Tg. Pro PES je TD=80oC. S růstem rychlosti dloužení roste TD. Velké teploty však vyžadují velké tahové napětí pro zajištění orientace. Při zvýšení tahového napětí roste teplota tání (PP lze dloužit při 180oC, i když taje při 173oC). Čím je dloužení rychlejší, tím je třeba větší tahové napětí. Doba dloužení je kolem 1-20 s.
Při dloužení za studena (heterogenní – adiabatické) dochází k velkým plastickým deformacím při stálém napětí a vzniku krčku. V krčku dochází k disipaci mechanické energie na tepelnou, lokálnímu snížení viskozity, parciálnímu tání krystalitů a růstu orientace. Tento typ dloužení se projevuje kolem Tg. Doba dloužení je kolem 0,005s.

## Slide 24
Vliv dloužení na vlastnosti PES vláken

## Slide 25: Vliv dloužení na vlastnosti PA a PES vláken I
Polyester
Polyamid

## Slide 26: Rychlostní zvlákňování
Při rychlostním zvlákňování dochází ke vzniku orientované struktury již při zvlákňován což postačuje k její stabilizaci.
Vzniká předorientovaná vlákna (POY) nebo zcela orientovaná vlákna (FOY) jsou stálá a lze je tvarovat až v textilních provozech spolu s dodloužením.

## Slide 27: Fixace
Následná fáze po dloužení je tepelná stabilizace (fixace).
Účelem je:
  ustálení rozměrů vláken (omezení sráživosti vlivem retrakce řetězců)
  relaxace napětí ve vlákně
  stabilizace struktury (tání malých krystalů a vznik perfektnějších, větších)
Izometrická
Izotonická
6. přednáška

## Slide 28: Typy fixace
Existují tři základní způsoby fixace:
izotonická fixace, kdy dochází ke srážení vlákna, retrakci řetězců, relaxaci napětí a rekrystalizaci, která tento stav fixuje. Klesá pevnost a roste tažnost. Prakticky se realizuje ve volném stavu, kdy nejsou omezeny rozměrové změny.
izometrická fixace, kdy nedochází k rozměrovým změnám. Dochází k relaxaci napětí spojené s prokluzem řetězců a krystalizaci za napětí. Nemění se orientace a pevnost. Prakticky se realizuje při konstantní délce, kdy se vlákna nemohou deformovat.
dodloužení, kdy se provádí dodatečná tahová deformace. Vlivem teploty však napětí relaxuje a dochází k rekrystalizaci.

## Slide 29: Podmínky fixace
Základní podmínkou dobré fixace je plastifikace vláken, které se dociluje:
horkým vzduchem (170–210 °C)
vodní párou (115–130 °C)
plastifikačními činidly (bobtnadla)
Pokud jsou vlákna fixována při teplotě TS neovlivní zpracování při teplotách do TS – 30 °C jejich vlastnosti ani tvar.
Horní mez TS je při TM – 30 °C.

## Slide 30: Tvarování
Vzduch
Falešný zákrut
Pěchování Pletení/rozplétání Ozubená kola
Účelem je zvýšení objemnosti vláken vytvořením plošných nebo prostorových obloučků.
Ohyb přes hranu
Různá sráživost

## Slide 31: Preparace vláken
Používá se aviváže (vodní emulze minerálních olejů, emulgátorů a povrchově aktivních tenzidů), která se nanáší na vlákno po zvlákňování a dloužení.
Snižuje se tření a elektrostatický náboj.
Používají se kombinace prostředků pro úpravu hladkosti povrchu, úpravu soudržnosti vláken a antistatickou úpravu.
CH3 CH3
Si O Si
CH3 CH
3
n
Obecný vzorec: CnH2n+2

## Slide 32: Struktura vláken
Základním útvarem stabilizovaného vlákna je vřetenovitý útvar o délce l=1µm, tloušťce d=10nm, nazývaný mikrofibrila. Ta se skládá z pravidelně se střídajících krystalických oblastí K a amorfních oblastí A. Délka amorfní oblasti 1–6 nm. Uspořádání je zde vysoké, rozdíl hustot mezi K a A je pouze 10%.
Vyšší útvar je fibrila tvořená paralelními svazky mikrofibril spojených vaznými (tie) řetězci.
Fibrilární struktura odpovídá vlákenné struktuře u většiny klasických vláken.
Z koncentrovaných roztoků (dlouhé řetězce MW > 106, gelové zvlákňování a super dloužení) vznikají fibrily s napjatými řetězci. Polymery s tuhými řetězci se uspořádávají již v tavenině nebo roztoku.
6. přednáška

## Slide 33: Modely struktury
Pro modely struktury vláken se používá buď dvou fází (krystalické a amorfní) nebo tří fází (doplnění o fázi vazných řetězců jejichž objemový podíl se pohybuje kolem 10–15 %). Každá fáze má svůj objemový podíl, orientaci, mechanické vlastnosti (modul pružnosti E). Standardně se přijímá Peterlinův model.
mikrofibrily,
krystality,
amorfní neuspořádaná fáze,
amorfní fáze s napjatými řetězci.
Peterlinův model semikrystalického vlákna
Notes: file:///D:/Mirka/Downloads/V_08204_T-3.pdf

## Slide 34: Orientace
Důležitou charakteristikou jednotlivých fází je jejich orientace tj. úhel sklonu řetězců vzhledem k ose vlákna. Orientace se vyjadřuje orientačním faktorem
f = ( 3 < cos 2  > - 1 ) / 2
Pro perfektní orientaci je f = 1, tedy < cos 2  > = 1 a  = 0o.
Řetězce leží rovnoběžně s osou vlákna. Neorientovaná struktura má f = 0, tedy < cos2  > = 1/3 a  = 55o.
Orientace krystalické fáze určená z RTG difrakce je obvykle fc = 0,9. Orientace amorfní fáze je obvykle fa = 0,2–0,7.