## Slide 1: Textilní vlákna 1. přednáška
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. EUR ING

## Slide 2
Textilní vlákna
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 3: Textil a člověk
Textilie provázejí člověka od narození do smrti
Oděvní – počet lidí (5-15 kg za rok)
– průměrná potřeba textilu na osobu je 11,3 kg/rok.
Technické – úroveň poznání
Oděvní
Technické
Spotřeba kg/ rok
10
Příjem

## Slide 4
 | vlákna | DIN**) | ČSN*) | název anglicky
 | vlna | WO | vl | wool
 | přírodní hedvábí | SE | ph | silk natural
 | bavlna | CO | ba | cotton
 | len | LI | ln | linen/flax
 | konopí | HA | ko | hemp
 | juta | JU | ju | jute
 | ramie | RA | ra | ramie
 | alginátová | ALG | al | alginate
 | viskóza | CV | VS | viscose
 | akrylová | PAN | PAN | acrylic
 | teflonová | PTFE | – | fluorofibre
 | polyamid | PA | PAD | polyamide (nylon)
 | aramid | AR | – | aramid
 | polyester | PES | PES | polyester
 | polypropylen | PP | POP | polypropylene
 | polyetylén | PE | POE | polyethylen
 | polyuretan | EL | PUR | elastane
 | skleněná | GL | – | glass fibre
 | kovová | MTF | ko | metal fibre
*) již neplatná norma
**) ISO norma

## Slide 5: Produkce vláken
Spotřeba vyráběných a produkovaných vláken stále stoupá. Největší nárůst mají vlákna syntetická.
Notes: https://apparelinsider.com/global-fibre-production-doubles-in-20-years/
https://twitter.com/textileexchange/status/1199050093078437888?lang=zh-Hant

## Slide 6: Historie
30 000 Kůže zvířat pro oděvy BC
7 000
BC
7 000
BC
3 400
BC
3 200
BC
3 000
BC
Ruční zakrucování – příze
Objev tkanin
Lněné textilie pro ovíjení mumií
Hedvábí – pěstování bourců
Knoflík
Střední východ
Egypt
Čína
India
Notes: http://www.lh-shop.cz/-pic/muzea/venuse2-02.jpg
https://www.google.com/search?q=indi%C3%A1ni+od%C4%9Bv&tbm=isch&hl=cs&chips=q:indi%C3%A1ni+od%C4%9Bv,online_chips:severn%C3%AD+ameriky:PoTM0s8L6Xo%3D&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwjT37ClrbuBAxWwi_0HHbnWBQQQ4lYoBHoECAEQOw&biw=1903&bih=892
https://www.slideshare.net/almasymejo/egyptian-mummification-229439857

## Slide 7: Historie
2 000 První nalezená bavlněná BC tkanina
700 První známá pletenina BC
1000 Objev kolovrátku
1500 tričko
1503 Kapesník
První džíny – Keprové kalhoty (námořnící z Janova)
1567
Peru
Arabia
Indie a Čína
Europa
Notes: https://www.fler.cz/magazin/pribeh-denimu-zaostreno-na-nestarnouci-legendu-3281
http://www.goldgryph.com/bells/spinning/
https://www.dailyartmagazine.com/from-spindle-and-distaff-to-mass-production-spinning-in-art/

## Slide 8: Leonardo da Vinci
1452 až 1519
Stroj pro protahování, kroucení a navíjení příze současně. Základní myšlenka pro kontinuální výrobu příze
Notes: https://ftcommunity.de/bilderpool/modelle/mechanische-modelle/leonardo-da-vinci-modelle/spinnmaschine/34682/
https://www.google.com/search?q=leonardo+da+vinci+spinning+machine&tbm=isch&ved=2ahUKEwix77eKubuBAxXf9LsIHT8RAI0Q2-cCegQIABAA&oq=leonardo+da+vinci+spinning+machine&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCAAQExCABFCdCFiJWWCZZGgAcAB4AIABkgGIAfIEkgEDOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=VhQMZbHsAt_p7_UPv6KA6Ag&bih=909&biw=1903&client=firefox-b-d&hl=cs

## Slide 9: Historie
1589 Pletací stroj
1733 Tkalcovský člunek
1764 Self faktor (Spinning Jenny)
1793 Odzrňovač bavlny ( 1 člověk nahradil 50 lidí)
1801 Děrná páska,vzorování
1819 Nepromokavá textilie
Dopřádací stroj
1769
Anglie, William
Anglie, John Kay
Anglie , James Hargreaves Anglie , Richard Arkwright
U.S., Eli
Francie, Joseph- Marie Jacquard
Skotsko,
Macintosh
Lee
Whitney
Notes: https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Marie_Jacquard#/media/Archivo:Jacquard_loom.jpg
https://www.sussexvt.k12.de.us/science/The%20History%20of%20the%20World%201500-1899/William%20Lee.htm
Autor: Linda Spashett Storye_book – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7189572
https://www.britannica.com/technology/spinning-jenny

## Slide 10
Textilní stroje
Richard Atkwirth 1768 Dopřádací stroj
(voda jako energie)
Edmund Cartwright 1785
Tkalcovský stav
Notes: https://www.britannica.com/biography/Richard-Arkwright
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Arkwright
https://www.pinterest.es/pin/629448485406330811/
https://www.britannica.com/biography/Edmund-Cartwright

## Slide 11: Historie
Amerika
1830 Časopis o módě
Godey’s Lady’s
(Amerika)
1844 Mercerizace
1848 Dámské plavky
1850 Moderní džíny (modrá stanovka)
Anglie, John Mercer
California, Levi Strauss Anglie, William Henry Perkin
U.S., Joseph Gayetty Pennsylvania,
Hamilton Smith
1856
Syntetické barvivo
mauveine
1857 Toaletní papír
1858 První domácí bubnová pračka F
Notes: https://www.google.com/search?q=Godey%E2%80%99s+Lady%E2%80%99s&tbm=isch&ved=2ahUKEwinltCyyLuBAxV0h_0HHcpBDdoQ2-cCegQIABAA&oq=Godey%E2%80%99s+Lady%E2%80%99s&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQExCABFCFCFiFCGD_HGgAcAB4AIABP4gBd5IBATKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ZCQMZafUNPSO9u8PyoO10A0&bih=892&biw=1903&client=firefox-b-d&hl=cs#imgrc=ApzjLZpeKmNQjM
https://i.pinimg.com/originals/eb/bd/5e/ebbd5e76a0aca83e39940add8c8704f4.jpg

## Slide 12
Historie
1891 Nitrátové hedvábí
1892 Viskózové hedvábí
1894 Acetátové hedvábí
1935 Nylon PAD 6,6
1938 Perlon PAD 6
1942 Polyester PET
France, Hilaire de Chardonnet
Anglie, Cross a
Bevan
Německo,
Schützenberger
U.S., Wallace H. Carothers DuPont Německo, Paul Schlack
Anglie, Whinfield
a Dickson
Notes: https://clespourlhistoire.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/40/2020/09/m010l.jpg
https://plastiquarian.com/?page_id=14226
https://www.invent.org/inductees/wallace-hume-carothers
https://plastiquarian.com/?page_id=14270

## Slide 13: Spandex (Lycra) Joseph C. Shivers
1956 Polypropylen POP 1946 Plavky - Bikini
Natta, Italie
France, Louis
Reard Švýcarsko,
George de Mestral
1948 Suchý zip - VelcroTM
1959
1960s
Elastomer Lycra Mini-sukně
Anglie, Mary Quant
U.S., Stephanie
Kwolek DuPont
1965 Aramidy- Kevlar
Historie
Notes: https://www.acs.org/education/whatischemistry/women-scientists/stephanie-kwolek.html
https://www.lpm.cz/cs/biografie-giulio-natta

## Slide 14
Historie
1970: Pennings - speciální struktury (ražniči) orientovaná krystalizace indukovaná tahem a tlakem
1972: Smith, Lemstra - Spřádání vysokomolekulárních polymerů ze zředěného roztoku do srážecí lázně - gelové spřádání PE, PAN,...
1979: patent na přípravu vysoce koncentrovaných roztoků celulózy v NMMO
1986: jedno z nejpevnějších vláken PE - Dyneema (pevnost v tahu = 4 N/tex tj. 4 GPa)
2000: vysoce pevné vlákno v tahu (pevnost v tahu = 4.6 GPa, tažnost 1.4 % ,modul = 330 GPa) i tlaku M5 (pevnost v tlaku = 1.6 GPa, deformace v tlaku 0.5 %). Hustota 1700 kg/m3 LOI 50. Vhodné speciálně pro kompozitní struktury.

## Slide 15: Produkce vláken
1910 — Rayon | 1941 — Saran | 
1924 — Acetate | 1946 — Metallic | 1959 —Spandex
1930 — Rubber | 1949 — Modacylic | 1961 — Aramid
1936 — Glass | 1949 — Olefin | 1983 — PBI
1939 — Nylon | 1950 — Acrylic | 1992 — Lyocell
1939 — Vinyon | 1953 — Polyester | 

## Slide 16
Vývoj projektování struktur
Umělá inteligence
Elektronika
Mechanika
čas
1900
2000

## Slide 17
Textilie dle účelu použití
oděvní technické speciální
spotřeba souvisí
s počtem lidí
spotřeba souvisí
s vyspělostí společnosti (agro, geo., kosmos atd.)
náhrada lidské kůže
čidla, indikace
oděvní elektronika

## Slide 18: Oděvní textilie
Styl
Komfort
Ochrana
Informace
Sport

## Slide 19: Technické textilie
Medicinské
Geotextilie
Agrotextilie
Kompozita
Ochranné textilie
Textilní elektronika
Soft počítače
Atd.

## Slide 20: Textilní vlákna
Přírodní
Chemická
Syntetická

## Slide 21: Textilní vlákna vývoj spotřeby

## Slide 22: Trendy v textilní vláknech
Ekologie
Ekonomie
Nanotechnologie
Nové materiály

## Slide 23
Vlákenná struktura, která vzniká vlivem nevratné orientace makromolekul podél osy vláken a částečnou krystalizací,
(tj. třírozměrným uspořádáním).
Na jednotlivých úrovních jsou vždy strukturní elementy protáhlého vřetenovitého tvaru.
Vlákenná struktura je typická jak pro přírodní, tak i syntetická vlákna

## Slide 24: Nadmolekulární struktura
Záleží na orientaci
řetězců
Deformační zpevnění

## Slide 25: Anizotropie
Fyzikální a mechanická.
Ve směru osy vláken jde o
orientovaný systém
EKP≈150 GPa.
Ve směru kolmém na osu
vlákna působí méně vazeb
EKK = 4 GPa.
V amorfních oblastech, je
Ea =0.6 GPa.

## Slide 26: Viskoelasticita


3 2 1
Kooperativní charakter viskoelastické deformace
souvisí s tím, že segmenty polymerních
řetězců jsou propojeny sekundárními
vazbami. Z mechanického hlediska představuje většina vláken
Nelineární viskoelastické těleso
Vlákna mají schopnost relaxace napětí vedoucí ke stabilizaci požadovaného tvaru. Na druhé straně mají schopnost tečení (creepu) při dlouhodobém zatěžování. Nezanedbatelná je také jejich tvarová paměť a schopnost „zapomínání“ na napěťové resp. deformační působení.

## Slide 27: Ostatní vlastnosti
S ohledem na zpracovatelnost v textilní výrobě se vlákna charakterizují řadu zpracovatelských vlastností (pevnost, délka, povrchová drsnost, obloučkovitost).
S ohledem na použití vláken se hodnotí tzv. užitné vlastnosti (sorpce, tepelné charakteristiky, chemická odolnost atp.).
Vlákna jsou velmi specifickou skupinou materiálů, jejichž chování je závislé jak na čase tak i na teplotě.