## Slide 1: Textilní vlákna 9. a 10. přednáška
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. EUR ING

## Slide 2
Textilní vlákna
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 3: Živočišná vlákna
Vlna (9. přednáška) Přírodní hedvábí (10.přednáška)

## Slide 4: Rozdělení
Vlákna na bázi bílkovin. Chemicky: koncové skupiny bázické a část kyselé a proto zkrácený zápis:
NH2 - vl – COOH.
Jde o amfolit NH3 +- vl - COO - .
Zásaditých postranních skupin je více.
Vlákna ze srstí (keratin) - vlna ovčí, vlna velbloudí, vlna kašmírská (koza), vlna mohérová (koza), vlna angorská (koza), alpaka, vikuně, lama, koza obecná.
Vlákna ze sekretu hmyzu (fibroin) - přírodní hedvábí,
plané hedvábí (tussah), pavoučí hedvábí, lasturové hedvábí.

## Slide 5: Bílkoviny
Bílkoviny (proteiny). Hydrolýza vede na aminokyseliny.
Je známo kolem 20ti základních bílkovin (- aminokyseliny) obecného vzorce (výjimka prolin a cystin).

## Slide 6: Polypeptidické řetězce
Vznikají polykondenzací tj. za eliminace H2O postupně reagují karboxylové skupiny aminokyselin s aminoskupinami jiných aminokyselin.
Typická je amidická vazba -CONH-
(NH2)
R
CONH
CH CH
R*
CONH
CH
R**
(COOH)
peptidicka vazba

## Slide 7: Aminokyseliny I
aminokyseliny: liší se radikálem R
alkyl, aryl, H
alkohol, fenolická
tyrosin
(všudypřítomný). Xantoproteinová reakce kyselina dusičná + tyrosin- trinitrofenol - žlutá barva (kyselina pikrová)
serin
(polární skupiny, možnost tvorby vodíkových můstků)
glycin alanin fenylalanin
Glycin -čím je ho více, tím se více řetězce přibližují a vznikají vodíkové můstky (přírodní hedvábí má 40% glycinu).

## Slide 8: Aminokyseliny II
aminoskupiny (NH2) - arginin, lysin
karboxylové skupiny (COOH) - kyselina asparágová - spíše amid CONH2, při hydrolýze se uvolňuje NH3
- kyselina glutamová
heterocykl (imid)
N
H
C
prolin
Ohýbá řetězce
síra (příčné zesítění), vlna obsahuje10% cystínu
H2N
HOOC
NH2
CH2
CH
COOH
H
S S
zde lze štepit
cystin
CH2
CH

## Slide 9: Aminokyseliny III
S vazby ve vnitřním řetězci (málo)
S - S – zesítění řetězců
cystein
NH2
CH
2
CH
COOH
H S
CH2S S CH2
S S
Právě malé zesítění vlny kovalentními můstky je příčinou její odolnosti a pevnosti.

## Slide 10: Vazby mezi řetězci vlny
3
+
NH OOC
Kromě všudy přítomných van der Waalsových vazeb to jsou:
I. vodíkové můstky
II. solné můstky
vznikají při určitém pH (vlna se sama neutralizuje). Izoiontová oblast (izoelektrický bod) pH 4.9 (4.5 až 6.3). Voda je tedy pro vlnu alkálií (asi stejně nebezpečná jako jako 9%
H2SO4).
III. kovalentní sirné můstky nejvíce ovlivňují chování vlny
S
S

## Slide 11: Uspořádání řetězců
 - keratin – prostorová spirála
Tvoří se intramolekulární H můstky. Perioda identity 0,52 nm
 - keratin – vzniká 120 %ním průtahem Perioda identity 0,98 nm. Plošná struktura keratinu.
- keratin (ještě smrštěnější než -keratin),
Superkontrakce vlivem prostředí při plstění, krabování.
NH
CH
CO
NH
CH
R
CO
NH
0,98 nm

## Slide 12: Reakce disulfidického můstku
oxidace redukce
3) hydrolytické štěpení
(var ve vodě)
– CH2 – S – S – CH2 –
– CH2 – S – CH2 –
Štěpení S - S, únik H2S, mírné podmínky (voda je zde alkálie). Samozesíťující reakce: teplo, vlhko, čas. Cystein přechází na kyselinu sulfenovou a vzniká aldehyd – CH = O
oxidace - dosti odolná (chlornan nebělí, ale má neplstivý účinek)
– S – S – – SO – SO – – SO2 – SO2 –
redukce - možnosti formování (trvalá vlasů)
– S – S –
– SH HS –

## Slide 13: Poškození vlny
Úbytek síry, úbytek dusíku!
Nejhorší jsou alkálie za varu (v 5% NaOH po 5 min dochází k rozpouštění).
Čpavek - koncentrovaný způsobuje oddělování fibril (fibrilace).
Nejhorší je Na2S (odnímá síru), proto nelze barvit sirnými barvivy.

## Slide 14: Ovčí vlna
ovce merinové (jemná, krátká vlna) vlákno a
ovce nížinné (dlouhá, hrubá vlna); ovce anglické - typ Southdown - tmavá vlákno b
ovce kříženecké - crossbred Nový Zéland vlákno c
typ Lincoln - lesklá vlákno d
pro porovnaní je zobrazena i vlna Alpaky vlákno e
vlna mohérová vlákno f

## Slide 15: Ovce merinové
Pocházejí ze Španělska ale došlo k jejich rozšíření prakticky po celém světě.Tyto ovce poskytují jemnou měkkou vlnu s vlákny délky 50- 76 mm. Nejlepší vlna „refina“ je na bocích a hřbetě, „fina“ je na stehnech. Nejjemnější vlny mají průměr kolem 8,5 µm a obsahují 240 šupinek na 1 mm. Chovají se v Australii , Jižní Africe a Americe.
Notes: https://www.cesky-vyrobce.cz/a/merino-vlna-a-jeji-vlastnosti

## Slide 16: Ovce anglické
Vznikly křížením merinových ovcí (typ crossbred).
Dělí se do čtyř základních skupin:
Lesklé vlny representuje typ „Lincoln“
a „Cotswold“. Vlákna dosahují délek až 30,5 cm.
Pololesklé vlny jsou kratší a méně lesklé.
Tmavé vlny mají délku kolem 7 –10 cm a tvrdší omak. Typ „southdown“ poskytuje jedno z nejjemnějších vláken.
Horské vlny se silně liší co do délky a kvality. Typ „blackface“ poskytuje dlouhou hrubou vlnu s vysokým podílem tzv. Kemp vláken (kemp označuje krátká, silně obloučkovaná vlákna). Ovce typu „Cheviot“ (podle pahorků na skotské vysočině) se chovají na pomezí Anglie a Skotska. Z vlny těchto ovcí se vyrábí známé skotské tweedy a skotské chevioty.
Notes: https://depositphotos.com/cz/photo/sheep-flock-standing-on-farmland-92303980.html

## Slide 17: Získávání vlny
Stříháním ovcí se získává vlna ve formě rouna, které tvoří souvislou vrstvu spojenou vlasovým tukem a potem. Stříhá se jednou (v Africe dvakrát) ročně. Hmotnost rouna je 3 - 6 kg dle druhu, pohlaví a stáří ovce. Uvnitř rouna je různá jakost vlny.
.. nejlepší část ovce
.. podobná kvalita, ale poněkud pevnější
.. kratší a jemnější vlna d…nejhorší kvalita
.. nejhorší kvalita
.. hrubší a kratší vlna
.. delší a hrubší vlna
.. nejhrubší vlna i…pevná, blízká g
..krátká znečištěná vlna
.. krátká jemná vlna
.. krátká vlna
n, o… hrubá vlna bez velkého významu
Nejkvalitnější vlas: lopatky a boky

## Slide 18: Morfologie vlny
Vlna je bilaterální - skládá se
ze dvou základních modifikací kortexu
- orto a para.
Ortokortex: lépe definované fibrily (více tyrosinu o 42%) a glycinu (o 18%), lépe se barví a hydrolyzuje (Mohér).
Parakortex: více cystinu (o 20%) a příčné S-S můstky.
Je tvrdší (hard) a obsahuje méně amorfní matrix (vlasy)
Bilaterální struktura je příčinou kadeřavosti vlny, orto a parakortex obtáčejí vlas ve šroubovici. Deformabilnější orto kortex je vždy vně.

## Slide 19: Model struktury
Notes: https://www.slideserve.com/fadey/struktura-vlasu-vlasov-kortex
EBRAHIMGOL F., TAVANAI H., ALIHOSSEINI F. and KHAYAMIAN T. (2014), Electrosprayed recovered wool keratin nanoparticles, Polymers for Advanced Technolo-gies, 25, pages 1001–1007, doi: 10.1002/pat.3342
Macro and Micro structure of Wool Fiber. Yarn Manufacturing [online]. 2011 [cit.2015-03-04]. Dostupné z: http://textilebd-yarn.blogspot.cz/2012/02/macro-and-micro-structure-of-wool-fiber.html

## Slide 20: Kutikula
Šupinky: 1/3 délky šupinky vyčnívá. Na 1 mm2 připadá 900-3500 šupinek. U jemných vláken 1
šupinka na obvodu u hrubších vláken více.
Šupinky se šindelovitě překrývají, rozevírají se od kořene ke špičce.
Hladké šupinky: parakortex (mají hlubší přesah).
Rýhované šupinky: ortokortex
Epikutikula: 5-10 nm silná vrstva, obsahuje lysin (NH2) – hydrofóbní a mechanicky neodolná. Je chemicky inertní (Alwördenova reakce = na povrchu nepoškozené vlny se dělají bublinky v roztoku Na ClO).
Exokutikula: Hlavní část šupinek, tloušťka = 0,15 nm obsahuje hodně cystinu (jeden S-S můstek na 5 aminokys. zbytků).
Endokutikula: má málo cystinu, obsahuje zárodečné kortikální buňky,
cca 8% hmoty, odolnost chemická a mechanická.

## Slide 21: Kortex
Kortex:
Nejvíce hmoty vlákna 70- 90 %. Je tvořen vřetenovitými kortikálními buňkami průměru
4 µm a délky 100 µm, slepené tmelem – matrix.
Makrofibrily (o 10% menší než kortikální buňky).
Mikrofibrily (tloušťka 7,5 nm), krystalické útvary, méně síry, šroubovice keratrinu.
Matrix (amorfní) globulární řetězce (více síry).
Fibrilární struktura je nositelem anizotropie délkové botnání 1 - 2%
příčné botnání 16 %
Modul ve směru osy mikrofibril 100 Ep
Modul ve směru kolmém na osu mikrofibril 1 Ep

## Slide 22: Mikrofibrily
Mikrofibrily - svazky protofibril - 2 nm, l = 10 µm protofibrily - šroubovice (3 řetězce) - 1 nm
V jedné mikrofibrile je 9 až 12 protofibril.
Již při 2% deformaci dochází k vratnému přechodu z  na  keratin
Krystalinita vlny je 20%,
model: krystalické tyčinky v amorfní matrici.
Dřeň (medula): tkáň ze silně pigmentovaných buněk.
Silná dřeň - málo pružné vlákno (méně síry). Mrtvá vlna má až 90 % dřeně.

## Slide 23: Nečistoty ve vlně
ovčí pot (KCl, K2SO4), močovina - odstranění praním
ovčí tuk (10 - 20%) - esterifikované a volné mastné kyseliny, steroly,
lano-kyseliny, odstraňování praním.
Zpracováním se získá lanolin.
náhodné nečistoty - rostlinné zbytky (řapíky), odstranění karbonizací
d) prach, trus, dehet, odstranění vypráním, vytřásáním
Vlna: obsahuje typicky 60% vlákna, 5% nečistot, 15% vlhkosti,
10% tuku, 10% potu.
RENDEMENT (YIELD) - ukazatel výtěžnosti (vyjadřuje % čisté vlny)
Notes: https://garden-cs.desigusxpro.com/ovtsy/kogda-strigut.html

## Slide 24: Vlastnosti vlny
Kadeření:
Měření zkadeření dle měrek - ukazatel jemnosti
jemná vlna 120 obloučků/cm
střední vlna 80 obloučků l/cm
málo zkadeřená 2-5 obloučků l/cm
Pevnost: za sucha fS: 0,9 – 1,8 cN/dtex, za mokra fM: 70 - 80% fS
Tažnost: za sucha 20 - 35%
za mokra 25 - 50%
Pružnost:
Deformace 2% ...vratná deformace 99%
Deformace 5% ...vratná deformace 55%
Měrná hmotnost (hustota) je 1320 kg/m3
Povrchové vlastnosti:
Vlna bez šupinek se nabíjí záporně; se šupinkami se kořen nabíjí kladně a špička záporně.
Anizotropie tření vede k plstění vlny (chlorováním
v roztoku NaClO dojde k uvolnění šupinek a vlna již neplstí).

## Slide 25
Vliv teploty na vlnu
Ohřev ve vakuu:
do 100°C - odstranění H2O - H-můstky - slabé vazby
150°C - nevratné odstranění H2O uvnitř fibril
160°C - vznik amidických vazeb
210°C - 215°C - parciální tání (praskání S - S vazeb)
230°C - 250°C - odstranění všech S - S můstků
nad 250°C - pyrolýza
Ohřev na vzduchu:
100°C delší dobu - ztráta pružnosti, lámavost 115°C za vlhka – nevratné změny
120°C za vlhka - žloutne, hnědne
Voda urychluje degradaci, při 60°C - narušení S - S vazeb, při 130°C přechod z  na  -keratin. Maximální teplota zpracování v H2O je 120°C.

## Slide 26: Superkontrakce
Superkontrakce je zkrácení více než na původní délku.
Superkontrakce kortikálních buněk: ortokortex se sráží 2x více než parakortex a důsledkem je změna obloučků. Superkontrakci lze vyvolat i působením chemikálií (Li+ > Na+ > K+).
Mechanismus superkontrakce (Dosud zcela neobjasněno)
porušení H-můstků - reverzibilní srážení
porušení S-S můstků, přesmyk na -keratin

## Slide 27: Působení chemikálií I
Vliv kyselin
V HNO3 žloutne (xantoproteinová reakce), v 80% H2SO4 se nerozpouští. Vaří-li se v mírně kyselé lázni, pohlcují vlákna značné množství kyseliny, kterou pak již nelze odstranit vypíráním, lze ji však zneutralizovat přidáním potřebného množství zásady do prací vody. V silnějších kyselinách vlna bobtná a později hydrolyzuje. Varem ve 20% HC1 se vlna úplně hydrolyticky rozkládá na aminokyseliny.
Izoelektrický bod, tj. hodnota pH, při které je vlna nejodolnější, leží při pH 4,9.

## Slide 28: Působení chemikálií II
Vliv alkálií
Všechny zásady porušují vlněné vlákno, neboť mu odnímají síru a činí je lámavým.
Hydroxid sodný poškozuje vlnu již za obyčejné teploty v zředěném roztoku. Nejvíce působí při koncentraci 200Bé (stupeň baumé). Naproti tomu krátkým působením koncentrovaného hydroxidu 38-500Bé přibývá vlně lesku i pevnosti.
Za varu rozpustí 5% hydroxid sodný vlnu už v několika minutách.
Nejméně škodí vlně uhličitan amonný, také zředěný čpavek je celkem neškodný. Soda (Na2CO3) neškodí ve zředěných roztocích při teplotách do 500C, jinak se již mohou vlákna znatelně poškodit.

## Slide 29: Působení chemikálií III
Vliv redukčních, oxidačních a bělicích prostředků
Redukční činidla, např. kysličník siřičitý SO2 nepůsobí zhoubně a proto se jimi vlna bělí. Sulfoxylát oslabuje vlákna teprve při značné koncentraci (100 g/l) a po paření, čemuž však lze zabránit přísadou zinečnatých solí nebo sodné soli kyseliny monochloroctové.
Zředěnými roztoky některých oxidačních činidel (H202 KMnO4) lze vlnu bělit, neboť vlákna se nepoškozují.
Koncentrovanější roztoky oxidačních činidel však vlnu poškozují. Chlor (brom) působí na vlnu velmi výrazně. Za určitých podmínek se absorbuje na vláknech a dává jim drsný omak, zvyšuje afinitu k barvivům a snižuje nebo úplně ruší schopnost vlny se zplstit.

## Slide 30: Vlákna ze srstí
Vlákno | Producent hlavní | Produkce[tuny] | Průměr [µm]
Alpaka | Peru | 4000 | 26-27
Kašmír | Čína, Irán | 5000 | 14-20
Angora | Čína, Chile | 8500 | 10-12
Lama | Bolivie | 600 | 20-40
Vikuně | Peru, Bolívie | 3 | 10-14
Mohér | Austrálie, Nový Zéland | 22 000 | 15-19

## Slide 31: Mohér
Srst kozy angorské žijící původně v Malé Asii (centrem bylo městečko Angora). Dnes se pěstuje v Austrálii, Turecku, USA a na Novém Zélandě.
Mohérová vlna - vysoce lesklá dlouhá vlákna. Délka srsti závisí na věku. Po šesti měsících je kolem 10-15 cm a po roce je 23-30 cm. Mohér má šupinky (5-6 na 100 µm u vlny je to 10-12) více přitisknuté k vláknu. Překryv šupinek je malý.
Je podobná vlně, ale má větší šupinky s krajkovitými okraji. Je téměř bez dřeně, má jen ortokortex. Podsada má průměr 15 - 19 µm, pevnost 1,1-1,3 cN/dtex, tažnost 30 %, zotavení po deformaci o 15 % je 60 % a počáteční modul v tahu je 35,3 cN/dtex. Vyšší absorpce vody ve srovnání s vlnou. Má extrémně vysokou odolnost proti opotřebení a je méně plstivá.
Notes: https://www.agropress.cz/koza-moherova/
ttps://www.google.com/search?q=koza+angorská&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQ_KCS0MWCAxVjVqQEHV8dBPEQ2-cCegQIABAA&oq=koza+angorská&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToECAAQHjoGCAAQCBAeUIUKWI8xYM07aABwAHgAgAFIiAHPBpIBAjE0mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=kIZUZZD0FeOskdUP37qQiA8&bih=1015&biw=2144&client=firefox-b-d#imgrc=pY-xWkWARgYWUM&imgdii=RluPNkUIXdXQsM

## Slide 32: Kašmír
Jde o srst kozy kašmírské (Indie, Tibet, Čína). Má málo šupinek (5-6 na 100 µm) a dřeňový kanálek.
Podsada je měkká vlně podobná průměr 14 – 20 µm, délka 4 - 10 cm. Pesíky jsou dlouhé hedvábně lesklé průměr 60 – 90 µm, délka 5-12 cm.
Podsada se na jaře odděluje vyčesáváním. Porušuje se snadno i ve slabých alkáliích. Jedna z nejdražších surovin, jemné šátky, luxusní zboží.
Notes: https://www.moda.cz/kasmir-na-jedne-strane-luxusni-svetry-na-strane-druhe-ekologicka-katastrofa

## Slide 33: Velbloudí srst I
Dromedár (africký) má jeden hrb a Bactrian (asijský) má hrby dva. Velbloudí srst se sbírá v době línání typu Bactrian (Čína, Mongolsko). Je znečištěná i suchými kožními zbytky (lupy).
Notes: https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/velblouda-z-plzenske-zoo-pokrtila-skupina-horkyze-slize.A110401_164159_ln-zajimavosti_ape
https://www.vlnenezbozi.cz/rady-a-tipy/vyrobeno-z--ovci--vlny/

## Slide 34: Velbloudí srst II
Pesíky jsou tuhé, dlouhé až 30cm průměr 50 – 100 µm a mají dřeňový kanál. Podsada je jemná a měkká, délka 3 - 15 cm, průměr 12 - 15µm je bez dřeňového kanálku. Uvnitř vlákna patrné pigmenty barviva.
Složení suroviny:
vlákno: 60-80 %, tuk: 4-5 %, nečistoty: 15-25 %, vlhkost: 12 %
Vlastnosti:
Pevnost 1,6 cN/dtex, tažnost 39-40 %,
zotavení ze 20 % deformace je 70 %,
počáteční modul 29,4 cN/dtex.
Použití pro speciální pláště (na Polo).

## Slide 35: Alpaka I
Alpaka je menší než lama , ale má delší krk. Srst není tak kadeřavá jako u vlny a má délku kolem 6 - 15 cm (po ročním růstu). Obsahuje také dřeňový kanálek a hrubé vlasy (kemps). Super jemná vlákna (mláďata) mají průměr pod 20 µm, jemná vlákna mají průměr 20-25 µm střední hrubá vlákna mají průměr 25-30 µm, hrubá vlákna mají průměr nad 30 µm.
Alpaka je navlhavější než vlna a má relativně malou tendenci k plstění. Má středně šupinek (9 na 100 µm) a jejich výška je kolem 0,04 µm (vlna má výšku kolem 0,08 µm). Povrch vláken je hladší a omak je příjemnější (měkčí). Na příčném řezu jsou občas patrné vzduchové kapsy mezi šupinkami, které zvyšují tepelně izolační schopnosti vláken.

## Slide 36: Alpaka II
Alpaková vlákna jsou dvou typů. Huacaya (80 %) jsou výrazně obloučkovaná a Suri (20 %) jsou dlouhá, lesklá, jemná vlákna bez obloučků jako mohér.
Huacaya (vyslovuje se wuh-kai-ya) má kratší srst, je silnější a robustnější než Suri.
Suri - je mnohem vzácnější a dražší. Má dlouhé, lehce kudrnaté, lesklé a hedvábné vlákno, které jim dává zcela odlišný vzhled.
Notes: https://knitting.cz/clanek/25/vlna_alpaka_druhy_vlastnosti_a_baby_alpaka

## Slide 37: Angorský králík
Vlákna ze srsti angorského králíka obsahuje ve vlákně vzduchově kapsy, takže mají vynikající tepelně isolační vlastnosti. Chová se v řadě evropských zemí. Nehumánní chovy v Číně.
Hrubší pesíky se oddělují od jemných pomocí flotace ve vzduchu. Oba typy vláken mají výraznou dřeň.
Délka vlákna 7 – 13 cm, průměr vlákna 10-12 µm.

## Slide 38: Přírodní hedvábí
Již 3000 let př.n.l. v Číně znali a používali přírodní hedvábí ( podle fragmentů hedvábných tkanin nalezených Qianshanyangu v provincii Zhejiang).
Hedvábí je výměšek snovacích žláz housenek bource morušového - noční motýl z rodu lišajů.
Bourec morušový (BOMBYX MORI) - pravé hedvábí barvy žluto šedé (housenky potřebují morušové listí).
Bourec dubový (ANTHERACA PERNYI) – hedvábí tussah barvy hnědé (housenky žerou i dubové listí).
Notes: https://www.hks.re/wiki/_media/2014:hedvabna_stezka_i._.pdf
https://www.antikvariat-benes.cz/detail/137121-bourec-morusovy/

## Slide 39: Životní cyklus
MOTÝL- žije 3 dny po opuštění kokonu, naklade vajíčka a zemře. VAJÍČKA 400-600.
HOUSENKA (25-38 dní velikost počáteční 6,5 mm.
Snědí až 30 000 násobek své počáteční hmotnosti- (podzim), (jaro) dorostou (7-8 cm, 5-8 g). Dospělé housenky přestanou jíst a tvoří kokon (chrysalis). KUKLA 3-4 dny 1000 x větší.
https://www.youtube.com/watch?v=_gVkO71DLo8&ab_channel=Narodnimuzeum
Notes: https://chovatelka.cz/clanek/bourec-morusovy-bombyx-mori
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/obrazem-vyroba-hedvabi-v-italii.A150725_172542_zahranicni_kha/foto
https://www.moisha.cz/vse-o-materialech-v-satcich/hedvabi-historie-a-druhy/

## Slide 40: Tvorba kokonu
Housenka vylučuje 2 vlákna ze spřádacích žláz u ústního otvoru - FIBROIN tuhne na vzduchu. Tato 2 vlákna slepuje hedvábným klihem - SERICIN. Tvorba kokonu trvá kolem 3 dnů a pak housenka spí v kokonu po dobu 15-20 dní.
Vlákna jsou ukládána do kokonu ve tvaru 8 - nejprve síť na listech a větvičkách, pak od
vrchu do středu. V kokonu je celkem 3 - 4 km vlákna.
https://www.youtube.com/watch?v=cgavTIBQ_Z0&ab_channel=DeepLook
Notes: https://obchod.himalajskypatron.cz/moderni-indicka-moda-2/mirumilovne-hedvabi/

## Slide 41: Získávání hedvábí
Kokony se vhodí do vařící vody (dochází k narušení sericinu a oddělení konců hedvábí).
Degumování
Odmotávají se svazky hedvábí
Navíjení na přadena
15 přaden tvoří svazek
30 svazků je balík (135 liber)

## Slide 42: Vlákna - vlastnosti
Délka vlákna: 400 - 1500 m
Hustota: 1370 kg/m3
Tloušťka: 13 – 15 µm
Jemnost (označení Titr - den): spodní/horní, 7/9 (7-9 den).
Surové hedvábí - gréž (grege), řada jemností 7/9 - 40/44.
Dvojvlákno se sericinem – bave
Jednotlivé fibroinové vlákno -brin

## Slide 43: Aminokyseliny ph
Sericin: 15 - 25% z hmoty kokonu (glycin, alanin, tyrosin, leucin).
Odstraňuje se v teplé mýdlové vodě - odkližování hedvábí
Fibroin: 15 aminokyselin (-forma keratinu)
Typická sekvence aminokyselin
serin-glycin-alanin-glycin-alanin-glycin
jednoduché aminokyseliny
nemá amidy kyselin
velmi málo S - S můstků
  hodně vodíkových můstků
  málo polárních skupin (zásaditých i kyselých)

## Slide 44: Složení ph
Zatěžování: odklížené přírodní hedvábí je těžko
zpracovatelné, provádí se nahrazení úbytku sericinu.
Využívá se absorpce solí kovů (cínu)
al pari - na původní hmotnost; nad/pod pari
Složení: 76% fibroinu
22% sericinu
1,5% vosky, tuky
0,5% minerální soli
Barva: pigmenty - sericinu: žluté, hnědé, zelené

## Slide 45: Morfologie
Fibroinové dvojvlákno spojené sericinem.
Příčný průřez přibližně zaoblený trojúhelník nebo ovál.

## Slide 46: Vlastnosti
délka vlákna: 400 - 1500 m,
hustota: 1370 kg/m3
tloušťka: 13 - 15µm
(variační koeficient tloušťky 20%)
pevnost za sucha: fs =3 - 5 cN/dtex, pevnost za mokra: 80% fs počáteční modul v tahu 12 GPa
pružnost: při tahové deformaci o 5% je vratná deformace 70%.
tažnost za sucha: 18 - 25%, tažnost za mokra: 25 - 30%
práce do přetrhu: 75 kJ/kg (2x více než vlna)
měrná hmotnost degumovaného hedvábí je pouze 1250 kg/m3.
Vysoká pružnost, tvrdý omak - grege. Odklížené hedvábí – měkký omak, vysoký lesk.

## Slide 47: Účinek chemikálií
Přírodní hedvábí se lépe odbourává než vlna (obsahuje převážně vodíkové můstky)
HCl - 30 s rozpouští fibroin
zásadám odolává více než vlna
citlivé na oxidační látky
působení slabých alkálií - ztráta lesku (vyprání v mýdle)
pára 100oC - rozrušení fibroinu
- koncentrované roztoky solí alkalických kovů ZnCl2, LiBr rozpouštějí fibroin (porušení vodíkových můstků)

## Slide 48: Vliv teploty
do 140oC za sucha - odolává (při dlouhodobé expozici žloutne a hnědne)
od 150oC - degradace fibroinu - hnědne 170 - 180oC - počátek rozkladu
Vliv tepelné expozice na stav kokonu bource morušového. Barva se mění od bílé při 25oC , přes hnědou při 150oC a černou při 200oC zpět k bílé při 550oC. Dochází k výrazné ztrátě hmotnosti v rozmezí od 250 do 450oC a při 550oC zbývá 1% původní hmotnosti. Podobný trend má i vliv teploty na vlákna.

## Slide 49: Divoké (plané) hedvábí
Vlákna z kokonů divoce žijících motýlů - lyšajů.
bourec ricinový - ERI lokální dubový - YAMAMAI významný je dubový čínský - TUSSAH
Indické plané hedvábí má tři typy: Tasar, Eri a Muga

## Slide 50: Tussah
Hrubší vlákna 60/66 - 140/170 den.
Kokony jsou větší a jsou silně slepené.
Je patrná výrazná fibrilace. Délka vláken
1200 - 1400 m. Pevnost kolem 490 MPa
a tažnost kolem 22 %.
Vlákna jsou pevná, málo stejnoměrná a obtížně se barví.

## Slide 51: Pavoučí hedvábí
Pavouk má speciální žlázy, každá produkuje jiné hedvábí
Do žláz přichází vodný roztok proteinů.
Po vytlačení ze žláz vzniká pevné ve vodě nerozpustné vlákno.
Pavouk je schopen pozřít pavučinu a znovu tvořit proteiny.
Pavouci se nedají domestikovat!

## Slide 52: Vlastnosti I
 | Jemnost [tex] | Průměr [µm] | Var. Koef. průměru [%]
Pavoučí hedvábí | 0,014 | 3,57 | 14,8
Přírodní hedvábí | 0,117 | 12,9 | 24,8
Merino vlna | 0,674 | 25,5 | 25,6
Polyesterové hedvábé | 0,192 | 13,3 | 2,4
Polyamid 6 Hedvábí | 0,235 | 16,2 | 3,1
Kevlar 29 | 0,215 | 13,8 | 6,1
Pevnost 1,75 GPa; tažnost 36 % - Argiope Pevnost 0,85 GPa; tažnost 20 % - Nephila

## Slide 53: Vlastnosti II
 | EL [GPa] | ET [GPa] | GL [GPa] | EL/ET | EL/GL
Argiope aurentia Pavoučí hedvábí | 34,00 | - | - | - | -
N. clavipe Pavoučí hedvábí | 12,71 | 0,579 | 2,38 | 21,95 | 5,34
Přírodní hedvábí | 9,90 | - | 3,81 | - | 4,93
Merino vlna | 3,50 | 0,93 | 1,31 | 3,76 | 2,67
Polyanid 6 | 2,71 | 1,01 | 0,52 | 2,68 | 5,21
Kevlar 29 | 79,80 | 2,59 | 2,17 | 30,81 | 36,77