## Slide 1
Vlastnosti vláken – elektrické vlastnosti
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Elektrické vlastnosti
Základní pojmy
Elektrická vodivost
Elektrostatické chování polymerů

## Slide 3: Typy materiálů
Látky umístěné v elektrickém poli:
transport elektricky nabitých částic, tj. vzniká elektrický proud doprovázený rozptylem energie; to je typické pro vodiče;
vznik dipólů a indukovaných dipólů doprovázený akumulací energie; tento proces je vratný a typický pro izolátory (dielektrika).

## Slide 4: Textilní vlákna
Většina textilních vláken patří mezi elektrické isolátory. To je způsobeno skutečností, že všechny elektrony jsou vázané k atomovým jádrům nebo sdílené v kovalentních vazbách.
Elektrická vodivost však není úplně nulová a závisí na obsahu různých přísad, resp. obsahu vlhkosti.
Bylo experimentálně ověřeno, že pro hydrofilní polymery postačuje 1%-ní obsah vlhkosti, aby jejich vodivost vzrostla o 8–10 řádů .

## Slide 5: Elektrická vodivost
Napětí U [V]
Proud I [A]
Odpor R [V/A]
Vodivost G [S=A/V]
S Siemens
Vodivost vlákna o délce lv a ploše příčného řezu Sv je poměr plošné hustoty proudu I/Sv a intenzity elektrického pole U/lv
[Sm-1 ]

## Slide 6: Vodivost materiálů
Vodivost je součin koncentrace nositelů náboje [mol·m-3] velikosti náboje
q [C·mol-1] a pohyblivostí nositele náboje up [m2V-1s-1].
Pro systémy, kde
je více nositelů
náboje platí
vztah
materiál
n
[mol.m-3]
up
[m2V-1s-1]
kov
103 – 104
10-3 – 103
keramika
10-4 – 10-2
10-3 – 10-3
organický polovodič
10-9 – 103
10-10 – 10-2

## Slide 7: Vodivost polymerů
Možnými nositeli náboje jsou ionty, elektrony a díry. Vodivost polymerů souvisí s přeskoky elektronů z valenčního pásu do vodivostního pásu přes zakázaný pás. Při přeskoku padají elektrony do pastí a přecházejí mezi pastmi tunelovacím mechanismem.
Pro přeskoky je potřebná energie (např. tepelná). Tento přeskokový mechanismus se uplatňuje u polymerních polovodičů s konjugovanými dvojnými vazbami, protože konjugované úseky jsou přerušeny v místech lokálních poruch a na koncích řetězců. Liší se od vodivosti kovů, kde není zakázané pásmo a volné elektrony se vyskytují i ve vodivostním pásu při běžné teplotě.
U polovodičů je zakázaný pás úzký, takže je jejich vodivost mezi vodivostí kovů a isolátory.

## Slide 8: Elektrický odpor
Reciprokou hodnotou měrné vodivosti je měrný elektrický odpor
[S-1m = Ωm]
Vodiče (RE =10-8–10-2 Ωm)
polovodiče (RE = 10-2–100 Ωm)
nevodiče (RE = 100–1016 Ωm)
Klasická syntetická vlákna R = 1012–1014 Ωm.
Antistatická vlákna R = 106–1010 Ωm.
Elektricky vodivá vlákna R kolem 10-5 Ωcm, nebo nižší.
Charakteristikou izolátorů a polovodičů je, že elektrický odpor s teplotou klesá.
U kovů však roste !!

## Slide 9: Elektrický odpor vláken
Měrný elektrický odpor RE [Ωm] při 65 [%] relativní vlhkosti a [20oC]
vlákno
CO
WO
CV
SE
PA6
PA6.6
PAN
PES
PP
ln(RE)
5,6
7,3
5,8
8,7
13
11
14
17
12,5

## Slide 10: Vodivé polymery I
Je známo více než 100 polymerů, s různým rozsahem elektrické vodivosti. Řada těchto polymerů se dá zvlákňovat, což umožňuje jejich použití v textilních strukturách.
Vodivé polymery jsou charakterizovány konjugovaným systémem vazeb s -elektrony. Jde o polymery obsahující aromatické řetězce, dvojné vazby, rezonanční struktury a iontové elektronové páry. Příkladem jsou polyacetylén, polyanilin, polythiofen, polypfenylénsulfid a polypyrrol.

## Slide 11: Vodivé polymery II
Většinou nejsou v čisté formě vodivé, ale postačuje dopování pomocí oxidačních, resp. redukčních látek (jako je AsF5) aby došlo ke změně pásmové struktury a zvýšení vodivosti alespoň na úroveň anorganických polovodičů.
Mechanismus působení dopantů je stejný jako u anorganických polovodičů.
Výhodou polymerů je, že vodivost se dá výrazně měnit, protažením nebo přidáváním různých dopantů.

## Slide 12: Vodivé polymery III
polymer
měrná vodivost
[S/cm]
dopant
polyanilin
10
BF4-
polypyrrol
100
BF4-
polyacetylén
970
AsF5
poly-fenylén
3000
Na
polysulfurnitrid
40000
Br2

## Slide 13: Bariérová efektivita
Řízením koncentrace dopantu lze v širokých mezích ovlivňovat propustnost pro elektromagnetické vlnění. Bariérová efektivita SE pro elektrická pole se obyčejně vyjadřuje v decibelech (dB) podle vztahu
kde Ei a Et je dopadající a prošlá intenzita elektrického pole. Pro bariéry s malou tloušťkou
kde So je objemová vodivost a 377 S je vnitřní impedance. Vysoce dopovaná polypyrrolová folie má SE větší, než 40 dB pro záření od 300 MHz do 2 GHz.

## Slide 14: Predikce vodivosti I
Predikce vlivu objemového podílu vodivých částic na výslednou vodivost vnitřně kompozitních struktur.
Po překročení jisté koncentrace (perkolační práh) dochází náhle ke zvýšení vodivosti o několik řádů, a přiblížení k vodivosti částic. Perkolační práh odpovídá koncentraci, kdy částice již vytvoří spojitou vodivou strukturu.
Kromě koncentrace vodivých částic záleží také na jejich typu velikosti a tvaru. Pro kulovité částice vede zmenšení jejich průměru k snížení perkolačního prahu. Pro částice ke je poměr délky a tloušťky větší než 1 vede ke snížení perkolačního prahu zvýšení délky částic. Roli hraje také povrch částic a jejich kompatibilita s polymerem.

## Slide 15: Predikce vodivosti II
Jednoduchý statistický model
pro predikci vodivosti polymeru E plněného vodivými částicemi s objemovým podílem V má tvar
kde C je vodivost částic a VO je perkolační práh. Exponent E. závisí na struktuře částic

## Slide 16: Predikce vodivosti III
Model založený na představě gelace polymeru. Pokud je RM relativní odpor směsi (vlákna s částicemi), RV relativní odpor původního vlákna a RC relativní odpor vodivých částic má tento model tvar
kde ω je hmotnostní podíl vodivé fáze v nekonečném shluku (funkce počtu kontaktů na částici a pravděpodobnosti těchto kontaktů).

## Slide 17: Predikce vodivosti IV
Pro některé aplikace vyhovuje dobře model popisující vodivost nad perkolačním prahem
kde O je vodivost na perkolačním prahu F je vodivost při maximální uspořádanosti vodivých části, F je faktor maximálního uspořádání částic a konstanta K souvisí s povrchovým napětím mezi částicemi a polymerem.

## Slide 18: Piezoelektrický odpor
Náhodně uspořádané kulové částice v polymerní matrici. Objemový podíl částic vf, průměr částic D,
Piezoelektrický odpor R : snižuje se při přibližování částic.
S ...tlakové napětí v systému.
M... modul matrice v tlaku
g... konstanta
Vzdálenost mezi částicemi

## Slide 19: Dielektrické vlastnosti
Dielektrické vlastnosti – permitivita .
Míra schopnosti polarizovat se mezi deskami kondenzátoru je elektrická polarizace
P = E*( - 0)
0 … je permitivita vakua
E… [C.m-2] je intenzita pole mezi deskami.

## Slide 20: Kapacitance
Paralelní desky plochy A, vzdálenost L náboj +-Q
0 … permitivita vakua
Elektrické pole
Napětí mezi deskami

## Slide 21: Dielektrická konstanta
Dielektrická konstanta ed je poměr kapacit deskového kondenzátoru měřeného za podmínky, že je mezi deskami polymerní substance a za podmínky, kdy je mezi deskami vzduch. U řady polymerů souvisí ed s parametrem rozpustnosti  podle vztahu
Dielektrická konstanta se pohybuje v rozmezí 2 < ed < 4. Pro hydrofilní polymery je ed silně citlivá na přítomnost vlhkosti (voda má vysokou dielektrickou konstantu). Elektrický odpor

## Slide 22: Pojmy I
Elektrický náboj se vyjadřuje v Coulombech (C).
Náboj elektronu je -1.6 x 10 -19 C
Objekt 6.25 x 1018 nadbytečnými elektrony má náboj -1 C
Objekt 6.25 x 1018 chybějícími elektrony má náboj -1 C
Coulombův zákon
Síla mezi dvěma tělesy s náboji Q1 a Q2
vzdálenými o d

## Slide 23: Elektostatický náboj
Velikost elektrostatického náboje souvisí přímo s velikostí elektrického odporu vláken.
Nesouvisí pouze s „lepením“ oděvních součástí, ale souvisí také s problémy týkajícími se výroby textilií, resp. jejich zušlechťování.
Nabíjení elektrostatickým nábojem vyžaduje jistý přesun náboje.
Teoretická velikost elektrostatického náboje na textiliích je až 105 [µC/m2], ale jeho „vytékání“ do okolí tuto hodnotu snižuje na 30 [µC/m2]. Tomu odpovídá elektrické pole velikosti 3000 [kV/m].

## Slide 24: Vznik náboje I
V případě, že je vlákno ve styku s kovem, nemohou volné elektrony přecházet z kovu, ale z izolátoru (vlákna). To vede ke stavu, kdy se vlákna nabíjejí kladně;
Pokud jsou na povrchu vlákna skupiny kyselé, resp. zásadité, dochází při kontaktu s jinými polymery k jejich redistribuci podle Botzmanova statistického principu. Počet pohybujících se částic exponenciálně roste s růstem teploty. Při styku dvou polymerů se podle typu povrchových skupin nabíjí jeden kladně a druhý záporně. Podle velikosti těchto nábojů se konstruují triboelektrické řady.

## Slide 25: Triboelektrická řada
Čím jsou v řadě polymery vzdálenější, tím větší náboj vzniká).
Hersh a Montgomery
+ vlna
nylon
    viskóza
bavlna
hedvábí
acetát
PVA
polyester
PAN
polyetylén -
polytetrafluoretylén

## Slide 26: Vznik náboje II
Vlivem tření dochází ke vzniku teplotního gradientu a pohyblivý náboj (elektrony) přechází z teplejších míst na studenější. Tento mechanismus nevyžaduje dva různé materiály.
Pokud má jeden materiál na povrchu elektricky nabitou vrstvu, může při vzájemném kontaktu s jiným materiálem dojít k jejímu „stírání“ na původně nenabitý materiál.
U některých materiálů dochází ke generování náboje při mechanickém napětí (piezoelektrický jev). Většina orientovaných vláken má piezoelektrické projevy (např. vlna).
Většina vláken má také pyroelektrické vlastnosti, tj. náboj se generuje vlivem zvýšené teploty

## Slide 27: Pojmy II
Elektrická polarizace

## Slide 28: Proces tvorby statické elektřiny
Proces tvorby statické elektřiny se dá rozdělit do tří fází:
a) při kontaktu dvou povrchů dochází k pohybu elektrického náboje tak, že se na jednom povrchu hromadí přebytek elektronů;
b) na kontaktním mezi-povrchu vzniká elektrická dvojvrstva, ale elektrostatická elektřina se neprojevuje, protože díky kontaktu obou povrchů se celý systém jeví elektricky neutrální;
c) při mechanickém oddělení povrchů dochází ke vzniku statické elektřiny a jejímu postupnému snižování vlivem neutralizace a disipace v závislosti na elektrickém měrném odporu materiálu.

## Slide 29: Důsledky tvorby statické elektřiny
Na materiálech, kde je vytvořen elektrický náboj dochází k těmto jevům:
statická přitažlivost - důsledek je vzájemné lepení textilních vrstev, akumulace prachu na povrchu, špinění atd.;
statická odpudivost - špatná adhese při nánosování, vrstvení a pojení více vrstev;
statické vybíjení - elektrické šoky při vybíjení přes vodiče, tvorba jiskry způsobují hoření až explozi, poškození elektronických přístrojů, vznik elektronického šumu;
fyziologické změny - růst krevního tlaku a pH krve, zvýšení únavy, snížení obsahu vápníku v moči.

## Slide 30: Omezení statického náboje
Pro omezení vzniku elektrostatického náboje lze využít především selekce materiálu, snížení vzájemného tření, snížení kontaktního tlaku a rychlosti vzájemného pohybu mezi materiály.
Odvod již vzniklého elektrostatického náboje lze docílit buď použitím vodičů nebo zvýšením navlhavosti (hydrofilizace). Zvýšení vlhkosti okolí také napomáhá odstranění elektrostatického náboje.
K neutralizaci elektrostatického náboje dochází řízeným pohybem volných iontů v blízkosti nabité látky. V případě vodivých vláken je náboj neutralizován vlivem koronového vybíjení.
K blokování elektrostatického náboje dochází pokrytím nabitého tělesa vodivou vrstvou.