## Slide 1
Vlastnosti vláken
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Mechanické vlastnosti
Základní pojmy
Modely

## Slide 3: Vliv struktury
Mechanické charakteristiky jsou závislé na:
chemickém složení vláken (typu a intenzitě mezimolekulových vazeb)
molekulové hmotnosti polymerních řetězců (Mn)
podmínkách zvlákňování resp. fixace
Strukturní parametry:krystalinita X, orientace krystalické fáze fc, orientace amorfní fáze fa)

## Slide 4: Typy namáhání
Odezva na vnější síly resp. deformace
ve zvoleném způsobu namáhání.
Jednoosé namáhání (tah, tlak)
Víceosé namáhání (krut, ohyb).
S ohledem na opakování se rozlišuje namáhání prosté a cyklické
S ohledem na čas jde o statické, časově závislé (relaxace napětí, creep) a dynamické namáhání.
Namáhání do přetrhu (ultimativní) nebo v oblastech kdy nedochází k porušení vláken.
Existuje tedy velké spektrum různých způsobů namáhání, které poskytují různé informace o mechanických projevech vláken.

## Slide 5: Komplikace I
- oblast platnosti zákonů lineární viskoelasticity je tak omezená (deformační limit je nižší než 1%), že ji prakticky všechny experimenty přesahují. Pak již nelze korektně uvažovat určené parametry za materiálové konstanty a neplatí Boltzmanův superpoziční zákon.
- působením vnějších sil dochází ve vláknech k trvalým strukturním změnám, které se projevují nejen změnou orientace, ale často změnou zastoupení různých fází (krystalická fáze, fáze napjatých vazných řetězců). Tyto strukturní změny působí pochopitelně na změny mechanických projevů (viz např. deformační zpevnění atd.).

## Slide 6: Komplikace I
polymerní vlákna mají za sebou výraznou deformačně teplotní historii, která se díky „paměťovému efektu“ do jisté míry projeví při mechanických experimentech.
řadu změn struktury, které se promítají do mechanických (viskoelastických) projevů vláken, není přímo experimentálně stanovitelná, takže se často odhaduje na základě mechanických modelů. To vede ke stavu, kdy modely obsahují nadbytečný počet parametrů, které ztrácejí fyzikální interpretaci
Popis nelineárních viskoelastických projevů semikrystalických materiálů (kam patří i vlákna), bude vždy jistou aproximací reálných procesů.

## Slide 7: Modely
Podle míry aproximace lze modely
rozčlenit do tří základních skupin:
a) modely zanedbávající úplně strukturu vláken,
b) strukturní modely,
c) vícefázové modely.
Poměrně dokonale propracované jsou modely ze skupiny a), které však neumožňují stanovení vlivu struktury a patří tedy mezi deskriptivní.
Modely ze skupiny b) jsou nejkomplikovanější a využívají řady doplňkových informací o struktuře vláken a jejich změnách.
Užitečné zjednodušení představují modely ze skupiny c), které berou
v úvahu jen základní „fáze“ struktury vláken.

## Slide 8: Zanedbání struktury vláken I
Vlákno je z pohledu mechanického působení homogenní těleso s (ne)lineárními viskoelastickými projevy. Nejjednodušší (pružino-pístové) modely vycházejí z představy formální platnosti zákonů lineární viskoelasticity. Jsou obecně vyjádřitelné pomocí lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
Nejjednodušší nelineární viskoelastické modely využívají pružino-pístových modelů (mechanických analogů), kde je použito nelineárních členů.Pro polymerní vlákna je z této skupiny nejčastěji používán Eyringův tříelementový model obsahující dvě pružiny a jeden píst (plastický člen). Nelineární chování vykazuje pouze plastický člen. Rychlost deformace se zde řídí zákonem hyperbolického sínu odvozeným z představy plastické deformace polymerních řetězců jako aktivovaného procesu

## Slide 9: Zanedbání struktury vláken II
Jednoduchý postup modelování nelineárního viskoelastického chování spočívá v náhradě konstant funkcemi deformace, resp. rychlosti deformace (obyčejně se volí buď polynomická nebo lineární funkce).
Rozsáhlá třída modelů využívá různých teorií nelineární
viskoelasticity.
Hall nalezl při sledování pracovních křivek vláken empirický vztah, který ukazuje, že napětí lze vyjádřit jako součin funkce deformace a času (princip separability).

## Slide 10: Strukturní modely I
Mikromechanický přístup: makroskopické časově, napěťově, deformační chování vláken se určuje z deformačního chování typických strukturních modelů.
Modely pro popis dílčích strukturních elementů jako jsou fibrily , vazné řetězce a různé další elementy (skládané řetězce, paralelní svazky, meandry atd.)
Formální představa kompozitní struktury vláken.
Vlákno jako kompozit složený z amorfní matrice (částečně orientované), ve které jsou dispergovány fibrily orientované paralelně s osou vláken. Napětí na fibrily jsou přenášena pomocí smykových deformací matrice. Fibrily, jejichž délka překročí kritickou délku (v závislosti na stupni deformace), se deformují plasticky a fibrily kratší pouze elasticky.

## Slide 11: Strukturní modely II
Třífázová struktura polymeru složeného z mikrofibril propojených vzájemně vaznými řetězci, které jsou umístěny v amorfní matrici. Tato struktura se nahrazuje sítí, ve které krystality tvoří vazné body a vazné řetězce je vzájemně propojují. Vzniklý model bere v úvahu i částečnou destrukci krystalické fáze spojenou s vytahováním řetězců. Obsahuje však celou řadu experimentálně nestanovitelných parametrů.
Modifikace: dvě kontinuální fáze (amorfní a krystalická) spojené vaznými řetězci různých konturních délek. Tyto řetězce se postupně deformují do přetrhu a pak praskají. Také tento model obsahuje experimentálně nestanovitelné parametry jako je např. distribuce konturních dél

## Slide 12: Vícefázové modely
Předpoklad, že všechny fáze v polymeru jsou kontinuální.
Každá fáze je charakterizována svými mechanickými charakteristikami, objemovým zlomkem (v) a stupněm orientace. Dvoufázová struktura semikrystalických polymerů (amorfní a krystalická fáze) - dvě mezní uspořádání.
Predikce počátečního modulu E semikrystalického vlákna.
Krystalická fáze 1 má objemový podíl v1 a počáteční modul E1.
Amorfní fáze 2 má objemový podíl 1-v1 a modul E2.

## Slide 13: Seriové uspořádání
Isostress - REUSS

## Slide 14: Paralelní uspořádání
Isostrain - VOIGHT

## Slide 15: Zatížení
Vlákno původní délky lo
plochy příčného So
Působením síly F
prodlouženo
na délku l a zúženo na
plochu příčného řezu S.
Místo absolutní síly F [N] se používá relativní síla Fr resp. napětí .

## Slide 16: Deformace
Místo protažení l se používá relativního vyjádření.
Dloužící poměr
Deformace
Pravá deformace
Pravá deformace je pro nenulové hodnoty menší než deformace .

## Slide 17: Poissonův poměr
Pomocí Poissonova poměru lze určit změnu objemu původního vlákna Vo na objem deformovaného vlákna V.
Pro V/Vo=1 je To je případ kaučuku a kapalin. Pro V>Vo je objem při deformaci roste a materiál se více natáhne než zúží. Pro většinu textilních vláken je .

## Slide 18: Počáteční modul
Počáteční modul E je definován jako derivace pracovního diagramu v počátku. Jde o směrnici tečny v počátku k pracovnímu diagramu vláken. Modul E souvisí pro isotropní materiály se smykovým modulem G a kompresním modulem při všestranném stlačení K podle vztahů

## Slide 19: Smykový modul

## Slide 20: Anizotropie
Pravidlo 1:2 (teplotní roztažnost, vodivost..)
Po vlastnost izotropního materiálu
Index R .. rovnoběžně s osou řetězců
Index K .. kolmo na osu řetězců
Pro modul pružnosti v tahu
Orientované vlákna

## Slide 21: Moduly při 250C
materiál
poissonův poměr
E [GPa]
G [GPa]
K [GPa]
voda
0,50
0
0
2
pryž
0,49
0,001
0,0003
2
PA 6
0,44
1,9
0,7
5
sklo
0,23
60
25
37
ocel
0,28
390
150
300
PP
0,47
0,2
0,7
3,8
PES
0,44
2,1
1,1
4

## Slide 22: Polymerní sítě
Modul nezbobtnalé sítě
R universální
plynová konstanta
T teplota
Mc molekulová hmotnost řetězců
dloužicí poměr
Zbotnalá síť
objemový podíl zbotnání