## Slide 1
Vlastnosti vláken
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Mechanické vlastnosti
Základní pojmy
Modely

## Slide 3: Termodynamika deformace
F Deformační energie
U vnitřní energie
S entropie
T teplota
f síla
Kaučuková elasticita

## Slide 4: Elastomerní sítě
Mooney Rivlin

## Slide 5: Pracovní křivky
Limit elastického chování je pod 1 %

## Slide 6: Kluz
Mez přetváření polymerní struktury

## Slide 7: Časově závislé odezvy
a křivka zatížení – čas
Odezva tělesa:
b pružného
(krystalického)
c viskoelastického
(semikrystalického)
d plastického
(amorfního)

## Slide 8: Pružná deformace I
Deformace valenčních úhlů
a meziatomových vzdáleností. (přechodem spirálovité gauche konformace do cik — cak přímé trans konformace dochází k vratnému protažení až o 15%).
Pružná deformace se modeluje Hookeovskou pružinou charakterizovanou modulem pružnosti E. Pro pružnou deformaci pak platí, že.

## Slide 9: Pružná deformace II
Deformační práce spotřebovaná na převedení ideálně pružného tělesa z nedeformovaného do deformovaného stavu se v tělese ukládá jako potenciální deformační energie. Při přechodu zpět do nedeformovaného stavu se tato energie uvolní (spotřebuje). Odlehčení tedy vede k samovolnému návratu do původního stavu. Deformační práce W [J] je dána vztahem
Pro deformační energii UD platí
Pro ideálně pružné těleso je dodaná energie

## Slide 10: Plastická deformace I
Je způsobena nevratnými prokluzy segmentů makromolekul. Modeluje se obyčejně jako píst s viskózní kapalinou charakterizovaný viskozitou .
Pro plastickou deformaci platí, že rychlost deformace je úměrná působícímu napětí

## Slide 11: Plastická deformace II
Při zatěžování konstantní rychlostí deformace
je závislost mezi napětím a deformací konstanta (křivka 1).
Při zatěžování konstantní rychlostí zatěžování
vyjde pro pracovní křivku ideálně plastického tělesa vztah
(křivka 2).

## Slide 12: Viskoelastická deformace
částečně vratná, která je časově závislá.
modeluje se jako kombinace pružných a plastických členů A a B.
Typická křivka zatížení/odlehčení
s tím, že v odlehčeném stavu
je sledován další vývoj deformace.
e1 je celková deformace, e3 je plastická
deformace, (e1-e2) je elastická deformace
a (e2-e3) je viskoelastická deformace.

## Slide 13: Lineární viskoelasticita
V ideálním případě tzv. lineární viskoelasticity se pak vztah mezi napětím, deformací a časem popisuje jako lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty (odpovídá kombinacím pružin a pístů).
kde ai a bi jsou koeficienty souvisejícími s moduly E a viskozitami .

## Slide 14: Teplotní závislost relaxačního modulu

## Slide 15: Vliv stavu polymeru
A krystalický
B zesítěný
C amorfní

## Slide 16: Částice v polymerní matrici
Náhodně uspořádané částice délky L v polymerní matrici.
Objemový podíl částic vf, průměr částic D
Tažnost kompozita T : Klesá s objemovým podílem částic
a souvisí s tažností matrice TM.
Obecná mechanická vlastnost V: ( index matrice M, částice d moduly tah, tlak….

## Slide 17: Molekulární struktura
Pět základních parametrů
Molekulová hmotnost
Van der Waalský objem
Počet otočných vazeb
Délka otočných vazeb
Tg polymeru
Na Avogadrovo číslo, lm délka jednotky polymeru
U0 minimum vnitřní energie V0 odpovídající molární objem

## Slide 18: Logaritmický počáteční modul
Z pravé deformace
konstantnost plochy příčného řezu
konstantnost Poissonova poměru
konstantnost logaritmického
Poissonova poměru

## Slide 19: Konstantnost logaritmického modulu
konstantnost plochy příčného řezu
konstantnost Poissonova poměru
Odpovídající pracovní křivky jsou logaritmické

## Slide 20: Relaxace napětí
Závislost napětí
na čase při
konstantní deformaci

## Slide 21: Kríp - creep
Závislost deformace
na čase při konstantním
napětí resp.
přesněji zatížení

## Slide 22: Maxwelův model
Obecně platí:
Tedy
Jen relaxace napětí

## Slide 23: Viskoelastická deformace - Maxwel
Creep
Relaxace napětí

## Slide 24: Voightův model
Obecně platí:
Tedy
Jen creep

## Slide 25: Viskoelastická deformace - Voight
Creep
Relaxace napětí - okamžitá