## Slide 1
Vlastnosti vláken – metody termické analýzy
Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
  Metody termické analýzy
Metoda |  | Měřená veličina
DTA | Diferenční termická analýza | Rozdíl teplot mezi vzorkem a referenční látkou
DSC | Diferenční scanovací kalorimetrie | Tepelná energie nutná ke kompenzaci rozdílu teplot mezi vzorkem a referenční látkou
TGA | Termogravimetrie | Změny v hmotnosti vzorku
TMA | Termomechanická analýza | Natažení/stlačení vzorku působením síly
DMA | Dynamickomechanická analýza | Mechanická síla a frekvence při periodickém namáhání vzorku v tahu, ohybu, krutu penetraci
V této přednášce se budeme zabývat metodami, které patří mezi nejčastěji používané v textilním průmyslu a jsou k dispozici na FT TUL. Výjimkou je DTA, která ale tvoří základ metod termické analýzy, lze ji však nahradit metodou DSC.

## Slide 3: DTA
Diferenční termická analýza (DTA) je dynamická tepelně analytická metoda, při níž se sledují teplotní efekty zkoumaného vzorku spojené s jeho fyzikálními nebo chemickými změnami při jeho plynulém, lineárním ohřevu nebo ochlazování. Touto metodou se měří teplotní rozdíly mezi zkoumaným a srovnávacím (indiferentním) vzorkem, vznikající při jejich současném ohřevu, který je lineární funkcí času. Zatím co teplota vzorku srovnávacího sleduje zvolený teplotní program, teplota zkoumaného vzorku podléhá změnám, které jsou obrazem fyzikálních a chemických přeměn, jenž v něm probíhají.
Metoda je tedy založena na měření teplotních rozdílů mezi skutečnou teplotou zkoumaného vzorku a teplotou definovanou zvoleným teplotním programem. Touto metodou lze postihnout všechny fyzikální nebo chemické změny hmoty, provázené změnou entalpie, která se projevuje jak změnou endotermní nebo exotermní. Mohou to být fázové přeměny prvého a druhého řádu i chemické reakce různého typu.
Praxe termické analýzy ukázala, že z pouhého teplotního efektu nelze nic vyvodit o druhu probíhající přeměny ani o tom, zda jde o fázovou přeměnu nebo o chemickou reakci a zda tato změna probíhá v jednom nebo několika stupních. Druh a mechanismus zaregistrované přeměny lze analyzovat teprve dalšími fyzikálně-chemickými metodami.
Vznik metody DTA je spojen s objevem termoelektrického článku, který usnadňuje přesné měření teploty. V roce 1878 Le Chatelier použil termoelektrických článků a fotografické registrace jejich měnících ke studiu minerálních látek při ohřevu tak, že sledoval přímo teplotu vzorku při jeho ohřívání a ochlazování. O zdokonalení této metody se zasloužil především Roberts-Austen, který ji poprvé modifikoval na metodu diferenciální. DTA je metoda dynamická a nedochází při ní k ustalování rovnovážných podmínek, takže ani teploty přeměn a reakcí touto cestou zjištěné, nemusí odpovídat termodynamickým rovnovážným teplotám. Poloha jednotlivých teplotních efektů na teplotní ose je za daných experimentálních podmínek charakteristická pro sledovanou látku a může sloužit k jejich identifikaci.

## Slide 4: DTA křivka
Křivky získané základními metodami termické analýzy:
Křivka přímého ohřevu T = f(t)
Derivovaná křivka přímého ohřevu ΔT = f(T,t)
Inverzní křivka rychlosti ohřevu dt/dT = f(T,t)
Diferenční termická křivka ΔT = f(T,t)
Kde:
T1 je teplota počátku efektu
T2 je maximální teplotní diference
T3 je teplotní diference s nulovou linií

## Slide 5
Každá chemická reakce nebo fyzikální změna může vytvořit na křivce DTA teplotní efekt nazývaný pík, ze kterého je možno za vhodných podmínek usuzovat na teplotu probíhající přeměny, na její reakční teplo i na rychlost probíhajícího procesu. Odvození charakteristik pro vyhodnocování křivky DTA je patrné z idealizovaného obrázku. Od počáteční teploty T1 až do teploty T2 nedochází k reakci. Rozdíl teplot obou termoelektrických článků (T) je při tom nulový. V okamžiku T2 je rychlost reakce, která nastala již před touto teplotou, tak veliká, že se začíná projevovat endotermním efektem, který dosahuje maximálního rozdílu (-Tmax) v bodě Tm . Tento bod není z hlediska fyzikálně chemického významný, neboť jeho poloha na teplotní ose závisí na teplotní vodivosti vzorku, na rychlosti, jakou je v důsledku probíhající přeměny teplo absorbováno, a na celkovém uspořádání nosičů vzorků. Reakce probíhá dále až k bodu Tx, v bodě T3 vzorek dosáhl opět stejné teploty jako inertní materiál (T = 0). Obdobným způsobem lze vyhodnotit i následující exotermní efekt. Touto analýzou křivky DTA můžeme poměrně snadno získat základní představu o kvalitě a kvantitě sledovaného děje.

## Slide 6
Diferenční snímací nebo scanovací termickou analýzu můžeme nazvat „obrácenou“ DTA. Při této metodě se vzorek podrobuje lineárnímu ohřevu a měří se rychlost tepelného toku ve vzorku, která je úměrná okamžitému měrnému teplu. Uvnitř měrného pláště, který je udržován na pokojové teplotě, jsou vmontovány dvě symetrické nádobky. Odporový teploměr a topný člen zabudovaný v nosiči vzorku slouží jako primární teplotní kontrola systému. Sekundární teplotní kontrolní systém měří teplotní diferenci mezi oběma nosiči a tento rozdíl upravuje na nulový kontrolou tepelného proudu, který je měřen. Jinými slovy řečeno, teplota vzorku je udržována izotermní se vzorkem srovnávacím dodáváním tepla do vzorku srovnávacího. Toto množství, potřebné k udržení izotermních podmínek, je zapisováno v závislosti na čase nebo teplotě. Neměří se tedy diferenční teplota jako u klasické DTA, nýbrž elektrický příkon potřebný k udržení izotermních podmínek. Jde tedy o kalorimetrickou metodu.
  DSC
Vzorková komora
Refereční pánvička
Vzorková pánvička
Víko
Vstup pro plyn
Chromová ploténka
Ohřevný
blok
Chromová
ploténka
Připojení termočlánku
Termoelektrický disk

## Slide 7
Teplota
Skelný
přechod
Krystalizace
Tání
Síťování
Degradace
Typická křivka DSC
Exotermní děj
Endotermní děj
Tepelný tok

## Slide 8
DSC je významná metoda neboť většina fyzikálních procesů je doprovázena změnou tepelné kapacity nebo tepelného obsahu, která je vhodná pro detekci, provádí-li se analýza dostatečně rychle. Aplikace DSC zahrnují především:
        Určení teploty tání Tm
Stanovení teploty skelného přechodu Tg
Určení termodynamických parametrů, entalpie H, entropie S
Určení měrného tepla Cp
Určení krystalinity Xc, tepla krystalizace Hc a rychlosti krystalizace vc
Sledování kinetiky termické či oxidační degradace
Studium kinetiky polymerace
Měření začínáme tak, aby ohřev probíhal alespoň 2 minuty před počátkem fázové přeměny nebo sledovaného jevu, to znamená při ohřevu 10°C/min alespoň 20°C pod očekávaným začátkem přeměny a ohříváme zahříváme alespoň dvě minuty na teplotu fázového přechodu.
  Použití DSC

## Slide 9
  Ovlivnění výsledného termogramu
Faktory ovlivňující výsledek měření mohou být: rychlost ohřevu (viz tabulka), velikost navážky (lze eliminovat zobrazením výsledného termogramu se zvolenou normalizovanou hodnotou tepelného toku - přepočítáno na gram), zvolením měřící atmosféry (obvykle se volí ochranná dusíková atmosféra, ale může být použit kyslík, standardní ovzduší či jiný plyn), způsob přípravy vzorku.
Vliv rychlosti ohřevu na tání
Vliv navážky na tání
Rychlost ohřevu [°C/min] | Citlivost | Reprodukovatelnost
5 | malá | velmi dobrá
20 | dobrá | dobrá
40 | velmi dobrá | špatná

## Slide 10
  Ukázka termogramu DSC

## Slide 11
TGA
Termogravimetrická analýza nebo zkráceně termogravimetrie (TG nebo TGA) je termická analýza, která kvantitativně sleduje změnu hmotnosti (přírůstek, úbytek) vzorku. Při statickém uspořádání se posuzuje okamžitá hmotnost w v závislosti na čase t při konstantní teplotě (isotermní technika):
w = f(t) T = konstanta
Termogravimetrií se většinou označuje dynamický proces, kdy se zaznamenává hmotnost vzorku w v závislosti na programovaném růstu teploty.
w = f(t)
Teplota T je u většiny dostupných komerčních přístrojů lineární funkcí času. Přístroje pro TGA, tzv. termováhy, jsou velmi přesné váhy založené na kompensačním principu – změna hmotnosti vzorku je vyrovnávána elektromagneticky a tak i snadno zaznamenávána.
Konstrukční uspořádání termováh může být v principu dvojího typu, horizontální nebo vertikální. Každé má své výhody i konstrukční komplikace. Konstrukce přístroje musí umožňovat práci pod definovanou atmosférou.
Výsledkem měření je termogravimetrická křivka, která uvádí okamžitou hmotnost vzorku v závislosti na teplotě a čase. Tvar křivky je ovlivněn rychlostí ohřívání. Čím vyšší je rychlost ohřevu, tím užší je teplotní interval, ve kterém probíhá změna hmotnosti. Vysoká rychlost ohřevu však může vést k opominutí malých změn na křivce, které mohou mít pro charakterizaci daného materiálu značný význam.

## Slide 12
Příklad termogravimetrické křivky a její derivace

## Slide 13
Příklad TGA měření

## Slide 14
Metoda je nejčastěji využívána ke kvalitativním měřením. Možnosti použití TGA jsou rozsáhlé v případech, kdy substance uvolňuje nebo váže plynné látky. Teplotní změny hmotnosti získané TGA lze využít k identifikaci polymerů, kopolymerů a jejich směsí, k posuzování jejich termické a oxidační stability, k určení vlivu aditiv.
Identifikace a termická stabilita polymerů. Každý polymer či vlákno má charakteristický průběh termogramu při stejné rychlosti ohřevu atmosféře a průtoku plynu. Charakteristická je i počáteční teplota rozkladu.
Složení kopolymerů a směsí. Pomocí TGA lze usuzovat v příznivých případech na složení kopolymerů. Tato metoda je úspěšná, mají-li jednotlivé složky kopolymeru či směsi rozdílné teploty degradace, případně odštěpuje-li některý z komonomerů kvantitativně určitou funkční skupinu při termickém namáhání.
Analýza aditiv v polymerech nebo vláknech. Chemické a fyzikální vlastností plastů a vláken se zlepšují přídavky různých aditiv. Jejich typ a množství je určováno nejen vlastnostmi polymeru, ale výrazně i podmínkami, za kterých bude polymer používán – jedná se především o antioxidanty, stabilizátory, UV stabilizátory, změkčovadla, retardéry hoření, plniva, voda atd.
Využití TGA

## Slide 15
TMA
Termomechanická analýza (TMA) měří deformaci při statickém nebo dynamickém zatížení v závislosti na čase nebo teplotě. Z této skupiny se někdy vyděluje měření rozměrů vzorku, které se provádí při zanedbatelné zatížení. Mluvíme o dilatometrii. TMA vyžaduje velmi citlivé měření změn rozměru vzorku.
Na rozdíl od DMA je vzorek podroben konstantnímu zatížení. Vedle sledování expanze vzorku v závislosti na teplotě (dilatometrie), je možné např. sledovat penetraci jehly do kompaktního vzorku, která umožní sledovat měknutí vzorku. U filmů nebo vlákna může být sledována změna napětí při konstantní délce.
Princip dilatometrických měření je zjišťování změn geometrie zkoumaných materiálů. Tyto metody umožňují sledovat proces krystalizace i stanovení krystalického podílu, teplotu tání, objemovou i lineární roztažnost.
TMA slouží k charakterizaci pevných látek, která je založena na měření změny výšky studovaného vzorku (expanze, kontrakce) v závislosti na teplotě, čase vložené síle.

## Slide 16
Použití TMA
koeficient tepelné roztažnosti v daném teplotním intervalu
průběh koeficientu tepelné roztažnosti v závislosti na teplotě
bod měknutí a tání materiálu Tm
teplotu skelného přechodu Tg
viskozitu tuhých látek
objemová relaxace nekrystalických materiálů (smrštění)
změna viskoelastických vlastností látek
změna rozměru vzorku v závislosti na stupni dehydratace, bobtnání v rozpouštědle apod.
Při sledování termomechanických vlastností pomocí TMA lze za vnější faktory působící na materiál považovat zvolenou sílu a teplotu.
Sílu je možno měnit podle zvoleného režimu působení a to na statickou nebo dynamickou. U statického podnětu se jeho velikost v čase nemění, u dynamického se velikost mění to buď periodicky nebo neperiodicky.
Statické a dynamické vlastnosti materiálu se číselně liší jak termodynamických důvodů, tak i v důsledku viskoelastického chování polymerního materiálu.
Příkladem dynamického působení je opakovaný kríp. Krípová funkce udává časovou závislost krípové poddajnosti. Specifický pro krípovou funkci je poločas dilatace, který je charakterizován nárůstem deformace z počátku na jednu polovinu konečné deformace. Retardační doba krípu je doba, kdy deformace naroste z počáteční hodnoty na dvě třetiny hodnoty maximální.

## Slide 17
Absolutní velikost [µm]
Relativní velikost [%]

## Slide 18
Speciální měřící metody | 12.1. 2021
DMA
Dynamická mechanická analysa (DMA) je jedna z nejcitlivějších technik schopná charakterizovat a interpretovat mechanické chování materiálu. Podstata metody DMA je založena na sledování viskoelastické odezvy materiálu podrobeného malému oscilačnímu napětí. Metoda odděluje viskoelastickou odezvu materiálu na dvě komponenty modulu (E*): reálná část, která reprezentuje elastický modul (E') a imaginární část, která představuje útlumovou nebo viskozitní složku (E"). Celkový tzv. komplexní modul je E* = E' + iE". Tato separace měření do dvou komponent popisuje dva nezávislé procesy uvnitř materiálu: elasticitu (vratná složka) a viskozitu (ztrátová, disipační energie). To je základní princip DMA, který ji charakterizuje na rozdíl do ostatních metod testování mechanických vlastností látek.
Základem přístroje jsou dvě vyvážená rovnoběžná ramena, uložená na speciálních čepech, umístěných blízko středu ramen. Čepy jsou vysoce přesné torzní pružiny. Mezi ramena se do speciálního držáku upíná vzorek, který vytváří rezonanční systém. Rezonančním systémem je myšlena rezonanční frekvence závislá na modulu a geometrii vzorku. Celé zařízení je umístěno v termostatovaném prostředí, což umožňuje jak izotermní měření tak měření při změně teploty, obvykle od –150 do 500 °C.

## Slide 19
DMA
Při dynamických experimentech se sleduje odezva systému na periodické změny deformace nebo napětí (dynamicky proměnné napětí, resp. deformace).
Elastický materiál je podroben časově závislé deformaci ε(t). Deformace je tedy ve fázi s napětím:
σ(t) = E.ε(t) ε(t)= ε0.sin(ω.t)
σ(t) = E.ε0.sin(ω.t)=σ0.sin(ω.t)
Viskózní člen je podroben časově závislé cyklické deformaci ε(t):
dε/dt=σ/η dε/dt=ω.ε0.cos(ω.t)
σ(t)=η.ω.ε0.cos(ω.t)=η.ω.ε0.sin(ω.t+π/2)=σ0.sin(ω.t+π/2)
Průběh napětí je o 90°zpožděn za průběhem budící deformace.
Pokud je podrobeno cyklickému namáhání viskoelastické těleso dochází k fázovému posunu mezi deformací a napětím fázový posun je roven δ kde:
0 ≤δ ≤ π/2
σ(t) = σ0.sin(ωt)
ε(t) = ε0.sin(ωt+δ)

## Slide 20
DMA
Odezvu viskoelastického tělesa na periodické deformační kmity ε je možno rozložit do dvou částí.
Elastická odezva je ve fázi s deformací (napětí σ’ ve fázi s deformací).
Plastická odezva, je v protifázi s napětím (napětí σ‘‘ se zpožďuje o 90° za deformací).
Výsledné napětí σV bude tedy vůči deformaci ε zpožděno o fázový posun δ.
Elastická složka napětí je tedy rovna: σ'= σV. cosδ
a plastická složka je: σ“ = σV. sinδ
V souladu s definicí komplexních čísel lze chápat σ’ jako reálnou část a σ“ jako imaginární část komplexního čísla σV. Podělením všech členů deformací ε resultuje rozklad modulu na část ve fázi s deformací (reálná část) E´ a část posunutou o 90° (imaginární část) E´´. Platí tedy, že:



## Slide 21
Dynamické moduly
Komplexní dynamický modul E* (odvozený ze znázornění napětí a deformace v komplexní rovině) je možno popsat dvěma ekvivalentními způsoby, jeho amplitudou E0 a fází δ, jeho složkami E´ a E´´.
Amplituda komplexního modulu je dána poměrem amplitud napětí a deformace. Fáze δ udává fázový posun mezi nimi. Úhel δ je ztrátovým úhel, tgδ je ztrátovým činitelem.

## Slide 22
Časově teplotní posun
U lineárních viskoelastických materiálů platí, že zvýšení teploty snižuje jak relaxační, tak i retardační čas vlivem zvýšení volného objemu a snížení potenciálních energetických barier pro pohyb polymerních segmentů. Poměr modulů při teplotě TR a teplotě T1 > TR je roven posunovému faktoru aT, tedy:
Horizontálním posunem o velikost aT pak křivky E(t1TR) a E(t1T1) vzájemně navážou. Prakticky to znamená, že zvýšení teploty je ekvivalentní prodloužení času experimentů.
Frekvenčně teplotní posun
Reálná část dynamického modulu E´ při libovolné teplotě T je určena ze vztahu:
Zde T0 je zvolená bázová teplota a aT je posunový faktor. Podobné vztahy platí také pro ztrátový modul. Teplotní závislost frekvence odpovídající maximu na dynamických mechanických křivkách je dána vztahem:
kde ΔE je aktivační energie relaxace.

## Slide 23
Použití DMA
Pomocí DMA můžeme charakterizovat polymerní materiál závislostí modulu a útlumu nebo-li ztrátového úhlu na teplotě popřípadě na čase. Tím poskytuje základní údaje o mechanických vlastnostech, které mají přímý vztah ke zpracování a především ke zpracovatelnosti a použitelnosti výrobku. Metoda DMA je citlivá na posuzování sekundárních přechodů v polymerech.
DMA lze použít k určení:
teploty skelného přechodu, bodu měknutí a tání
mechanických ztrát v materiálu (charakterizuje jeho tlumící schopnost)
tečení metodou krípu (postupná změna rozměrů materiálu při zatížení)
stupeň krystalizace, míra orientace, bod zesítění
dlouhodobou teplotní stabilitu (stárnutí materiálu)
Standardní měřící uspořádání:
měření v tlaku
měření v tahu
tříbodový ohyb
dvojitý vetknutý nosník
jednoduše vetknutý nosník
smyk v sendvičovém uspořádání

## Slide 24
Příklady reálných měření

## Slide 25: Literatura
Speyer R. M. Thermal analysis os materials. Dekker M., INC, New York, 1993. ISBN ISBN-10: 08247896
R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto, H. M. Widmer: Analytical Chemistry. Wiley-VCH Verlag GmbH, 1998.
A. Blažek: Termická analýza. - SNTL Praha, 1972
http://agch.upol.cz/userfiles/file/Termicka_analyza%20-%20ucebni_text.pdf
Vaníček J.: Metody termické analýzy: https://elearning.tul.cz/user/index.php?id=5763
https://www.databazeknih.cz/knihy/termicka-analyza-438892