Stanovení jemnosti vláken, metoda Micronaire

Zadání:

Stanovte jemnost předloženého vzorku bavlněných vláken na přístroji SDL 019A, který je určený pro stanovení jemnosti bavlněných vláken v jednotce Micronaire. Měření proveďte na třech vzorcích o hmotnosti 5(0,01 g a to tak, že navážený vzorek postupně mírně načechraný vložíte do tlakového válce a po zjištění hodnoty Micronaire jej znovu vyjměte a po načechrání znovu vložte a měření zopakujte. Získáte tak 6 hodnot, ze kterých stanovte střední hodnotu, směrodatnou odchylku a variační koeficient.

- odvažte 3 zkušební vzorky o hmotnosti 5±0,01 g.

- pro každý ze vzorků zjistěte 2x hodnotu micronaire

- pro zkoumaný materiál pak stanovte :

- střední hodnotu Micronaire [Mic]

- směrodatnou odchylku Micronaire [Mic]

- variační koeficient [%]

Předložený materiál:

- neorientovaná bavlněná vlákna

Přístroje a pomůcky:

- přístroj SDL 019A

- váhy s přesností na 0,005g

- pomůcky na manipulaci se vzorky

Klimatické podmínky:

- t =

- p =

- φ =

Tabulka naměřených hodnot:

| vzorek | 1.měření | 2.měření |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Výsledky:

- střední hodnotu Micronaire 		(tm= 			[Mic]

- směrodatnou odchylku Micronaire 	  stm=			[Mic]

- variační koeficient 			  vtm=			[%]